福建省既有农房抗震鉴定

与加固技术导则

福建省住房和城乡建设厅

2020年10月

前  言

为切实贯彻落实住建部、省委、省政府关于开展农房抗震改造试点工作的部署要求，着力推进我省农房抗震改造工作，省住房和城乡建设厅正式下达课题研究任务，明确主编单位，并组织力量开展本导则编制工作。课题编研组紧密结合我省农村自建房实际，在调查研究国内农村危房改造成功经验以及既有村镇住宅建筑鉴定与加固相关研究成果的基础上，系统总结了适合我省村镇建筑抗震鉴定及加固的经验和方法，并经广泛征求专家和相关部门意见，制定了《福建省既有农房抗震鉴定与加固技术导则》。

本技术导则共分6章，1个附录。主要内容依次为：1总则；2术语和符号；3基本规定；4场地、地基和基础；5砖砌体结构房屋；6石砌体结构房屋；附录A。

本技术导则由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建筑科学研究院有限责任公司负责具体技术解释。在实施过程中，请各单位注重总结经验、积累资料，并将意见或建议反馈给福建省住房和城乡建设厅村镇处（通讯地址：福州市北大路242号，邮政编码：350001）。

本导则主编单位：福建省建筑科学研究院有限责任公司

福建省建研工程顾问有限公司

本导则参编单位：福州市城乡规划设计院有限公司

本导则主 要起草人员：李梁峰  何佰昭  邬伟进  郑晓燕  郑通城  林建京

黄婷婷  李石福

本导则主 要审查人员：祁  皑  林功丁  张天宇  陈亚亮  吴武玄

目录

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术 语	2

2.2  符 号	3

3  基本规定	4

3.1  抗震鉴定	4

3.2  抗震加固	5

4 场地、地基和基础	7

4.1  抗震鉴定	7

4.2  抗震加固	8

5  砖砌体结构房屋	9

5.1  一般规定	9

5.2  抗震鉴定	10

5.3  抗震加固方法	15

5.4  抗震加固技术	16

6  石砌体结构房屋	25

6.1  一般规定	25

6.2  抗震鉴定	26

6.3  抗震加固方法	30

6.4  抗震加固技术	32

附录A  福建省现有建制乡（镇）所在地的抗震设防烈度	35

# 1  总则

1.0.1  为指导我省既有农村自建居住房屋的抗震改造，提高农村自建居住房屋的抗震能力，有效减轻地震灾害，减少人员伤亡及经济损失，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于福建省抗震设防烈度为6、7、8度地区既有一、二层砖砌体和石砌体结构农村自建居住房屋的抗震鉴定及抗震加固改造。既有生土结构和木结构承重农房的抗震鉴定和抗震加固可按照现行协会标准《既有村镇住宅建筑抗震鉴定和加固技术规程》CECS 325的相关规定执行。三层及三层以上农村自建居住房屋的抗震鉴定和抗震加固，应符合国家现行有关标准的要求。

注：本导则以下将“抗震设防烈度为6度、7度、8度”简称为“6度、7度、8度”；将“农村自建居住房屋”简称为“农房”。

1.0.3  按本导则进行抗震加固改造的农房，其基本抗震设防目标是：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，一般不需修理或经简单修理可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，主体结构不致严重破坏，围护结构不发生大面积倒塌；当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

1.0.4  既有农房的抗震加固改造，应符合地方规划对建筑风格风貌、美观的要求，以及环境和生态保护的要求。

1.0.5  既有农房的抗震加固改造，应综合考虑其技术经济效果，当抗震加固总费用较高时，宜采取拆除重建的改造方案。但不包括具有保留价值的文物建筑、历史建筑及风貌建筑。

1.0.6  农房抗震鉴定、加固设计和施工单位应由具备相应资质的单位承担。

1.0.7  县级建设行政主管部门和镇乡人民政府应加强对农房抗震加固改造质量的指导和管理。

# 2  术语和符号

## 2.1  术 语

2.1.1  既有农房

已建成投入使用的非生产性的农村自建居住房屋。

2.1.2  抗震设防烈度

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

2.1.3  综合抗震能力

整个工程结构综合考虑其构造和承载力等因素所具有的抵抗地震作用的能力。

2.1.4  抗震构造措施

根据抗震概念设计原则，一般不需要计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。

2.1.5  结构体系

房屋承受竖向和水平荷载的构件及其相互连接形式的总称。

2.1.6  场地

工程群体所在地，具有相似的反应谱特征。其范围大体相当于自然村或不小于一平方公里的平面面积。

2.1.7  抗震鉴定

通过检查现有建筑的设计、施工质量和现状，按规定的抗震设防要求，对其在地震作用下的安全性进行评估。

2.1.8  抗震加固

使现有建筑达到抗震鉴定的要求所进行的设计和施工。

2.1.9  面层加固法

在砖（或石）砌体墙面增抹一定厚度的无筋、有钢丝（筋）网的水泥砂浆，形成组合墙体的加固方法。

2.1.10  条带面层加固法

在砖（石）砌体墙纵横墙交接处，楼、屋盖标高处等增设配筋砂浆带，形成约束砌体墙的加固方法，可作为砖（石）砌体墙加强整体性、加强纵横墙连接、代替圈梁等的措施。

2.1.11 壁柱加固法

在砌体墙或石墙侧面增设同材料壁柱，加强墙体支承部位截面及承载力的加固方法。

2.1.12  增大截面加固法

在原有的钢筋混凝土构件或砌体柱外包一定厚度的钢筋混凝土，扩大原构件截面的加固方法。

2.1.13  钢构套加固法

在原有的钢筋混凝土构件或砌体柱外包角钢、扁钢等制成的构架，约束原有构件的加固方法。

2.1.14  抗震墙

主要用以抵抗地震水平作用的墙体，墙体厚度及材料强度应满足相应要求。

2.1.15  水平系杆

沿房屋纵向在跨中屋檐高度处设置的联系杆件，通常采用木杆或角钢制作。

2.1.16  结构胶粘剂

用于承重结构构件胶接，能长期承受荷载作用力和环境作用的专用胶粘剂。

2.1.17  植筋

以锚固型结构胶，将带肋钢筋或全螺纹杆胶接固定于混凝土或砌体基材锚孔中的一种后锚固连接方法。

2.1.18  高延性混凝土

由胶凝材料、骨料、外加剂和合成纤维等原材料组成，按一定比例加水搅拌、成型以后，具有高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力的特种混凝土。

## 2.2  符 号

2.2.1  材料性能

MU——砌块（砖）的强度等级；

M ——砌筑砂浆的强度等级；

C ——表示立方体强度标准值的混凝土强度等级。

2.2.2  几何参数

b——构件截面宽度；

h——构件截面高度；

l——构件跨度。

# 3  基本规定

## 3.1  抗震鉴定

3.1.1  既有农房抗震鉴定原则应符合下列要求：

1  不同结构类型房屋，抗震鉴定时检查的重点、内容和要求不同，应采用不同的鉴定方法；

2  对房屋抗震性能有整体影响的鉴定项目和仅有局部影响的鉴定项目，在进行综合抗震能力分析时，应分别对待。

3.1.2  既有农房抗震鉴定应按下列步骤进行：

1  应对房屋现状进行详细调查，包括调查房屋的结构类型、主要构件截面尺寸，建筑功能分布，施工质量和使用维护状况等；

2  应根据各类房屋的结构特点、结构布置、构造措施等因素，采取相应的抗震鉴定方法，对既有农房的综合抗震能力进行分析和判定；

3  在对房屋的整体抗震性能作出评价后，对于不符合抗震要求的房屋应提出相应的抗震减灾对策和处理意见。

3.1.3  既有农房抗震鉴定应以结构体系鉴定和构造措施鉴定为主，进行综合评定。

3.1.4  既有农房结构体系鉴定和构造措施鉴定，应符合下列规定：

1  应对承重结构和承重墙体类别进行检查；

2  应对结构体系进行检查分析，找出其破坏会导致整个房屋丧失抗震能力或丧失静力承载能力的主要构件，并对其进行重点评价；

3  房屋高度和层数应符合本导则各章规定的最大值限值要求；

4  结构材料实际达到的强度等级应符合本导则各章规定的最低要求；

5  应对结构构件的连接构造和非结构构件与主体结构的连接构造进行检查。

3.1.5  6度地区的房屋，可不进行房屋抗震承载力验算，但结构应满足结构体系和抗震构造措施的要求。

3.1.6  对不满足抗震鉴定要求的既有农房，可根据不符合要求的程度对房屋抗震性能的影响大小、加固难易程度、加固经济投入等因素进行综合分析，采取相应的维修、加固、改造或拆建更新等抗震减灾对策。

3.1.7  传统民居、风貌建筑以及文物建筑、历史建筑的抗震减灾对策尚应结合保护价值综合分析后确定。

## 3.2  抗震加固

3.2.1  抗震加固方案应符合下列规定：

1  加固方案的选择应考虑当地经济条件及施工技术水平综合确定，采用适宜的技术和材料。

2  对原结构平立面不规则的房屋，宜结合加固消除或减轻原结构体系在抗震方面的不利因素。

3  对抗震薄弱部位、易损部位和不同类型结构的连接部位，其承载力或变形能力宜采取比一般部位增强的措施。

4  宜减少地基基础的加固工程量，多采取提高上部结构抵抗不均匀沉降能力的措施，并应计入不利场地的影响。

5  加固方案宜结合维修改造，并兼顾建筑风貌保护的要求。

6  加固方法应便于施工，并应减少对农户生产、生活的影响。

3.2.2  既有农房抗震加固的设计原则应符合下列要求：

1  加固方案应根据抗震鉴定结果经综合分析后确定，分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固，加强整体性、改善构件的受力状况、提高关键部位或关键构件的承载能力，提高综合抗震能力。

2  加固或新增构件的布置，应消除或减少不利因素，防止局部加强导致的不利影响。

3  新增构件与原有构件之间应有可靠连接；新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。

4  加固所用材料类型与原结构相同时，其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。

5  节点加固时连接部位的强度和变形能力不应低于被连接构件的强度和变形能力。

6  对于不符合鉴定要求的女儿墙、门脸、出屋顶烟囱等易倒塌伤人的非结构构件，应对其进行加固。

7  加固所用的砌体块材、砂浆和混凝土的强度等级，钢筋、铁丝、钢材等性能指标，应符合国家现行有关标准的要求以及本导则的相应要求。

3.2.3  抗震加固施工应符合下列规定：

1  加固施工时应避免或减少对原结构及构件的损伤。

2  加固施工过程中发现原结构或构件有严重缺陷时，应在加固过程中一并处理，消除缺陷。

3  加固施工过程中，当承重构件需要置换或局部支承部位需要卸载时，应预先采取临时支护等安全措施，避免可能导致的房屋倾斜、开裂或局部倒塌。

4  墙体裂缝采用压力灌浆修复补强时，应控制灌浆压力和速度，避免造成其他部位开裂。

5  采用钢筋网水泥砂浆面层、钢拉杆加固时，应符合现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116中的相关要求。

6  采用增设剪刀撑、纵向水平系杆、斜撑、墙揽等抗震措施时，应符合现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161中的相关要求。

# 4 场地、地基和基础

## 4.1  抗震鉴定

4.1.1  建筑场地应按表4.1.1划分有利、一般、不利、危险地段。对建造于危险地段的既有农房，可直接评定为抗震性能不满足要求。对6、7度时及建造于对建筑抗震有利地段的既有农房，可不进行场地对农房影响的抗震鉴定。

表4.1.1  建筑抗震有利、一般、不利和危险地段的划分

| 地段类型 | 地质、地形、地貌 |
| --- | --- |
| 有利地段 | 稳定基岩，坚硬土，开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等 |
| 一般地段 | 不属于有利、不利和危险的地段 |
| 不利地段 | 软弱土，液化土，条状突出的山嘴，高耸孤立的山丘，非岩质的陡坡，河岸和边坡的边缘，平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层（如古河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷和半填半挖地基），高含水量的可塑黄土，地表存在结构性裂缝等 |
| 危险地段 | 地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表错位的部位 |

4.1.2  对建造于危险地段的既有农房，应结合当地村镇规划迁建；暂时不能迁建的，应采取应急安全措施；对建造于不利地段的既有农房，应提出切实有效的处理方案。

4.1.3  符合下列情况之一的既有农房，可不进行地基基础的抗震鉴定：

1  6度时的农房；

2  7度时，地基基础现状无严重静载缺陷的农房；

3  地基主要受力层范围内不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的农房。

4.1.4  地基基础现状的鉴定，应着重调查上部结构有无不均匀沉降裂缝和倾斜，基础有无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构的裂缝、倾斜程度以及有无发展趋势。

4.1.5  对地基基础现状进行鉴定时，当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，或虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势，该地基基础可评为无严重静载缺陷。

## 4.2  抗震加固

4.2.1  7度时，存在严重静载缺陷，或无严重静载缺陷，但地基主要受力层范围内存在软弱土、液化土和明显不均匀土层的8度地区农房，宜结合上部结构抗震加固提高房屋抵抗不均匀沉降能力。

4.2.2  提高上部结构抵抗不均匀沉降能力，可采取下列措施：

1  合理调整荷载；

2  加强圈梁与墙体的连接，对未设地圈梁的房屋应增设地圈梁，当可能产生差异沉降或基础埋深不同且未按1/2的比例过渡时，应局部加强圈梁；

3  用钢筋网砂浆面层等加固砌体墙体；

4  其他有利于提高整体性的措施。

4.2.3  对存在严重静载缺陷的农房，应对地基基础进行加固，并符合现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123的相关规定。

# 5  砖砌体结构房屋

## 5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于福建省6~8度地区的烧结普通砖、烧结多孔砖等砌体墙承重的一、二层房屋的抗震鉴定及抗震加固。

注：本章中“烧结普通砖和烧结多孔砖”，以下分别简称为“普通砖和多孔砖”；“砖墙、砖砌体”泛指上述各种砖或砌块砌筑墙体的统称；“实心砖墙”指采用烧结普通砖砌筑的实心砖墙体；“多孔砖墙”指采用烧结多孔砖砌筑的墙体。

5.1.2 砖砌体房屋的高度、层数、层高和高宽比应符合下列规定：

1  房屋的层数和总高度不宜超过表5.1.2-1的规定。

2  房屋的层高不宜超过表5.1.2-2的规定。

3  房屋的高宽比，6度、7度时不宜大于2.5，8度时不宜大于2.0。

表5.1.2-1  砖砌体房屋鉴定的总高度和层数限值

| 墙体类别 | 最小墙厚（mm） | 烈度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | 高度（m） | 层数 | 高度（m） | 层数 | 高度（m） | 层数 |
| 实心砖墙 多孔砖墙 | 240 | 7.2 | 2 | 7.2 | 2 | 6.6 | 2 |
| 多孔砖墙 | 190 | 7.2 | 2 | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 |

注：房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度，对带阁楼的坡屋面房屋应算到山尖墙的1/2高度处。

表5.1.2-2  砖砌体房屋鉴定的层高限值(m)

| 墙体类别 | 最小墙厚（mm） | 房屋层数 | 烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 实心砖墙 多孔砖墙 | 240 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
|  |  | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 |
| 多孔砖墙 | 190 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |

注：二层房屋的层高指一层或二层的层高，一层层高为室外地面到一层屋面板的高度。

5.1.3  砖砌体结构房屋抗震鉴定时，应检查房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体砌筑砂浆强度等级和砌筑质量、纵横墙交接处连接、圈梁布置及构造、楼（屋）盖连接构造等；有女儿墙及出屋面烟囱时，应重点检查出屋面高度及拉结措施；8度时，尚应检查墙体布置的规则性。

5.1.4  砖砌体结构房屋的抗震鉴定，可从结构体系、材料及施工做法、整体性连接及抗震构造措施、局部易损构件及与主体结构连接等方面进行检查评定，并结合墙体抗震承载力进行综合分析，对房屋的综合抗震能力进行鉴定。

5.1.5  抗震加固措施应根据砌体房屋的鉴定结果确定。针对现有房屋在抗震方面存在的问题，可分别采取提高房屋抗震承载力、加强房屋整体性连接、加强易局部倒塌部位稳定性及连接等方法进行抗震加固。

5.1.6  对于现状已出现裂缝的墙体，应根据裂缝情况采取修复措施，或结合加固措施一并处理。

5.1.7  采用增设抗震墙、面层加固等加固措施时，增设及加固墙体应均匀布置。

## 5.2  抗震鉴定

### （Ⅰ）结构体系鉴定

5.2.1  既有房屋抗震横墙最大间距应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  砌体结构房屋的抗震横墙最大间距（m）

| 楼、屋盖类别 | 墙体类别 | 最小墙厚（mm） | 房屋层数 |  | 6、7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 楼（屋）盖 | 普通砖实心墙 多孔砖实心墙 | 240 240 | 一层 |  | 15 | 12 |
|  |  |  | 二层 | 2 | 15 | 12 |
|  |  |  |  | 1 | 11 | 9 |
|  | 多孔砖实心墙 | 190 | 一层 |  | 11 | 9 |
|  |  |  | 二层 | 2 | 11 | 9 |
|  |  |  |  | 1 | 9 | 7 |
| 木楼（屋）盖 | 普通砖实心墙 多孔砖实心墙 | 240 240 | 一层 |  | 11 | 9 |
|  |  |  | 二层 | 2 | 11 | 9 |
|  |  |  |  | 1 | 9 | 7 |
|  | 多孔砖实心墙 | 190 | 一层 |  | 9 | 7 |
|  |  |  | 二层 | 2 | 9 | 7 |
|  |  |  |  | 1 | 7 | 5 |

5.2.2  既有房屋的结构体系，尚应按下列规定进行检查：

1  在同一高度不应采用不同材料墙体承重的混合结构。

2  宜采用横墙承重或纵横墙混合承重体系。

3  层高1/2处门窗洞口所占的水平截面面积，对承重横墙不应大于总截面面积的25%、对承重纵墙不应大于总截面面积的50%。

4  8度时，纵横墙布置宜均匀对称，在平面内宜对齐，沿竖向应上下连续，同一轴线上窗间墙的宽度宜均匀。

5  8度时不应采用硬山搁檩屋盖。

6  不宜设置悬挑楼梯。

### （Ⅱ）材料、房屋外观和质量

5.2.3  承重墙体的材料实际达到的强度应符合下列规定：

1  烧结普通砖、烧结多孔砖的强度等级不宜低于MU7.5，且不低于砌筑砂浆强度等级；砖、砌块的强度等级低于上述规定一级以内时，墙体的砂浆强度等级宜按比实际达到的强度等级降低一级采用。

2  墙体的砌筑砂浆强度等级：烧结普通砖、烧结多孔砖砌体6度时或7度一层时不应低于M0.4，7度二层或8度时不应低于M1。

砂浆强度等级高于砖、砌块的强度等级时，墙体的砂浆强度等级宜按砖、砌块的强度等级采用。

5.2.4  既有房屋外观和质量，应按下列要求进行检查：

1  墙体不空鼓、无严重酥碱和明显歪闪。

2  支承梁或屋架的墙体无竖向裂缝，承重墙、自承重墙及其交接处无明显裂缝。

3  木楼、屋盖构件无明显变形、腐朽、蚁蚀和严重开裂。

4  混凝土楼、屋盖仅有少量微小开裂或局部剥落，钢筋无明显露筋、锈蚀。

### （Ⅲ） 整体性连接和抗震构造措施鉴定

5.2.5  纵横墙交接处应着重检查，当不符合下列要求时，应采取加固或其他相应措施：

1  墙体布置在平面内应闭合，纵横墙交接处应无烟道、通风道等竖向孔道削弱。

2  纵横墙交接处应咬搓较好，严禁采用直搓，以下情况尚应采取加强连接措施：

1）7度时房屋中长度大于7.2m的大房间，以及8度时，外墙转角及纵横墙交接处，应沿墙高每隔750mm设置2根直径为6mm的拉结筋或直径为4mm网格间距为200m的拉结钢丝网片，每边深人墙内的长度不宜小于750mm或伸至门窗洞边。

2）突出屋顶的楼梯间的纵横墙交接处，应沿墙高每隔750mm设2根直径为6mm的拉结钢筋，且每边伸人墙内的长度不宜小于750mm。

5.2.6  8度时，应检查顶层楼梯间的横墙和外墙是否采取加强连接措施，宜沿墙高每隔750mm设置2根直径为6mm的通长钢筋。

5.2.7  楼、屋盖的整体性连接，应着重检查下列要求:

1  楼盖、屋盖构件的支承长度应符合表5.2.7的规定。

表5.2.7  楼、屋盖构件的最小支承长度（mm）

| 构件名称 | 现浇板 |  | 预制进 深梁 | 木屋架、 木大梁 | 对接木龙骨、木檩条 |  | 搭接木龙骨、 木檩条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 墙上 | 梁上 | 墙上 | 墙上 | 屋架上 | 墙上 | 屋架上、墙上 |
| 支承长度 | 80 | 60 | 180 | 240 | 60 | 120 | 满搭 |

2  木屋架不应为无下弦的人字屋架。

3  木屋架屋盖隔开间应有一道竖向剪刀撑，或满铺木望板。

4  木屋盖房屋应在房屋中部的檐口高度处设置纵向水平系杆，系杆采用墙揽与各道横墙连接，或与屋架下弦杆用螺栓连接牢固。

5  木龙骨在墙上搁置处应铺设砂浆垫层；内墙上木龙骨应满搭、采用夹板对接或燕尾榫、扒钉等连接。

6  木楼、屋盖各构件之间应采用桦卯、螺栓、扒钉、圆钉、铁丝等可靠连接。

5.2.8  6、7度采用硬山搁檩屋盖时，应着重检查下列构造要求：

1  当为坡屋面时应采用双坡或拱形屋面。屋面坡角不应大于30度，山墙顶部至房屋檐口高度不应大于1.6m。

2  檩条搁置处应设垫木，垫木下应铺设砂浆垫层。

3  端檩应出檐，内墙上凛条应满搭或采用夹板对接或燕尾榫、扒钉等连接。

4  各木构件应采用圆钉、扒钉或铁丝等连接；木檩条宜用8号铁丝与圈梁拉结。

5  6度时，山墙的山尖底部应设置砂浆配筋带或配筋砖圈梁；7度时，山墙的山尖底部应设置钢筋混凝土水平圈梁，外山墙顶部应设置斜向钢筋混凝土爬山圈梁；

6  不应在山墙的山尖范围内开设高窗。

5.2.9  砖砌体结构房屋的圈梁布置及构造，应着重检查下列要求：

1  现浇和装配整体式楼、屋盖可不设圈梁。

2  6、7度时，所有纵横墙的基础顶部均应设置配筋砖圈梁；8度时，房屋周边外墙及承重横墙应设置钢筋混凝土基础圈梁。

3  现浇钢筋混凝土圈梁可代替配筋砖圈梁。

4  各类墙体房屋圈梁设置应符合表5.2.9的要求。

表5.2.9  砌体结构房屋的圈梁布置要求

| 墙体类别 | 最小墙厚 （mm） | 房屋 层数 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实心砖墙 多孔砖墙 | 240 240 | 一层 | 屋盖各纵横墙设配筋砖圈梁 | 屋盖各纵横墙设配筋砖圈梁 | 屋盖各纵横墙设配筋砖圈梁 |
|  |  | 二层 | 屋盖、楼盖各纵横墙设配筋砖圈梁 | 屋盖外墙及横墙间距大于8m时的内横墙设置混凝土圈梁； 或屋盖、楼盖各纵横墙设配筋砖圈梁 | 屋盖外墙及横墙间距大于8m时的内横墙设混凝土圈梁，楼盖各纵横墙设配筋砖圈梁； 或屋盖、楼盖各纵横墙设配筋砖圈梁 |
| 多孔砖墙 | 190 | 一层 | 屋盖各纵横墙设配筋砖圈梁 | 屋盖各纵横墙设配筋砖圈梁 | 屋盖各纵横墙设配筋砖圈梁 |
|  |  | 二层 | 屋盖、楼盖各纵横墙设配筋砖圈梁 | 屋盖、楼盖各纵横墙设配筋砖圈梁 | 屋盖、楼盖各纵横墙设配筋砖圈梁 |

5  混凝土圈梁的构造应符合下列要求：

1）应采用封闭的现浇混凝土圈梁，圈梁位置与楼（屋）盖宜在同一标高或紧靠板底。

2）墙体的圈梁截面高度不宜小于120mm。

3）6、7度时圈梁配筋不宜少于4根直径为8mm的钢筋，8度时不宜少于4根直径为10mm的钢筋。

6  配筋砖圈梁的构造应符合下列要求：

1）高度不小于2皮砖，砌筑砂浆强度不宜低于M5。

2）6、7度时圈梁纵筋不宜少于2根直径为6mm的钢筋；8度时墙厚小于或等于370mm的圈梁纵筋不宜少于2根直径为6mm的钢筋，墙厚大于370mm的圈梁纵筋不宜少于3根直径为6mm的钢筋；圈梁纵筋在墙体转角处应搭接。

5.2.10  8度时，房屋四角及楼梯间四角应设置钢筋混凝土构造柱，构造柱截面尺寸应不小于240mm×180mm，纵向钢筋不小于4根直径10mm的钢筋，箍筋直径不小于6mm，间距不大于250mm。

### （Ⅳ） 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

5.2.11  既有房屋的局部尺寸应符合下列要求：

1  承重的门窗间墙最小宽度和外墙尽端至门窗洞边的最小距离，6（7）、8度分别不应小于0.8m、1.0m。

2  非承重的外墙尽端至门窗洞边的距离，6（7）、8度均不应小于0.8m。

3  内墙阳角至门窗洞边的距离，6（7）、8度分别不应小于0.8m、1.2m。

5.2.12  非结构构件的构造应符合下列要求：

1  后砌隔墙与两侧墙体应有拉结，墙顶尚应与梁、板或屋架下弦之间有拉结措施。

2  砖砌女儿墙厚度不应小于240mm，高度不应大于500mm。

3  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件应有可靠的锚固或防倒塌措施。

4  屋檐外挑梁（板）上不得砌筑砌体。

5.2.13  当楼（屋）盖设有跨度超过6.0m的现浇钢筋混凝土大梁时，大梁下应设置构造柱或壁柱；当梁跨度在3.6m～6.0m之间时，应与墙体圈梁可靠连接。

5.2.14  7、8度时，门窗洞口应采用钢筋混凝土过梁，其支承长度不应小于240mm。

### （V）抗震承载力验算

5.2.15  砖砌体结构农房可按行业标准《镇(乡)村建筑抗震技术规程》JGJ 161-2008附录B的方法或按其附录A进行抗震验算：

1  当房屋的抗震横墙间距和房屋宽度值满足JGJ 161-2008附录B要求时，即房屋的抗震承载力满足要求；当房屋的抗震横墙间距或房屋宽度值超出附录B中所列限值，或对应的房屋宽度值为“—”时，即房屋的抗震承载力不满足要求。

2  当房屋采用现浇混凝土楼、屋盖，房屋高度超出JGJ 161-2008附录B中限值，或横墙间距超过附录中最大限值的10％以内时，可采用JGJ 161-2008附录A的方法进行抗震验算。

3  当横墙间距超过JGJ 161-2008附录B中最大限值的10％及以上时，可不进行抗震验算，但应采取加固或其他相应措施。

4  墙体存在严重质量问题，如出现裂缝且裂缝宽度超过5mm，或有明显空鼓、大面积酥碱，有肉眼可见的明显歪闪等情况时，不宜继续承载，在验算房屋抗震承载力时不考虑其抗侧力能力。

### （Ⅵ）综合评定

5.2.16  砖砌体结构农房符合本节各项规定时可评为综合抗震能力满足抗震鉴定要求；当遇下列情况之一时，应评为抗震能力不满足要求，且应要求对房屋采取加固或其他相应措施：

1  房屋高宽比大于3，或横墙间距超过JGJ 161-2008附录B中最大限值的10%以上。

2  承重墙体的抗震承载力不满足本导则第5.2.15条的要求。

3  同一高度采用不同材料墙体承重的混合结构，且未采取加强连接措施。

4  房屋整体性连接不满足要求，如纵横墙交接处未咬槎砌筑或不连续咬槎砌筑；楼、屋盖支承长度少于规定值的75％；未按要求设置圈梁等。

5.2.17  房屋的抗震承载力验算满足要求，但在抗震构造措施方面存在不足或墙体及其他构件现状存在质量缺陷时，应针对存在的问题进行加固或修复、补强等处理。

## 5.3  抗震加固方法

5.3.1  房屋抗震承载力不满足要求或承重墙体明显开裂、存在严重质量问题时，宜选择下列加固方法：

1  拆除重砌原墙体或增设抗震墙：对强度过低、现状及质量较差的原墙体可拆除重砌，因横墙间距过大导致抗震承载力不满足要求时可新增砌抗震墙；重砌和增设抗震墙的材料宜采用与原结构相同的砖或小砌块。

2  增设面层加固：当墙体砌筑砂浆强度等级偏低、砌筑质量差导致抗震承载能力不满足要求时，可在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网水泥砂浆面层、高延性混凝土面层加固；面层加固也可与压力灌浆结合用于有裂缝墙体的修复补强。

3  实心砖墙裂缝修复：对出现裂缝的实心墙体，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复。

5.3.2  房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，应选择下列加固方法：

1  当墙体布置在平面内不闭合时，可增设墙段或在开口处增设现浇钢筋混凝土框架形成闭合。

2  纵横墙连接较差时，可在墙体交接处增设竖向外加配筋砂浆带加固，并配合钢拉杆加强墙体连接。

3  楼、屋盖构件支承长度不满足要求时，可增设托梁或采取增强楼、屋盖整体性等的措施；对腐朽、蚁蚀或严重开裂的木楼、屋构件应更换；对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

4  当圈梁设置不符合抗震鉴定要求时，应增设体外圈梁；外墙圈梁可采用水平条带面层砌体组合圈梁，内墙圈梁可用钢拉杆或在进深梁端加锚杆代替；当墙体采用双面钢筋网砂浆面层加固，且在上下两端增设有加强筋砂浆带时，可不另设圈梁。

5  当构造柱设置不符合抗震鉴定要求时，应增设体外构造柱；也可采用竖向条带面层砌体组合构造柱。

6  楼、屋盖木构件之间连接不满足要求时，应加强连接。

7  山墙、山尖墙与龙骨、木屋架或檩条无拉结措施时，应增设墙揽加固。

8  对不满足整体性连接和抗震构造措施要求的木屋盖系统，可按照本导则第5.4.16条的规定进行加固。

5.3.3  房屋中的易局部倒塌部位不满足要求时，宜选择下列加固方法：

1  窗间墙宽度过小时，可增设钢筋混凝土窗框或采用钢筋网水泥砂浆面层等加固。

2  支承大梁、屋架等的墙段有竖向裂缝时，可增设壁柱或采用外加钢筋网砂浆面层、条带面层加固，加固前应采用M10水泥砂浆灌缝修补开裂部位。

3  对无拉结或拉结不牢的后砌隔墙，可在隔墙端部和顶部采用锚固的铁件、锚筋等加强连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢筋网砂浆面层加固。

4  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件不符合抗震鉴定要求时，可采用钢筋网水泥砂浆面层加固，并采取与屋面承重构件的拉接措施。

5  屋檐外挑梁上砌体应拆除，改用瓜柱支撑椽条，瓜柱应与梁可靠连接。

5.3.4  房屋抗侧力墙体布置不规则对称时，可在薄弱部位增设砌体抗震墙，增设砌体抗震墙时应结合使用要求。

5.3.5  承重墙体厚度不满足相应的鉴定要求时，可采用双面钢筋网水泥砂浆面层加固。

## 5.4  抗震加固技术

### （Ⅰ） 新增抗震墙加固

5.4.1  重砌或增设抗震墙加固时，应满足下列要求：

1  砌筑砂浆的强度等级应比原墙体的砂浆强度等级高一级，且不应低于M2.5。

2  墙厚不应小于本导则表5.1.2-1中各类墙体的最小墙厚。

3  沿墙高每隔1.0m设置与墙等宽，高60mm的细石混凝土现浇带，纵向钢筋可采用3根直径为6mm的钢筋，横向系筋可采用直径为6mm的钢筋，间距宜为200mm。

4  新增抗震墙应与原墙体可靠连接，可在配筋砂浆带相应高度处增设2根直径为12mm的拉筋，一端锚入原墙体，另一端锚入混凝土带内不小于500mm。

5  墙顶应与楼、屋盖可靠连接：当为现浇梁板时，墙顶设现浇钢筋混凝土压顶梁，压顶梁高不小于150mm，纵筋可采用4根直径为12mm的钢筋，箍筋可采用间距为150mm、直径为6mm的钢筋，并每隔500~700mm与梁板采用直径为12mm的锚筋连接；当为木楼、屋盖时，墙顶应每隔1000mm采用木夹板或铁件与梁或屋架下弦连接。

6  新增抗震墙应设基础，基础埋深宜与相邻抗震墙相同，宽度不应小于计算宽度的1.15倍。

7  二层房屋拟在二层增砌墙体时，宜与一层原有墙体上下连续。

8  拆除重砌墙体为承重墙时，应在拆除前采取支顶措施，保证楼、屋盖构件支承的可靠性，直至墙体砌筑完成并达到应有强度。

### （Ⅱ） 面层加固

5.4.2  采用水泥砂浆面层、钢筋网水泥砂浆面层加固时，原墙体的砌筑砂浆强度等级不宜高于M2.5。

5.4.3  水泥砂浆面层、钢筋网水泥砂浆面层的材料和构造应符合下列规定：

1  面层的砂浆强度等级宜采用M10。

2  素水泥砂浆面层厚度宜采用20mm；钢筋网水泥砂浆面层厚度不宜小于35mm。

3  钢筋网的钢筋直径宜为4mm或6mm；网格尺寸宜为300mm×300mm。

4  单面加固面层的钢筋网应采用直径为6mm的L形锚筋，双面加固面层的钢筋网应采用直径为6mm的S形穿墙筋连接；L形锚筋的间距宜为600mm，S形穿墙筋的间距宜为900mm，并呈梅花状布置。

（a）单面加固                                 （b）双面加固

图5.4.3-1  钢筋网水泥砂浆面层

1—水平筋；2—竖向筋；3—L形锚筋；4—S形筋

5  钢筋网面层加固在遇洞口时，宜将钢筋网弯入洞口侧边锚固，双面加固宜将两侧的横向钢筋在洞口闭合。

（a）单面加固                                （b）双面加固

图5.4.3-2  钢筋网面层洞口处做法

1—水平筋；2—竖向筋；3—锁边筋；4—加强锚筋；5—L形锚筋；6—S形筋；7—端部闭合筋；

6  钢筋网四周宜采用直径为8mm的钢筋锁边，钢筋网与锁边钢筋绑扎。

7  钢筋网四周宜采用直径为8mm的锚筋、插入短筋等与墙体、楼盖、屋盖构件可靠连接，锚筋、插入短筋应与锁边钢筋绑扎。

8  楼层为底层的面层，在室外地面下宜加厚并伸入地面以下不小于200mm。

5.4.4  钢筋网水泥砂浆面层加固的施工应符合下列规定：

1  面层宜按下列顺序施工：原有墙面清底、钻孔并用水冲刷（砂浆强度低时应控制清底和冲刷时用水量），孔内干燥后安设锚筋并铺设钢筋网，浇水湿润墙面并涂素水泥浆、抹面层水泥砂浆并养护。

2  原墙面有严重碱蚀、局部砖块松动或砂浆饱满度过差、粉化时，应分别采取修补措施后再进行面层加固。

3  墙面上固定钢筋网的锚筋位置应按要求预先标出，保证满足间距要求；并应采用电钻在砖缝处打孔，穿墙筋直径宜比S形筋大2mm，锚筋孔直径宜采用锚筋直径的1.5~2.5倍，其孔深宜为L形120mm，锚筋插入孔洞后可采用水泥基灌浆料、水泥砂浆等填实。

4  钢筋网竖向钢筋应靠墙面并采用钢筋头等垫起，不应紧贴墙面，抹水泥砂浆时应分层抹灰，每层厚度不应超过15mm。

5  面层抹灰完成后，应浇水养护，保持湿润，同时防止阳光曝晒。

5.4.5  采用高延性混凝土面层加固墙体应符合专门的技术规定。

### （Ⅲ） 墙体裂缝修复

5.4.6  实心砖墙裂缝修复应符合下列规定：

1  当墙体裂缝宽度小于1mm时，可对裂缝进行清理后采用水泥砂浆进行简单抹灰处理。

2  当墙体裂缝宽度在1mm～2mm之间时，可采用水泥砂浆灌缝修复，压力灌浆采用材料和施工应符合下列要求：

1）灌注砂浆可采用配合比为1：0.2：0.6的108胶水泥砂浆或素水泥浆。

2）灌浆宜按下列顺序施工：裂缝两侧表面清理、湿润并涂刷水泥浆，设置灌浆嘴并固定，裂缝两侧用1：3水泥砂浆抹面封闭（清水墙可勾缝封闭），压力灌浆。

3）灌浆应在封闭层有一定强度后进行，灌浆顺序自下而上循序进行，灌浆过程中应控制压力。

4）灌浆应饱满，灌浆后遗留孔洞用水泥砂浆堵严。

5）墙体需进行水泥砂浆面层加固时，在留置灌浆嘴后先进行抹面，然后进行压力灌浆。

3  当墙体裂缝宽度在2mm～5mm之间时，可先灌浆，然后在墙体表面裂缝处（剔除装饰层）铺钢丝网，抹M10水泥砂浆修复。钢丝网的铁丝直径不宜小于2mm，且不宜大于4mm；铁丝直径为2mm时，网格尺寸不宜大于25mm，铁丝直径为4mm时，网格尺寸不宜大于150mm。钢丝网敷设宽度应超过裂缝两侧不小于300mm，如图5.4.6-1所示。

图5.4.6-1  墙体裂缝外铺钢丝网加固

1—墙体裂缝；2—钢丝网

4 当墙体开裂严重，最大缝宽在5mm以上时，应视情况局部置换（如图5.4.6-2所示）或整体拆砌，并应符合本导则第5.4.1条的要求。

图5.4.6-2  局部置换法处理裂缝

1—墙体裂缝；2—置换的砌体；3—置换砌体边界

### （Ⅳ） 条带面层整体性加固

5.4.7  采用配筋条带面层加固砌体形成组合圈梁、构造柱应符合下列规定：

1　组合圈梁梁顶平楼（屋）面板底，梁高不应小于300mm；组合构造柱截面宽度不应小于500mm。

2　条带面层应在墙体两侧双面设置，穿墙拉结钢筋宜呈梅花状布置，穿墙筋位置宜在丁砖缝上。

3  组合构造柱应与原有圈梁、木梁或屋架下弦连接成整体。

4  当房屋同时增设组合圈梁和组合构造柱时，竖向组合构造柱和水平组合圈梁应可靠连接，如图5.4.7所示。

（a）平面

（b）前墙                                      （c）山墙

图5.4.7  条带面层整体性加固布置示意图

1—T形条带面层；2—L形条带面层；3—一字形条带面层

5.4.8  当房屋同一高度纵横墙为不同砌块材料（如一侧为砖墙一侧为砌块墙等）或纵横墙交接处竖向为通缝时，可先用水泥砂浆灌（塞）缝，再用宽度不小于500mm的竖向配筋砂浆带加固。灌缝前应将缝隙中的灰渣、杂尘清洗干净。

5.4.9  配筋砂浆条带面层材料和构造应符合下列规定：

1  面层砂浆强度等级：水泥砂浆不应低于M10，水泥复合砂浆不应低于M20；

2  钢筋网水泥复合砂浆面层厚度宜为30mm~45mm；

3  钢筋网的钢筋直径宜为6mm，网格尺寸宜为120mm×120mm；

4  双面组合圈梁的钢筋网，应采用直径为6mm 的S形穿墙筋连接，间距宜为360mm×360mm；

5  钢筋网的钢筋遇有门窗洞时，宜将两侧水平钢筋在洞口闭合。

5.4.10　采用高延性混凝土条带加固砌体形成组合圈梁、组合构造柱应符合专门的技术规定。

### （Ⅴ） 木楼（屋）盖加固

5.4.11  楼、屋盖木构件间加强连接加固时，应符合下列规定：

1  木构件截面不符合评定要求或明显下垂时，应增设构件加固，增设的构件应与原有的构件可靠连接。

2  木构件局部腐朽、蛀蚀、疵病处，可用局部切除后替换木材或双侧钢板夹的方法加固处理；当木构件腐朽、疵病、严重开裂而丧失承载能力时，应更换或增设构件加固；更换的构件的截面尺寸不应小于原构件的尺寸；增设的构件应与其它构件可靠连接；木构件裂缝时可采用铁箍或铁丝绑扎加固；当裂缝宽度较大时，加固前宜用木条嵌缝。

3  当木龙骨支承长度不满足要求时，可采取增设支托或夹板、扒钉连接。

4  尽端山墙与檩条、龙骨无拉结时，宜增设墙揽。

5.4.12  增设墙揽加固时，应符合下列规定：

1 增设墙揽可采用角钢、梭形铁件或木条等制作。

2 檩条出山墙时可采用木墙揽，木墙揽可用木销或圆钉固定在檩条上，并与山墙卡紧，如图5.4.12-1所示；檩条不出山墙时宜采用铁件（如角钢、梭形铁件等）墙揽，铁件墙揽可根据设置位置与檩条、屋架腹杆、下弦或柱固定，如图5.4.12-2所示。

图5.4.12-1  出墙面木墙揽与檩条连接做法

1—木墙揽；2—檩条；3—木销；4—山墙；5—瓜柱

图5.4.12-2  角钢墙揽连接做法

1—角钢墙揽；2—连接螺栓；3—檩条；4—垫板；5—山墙；6—瓜柱；7—圆钉

3  角钢墙揽的长度不应小于300mm，并应竖向放置。

4  墙揽应靠近山尖墙面布置，最高的一个应设置在脊檩正下方位置处，其余的可设置在其他檩条的正下方或与屋架腹杆、下弦及柱上的对应位置处。

5  山墙设置的墙揽数量不宜少于5个。

5.4.13  木屋盖系统的加固，应符合下列规定：

1  当采用钢筋网砂浆面层或外加配筋砂浆带加固墙体时，应将钢筋网或配筋砂浆带中的钢筋与木梁或木屋架的两端拉结牢固；或在木梁、木屋架两端采用8号铁丝与墙顶高度处的埋墙铁件拉结牢固。

2  当檩条、龙骨在木梁或屋架上弦为搭接时，宜采用8号铁丝将檩条、龙骨与木梁或屋架上弦绑扎牢固。

3  当檩条、龙骨在木梁或屋架上弦为对接时，宜采用木夹板或扁钢将檩条、龙骨的端部钉牢。

4  当檩条、龙骨在山尖墙搭接时，宜采用8号铁丝将檩条、龙骨绑扎牢固；也可采用扒钉将檩条或龙骨钉牢。

5  当檩条、龙骨在山尖墙为对接时，宜采用双面扒钉将檩条或龙骨钉牢。

6  当椽子与檩条连接较弱时，宜采用10号、12号铁丝将椽子与檩条绑扎牢固。

7  当采用木屋架屋盖时，应增设剪刀撑及纵向水平系杆加强屋盖整体性，剪力撑和纵向水平系杆的设置应符合本导则第5.2.7条的有关规定，新增的系杆应采用螺栓与屋架下弦杆连接牢固，增设剪刀撑的构造应符合下列规定：

1）三角形木屋架宜在靠近上弦屋脊节点和下弦中间节点处增设剪刀撑。

2）剪刀撑与屋架上、下弦之间及剪刀撑中部应采用螺栓连接（图5.4.13）。

3）剪刀撑两端与屋架上、下弦应顶紧不留空隙。

4）剪刀撑或斜撑断面不应小于60mm×120mm；“L”形连接钢板厚不应小于3mm；剪刀撑或斜撑对穿螺栓直径不应小于8mm；6、7度时木柱或屋架上、下弦连接螺栓直径不应小于10mm，8度时不宜小于12mm。

图5.4.13  三角形木屋架竖向剪刀撑

1—连接螺栓；2—撑杆；3—屋架上弦；4—“L”形连接钢板；5—对穿螺栓；6—屋架下弦

# 6  石砌体结构房屋

## 6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于6～8度地区一、二层的料石、毛石砌体承重房屋的抗震鉴定及抗震加固。

6.1.2  石砌体结构房屋的高度、层数、层高和高宽比应符合下列规定：

1  房屋的层数和总高度和层高不宜超过表6.1.2-1的规定。

2  房屋的层高不宜超过表6.1.2-2的规定。

3  多层石砌体结构房屋的最大高宽比，6、7度时不宜大于2.5，8度时不宜大于2.0。

表6.1.2-1  石砌体结构房屋的总高度和层数限值

| 竖向承重构件类型 | 承重墙体最小厚度 （mm） | 设防烈度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | 高度（m） | 层数 | 高度（m） | 层数 | 高度（m） | 层数 |
| 细、半细料石砌体（无垫片） | 220 | 7.0 | 2 | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 |
| 粗料石、毛料石砌体（有垫片） | 220 | 7.0 | 2 | 6.0 | 2 | 3.6 | 1 |
| 平毛石砌体 | 400 | 3.6 | 1 | 3.6 | 1 | — | — |
| 毛石砌体 | 400 | 2.9 | 1 | 2.9 | 1 | — | — |

注：房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度，对带阁楼的坡屋面房屋应算到山尖墙的1/2高度处。

表6.1.2-2  石砌体结构房屋鉴定的层高限值（m）

| 竖向承重构件类型 | 最小墙厚 （mm） | 房屋层数 | 设防烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 细、半细料石砌体（无垫片） | 220 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
|  |  | 2 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
| 粗料石、毛料石砌体（有垫片） | 220 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
|  |  | 2 | 3.5 | 3.0 | — |
| 平毛石砌体 | 400 | 1 | 3.6 | 3.6 | — |
| 毛石砌体 | 400 | 1 | 2.9 | 2.9 | — |

注：二层房屋的层高指一层或二层的层高，一层层高为室外地面到一层屋面板的高度。

6.1.3  石砌体结构房屋抗震鉴定时，应检查房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体布置的规则性，墙体砌筑砂浆强度等级、砂浆的饱满度和砌筑质量（需包括砂浆与石材的咬合情况），纵横墙交接处连接、圈梁布置及构造、楼（屋）盖的形式及其连接构造、楼梯的类型及其构造等；有女儿墙及出屋面烟囱时，应重点检查出屋面高度及拉结措施。

6.1.4  石砌体结构房屋应按照本导则第5.1.4条的规定，对房屋的综合抗震能力进行鉴定。

6.1.5  抗震加固措施应根据石结构房屋的鉴定结果确定，抗震加固的基本原则可参照本导则第5.1.5条执行。。

6.1.6  对于现状已出现裂缝的墙体，应根据裂缝情况采取修复措施，或结合加固措施一并处理。

6.1.7  采用增设抗震墙、面层加固等加固措施时，增设和加固墙体应均匀布置。

## 6.2  抗震鉴定

### （Ⅰ） 结构体系鉴定

6.2.1  石砌体结构房屋的建筑布置和结构体系应符合下列规定：

1  应采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系；抗震墙在平面内宜闭合，纵横墙布置宜均匀对称，在平面内宜对齐，沿竖向应上下连续，且纵横向抗震墙的数量不宜相差过大；在同一轴线上，窗间墙的宽度宜均匀；不应在房屋承重外墙转角处设置转角窗户。

2  抗震横墙最大间距应符合表6.2.1的规定。

3  层高1/2处门窗洞口所占的水平截面面积，对承重横墙不应大于总截面面积的25%、对承重纵墙不应大于总截面面积的50%。

4  8度时不应采用硬山搁檩屋盖。

5  严禁采用石板、石梁及独立料石柱作为承重构件。

6  严禁采用悬挑踏步板式楼梯或悬挑石梁楼梯。

表6.2.1　多层石砌体结构房屋抗震横墙最大间距（m）

| 房屋层数 | 楼层 | 设防烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木楼、屋盖 |  | 混凝土楼、屋盖 |  |
|  |  | 6、7 | 8 | 6、7 | 8 |
| 一层 | 1 | 6.6 | 4 | 7.2 | 5.4 |
| 二层 | 2 | 6.6 | 4 | 7.2 | 5.4 |
|  | 1 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 |

注：抗震横墙指厚度不小于220mm的料石墙或厚度不小于400mm的毛石墙。

### （Ⅱ） 材料、房屋外观和质量

6.2.2  石墙的石材规格和材料实际达到的强度应符合下列规定：

1　料石：

1）细料石：通过细加工，外表规则，叠砌面及接砌面的表面凹入深度不应大于10mm，截面的宽度、高度不宜小于220mm，且不宜小于长度的1/4。

2）粗料石：规格尺寸同上，但叠砌面及接砌面的表面凹入深度不应大于20mm。

3）毛料石：外形大致方正，一般不加工或仅稍加修整，高度不应小于200mm，叠砌面及接砌面的表面凹入深度不应大于25mm。

2　毛石：形状应较规整，中部厚度不应小于200mm；平毛石应有两个平面大致平行且该两平面的尺寸远大于另一个方向尺寸，呈扁平状，厚度不宜小于150mm。

3　不应采用鹅卵石砌筑墙体。

4　砌筑砂浆不应采用黏土泥浆，砂浆强度等级不应低于M1.0。

5　承重石墙厚度，料石墙不宜小于220mm，平毛石墙不宜小于400mm。

6.2.3  房屋外观和质量应符合下列规定：

1  墙体无明显外闪，毛石墙体不空鼓。

3  支承梁或屋架的墙体无竖向裂缝，承重墙、自承重墙及其交接处无明显裂缝；木楼（屋）盖构件无明显变形、腐朽、蚁蚀和严重开裂；混凝土楼（屋）盖仅有少量微小开裂或局部剥落，钢筋无明显露筋、锈蚀。

4  平毛石墙体宜分皮卧砌，且上下错缝，并应设置均匀分布的拉结石；料石上下皮应错缝搭砌，错缝长度不应小于料石长度的1/3，且不应小于150mm；墙内不得出现竖向通缝或直槎。

### （Ⅲ） 整体性连接和抗震构造措施鉴定

6.2.4  纵横墙交接处应符合下列规定：

1  墙体布置在平面内应闭合。

2  纵横墙交接处应无垫片咬槎浆砌，沿墙高每隔750mm应有2根直径不小于6mm的水平拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于750mm或伸至门窗洞边。

6.2.5  楼、屋盖的整体性连接应符合下列规定：

1  楼盖、屋盖构件的支承长度应符合表6.2.5的规定；

表6.2.5　楼、屋盖构件的最小支承长度（mm）

| 构件名称 | 现浇板 |  | 木屋架、 木梁 | 对接木龙骨、木檩条 |  | 搭接木龙骨、 木檩条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 墙上 | 混凝土梁上 | 墙上 | 屋架上 | 墙上 | 屋架上、墙上 |
| 支承长度与连接方式 | 80 | 60 | 240 （木垫板） | 60 （木夹板与螺栓） | 120 （砂浆垫层、木夹板与螺栓） | 满搭 |

2  木楼、屋盖各构件之间应采用榫卯、螺栓、扒钉、圆钉、铁丝等可靠连接。

3  采用木屋架时，应符合以下要求：

1）木屋架应为几何不变结构，上、下弦及腹杆应齐全，不应采用无下弦杆的人字形或拱形屋架；

2）木屋架在前后纵墙支承处应与墙体圈梁、或墙内构造柱采用螺栓与扒钉可靠连接；木屋架在墙上的支承长度不应小于240mm。

3）木屋架屋盖端开间及中间隔开间应有一道竖向剪刀撑；剪刀撑宜设置在上弦屋脊节点和下弦中间节点处，并采用螺栓连接。

4）在木屋架檐口高度下弦跨中处应设置纵向水平系杆，水平系杆应与屋架下弦和剪刀撑拉结。

5）吊顶木龙骨在墙上搁置处应铺设砂浆垫层；内墙上木龙骨应满搭、采用夹板对接或燕尾榫、扒钉等连接。

5  6度、7度采用硬山搁檩屋盖时，应符合下列构造要求：

1）檩条应在内墙满搭并用扒钉钉牢，不能满搭时应采用木夹板对接或燕尾榫扒钉连接。

2）木檩条应用8号铁丝与山墙配筋砂浆带中的预埋件拉结。

3）木屋盖各构件应采用圆钉、扒钉或铁丝等相互连接。

6.2.6  圈梁、构造柱设置及构造应符合下列规定：

1  房屋四角、楼梯间四角应设置钢筋混凝土构造柱；8度时，尚应在每开间的内外墙交接处设置构造柱。构造柱截面不小于240mm×180mm，纵向钢筋不少于4根直径12mm的钢筋，箍筋直径不小于6mm，间距不大于250mm。

2  纵横墙均应设置钢筋混凝土基础圈梁，圈梁截面高度不小于180mm，宽度不小于砖墙厚度；纵向钢筋不少于4根直径10mm的钢筋，箍筋直径不小于6mm，间距不大于250mm。

3  除采用钢筋混凝土现浇板楼屋盖外，每层的纵横墙均应设置钢筋混凝土圈梁；圈梁的构造应符合下列要求：

1）圈梁位置与楼（屋）盖宜在同一标高或紧靠板底；

2）圈梁截面高度不宜小于120mm；

3）6度、7度时圈梁纵筋不宜少于4根直径为8mm的钢筋；8度时圈梁的纵向钢筋不宜少于4根直径为10mm的钢筋，箍筋直径不小于6mm，间距不大于250mm。

4  基础圈梁、楼（屋）盖处圈梁应水平交圈、闭合设置。

### （Ⅳ） 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

6.2.7  石砌体结构房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求应符合下列规定：

1  现有房屋的局部尺寸应符合表6.2.7的规定；

2  当屋架或梁的跨度大于4.8m时，支承处应加设壁柱或采取其他加强措施；壁柱宽度不宜小于400mm，厚度不宜小于200mm，且不得采用毛石砌筑；当梁跨度在3.6m～4.8m之间时，应与墙体圈梁可靠连接。

3  非结构构件的构造应符合下列规定：
　　　1）后砌隔墙与两侧墙体应有拉结，墙顶尚应与梁、板或屋架下弦之间有拉结措施。

2）出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件应有锚固或防倒塌措施。

表6.2.7　房屋局部尺寸限值（m）

| 部位 | 烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 |
| 承重窗间墙最小宽度 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 承重外墙尽端至门、窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 非承重外墙尽端至门、窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 内墙阳角至门、窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 无锚固女儿墙（非出入口处）的最大高度 | 0.5 | 0.5 | - |

### （Ⅴ） 抗震承载力验算

6.2.8  石砌体结构农房可按行业标准《镇(乡)村建筑抗震技术规程》JGJ 161-2008附录E的方法或按其附录A进行抗震验算：

1  当房屋的抗震横墙间距和房屋宽度值满足JGJ161-2008附录E要求时，即房屋的抗震承载力满足要求；当房屋的抗震横墙间距或房屋宽度值超出附录B中所列限值，或对应的房屋宽度值为“一”时，即房屋的抗震承载力不满足要求。

2  当房屋采用现浇混凝土楼、屋盖，房屋高度超出JGJ161-2008附录E中限值，或横墙间距超过附录中最大限值的10%以内时，可采用JGJ161-2008附录A的方法进行抗震验算。

3  当横墙间距超过JGJ161-2008附录E中最大限值的10%及以上时，可不进行抗震验算，但应采取加固或其他相应措施。

4  墙体存在严重质量问题，如出现裂缝且裂缝宽度超过5mm，或有明显空鼓、砌筑质量很差，有肉眼可见的明显歪闪等情况时，不宜继续承载，在验算房屋抗震承载力时不考虑其抗侧力能力。

### （Ⅵ） 综合评定

6.2.9  石砌体结构农房符合本节各项规定时可评为综合抗震能力满足抗震鉴定要求；当遇下列情况之一时，应评为综合抗震能力不满足要求，且应及时对房屋采取加固或其他相应措施：

1  房屋高宽比大于3，或横墙间距超过JGJ 161-2008附录中最大限值10%以上。

2  承重墙体的抗震承载力不满足本导则第6.2.8条的要求。

3  房屋整体性连接不满足要求；楼、屋盖支承长度少于规定值的75％；未按要求设置圈梁、构造柱等。

4  采用黏土泥浆砌筑石墙。

5  采用鹅卵石砌筑墙体。

6  本节的其他规定有多项明显不符合要求。

6.2.10  房屋的抗震承载力验算满足要求，但在抗震构造措施方面存在不足或墙体及其他构件现状存在质量缺陷时，应针对存在的问题进行加固或修复、补强等处理。

## 6.3  抗震加固方法

6.3.1  房屋抗震承载力不满足要求或承重墙体明显开裂、存在严重质量问题时，宜选择下列加固方法：

1  对采用泥浆砌筑的，现状及质量较差的毛石、鹅卵石砌筑墙体可拆除重砌，横墙间距过大导致抗震承载力不满足要求时可增砌抗震墙。

2  当墙体砌筑砂浆强度等级偏低导致抗震承载能力不满足要求时，可在墙体的两侧采用钢筋混凝土面层或钢筋网水泥砂浆面层加固，仅单侧加固时须采用钢筋混凝土面层加固；面层加固也可与压力灌浆结合用于有裂缝墙体的修复补强。

3  对出现裂缝的石墙体，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复。修复材料及施工做法应符合本导则第5.4.6条实心砖墙裂缝修补的相关规定。

4  对砂浆饱满度偏低的干砌甩浆砌筑料石墙体，可采用灰缝灌浆加固法对墙体进行加固。

6.3.2  房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，宜选择下列加固方法：

1　当墙体布置在平面内不闭合时，可增设墙段或在开口处增设现浇钢筋混凝土框形成闭合。

2　当纵横墙连接较差时，可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固。

3　楼、屋盖构件支承长度不满足要求时，可增设支托、加强连接或采取增强楼、屋盖整体性等的措施；对腐蚀变质的构件应更换；对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

4　当构造柱设置不符合要求时，应增设外加构造柱；当墙体采用双面钢筋网水泥砂浆面层或钢筋混凝土面层加固，且在墙体交接处增设相互可靠拉结的配筋加强带时，可不另设构造柱；配筋加强带的构造应符合现行国家标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116的相关规定。

5　当圈梁设置不符合要求，或纵横墙交接处咬搓有明显缺陷，或房屋的整体性较差时，应增设圈梁；当采用双面钢筋网砂浆面层或钢筋混凝土面层加固，且在上下两端增设配筋加强带时，可不另设圈梁；配筋加强带的构造应符合现行国家标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116的相关规定。

6　石板楼、屋盖宜整体置换为现浇钢筋混凝土楼板，也可在板底增设托梁加固。

7　石梁应置换为钢筋混凝土构件或钢构件，或采用外加面层、外包型钢加固以提高其延性；对石梁、石柱节点应采取加强连接的措施；

8　由几根细料石围合拼装成的门、窗框，可采用角钢镶边加固。

10  应对不满足整体性连接和抗震构造措施要求的木屋盖系统进行加固；楼、屋盖木构件之间连接不满足要求时，应加强连接；山墙、山尖墙与龙骨、木屋架或檩条无拉结措施时，应增设墙揽加固。木楼、屋盖加固的具体构造应符合本导则第5.4.11~5.4.13条的规定。

6.3.3  房屋中易倒塌的部位，宜选择下列加固方法：

1　窗间墙宽度过小时，可增设钢筋混凝土窗框或外加钢筋网砂浆面层、钢筋混凝土面层等加固；

2　支承悬挑构件的墙体不符合鉴定要求时，宜在悬挑构件根部增设壁柱或外加面层加固墙体，并对悬挑构件进行复核；

3　支承大梁、屋架等的墙段有竖向裂缝时，可增设壁柱或采用外加面层加固，加固前应采用M10水泥砂浆灌缝修补开裂部位。

4　隔墙无拉结或拉结不牢，可在隔墙端部和顶部采用锚固的铁件加强连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢筋网水泥砂浆面层进行加固；

5　出屋面的楼梯间和水箱间不符合要求时，可采用外加面层或外加构造柱加固，其上部应与屋盖构件有可靠连接，下部应与主体结构的加固措施相连；

6　出屋面的烟囱、无拉结女儿墙、门脸等超过规定的高度时，宜拆除、降低高度或采用型钢、钢拉杆加固；拼装的石栏杆可采用角钢、扁钢、铁扒锔增强各部件间的拉结，栏杆顶部和底部的通长水平料石可采用角钢镶边加固，并与柱、墙等竖向承重构件可靠连接；

7　悬挑构件的锚固长度不满足要求时，可加拉杆或采取减少悬挑长度的措施；

8　悬挑的石楼板悬挑长度不满足要求时，可在悬挑石楼板下增设型钢支撑加固；

9　悬挑石梁楼梯应优先置换为钢筋混凝土、钢结构等其他材料种类的楼梯；当采用悬挑石梁端部增设支点的方法进行加固时，尚应同时对石梁采用外粘型钢加固法等直接加固法进行加固。

10  跨度大于4.8m的屋架或大梁支承处未设壁柱时，应加设壁柱或采取其他加强措施。

6.3.4  房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时，可在薄弱部位增设抗震墙，增设抗震墙时应结合使用要求。

6.3.5  抗震墙体厚度不满足相应的鉴定要求时，可采用双面钢筋网水泥砂浆面层加固。

## 6.4  抗震加固技术

（Ⅰ） 墙体局部拆砌及增设抗震墙

6.4.1　当原石砌墙体局部裂损但在査清其裂损原因后尚未影响承重及安全时，可将裂损墙体局部拆除，并按提高一级砂浆强度等级用同规格、同种类的料石填砌，并应符合下列要求：

1　分段拆砌墙体时，应先砌部分留槎，并埋设水平钢筋与后砌部分拉结；

2　局部拆砌墙体时，新旧墙交接处不得凿水平槎或直槎，应做成踏步槎接缝，缝间设置拉结钢筋以增强新旧的整体性。

3  拆除重砌墙体为承重墙时，应在拆除前采取支顶措施，保证楼、屋盖构件支承的可靠性，直至墙体砌筑完成并达到应有强度。

6.4.2　增设石砌体承重（抗震）墙加固房屋时，其抗震承载力计算应符合本导则第6.2.8条的规定，其材料和构造除应符合下列要求：

1　新增石砌墙体所用料石的规格应符合本导则第6.2.2条第1款的规定；砌筑砂浆的强度等级应比原结构墙体实际强度等级高一级，且不低于M5。

2　墙厚不应小于220mm。

3  沿墙高每隔1.0m设置与墙等宽，高60mm的细石混凝土现浇带，纵向钢筋可采用3根直径为6mm的钢筋，横向系筋可采用直径为6mm的钢筋，间距宜为200mm。

4  新增抗震墙应与原墙体可靠连接，可在配筋砂浆带相应高度处增设2根直径为12mm的拉筋，一端锚入原墙体，另一端锚入混凝土带内不小于500mm。

5  墙顶应与楼、屋盖可靠连接：当为现浇梁板时，墙顶设现浇钢筋混凝土压顶梁，压顶梁高不小于150mm，纵筋可采用4根直径为12mm的钢筋，箍筋可采用间距为150mm、直径为6mm的钢筋，并每隔500~700mm与梁板采用直径为12mm的锚筋连接；当为木楼、屋盖时，墙顶应每隔1000mm采用木夹板或铁件与梁或屋架下弦连接。

6  新增抗震墙应设基础，基础埋深宜与相邻抗震墙相同，宽度不应小于计算宽度的1.15倍。

7  二层房屋拟在二层增砌墙体时，宜与一层原有墙体上下连续。

6.4.3　新增石砌墙体的施工应符合以下要求：

1　严禁采用干砌甩浆砌筑施工方法，宜采用无垫片浆砌；当采用有垫片浆砌时，应先满铺砂浆，并在其四角安置主垫，砂浆应高出主垫10mm，待上皮料石安装调平后，再沿灰缝两侧均匀塞入副垫；主垫不得采用双垫，副垫不得将料石顶离原位；

2　料石上下皮应错缝搭砌，错缝长度不应小于料石长度的1/3，且不应小于150mm；墙内不得出现竖向通缝或直槎；

3　用于石砌体的砌筑砂浆强度等级不应低于M5；

4　砌筑灰缝厚度不宜小于10mm，且不宜大于15mm。竖缝应在料石安装调平后用同样强度等级的砂浆灌注密实；

5　每日砌筑高度不宜大于1.2m；

6　已砌好的石块不应移位、顶高；当必须移动时，应将石块移开，将已铺砂浆清理干净，重新铺浆；

7　石砌墙体在转角和内外墙交接处应同时砌筑；对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜槎，斜槎的水平长度不应小于高度的2/3；严禁砌成直槎。

### （Ⅱ） 面层加固和灰缝灌浆加固

6.4.4  采用钢筋混凝土面层、钢筋网水泥砂浆面层和灌浆加固技术对既有石墙体进行抗震加固，应分别符合福建省地方标准《福建省石砌体结构加固技术规程》DBJ/T 13-264-2017第7章、第8章和附录E的相关规定。

### （Ⅲ）  条带面层整体性加固

6.4.5  采用配筋砂浆条带加固石砌体形成组合圈梁、构造柱应符合本导则第5.4.7条及第5.4.9条的相关规定。

6.4.6  采用高延性混凝土条带加固石砌体形成组合圈梁、组合构造柱应符合专门的技术规定。

（Ⅳ）　石板楼、屋盖整体性加固

6.4.7　单层石砌体结构房屋石板屋盖的整体性加固可采用构件置换法整体置换为现浇钢筋混凝土屋盖。新增板、梁与原墙体、柱构件的连接构造及施工应按《福建省石砌体结构加固技术规程》DBJ/T 13-264-2017第10章的相关规定执行。

6.4.8　石板楼、屋盖无法采用置换法进行整体性加固时，也可在板底增设托梁加固。板底增设托梁加固时托梁间距应不大于500mm，且与原石板应可靠连接；托梁可采用角钢等钢型材；托梁的设置位置应垂直于楼、屋面板的纵向，并紧贴板底锚固在承重墙顶。

图6.4.8-1  板底增设托梁加固示意图

1—石楼板；2—聚合物砂浆填塞；3—型钢托梁

图6.4.8-2  悬挑石板板底增设托架加固示意图

1—悬挑石楼板；2—聚合物砂浆填塞；3—托梁；4—托架；5—石砌墙体；6—化学锚栓；7—穿孔植筋；8—钢垫板

### （Ⅴ）增设壁柱加固

6.4.9  增设壁柱加固应符合下列规定：

1  壁柱宽度不宜小于400mm，厚度不宜小于200mm；壁柱应采用料石砌筑。

2  增设壁柱应与墙体采取拉结措施，可沿墙高相隔不大于750mm设置U形拉结锚筋，锚筋开口处锚入墙内，另一端砌入新增壁柱。

# 附录A  福建省现有建制乡（镇）所在地的抗震设防烈度

表A.0.1  福建省现有建制乡（镇）所在地的抗震设防烈度对照表

| 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市 |  | 日溪乡 | 6度 | 碧里乡 | 6度 | 中楼乡 | 7度 |
| （43街道，146乡镇） |  | 闽侯县（1街道,14乡镇） |  | 闽清县（16乡镇） |  | 东庠乡 | 7度 |
| 鼓楼区（9街道，1乡镇） |  | 甘蔗街道 | 6度 | 梅城镇 | 6度 | 岚城乡 | 7度 |
| 鼓东街道 | 7度 | 白沙镇 | 6度 | 梅溪镇 | 6度 | 南海乡 | 7度（0.15g） |
| 鼓西街道 | 7度 | 南屿镇 | 7度 | 白樟镇 | 6度 | 福清布（7街道,17镇） |  |
| 温泉街道 | 7度 | 尚干镇 | 7度 | 金沙镇 | 6度 | 玉屏街道 | 7度 |
| 东街街道 | 7度 | 祥谦镇 | 7度 | 白中镇 | 6度 | 音西街道 | 7度 |
| 南街街道 | 7度 | 青口镇 | 7度 | 池园镇 | 6度 | 宏路街道 | 7度 |
| 安泰街道 | 7度 | 南通镇 | 7度 | 坂东镇 | 6度 | 阳下街道 | 7度 |
| 华大街道 | 7度 | 上街镇 | 7度 | 塔庄镇 | 6度 | 龙山街道 | 7度 |
| 水部街道 | 7度 | 荆溪镇 | 6度 | 省璜镇 | 6度 | 龙江街道 | 7度 |
| 五凤街道 | 7度 | 竹岐乡 | 6度 | 雄江镇 | 6度 | 石竹街道 | 7度 |
| 洪山镇 | 7度 | 鸿尾乡 | 6度 | 东桥镇 | 6度 | 海口镇 | 7度 |
| 台江区（10街道） |  | 洋里乡 | 6度 | 云龙乡 | 6度 | 城头镇 | 7度 |
| 瀛洲街道 | 7度 | 大湖乡 | 6度 | 上莲乡 | 6度 | 南岭镇 | 7度 |
| 后洲街道 | 7度 | 廷坪乡 | 6度 | 三溪乡 | 6度 | 龙田镇 | 7度 |
| 义洲街道 | 7度 | 小箬乡 | 6度 | 桔林乡 | 6度 | 江镜镇 | 7度 |
| 新港街道 | 7度 | 连江县（23乡镇） |  | 下祝乡 | 6度 | 港头镇 | 7度 |
| 上海街道 | 7度 | 凤城镇 | 6度 | 永泰县（21乡镇） |  | 高山镇 | 7度 |
| 苍霞街道 | 7度 | 敖江镇 | 6度 | 樟城镇 | 6度 | 沙埔镇 | 7度 |
| 茶亭街道 | 7度 | 东岱镇 | 6度 | 嵩口镇 | 6度 | 三山镇 | 7度 |
| 洋中街道 | 7度 | 琯头镇 | 7度 | 梧桐镇 | 6度 | 东瀚镇 | 7度 |
| 鳌峰街道 | 7度 | 晓澳镇 | 6度 | 葛岭镇 | 7度 | 渔溪镇 | 7度 |
| 宁化街道 | 7度 | 东湖镇 | 6度 | 城峰镇 | 6度 | 上迳镇 | 7度 |
| 仓山区（8街道，5镇） |  | 丹阳镇 | 6度 | 清涼镇 | 6度 | 新厝镇 | 7度 |
| 仓前街道 | 7度 | 长龙镇 | 6度 | 长庆镇 | 6度 | 江阴镇 | 7度 |
| 东升街道 | 7度 | 透堡镇 | 6度 | 同安镇 | 6度 | 东张镇 | 7度 |
| 对湖街道 | 7度 | 马鼻镇 | 6度 | 大洋镇 | 6度 | 镜洋镇 | 7度 |
| 临江街道 | 7度 | 官坂镇 | 6度 | 塘前乡 | 7度 | 一都镇 | 7度 |
| 三叉街街道 | 7度 | 筱埕镇 | 6度 | 富泉乡 | 6度 | 长乐市（4街道,14乡镇） |  |
| 上渡街道 | 7度 | 黄岐镇 | 6度 | 岭路乡 | 6度 | 营前街道 | 7度 |
| 下渡街道 | 7度 | 苔菉镇 | 6度 | 赤锡乡 | 6度 | 漳港街道 | 7度 |
| 金山街道 | 7度 | 浦口镇 | 6度 | 洑口乡 | 6度 | 航城街道 | 7度 |
| 仓山鎮 | 7度 | 坑园镇 | 6度 | 盖洋乡 | 6度 | 吴航街道 | 7度 |
| 城门镇 | 7度 | 潘渡乡 | 6度 | 东洋乡 | 6度 | 首占镇 | 7度 |
| 盖山镇 | 7度 | 江南乡 | 6度 | 霞拔乡 | 6度 | 玉田镇 | 7度 |
| 建新镇 | 7度 | 蓼沿乡 | 6度 | 盘谷乡 | 6度 | 松下镇 | 7度 |
| 螺洲镇 | 7度 | 安凯乡 | 6度 | 红星乡 | 6度 | 江田镇 | 7度 |
| 马尾区（1街道，3镇） |  | 下宫乡 | 6度 | 白云乡 | 6度 | 古槐镇 | 7度 |
| 罗星街道 | 7度 | 小沧畲族乡 | 6度 | 丹云乡 | 6度 | 文武砂镇 | 7度 |
| 马尾镇 | 7度 | 马祖乡 | 6度 | 平潭县（15乡镇） |  | 鹤上镇 | 7度 |
| 亭江镇 | 7度 | 罗源县（11乡镇） |  | 潭城镇 | 7度 | 湖南镇 | 7度 |
| 琅岐镇 | 7度 | 凤山镇 | 6度 | 苏澳镇 | 7度 | 金峰镇 | 7度 |
| 晋安区（3街道，6乡镇） |  | 松山镇 | 6度 | 流水镇 | 7度 | 文岭镇 | 7度 |
| 茶园街道 | 7度 | 起步镇 | 6度 | 澳前镇 | 7度 | 梅花镇 | 7度 |
| 王庄街道 | 7度 | 中房镇 | 6度 | 北厝镇 | 7度 | 潭头镇 | 7度 |
| 象园街道 | 7度 | 飞竹镇 | 6度 | 平原镇 | 7度 | 罗联乡 | 7度 |
| 鼓山鎮 | 7度 | 鉴江镇 | 6度 | 敖东镇 | 7度 | 猴屿乡 | 7度 |
| 新店镇 | 7度 | 白塔乡 | 6度 | 白青乡 | 7度 | 厦门市 |  |
| 岳峰镇 | 7度 | 洪洋乡 | 6度 | 屿头乡 | 7度 | （24街道，13镇） |  |
| 宦溪镇 | 6度 | 西兰乡 | 6度 | 大练乡 | 7度 | 思明区（10街道） |  |
| 寿山乡 | 6度 | 霍口畲族乡 | 6度 | 芦洋乡 | 7度 | 厦港街道 | 7度（0.15g） |

续表A.0.2

| 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华街道 | 7度（0.15g） | 涵东街道 | 7度 | 梅列区（3街道，2镇） |  | 治平畲族乡 | 6度 |
| 滨海街道 | 7度（0.15g） | 涵西街道 | 7度 | 列东街道 | 6度 | 中沙乡 | 6度 |
| 鹭江街道 | 7度（0.15g） | 三江口镇 | 7度 | 列西街道 | 6度 | 河龙乡 | 6度 |
| 开元街道 | 7度（0.15g） | 白搪镇 | 7度 | 徐碧街道 | 6度 | 水茜乡 | 6度 |
| 梧村街道 | 7度（0.15g） | 国欢镇 | 7度 | 陈大镇 | 6度 | 大田县（18乡镇） |  |
| 筼筜街道 | 7度（0.15g） | 梧塘镇 | 7度 | 洋溪镇 | 6度 | 均溪镇 | 6度 |
| 莲前街道 | 7度（0.15g） | 江口镇 | 7度 | 三元区（4街道，4乡镇） |  | 石牌镇 | 6度 |
| 嘉莲街道 | 7度（0.15g） | 萩芦镇 | 7度 | 城关街道 | 6度 | 上京镇 | 6度 |
| 鼓浪屿街道 | 7度（0.15g） | 白沙镇 | 7度 | 白沙街道 | 6度 | 广平镇 | 6度 |
| 海沧区（2街道，1镇） |  | 庄边镇 | 7度 | 富兴堡街道 | 6度 | 桃源镇 | 6度 |
| 海沧街道 | 7度（0.15g） | 新县镇 | 7度 | 荆西街道 | 6度 | 太华镇 | 6度 |
| 新阳街道 | 7度（0.15g） | 大洋乡 | 7度 | 莘口镇 | 6度 | 建设镇 | 6度 |
| 东孚镇 | 7度（0.15g） | 荔城区（2街道，4镇） |  | 岩前镇 | 6度 | 奇韬镇 | 6度 |
| 湖里区（5街道） |  | 镇海街道 | 7度 | 城东乡 | 6度 | 华兴乡 | 6度 |
| 湖里街道 | 7度（0.15g） | 拱辰街道 | 7度 | 中村乡 | 6度 | 屏山乡 | 6度 |
| 殿前街道 | 7度（0.15g） | 西天尾镇 | 7度 | 明溪县（9乡镇） |  | 吴山乡 | 6度 |
| 禾山街道 | 7度（0.15g） | 黄石镇 | 7度 | 雪峰镇 | 6度 | 济阳乡 | 6度 |
| 江头街道 | 7度（0.15g） | 新度镇 | 7度 | 盖洋镇 | 6度 | 武陵乡 | 6度 |
| 金山街道 | 7度（0.15g） | 北高镇 | 7度 | 胡坊镇 | 6度 | 谢洋乡 | 6度 |
| 集美区（4街道，2镇） |  | 秀屿区（11乡镇） |  | 瀚仙镇 | 6度 | 文江乡 | 6度 |
| 集美街道 | 7度（0.15g） | 笏石镇 | 7度 | 城关乡 | 6度 | 梅山乡 | 6度 |
| 侨英街道 | 7度（0.15g） | 东庄镇 | 7度 | 沙溪乡 | 6度 | 湖美乡 | 6度 |
| 杏林街道 | 7度（0.15g） | 东峤镇 | 7度 | 夏阳乡 | 6度 | 前坪乡 | 6度 |
| 杏滨街道 | 7度（0.15g） | 埭头镇 | 7度 | 枫溪乡 | 6度 | 尤溪县（15乡镇） |  |
| 灌口镇 | 7度（0.15g） | 平海镇 | 7度（0.15g） | 夏坊乡 | 6度 | 城关镇 | 6度 |
| 后溪镇 | 7度（0.15g） | 南日镇 | 7度（0.15g） | 清流县（13乡镇） |  | 梅仙镇 | 6度 |
| 同安区（2街道，6镇） |  | 月塘乡 | 7度 | 龙津镇 | 6度 | 西滨镇 | 6度 |
| 大同街道 | 7度 | 湄洲镇 | 7度（0.15g） | 嵩渓镇 | 6度 | 洋中镇 | 6度 |
| 祥平街道 | 7度 | 忠门镇 | 7度 | 嵩口镇 | 6度 | 新阳镇 | 6度 |
| 莲花镇 | 7度 | 东埔镇 | 7度 | 灵地镇 | 6度 | 管前镇 | 6度 |
| 新民镇 | 7度 | 山亭镇 | 7度 | 长校镇 | 6度 | 西城镇 | 6度 |
| 洪塘镇 | 7度 | 仙游县（1街道，17乡镇） |  | 温郊乡 | 6度 | 尤溪口镇 | 6度 |
| 西柯镇 | 7度（0.15g） | 鲤城街道 | 7度 | 林畲乡 | 6度 | 坂面镇 | 6度 |
| 汀溪镇 | 7度 | 枫亭镇 | 7度 | 田源乡 | 6度 | 联合乡 | 6度 |
| 五显镇 | 7度 | 榜头镇 | 7度 | 沙芜乡 | 6度 | 汤川乡 | 6度 |
| 翔安区（1街道，4镇） |  | 郊尾镇 | 7度 | 赖坊乡 | 6度 | 溪尾乡 | 6度 |
| 大嶝街道 | 7度（0.15g） | 度尾镇 | 6度 | 余朋乡 | 6度 | 中仙乡 | 6度 |
| 马巷镇 | 7度（0.15g） | 赖店镇 | 7度 | 李家乡 | 6度 | 台溪乡 | 6度 |
| 新圩镇 | 7度 | 盖尾镇 | 7度 | 里田乡 | 6度 | 八字桥乡 | 6度 |
| 新店镇 | 7度（0.15g） | 园庄镇 | 7度 | 宁化县（16乡镇） |  | 沙县（2街道，10乡镇） |  |
| 内厝镇 | 7度（0.15g） | 大济镇 | 7度 | 翠江镇 | 6度 | 凤岗街道 | 6度 |
| 莆田市 |  | 龙华镇 | 7度 | 泉上镇 | 6度 | 虬江街道 | 6度 |
| （8街道，46乡镇） |  | 钟山镇 | 6度 | 湖村镇 | 6度 | 青州镇 | 6度 |
| 城厢区（3街道，4镇） |  | 游洋镇 | 6度 | 石壁镇 | 6度 | 夏茂镇 | 6度 |
| 龙桥街道 | 7度 | 鲤南镇 | 7度 | 曹坊镇 | 6度 | 高砂镇 | 6度 |
| 凤凰山街道 | 7度 | 西苑乡 | 6度 | 安远镇 | 6度 | 高桥镇 | 6度 |
| 霞林街道 | 7度 | 石苍乡 | 6度 | 城郊乡 | 6度 | 富口镇 | 6度 |
| 常太镇 | 7度 | 社硎乡 | 6度 | 城南乡 | 6度 | 大洛镇 | 6度 |
| 华亭镇 | 7度 | 书峰乡 | 6度 | 济村乡 | 6度 | 南霞乡 | 6度 |
| 灵川镇 | 7度 | 菜渓乡 | 6度 | 淮土乡 | 6度 | 南阳乡 | 6度 |
| 东海镇 | 7度 | 三明市 |  | 方田乡 | 6度 | 郑湖乡 | 6度 |
| 涵江区（2街道，10乡镇） |  | （13街道，129乡镇） |  | 安乐乡 | 6度 | 湖源乡 | 6度 |

续表A.0.2

| 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 将乐县（13乡镇） |  | 鲤城区（8街道） |  | 蓬莱镇 | 7度 | 南埕镇 | 6度 |
| 古镛镇 | 6度 | 海滨街道 | 7度（0.15g） | 湖头镇 | 7度 | 水口镇 | 6度 |
| 万安镇 | 6度 | 临江街道 | 7度（0.15g） | 官桥镇 | 7度 | 赤水镇 | 6度 |
| 高唐镇 | 6度 | 鲤中街道 | 7度（0.15g） | 剑斗镇 | 7度 | 上涌镇 | 6度 |
| 白莲镇 | 6度 | 开元街道 | 7度（0.15g） | 城厢镇 | 7度 | 葛坑镇 | 6度 |
| 黄潭镇 | 6度 | 浮桥街道 | 7度（0.15g） | 金谷镇 | 7度 | 盖德镇 | 6度 |
| 水南镇 | 6度 | 江南街道 | 7度（0.15g） | 龙门镇 | 7度 | 杨梅乡 | 6度 |
| 光明乡 | 6度 | 金龙街道 | 7度（0.15g） | 虎邱镇 | 7度 | 汤头乡 | 6度 |
| 漠源乡 | 6度 | 常泰街道 | 7度（0.15g） | 芦田镇 | 7度 | 桂阳乡 | 6度 |
| 南口乡 | 6度 | 丰泽区（8街道） |  | 感德镇 | 7度 | 国宝乡 | 6度 |
| 万全乡 | 6度 | 东湖街道 | 7度（0.15g） | 魁斗镇 | 7度 | 美湖乡 | 6度 |
| 安仁乡 | 6度 | 丰泽街道 | 7度（0.15g） | 西坪镇 | 7度 | 大铭乡 | 6度 |
| 大源乡 | 6度 | 泉秀街道 | 7度（0.15g） | 参内乡 | 7度 | 春美乡 | 6度 |
| 余坊乡 | 6度 | 清源街道 | 7度（0.15g） | 白瀨乡 | 7度 | 石狮市（2街道，7镇） |  |
| 泰宁县（9乡镇） |  | 华大街道 | 7度（0.15g） | 湖上乡 | 7度 | 湖滨街道 | 7度（0.15g） |
| 杉城镇 | 6度 | 城东街道 | 7度（0.15g） | 尚卿乡 | 7度 | 凤里街道 | 7度（0.15g） |
| 朱口鎮 | 6度 | 东海街迫 | 7度（0.15g） | 大坪乡 | 7度 | 灵秀镇 | 7度（0.15g） |
| 新桥乡 | 6度 | 北峰街道 | 7度（0.15g） | 龙涓乡 | 7度 | 宝盖镇 | 7度（0.15g） |
| 上青乡 | 6度 | 洛江区（2街道，4乡镇） |  | 长坑乡 | 7度 | 蚶江镇 | 7度（0.15g） |
| 大田乡 | 6度 | 万安街道 | 7度（0.15g） | 蓝田乡 | 7度 | 祥芝镇 | 8度 |
| 梅口乡 | 6度 | 双阳街道 | 7度（0.15g） | 祥华乡 | 7度 | 鸿山镇 | 8度 |
| 下渠乡 | 6度 | 罗溪镇 | 7度 | 桃舟乡 | 7度 | 锦尚镇 | 8度 |
| 开善乡 | 6度 | 马甲镇 | 7度 | 福田乡 | 7度 | 永宁镇 | 8度 |
| 大龙乡 | 6度 | 河市镇 | 7度 | 永春县（22乡镇） |  | 晋江市（6街道，13镇） |  |
| 建宁县（9乡镇） |  | 虹山乡 | 7度 | 桃城镇 | 7度 | 青阳街道 | 7度（0.15g） |
| 濉城镇 | 6度 | 泉港区（1街道,6镇） |  | 五里街镇 | 7度 | 梅岭街道 | 7度（0.15g） |
| 里心镇 | 6度 | 山腰街道 | 7度 | 一都镇 | 6度 | 西园街道 | 7度（0.15g） |
| 溪口镇 | 6度 | 南埔镇 | 7度 | 下洋镇 | 6度 | 罗山街道 | 7度（0.15g） |
| 均口镇 | 6度 | 界山镇 | 7度 | 蓬壶镇 | 7度 | 灵源街道 | 7度（0.15g） |
| 伊家乡 | 6度 | 后龙镇 | 7度 | 达埔镇 | 7度 | 新塘街道 | 7度（0.15g） |
| 黄坊乡 | 6度 | 峰尾镇 | 7度 | 吾峰镇 | 7度 | 陈埭镇 | 7度（0.15g） |
| 溪源乡 | 6度 | 前黄镇 | 7度 | 石鼓镇 | 7度 | 池店镇 | 7度（0.15g） |
| 客坊乡 | 6度 | 涂岭镇 | 7度 | 岵山镇 | 7度 | 安海镇 | 7度（0.15g） |
| 黄埠乡 | 6度 | 惠安县（16乡镇） |  | 东平镇 | 7度 | 磁灶镇 | 7度（0.15g） |
| 永安市（4街道，11乡镇） |  | 螺城镇 | 7度 | 湖洋镇 | 6度 | 内坑镇 | 7度（0.15g） |
| 燕东街道 | 6度 | 螺阳镇 | 7度 | 坑仔口镇 | 7度 | 紫帽镇 | 7度（0.15g） |
| 燕西街道 | 6度 | 黄塘镇 | 7度 | 玉斗镇 | 7度 | 东石镇 | 7度（0.15g） |
| 燕南街道 | 6度 | 紫山镇 | 7度 | 锦斗镇 | 6度 | 永和镇 | 7度（0.15g） |
| 燕北街道 | 6度 | 洛阳镇 | 7度（0.15g） | 东关镇 | 7度 | 英林镇 | 7度（0.15g） |
| 西洋鎮 | 6度 | 东园镇 | 7度（0.15g） | 桂洋镇 | 6度 | 金井镇 | 8度 |
| 贡川镇 | 6度 | 张坂镇 | 7度（0.15g） | 苏坑镇 | 6度 | 龙湖镇 | 7度（0.15g） |
| 安砂镇 | 6度 | 崇武镇 | 7度（0.15g） | 仙夹镇 | 7度 | 深沪镇 | 8度 |
| 小陶镇 | 6度 | 山霞镇 | 7度（0.15g） | 横口乡 | 7度 | 西滨镇 | 7度（0.15g） |
| 大湖镇 | 6度 | 涂寨镇 | 7度（0.15g） | 呈祥乡 | 6度 | 南安市（3街道,23乡镇） |  |
| 曹远镇 | 6度 | 东岭镇 | 7度（0.15g） | 介福乡 | 6度 | 溪美街道 | 7度 |
| 洪田镇 | 6度 | 东桥镇 | 7度 | 外山乡 | 7度 | 柳城街道 | 7度 |
| 槐南镇 | 6度 | 净峰镇 | 7度（0.15g） | 德化县（18乡镇） |  | 美林街道 | 7度 |
| 上坪乡 | 6度 | 小岞镇 | 7度（0.15g） | 浔中镇 | 6度 | 省新镇 | 7度 |
| 罗坊乡 | 6度 | 辋川镇 | 7度 | 龙浔镇 | 6度 | 仑苍镇 | 7度 |
| 青水畲族乡 | 6度 | 百崎回族乡 | 7度（0.15g） | 三班镇 | 6度 | 东田镇 | 7度 |
| 泉州市 |  | 安溪县（24乡镇） |  | 龙门滩镇 | 6度 | 英都镇 | 7度 |
| （30街道,133乡镇） |  | 凤城镇 | 7度 | 雷峰镇 | 6度 | 翔云镇 | 7度 |

续表A.0.2

| 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金淘镇 | 7度 | 杜浔镇 | 7度（0.15g） | 金山镇 | 7度 | 黄墩街道 | 6度 |
| 诗山镇 | 7度 | 霞美镇 | 7度（0.15g） | 和溪镇 | 6度 | 紫云街道 | 6度 |
| 蓬华镇 | 7度 | 官浔镇 | 7度（0.15g） | 奎洋镇 | 6度 | 四鹤街道 | 6度 |
| 码头镇 | 7度 | 石榴镇 | 7度（0.15g） | 梅林镇 | 6度 | 水南街道 | 6度 |
| 九都镇 | 7度 | 盘陀镇 | 7度 | 书洋镇 | 6度 | 水东街道 | 6度 |
| 乐峰镇 | 7度 | 长桥镇 | 7度（0.15g） | 船场镇 | 7度 | 来舟镇 | 6度 |
| 罗东镇 | 7度 | 前亭镇 | 8度 | 南坑镇 | 7度 | 樟湖镇 | 6度 |
| 梅山镜 | 7度 | 马坪镇 | 7度（0.15g） | 平和县（15乡镇） |  | 夏道镇 | 6度 |
| 洪濑镇 | 7度 | 深土镇 | 7度（0.15g） | 小溪镇 | 7度 | 西芹镇 | 6度 |
| 洪梅镇 | 7度 | 六鳌镇 | 7度（0.15g） | 山格镇 | 7度（0.15g） | 峡阳镇 | 6度 |
| 康美镇 | 7度 | 沙西镇 | 7度（0.15g） | 文峰镇 | 7度（0.15g） | 南山镇 | 6度 |
| 丰州镇 | 7度（0.15g） | 古雷镇 | 7度（0.15g） | 南胜镇 | 7度 | 大横镇 | 6度 |
| 霞美镇 | 7度（0.15g） | 大南坂镇 | 7度（0.15g） | 坂仔镇 | 7度 | 王台镇 | 6度 |
| 官桥镇 | 7度（0.15g） | 南浦乡 | 7度（0.15g） | 安厚镇 | 7度 | 太平镇 | 6度 |
| 水头镇 | 7度（0.15g） | 赤岭畲族乡 | 7度（0.15g） | 大溪镇 | 7度 | 塔前镇 | 6度 |
| 石井镇 | 7度（0.15g） | 湖西畲族乡 | 7度（0.15g） | 霞寨镇 | 7度 | 洋后镇 | 6度 |
| 眉山乡 | 7度 | 赤土乡 | 7度（0.15g） | 九峰镇 | 7度 | 炉下镇 | 6度 |
| 向阳乡 | 7度 | 诏安县（15乡镇） |  | 芦溪镇 | 6度 | 茫荡镇 | 6度 |
| 漳州市 |  | 南诏镇 | 7度（0.15g） | 五寨乡 | 7度 | 巨口乡 | 6度 |
| （8街道,113乡镇） |  | 四都镇 | 7度（0.15g） | 国强乡 | 7度 | 赤门乡 | 6度 |
| 芗城区（6街道，4镇） |  | 梅岭镇 | 7度（0.15g） | 崎岭乡 | 7度 | 顺昌县（1街道，11乡镇） |  |
| 东铺头街道 | 7度（0.15g） | 桥东镇 | 7度（0.15g） | 长乐乡 | 7度 | 双溪街道 | 6度 |
| 西桥街道 | 7度（0.15g） | 深桥镇 | 7度（0.15g） | 秀峰乡 | 7度 | 建西镇 | 6度 |
| 新桥街道 | 7度（0.15g） | 太平镇 | 7度（0.15g） | 华安县（9乡镇） ) |  | 洋口镇 | 6度 |
| 巷口街道 | 7度（0.15g） | 霞葛镇 | 7度 | 华丰镇 | 7度 | 元坑镇 | 6度 |
| 南坑街道 | 7度（0.15g） | 官陂镇 | 7度 | 丰山镇 | 7度（0.15g） | 埔上镇 | 6度 |
| 通北街道 | 7度（0.15g） | 秀篆镇 | 7度 | 沙建镇 | 7度（0.15g） | 大历镇 | 6度 |
| 浦南镇 | 7度（0.15g） | 金星乡 | 7度（0.15g） | 新圩镇 | 7度 | 大于镇 | 6度 |
| 天宝镇 | 7度（0.15g） | 西潭乡 | 7度（0.15g） | 高安镇 | 7度 | 仁寿镇 | 6度 |
| 芝山镇 | 7度（0.15g） | 白洋乡 | 7度（0.15g） | 仙都镇 | 7度 | 洋墩乡 | 6度 |
| 石亭镇 | 7度（0.15g） | 建设乡 | 7度（0.15g） | 高车乡 | 7度 | 郑坊乡 | 6度 |
| 龙文区（1街道，4镇） |  | 红星乡 | 7度 | 马坑乡 | 7度 | 岚下乡 | 6度 |
| 东岳街道 | 7度（0.15g） | 梅洲乡 | 7度（0.15g） | 湖林乡 | 7度 | 高阳乡 | 6度 |
| 蓝田镇 | 7度（0.15g） | 长泰县（5乡镇） ) |  | 龙海市（1街道,13乡镇） |  | 浦城县（2街道,17乡镇） |  |
| 步文镇 | 7度（0.15g） | 武安镇 | 7度（0.15g） | 石码街道 | 7度（0.15g） | 南浦街道 | 6度 |
| 朝阳镇 | 7度（0.15g） | 岩溪镇 | 7度 | 海澄镇 | 7度（0.15g） | 河滨街道 | 6度 |
| 郭坑镇 | 7度（0.15g） | 陈巷镇 | 7度（0.15g） | 角美镇 | 7度（0.15g） | 富岭镇 | 6度 |
| 云霄县（9乡镇） |  | 枋洋镇 | 7度 | 白水镇 | 7度（0.15g） | 石陂镇 | 6度 |
| 云陵镇 | 7度 | 坂里乡 | 7度 | 浮宫镇 | 7度（0.15g） | 临江镇 | 6度 |
| 陈岱镇 | 7度（0.15g） | 东山县（7镇） |  | 程溪镇 | 7度（0.15g） | 仙阳镇 | 6度 |
| 东厦镇 | 7度 | 西埔镇 | 7度（0.15g） | 港尾镇 | 8度 | 水北街镇 | 6度 |
| 莆美镇 | 7度 | 樟塘镇 | 7度（0.15g） | 九湖镇 | 7度（0.15g） | 永兴镇 | 6度 |
| 列屿镇 | 7度（0.15g） | 康美镇 | 7度（0.15g） | 颜厝镇 | 7度（0.15g） | 忠信镇 | 6度 |
| 火田镇 | 7度 | 杏陈镇 | 7度（0.15g） | 榜山镇 | 7度（0.15g） | 莲塘镇 | 6度 |
| 下河乡 | 7度 | 陈城镇 | 7度（0.15g） | 紫泥镇 | 7度（0.15g） | 九牧镇 | 6度 |
| 马铺乡 | 7度 | 前楼镇 | 7度（0.15g） | 东园镇 | 7度（0.15g） | 万安乡 | 6度 |
| 和平乡 | 7度 | 铜陵镇 | 7度（0.15g） | 东泗乡 | 7度（0.15g） | 古楼乡 | 6度 |
| 漳浦县（21乡镇） |  | 南靖县（11镇） |  | 隆教畲族乡 | 8度 | 山下乡 | 6度 |
| 绥安镇 | 7度（0.15g） | 山城镇 | 7度（0.15g） | 南平市 |  | 枫溪乡 | 6度 |
| 旧镇镇 | 7度（0.15g） | 丰田镇 | 7度（0.15g） | （24街道，115乡镇） |  | 濠村乡 | 6度 |
| 佛昙镇 | 8度 | 靖城镇 | 7度（0.15g） | 延平区（6街道,15乡镇） |  | 管厝乡 | 6度 |
| 赤湖镇 | 8度 | 龙山镇 | 7度 | 梅山街道 | 6度 | 盘亭乡 | 6度 |

续表A.0.2

| 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 官路乡 | 6度 | 崇安街道 | 6度 | 东肖街道 | 6度 | 堂堡乡 | 6度 |
| 光泽县（8乡镇） |  | 新丰街道 | 6度 | 龙门街道 | 6度 | 合溪乡 | 6度 |
| 杭川镇 | 6度 | 武夷街道 | 6度 | 铁山街道 | 6度 | 虎岗乡 | 6度 |
| 寨里镇 | 6度 | 星村镇 | 6度 | 北城街道 | 6度 | 大溪乡 | 6度 |
| 止马镇 | 6度 | 兴田镇 | 6度 | 红坊镇 | 6度 | 陈东乡 | 6度 |
| 鸾凤乡 | 6度 | 五夫镇 | 6度 | 适中镇 | 6度 | 高头乡 | 6度 |
| 崇仁乡 | 6度 | 上梅乡 | 6度 | 雁石镇 | 6度 | 上杭县（22乡镇） |  |
| 李坊乡 | 6度 | 吴屯乡 | 6度 | 白沙镇 | 6度 | 临江镇 | 6度 |
| 华桥乡 | 6度 | 岚谷乡 | 6度 | 万安镇 | 6度 | 临城镇 | 6度 |
| 司前乡 | 6度 | 洋庄乡 | 6度 | 犬池镇 | 6度 | 中都镇 | 6度 |
| 松溪县（1街道，8乡镇） |  | 建瓯市（4街道，14乡镇） |  | 小池镇 | 6度 | 蓝溪镇 | 6度 |
| 松源街道 | 6度 | 建安街道 | 6度 | 江山镇 | 6度 | 稔田镇 | 6度 |
| 郑墩镇 | 6度 | 通济街道 | 6度 | 苏坂镇 | 6度 | 白砂镇 | 6度 |
| 渭田镇 | 6度 | 瓯宁街道 | 6度 | 岩山镇 | 6度 | 古田镇 | 6度 |
| 河东乡 | 6度 | 芝山街道 | 6度 | 长汀县（18乡镇） |  | 才溪镇 | 6度 |
| 茶平乡 | 6度 | 徐墩镇 | 6度 | 汀州镇 | 6度 | 南阳镇 | 6度 |
| 旧县乡 | 6度 | 吉阳镇 | 6度 | 大同镇 | 6度 | 蛟洋镇 | 6度 |
| 溪东乡 | 6度 | 房道镇 | 6度 | 古城镇 | 6度 | 旧县镇 | 6度 |
| 花桥乡 | 6度 | 南雅镇 | 6度 | 新桥镇 | 6度 | 溪口镇 | 6度 |
| 祖墩乡 | 6度 | 迪口镇 | 6度 | 馆前镇 | 6度 | 湖洋镇 | 6度 |
| 政和县（1街道，9乡镇） |  | 小桥镇 | 6度 | 童坊镇 | 6度 | 下都乡 | 6度 |
| 熊山街道 | 6度 | 玉山镇 | 6度 | 河田镇 | 6度 | 庐丰畲族乡 | 6度 |
| 东平镇 | 6度 | 东游镇 | 6度 | 南山镇 | 6度 | 太拔乡 | 6度 |
| 石屯镇 | 6度 | 东峰镇 | 6度 | 濯田镇 | 6度 | 茶地乡 | 6度 |
| 铁山镇 | 6度 | 小松镇 | 6度 | 四都镇 | 6度 | 泮境乡 | 6度 |
| 镇前镇 | 6度 | 顺阳乡 | 6度 | 涂坊镇 | 6度 | 步云乡 | 6度 |
| 星溪乡 | 6度 | 水源乡 | 6度 | 策武镇 | 6度 | 通贤乡 | 6度 |
| 外屯乡 | 6度 | 川石乡 | 6度 | 三洲镇 | 6度 | 官庄畲族乡 | 6度 |
| 杨源乡 | 6度 | 龙村乡 | 6度 | 铁长乡 | 6度 | 珊湖乡 | 6度 |
| 澄源乡 | 6度 | 建阳市（2街道,11乡镇〉 |  | 庵杰乡 | 6度 | 武平县（17乡镇） |  |
| 岭腰乡 | 6度 | 潭城街道 | 6度 | 宣成乡 | 6度 | 平川镇 | 6度 |
| 邵武市（4街道，15乡镇） |  | 童游街道 | 6度 | 红山乡 | 6度 | 中山镇 | 6度 |
| 昭阳街道 | 6度 | 将口镇 | 6度 | 羊牯乡 | 6度 | 岩前镇 | 6度 |
| 通泰街道 | 6度 | 徐市镇 | 6度 | 永定县（24乡镇） |  | 十方镇 | 6度 |
| 水北街道 | 6度 | 莒口镇 | 6度 | 凤城镇 | 6度 | 中堡镇 | 6度 |
| 晒口街道 | 6度 | 麻沙镇 | 6度 | 坎市镇 | 6度 | 桃溪镇 | 6度 |
| 城郊镇 | 6度 | 黄坑镇 | 6度 | 下洋镇 | 6度 | 城厢镇 | 6度 |
| 水北镇 | 6度 | 水吉镇 | 6度 | 湖雷镇 | 6度 | 万安乡 | 6度 |
| 下沙镇 | 6度 | 漳墩镇 | 6度 | 高陂镇 | 6度 | 东留乡 | 6度 |
| 卫闽镇 | 6度 | 小湖镇 | 6度 | 抚市镇 | 6度 | 民主乡 | 6度 |
| 沿山镇 | 6度 | 崇雒乡 | 6度 | 湖坑镇 | 6度 | 下坝乡 | 6度 |
| 拿口镇 | 6度 | 书坊乡 | 6度 | 培丰镇 | 6度 | 中赤乡 | 6度 |
| 洪墩镇 | 6度 | 回龙乡 | 6度 | 龙潭镇 | 6度 | 象洞乡 | 6度 |
| 大埠岗镇 | 6度 | 龙岩市 （12街道，122乡镇） |  | 峰市镇 | 6度 | 武东乡 | 6度 |
| 和平镇 | 6度 | （12街道，122乡镇） |  | 城郊乡 | 6度 | 永平乡 | 6度 |
| 肖家坊镇 | 6度 | 新罗区（10街道，10镇） |  | 西溪乡 | 6度 | 湘店乡 | 6度 |
| 大竹镇 | 6度 | 东城街道 | 6度 | 金砂乡 | 6度 | 大禾乡 | 6度 |
| 吴家塘镇 | 6度 | 南城街道 | 6度 | 仙师乡 | 6度 | 连城县（17乡镇） |  |
| 桂林乡 | 6度 | 西城街道 | 6度 | 洪山乡 | 6度 | 莲峰镇 | 6度 |
| 张厝乡 | 6度 | 中城街道 | 6度 | 湖山乡 | 6度 | 北团镇 | 6度 |
| 金坑乡 | 6度 | 西陂街道 | 6度 | 岐岭乡 | 6度 | 姑田镇 | 6度 |
| 武夷山市（3街道,7乡镇） |  | 曹溪街道 | 6度 | 古竹乡 | 6度 | 朋口镇 | 6度 |

续表A.0.2

| 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 | 行政区划 名称 | 抗震设防 烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莒溪镇 | 6度 | 洋中镇 | 6度 | 屏城乡 | 6度 | 福安市（4街道，18乡镇） |  |
| 新泉镇 | 6度 | 飞鸾镇 | 6度 | 棠口乡 | 6度 | 城南街道 | 6度 |
| 庙前镇 | 6度 | 三都镇 | 6度 | 甘棠乡 | 6度 | 城北街道 | 6度 |
| 文亨镇 | 6度 | 金涵畲族乡 | 6度 | 熙岭乡 | 6度 | 阳头街道 | 6度 |
| 揭乐乡 | 6度 | 洪口乡 | 6度 | 路下乡 | 6度 | 罗江街道 | 6度 |
| 塘前乡 | 6度 | 石后乡 | 6度 | 寿山乡 | 6度 | 赛岐镇 | 6度 |
| 隔川乡 | 6度 | 虎浿乡 | 6度 | 岭下乡 | 6度 | 穆阳镇 | 6度 |
| 四堡乡 | 6度 | 霞浦县（2街道,12乡镇） |  | 寿宁县（14乡镇） |  | 上白石镇 | 6度 |
| 罗坊乡 | 6度 | 松港街道 | 6度 | 鳌阳镇 | 6度 | 潭头镇 | 6度 |
| 林坊乡 | 6度 | 松城街道 | 6度 | 斜滩镇 | 6度 | 社口镇 | 6度 |
| 曲溪乡 | 6度 | 长春镇 | 6度 | 南阳镇 | 6度 | 晓阳镇 | 6度 |
| 赖源乡 | 6度 | 牙城镇 | 6度 | 武曲镇 | 6度 | 溪潭镇 | 6度 |
| 宣和乡 | 6度 | 溪南镇 | 6度 | 犀溪镇 | 6度 | 甘棠镇 | 6度 |
| 漳平市（2街道,14乡镇） |  | 沙江镇 | 6度 | 平溪镇 | 6度 | 下白石镇 | 6度 |
| 菁城街道 | 6度 | 下浒镇 | 6度 | 大安乡 | 6度 | 溪尾镇 | 6度 |
| 桂林街道 | 6度 | 三沙镇 | 6度 | 坑底乡 | 6度 | 溪柄镇 | 6度 |
| 新桥镇 | 6度 | 盐田畲族乡 | 6度 | 清源乡 | 6度 | 湾坞镇 | 6度 |
| 双洋镇 | 6度 | 水门畲族乡 | 6度 | 竹管垅乡 | 6度 | 城阳镇 | 6度 |
| 永福镇 | 6度 | 崇儒畲族乡 | 6度 | 芹洋乡 | 6度 | 坂中畲族乡 | 6度 |
| 溪南镇 | 6度 | 柏洋乡 | 6度 | 托溪乡 | 6度 | 范坑乡 | 6度 |
| 和平镇 | 6度 | 北壁乡 | 6度 | 凤阳乡 | 6度 | 穆云畲族乡 | 6度 |
| 拱桥镇 | 6度 | 海岛乡 | 6度 | 下党乡 | 6度 | 康厝畲族乡 | 6度 |
| 象湖镇 | 6度 | 古田县（2街道，12乡镇〉 |  | 周宁县（9乡镇） |  | 松罗乡 | 6度 |
| 赤水镇 | 6度 | 城西街道 | 6度 | 狮城镇 | 6度 | 福鼎市（3街道,13乡镇） |  |
| 西园镇 | 6度 | 城东街道 | 6度 | 咸村镇 | 6度 | 桐山街道 | 6度 |
| 南洋镇 | 6度 | 平湖镇 | 6度 | 浦源镇 | 6度 | 桐城街道 | 6度 |
| 芦芝乡 | 6度 | 大桥镇 | 6度 | 七步镇 | 6度 | 山前街道 | 6度 |
| 官田乡 | 7度 | 黄田镇 | 6度 | 李墩镇 | 6度 | 贯岭镇 | 6度 |
| 吾祠乡 | 6度 | 鹤塘镇 | 6度 | 纯池镇 | 6度 | 前岐镇 | 6度 |
| 灵地乡 | 6度 | 杉洋镇 | 6度 | 泗桥乡 | 6度 | 沙埕镇 | 6度 |
| 宁德市 |  | 凤都镇 | 6度 | 礼门乡 | 6度 | 店下镇 | 6度 |
| （13街道，112乡镇） |  | 水口镇 | 6度 | 玛坑乡 | 6度 | 太姥山镇 | 6度 |
| 蕉城区（2街道，14乡镇) |  | 大甲镇 | 6度 | 柘荣县（9乡镇） |  | 磻溪镇 | 6度 |
| 蕉南街道 | 6度 | 吉巷乡 | 6度 | 双城镇 | 6度 | 白琳镇 | 6度 |
| 蕉北街道 | 6度 | 泮洋乡 | 6度 | 富溪镇 | 6度 | 点头镇 | 6度 |
| 城南镇 | 6度 | 凤埔乡 | 6度 | 城郊乡 | 6度 | 管阳镇 | 6度 |
| 漳湾镇 | 6度 | 卓洋乡 | 6度 | 乍洋乡 | 6度 | 嵛山镇 | 6度 |
| 七都镇 | 6度 | 屏南县（11乡镇） |  | 东源乡 | 6度 | 硖门畲族乡 | 6度 |
| 八都镇 | 6度 | 古峰镇 | 6度 | 黄柏乡 | 6度 | 叠石乡 | 6度 |
| 九都镇 | 6度 | 双溪镇 | 6度 | 宅中乡 | 6度 | 佳阳畲族乡 | 6度 |
| 霍童镇 | 6度 | 黛溪镇 | 6度 | 楮坪乡 | 6度 |  |  |
| 赤溪镇 | 6度 | 长桥镇 | 6度 | 英山乡 | 6度 |  |  |

注：表中“6度、7度、7度（0.15g）和8度”所对应的地震动峰值加速度值分别为“0.05g、0.10g、0.15g和0.20g”。