
福建省工程建设地方标准

沥青混合料配合比设计规程

Specification for mix proportion design

of bituminous mixtures

DBJ13-69-20XX

建设部备案号：J10657-20XX

主编单位：福州市市政工程质量监督站

          福建博海工程技术有限公司          

批准单位：福建省建设厅

实行日期：20XX年X月X日

20XX年 福州

福建省建设厅文件关于
批准发布福建省工程建设地方标准

《沥青混合料配合比设计规程》的通知

闽建科〔2005〕54号

各设区的市建设局：

为确保沥青混合料工程质量，统一配合比设计方法，由福州市城市建设科研所主编的《沥青混合料配合比设计规程》，经审查，批准为福建省工程建设地方标准，编号为DBJ13-69-2005，自2006年 2月1日起施行。在施行中，有什么问题和意见请函告我厅科学技术处。

该规程由省建设厅负责管理，省工程建设科学技术标准化协会组织出版发行。

福建省建设厅

二○○五年 十二 月 二十 日

关于同意《沥青混合料配合比

设计规程》备案的函

建标标备便〔2006〕3号

福建省建设厅：

你厅“关于报送福建省工程建设地方标准《沥青混合料配合比设计规程》备案的函”收悉。经研究，同意《沥青混合料配合比设计规程》作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案，备案号为：J10657-2006。

该项标准的备案公告，将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

建设部标准定额司

二○○六年 一 月 六 日

前   言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅闽建科〔2012〕23号文要求，由福州市市政工程质量监督站和福建博海工程技术有限公司会同有关单位，在原《沥青混合料配合比设计规程》DBJ13-69-2005的基础上修订完成。沥青混合料配合比设计是在满足技术指标参数的前提下，以取得最大经济效益为目标，是按指定的技术指标进行设计，通过试验确定各种材料的质量控制参数达到最优化混合料矿料级配以及最佳沥青用量。

通过长期的施工实践，原《沥青混合料配合比设计规程》的部分技术参数和条款已跟不上城镇高级路面建设的需要，为了适应新的要求本规程在修订过程中，编制组开展广泛的调查研究，总结了多年的施工实践经验并经广泛征求意见后修订。

本规程由总则、术语和符号、材料要求、技术条件、配合比设计程序计算与确定、配合比的调整、生产配合比确定共7章组成和2个附录组成。

为提高规程质量，请各单位在在执行本规程的过程中，注意积累资料，认真总结经验，随时将有关意见和建议函告省厅科技处（地址：福州市北大路242号  邮编：350001）。

主编单位：福州市市政工程质量监督站

          福建博海工程技术有限公司

参编单位：福建船政交通职业学院

          神州建设集团有限公司

本规范主要起草人：苏忠高  高剑容  谢勇成  施伯超  黄勤锋  李冰

主审人员： 

审定人员： 

目      录

1  总则 …………………………………………………………………………………… 1

2  术语、符号 …………………………………………………………………………… 2

  2.1 术语 ……………………………………………………………………………… 2

  2.2 符号 ……………………………………………………………………………… 3

3  材料要求 ……………………………………………………………………………… 5

  3.1 一般规定 …………………………………………………………………………… 5

  3.2 道路石油沥青 ……………………………………………………………………… 5

  3.3 改性沥青 ………………………………………………………………………… 6

  3.4 粗集料 ……………………………………………………………………………… 7

  3.5 细集料 ……………………………………………………………………………… 8

  3.6 填料  ……………………………………………………………………………… 9

  3.7添加剂 ………………………………………………………………………………9

4  技术条件 ……………………………………………………………………………… 11

4.1 一般规定 ………………………………………………………………………… 11

4.2技术要求 …………………………………………………………………………… 12

5 目标配合比设计……………………………………………………………………… 14

5.1一般规定 …………………………………………………………………………… 14

  5.2材料的选择 ………………………………………………………………………… 15

  5.3混合料优化配合比范围的建立 …………………………………………………… 15

5.4选择设计集料级配 ………………………………………………………………… 17

  5.5最佳沥青用量的确定 ……………………………………………………………… 18

5.6混合料性能检验………………………………………………………………………22

6  配合比调整和报告 …………………………………………………………………… 23

6.1配合比调整 ………………………………………………………………………… 23

  6.2混合料配合比设计报告 …………………………………………………………… 23

7  生产配合比设计与确定……………………………………………………………24

7.1生产配合比的设计……………………………………………………………………  24

  7.2生产配合比试拌与检验 …………………………………………………………… 24

附录A Superpave沥青混合料配合比设计……………………………………………… 25

附录B沥青混合料配合比设计检测记录及报告 …………………………………………40

本规范用词说明 …………………………………………………………………………75

条文说明 ………………………………………………………………………………76 

1 总  则

1.0.1  为确保沥青混合料工程质量，统一配合比设计方法，满足设计和施工要求，使之达到设计技术可靠，经济合理，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于我省新建和改建城市道路密级配沥青混合料及沥青玛蹄脂碎石（SMA）、OGFC等（对OGFC沥青混合料进行增加）路面施工所采用的混合料配合比设计。

1.0.3  沥青混合料目标配合比设计的任务是综合研究道路沿线的气候条件和交通荷载、和当地施工企业水平，根据原材料性能及对混合料的技术参数进行计算，并经实验室试拌、调整后确定。
1.0.4  沥青混合料试验检测的实验室，应取得相应的资质，配有防火设施。检测人员应持证上岗，仪器设备必须检定合格。

1.0.5进行配合比设计时，除应遵守本规程的规定外，尚应符合国家颁布的现行有关标准、规范的规定。

2 术语、符号

2.1术  语

2.1.1  沥青的密度 density of bitumen

沥青试样在规定温度下单位体积所具有的质量。

2.1.2  针入度 penetration

在规定温度和时间内，附加一定质量的标准针垂直贯入沥青试样的深度。

2.1.3  针入度指数 penetration index

一种反映沥青结合料对温度感应性的指标，通过测定针入度随温度而变化的程度，由不同温度的针入度按规定方法计算得到的结果。（更加明确的定义针入度指数）

2.1.4  延度 ductility

规定形态的沥青试样，在规定温度下以一定速度受拉伸至断开时的长度。

2.1.5  软化点（环球法） softening point

沥青试样在规定尺寸的金属环内，上置规定尺寸和质量的钢球，放于水或甘油中，以规定的速度加热，至钢球下沉达规定距离时的温度。

2.1.6  沥青混合料的密度 density of bituminous mixtures

指压实沥青混合料规定温度（应新规范要求）条件下单位体积的干燥质量。

2.1.7  沥青混合料的相对密度 specific gravity of bituminous mixtures

同温度条件下压实沥青混合料试件密度与水的密度的比值。

2.1.8  沥青混合料的最大理论密度 theoretical maximun density of bituminous mixtures

为计算沥青混合料空隙率之需，假设压实沥青混合料试件全部为矿料（包括矿料自身内部的空隙）及沥青所占有，空隙率为零的理想状态下的最大密度。

2.1.9  沥青混合料的最大理论相对密度 theoretical maximum specific gravity of bituminous mixtures

同温度条件下沥青混合料的最大理论密度与水的密度的比值。

2.1.10  沥青混合料的表观密度 apparent density of bituminous mixtures

单位体积（含混合料实体体积与不吸收水分的内部闭口空隙之和）压实沥青混合料的干质量，由水中重法测定（仅适用于几乎不吸水的密实试件）。

2.1.11  沥青混合料的表观相对密度 apparent specific gravity of bituminous mixtures

是表观密度与同温度水的密度之比值。

2.1.12  沥青混合料的毛体积密度 bulk density of bituminous mixtures

单位体积（含混合料的实体矿物成分及不吸收水分的闭口孔隙、能吸收水分的开口孔隙等颗粒表面轮廓线所包围的全部毛体积）压实沥青混合料的干质量，由表干法、蜡封法或体积法测定。

1）表干法测定的毛体积密度，又称饱和面干毛体积密度，是压实沥青混合料试件常温条件下的干燥质量与表干状态下的毛体积（指饱和面干状态下的实体体积与闭口孔隙、开口孔隙之和）之比值，它适用于较密实的吸水很少的试件。

2）蜡封法测定的毛体积密度，是压实沥青混合料试件常温条件的干燥质量与蜡封条件的毛体积（指混合料蜡封状态下实体体积与闭口孔隙、开口孔隙之和，但不计蜡被吸入混合料的部分）之比值，它适用于吸水较多不能由表干法测定的试件。

3）体积法测定的毛体积密度，是压实沥青混合料试件的干质量与直接用卡尺测量的试件毛体积（指用卡尺测量的试件名义表面以内包括表面凹陷在内的全部毛体积）之比值，它适用于吸水严重至完全透水，不能由表干法或蜡封法测定的试件。

2.1.13  沥青混合料的毛体积相对密度 bulk specific gravity of bituminous mixtures

压实沥青混合料的毛体积密度与同温度水的密度之比值。

2.1.14  沥青混合料试件的空隙率 percent air voids in bituminous mixtures

沥青混合料内矿料及沥青以外的空隙（不包括矿料自身内部已被沥青封闭的空隙）的体积占试件总体积的百分率。

2.1.15  沥青混合料试件的沥青饱和度 percent of the voids in mineral aggregate that are filled with asphalt in bituminous mixtures

压实沥青混合料试件内沥青部分的体积占矿料骨架以外的空隙部分体积（VMA）的百分率，以VFA表示。

2.1.16  沥青混合料试件的矿料间隙率 percent voids in mineral aggregate in bituminous mixtures

压实沥青混合料试件内矿料部分以外的体积占试件总体积的百分率，即试件空隙率与沥青体积百分率之和，以VMA表示。

2.1.17  沥青混合料试件的粗集料间隙率 percent voids in coarse mineral aggregate in bituminous mixtures

压实沥青混合料试件内粗集料骨架部分以外的体积占试件总体积的百分率，以VCAmix表示。

2.1.18  马歇尔稳定度 marshall stability

按规定条件采用马歇尔试验仪测定的沥青混合料所能承受的最大荷载，以kN表示。

2.1.19  流值flow value

马歇尔试验时相应于最大荷载时试件的竖向变形。

2.1.20 动稳定度dynamic stability

按规定条件进行沥青混合料车辙试验时，试件变形进入稳定期后，每产生1mm轮辙变形试验轮所行走的次数。

2.1.21  沥青含量 asphalt content

沥青混合料中沥青结合料质量与沥青混合料总质量的比值。

2.1.22  油石比asphalt aggregate ratio

沥青混合料中沥青结合料质量与矿料总质量的比值。

2.1.23  有效沥青含量 effective asphalt content

沥青混合料中总的沥青含量减去被集料吸收入内部空隙的部分后，有效填充矿料间隙的沥青质量与沥青混合料总质量的比值。

2.1.24  沥青玛蹄脂碎石混合料Stone mastic asphalt

由沥青结合料与少量的纤维稳定剂、细集料、以及较多量的填料（矿粉）组成的沥青玛蹄脂填充于间断级配的粗集料骨架的间隙，组成一体的沥青混合料，简称SMA。

2.1.25 密级配沥青混合料Dense-graded bituminous mixtures

    按密实级配原理设计组成的各种粒径颗粒的矿料与沥青结合料拌和而成，设计孔隙率较小（对不同交通及气候情况、层次可作为适当调整）的密实式沥青混凝土混合料（以AC表示）和密实式沥青稳定碎石混合料（以ATB表示）。按关键性筛孔通过率的不同又可分为细型、粗型密级配沥青混合料等。粗集料嵌挤作用较好的也称嵌挤密实型沥青混合料。

2.2 符  号

	序号
	意     义
	符  号
	单   位

	1
	荷载
	F或P
	N、kN

	2
	温度
	T
	℃

	3
	时间
	t
	h、min、s

	4
	长度
	l
	m、cm、mm

	5
	宽度
	b
	m、cm、mm

	6
	高度
	h
	m、cm、mm

	7
	面积
	A
	m2、cm2、mm2

	8
	质量
	m
	g、kg、t

	9
	体积
	V
	L、mL

	10
	密度
	ρ
	g/cm3、t/m3

	11
	相对密度
	γ
	无量纲

	12
	沥青密度
	ρb
	g/cm3、t/m3

	13
	沥青与水的相对密度
	γb(25℃/25℃)
	无量纲

	14
	沥青溶解度
	Sb
	％

	15
	沥青蒸发损失
	Lb
	％

	16
	沥青薄膜加热质量损失
	LT
	％

	17
	针入度
	P
	0.1mm

	18
	延度
	D
	cm

	19
	软化点
	SP
	℃

	20
	沥青中的蜡含量
	Pp
	％

	21
	沥青的动力粘度
	η
	Pa·s

	22
	沥青的运动粘度
	ν
	mm2/s

	23
	沥青混合料的沥青含量（沥青用量）
	Pb
	％

	24
	已建类似工程沥青混合料的标准油石比
	Pal
	％

	25
	已建类似工程集料的合成毛体积相对密度
	γSbl
	无量纲

	26
	沥青混合料中合成矿料的有效相对密度
	γSe
	无量纲

	27
	沥青混合料的油石比
	Pa
	％

	28
	沥青混合料的空隙率
	VV
	％

	29
	沥青混合料中沥青的体积百分率
	VA
	％

	30
	沥青混合料的矿料间隙率
	VMA
	％

	31
	沥青粗集料松装间隙率
	VCADRC
	％

	32
	沥青混合料中的粗集料间隙率
	VCAmix
	％

	33
	沥青混合料有效的沥青饱和度
	VFA
	％

	34
	沥青混合料的表观相对密度
	γa
	无量纲

	35
	沥青混合料的表观密度
	ρa
	g/cm3、t/m3

	36
	沥青混合料的毛体积相对密度
	γf
	无量纲

	37
	沥青混合料的毛体积密度
	ρf
	g/cm3、t/m3

	38
	沥青混合料的表干毛体积相对密度

（饱和面干毛体积相对密度）
	γs
	无量纲

	39
	沥青混合料的表干毛体积密度
	ρs
	g/cm3、t/m3

	40
	沥青混合料最大理论密度
	ρt
	g/cm3、t/m3

	41
	沥青混合料最大理论相对密度
	γt
	无量纲

	42
	合成矿料的吸水率
	


	％

	43
	沥青混合料的抗压强度
	RC
	MPa

	44
	沥青混合料的劈裂抗拉强度
	RT
	MPa

	45
	马歇尔稳定度
	MS
	kN

	46
	流值
	FL
	mm

	47
	车辙试验动稳定度
	DS
	次/mm

	48
	集料的合成毛体积相对密度
	γSb
	无量纲

	49
	集料的合成表观相对密度
	γSa
	无量纲

	50
	沥青混合料的粉胶比
	FB
	无量纲

	51
	有效沥青含量
	Pbe
	%

	52
	粗集料骨架混合料的平均毛体积相对密度
	γCA
	无量纲


3 材料要求

3.1 一般规定

3.1.1  用于拌制沥青混合料的原材料有集料（碎石、砂、石屑）、矿粉、沥青以及添加剂等，应附有质量检验单，各种材料必须按要求从工程实际使用的材料中取代表性样品进行检测验收，经评定合格方可使用。

3.1.2  沥青路面集料的粒径规格和筛分应以方孔筛为准，不同料源、品种、规格的集料不得混杂堆放。

3.1.3  沥青路面的沥青材料应根据交通量、气候条件、施工方法、沥青面层类型和材料来源等情况，选用道路石油沥青或改性沥青。

3.2 道路石油沥青

3.2.1  沥青混合料所采用的沥青标号应根据道路等级、气候条件、交通条件、路面类型、混合料设计要求选择，其质量应符合表3.2.1道路石油沥青技术要求的规定。

3.2.2  沥青必须按品种、标号分开存放，除长期不使用的沥青可放在自然温度下存储外，使用中的沥青在储罐中的贮存温度不宜低于130℃并不得高于170℃。 

	表3.2.1  道路石油沥青质量要求

	技术指标
	单位
	等级
	沥青标号
	试验

方法[1]

	
	
	
	110号
	90号
	70号[3]
	50号[3]
	

	针入度（25℃，5s，100g）
	0.1mm
	
	100～120
	80～100
	60～80
	40～60
	T0604

	针入度指数PI[1]
	
	A[5]
	-1.5～+1.0
	T0604

	
	
	B
	-1.8～+1.0
	

	软化点（R&B）

≥
	℃
	A
	43
	45
	46
	49
	T0606

	
	
	B
	42
	43
	44
	46
	

	60℃动力粘度[2]      ≥
	Pa·s
	A
	120
	160
	180
	200
	T0620

	10℃延度[2] ≥
	cm
	A
	40
	20
	15
	15
	T0605

	
	
	B
	30
	15
	10
	10
	

	15℃延度  ≥
	cm
	
	120
	100
	

	蜡含量(蒸馏法) ≤
	%
	A
	2.0
	T0615

	
	
	B
	2.5
	

	闪点  ≥
	℃
	
	230
	245
	260
	T0611

	溶解度  ≥
	%
	
	99.5
	T0607

	密度（15℃）
	g/cm3
	
	实测值
	T0603

	TFOT（或RTFOT）后[4]
	T0610或T0609

	质量变化  ≤
	%
	
	±0.8
	

	残留针入度比（25℃）

≥
	%
	A
	55
	57
	61
	63
	T0604

	
	
	B
	52
	54
	58
	60
	

	残留延度（10℃） 

≥
	cm
	A
	10
	8
	6
	4
	T0605

	
	
	B
	8
	6
	4
	2
	


注：⑴.试验方法按照现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052）规定的方法执行。用于仲裁试验求取PI时的5个温度的针入度关系的相关系数不得小于0.997。

    ⑵.经建设单位同意，表中PI值、60℃动力粘度、10℃延度可作为选择性指标，也可不作为施工质量检验指标。

    ⑶.70号沥青可根据需要要求供应商提供针入度范围为60～70或70～80的沥青，50号沥青可要求提供针入度范围为40～50或50～60的沥青。

⑷.老化试验以TFOT为准，也可以RTFOT代替。
⑸.A级沥青使用于各个等级的道路和任何场合及层次。

B级沥青使用于城市快车道、主干道沥青下面层及以下层次、城市次干道及支道的各个层次。
3.3  改性沥青

3.3.1  城市快速路、主干道路面层或特殊重要工程的沥青面层采用改性沥青时，首先应按使用要求选定相应等级的改性沥青，然后选择适宜的基质沥青和改性剂类型，根据已有经验初步确定改性剂用量，并制备改性沥青进行试验确定。

3.3.2  在现场制造的改性沥青应随做随用。当需要作短时间保存时，应保持适宜的温度，并进行不间断的搅拌或泵送循环，以保证改性沥青具有足够的稳定性和使用质量。

3.3.3  各类聚合物改性沥青的质量应符合表3.3.3的规定。针入度对比采用几种不同类型改性剂制备的复合改性沥青，根据不同改性剂的类型和剂量比例，按照工程改性的目的和要求，参照表中指标综合确定应该达到的质量要求。
	表3.3.3   聚合物改性沥青的质量指标

	技术指标
	SBS（Ⅰ）
	SBR（Ⅱ）
	EVA、PE（Ⅲ）
	ARW（Ⅳ）

	
	Ⅰ-A
	Ⅰ-B
	Ⅰ-C
	Ⅰ-D
	Ⅱ-A
	Ⅱ-B
	Ⅱ-C
	Ⅲ-A
	Ⅲ-B
	Ⅲ-C
	Ⅲ-D
	

	针入度（25℃，100g，5s）   (0.1mm) 
	＞100
	100～80
	80～60
	60～40
	＞100
	100～80
	80～60
	＞80
	80～60
	60～40
	40～30
	≥40

	针入度指数PI ≥
	-1.2
	-0.8
	-0.4
	0
	-1.0
	-0.8
	-0.6
	-1.0
	-0.8
	-0.6
	-0.4
	-0.4

	延度（5℃，5cm/min）≥        (cm)
	50
	40
	30
	20
	60
	50
	40
	—
	10


	软化点TR&B≥               （℃）
	60
	65
	65
	70
	45
	48
	50
	48
	52
	56
	60
	60

	运动粘度（155℃）[1] ≤       (Pa·s) 
	3
	8

	闪点≥                     （℃）
	230
	230
	230
	250

	溶解度≥                     （%）
	99.5
	99.5
	—
	—

	离析，软化点差[2]≤           （℃）
	2.0
	—
	无改性剂明显析出、凝聚
	—

	弹性恢复（25℃）≥            (%)
	55
	60
	65
	75
	—
	—
	60

	粘韧性≥                   （N·m） 
	—
	5
	—
	—

	韧性≥                     （N·m） 
	—
	2.5
	—
	—

	RTFOT后残留物
	质量损失≤         （%） 
	±1.0
	±1.0

	
	针入度比[3]（25℃）≥ （%）
	50
	55
	60
	65
	50
	55
	60
	50
	55
	58
	60
	50

	
	延度（5℃）≥     （cm）
	30
	25
	20
	15
	30
	20
	10
	—
	5


注：[1]表中155℃运动粘度可采用（JTJ052）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的“T0625沥青沥青布氏旋转粘度试验方法（布洛克菲尔德粘度计法）”进行测定。若在不改变改性沥青物理力学性质并符合安全条件的温度下易于泵送和拌和，或经试验证明适当提高泵送和拌和温度时能保证改性沥青的质量，容易施工，可不要求测定。有条件时应测定改性沥青在60℃时的动力粘度，用毛细管法测定。

[2]改性沥青在现场制作后立即使用或贮存期间进行不间断的搅拌或泵送循环时，对离析试验指标可不作要求。

 [3]对采用几种不同类型改性剂制备的复合改性沥青，根据不同改性剂的类型和剂量比例，按照工程改性的目的和要求，参照表中指标综合确定应该达到的技术要求。

3.3.4 施工单位采购或供应商供应的改性沥青，除性能满足相关规定外，还应注明改性沥青种类和剂量。（对质保单进行明确规定）

3.4  粗集料

3.4.1  用于沥青混合料的粗集料包括碎石、破碎砾石等，应由具有生产许可证的采石场生产或施工单位自行加工。

3.4.2  粗集料的粒径规格应按表3.4.2的规定选用。

	表3.4.2  沥青混合料用粗集料规格（方孔筛）

	规格
	公称粒径

(mm)
	通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（％）

	
	
	37.5
	31.5
	26.5
	19.0
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6

	S1
	9.5~31.5
	100
	90~100
	—
	—
	—
	0~15
	0~5
	—
	—

	S2
	9.5~26.5
	—
	100
	90~100
	—
	0~15
	—
	0~5
	—
	—

	S3
	9.5~19
	—
	—
	100
	90~100
	—
	0~15
	0~5
	—
	—

	S4
	9.5~16
	—
	—
	—
	100
	90~100
	0~15
	0~5
	—
	—

	S5
	4.75~16
	—
	—
	—
	100
	90~100
	40~70
	0~15
	0~5
	—

	S6
	4.75~9.5
	—
	—
	—
	—
	100
	90~100
	0~15
	0~5
	—

	S7
	2.36~9.5
	—
	—
	—
	—
	100
	90~100
	40~70
	0~20
	0~5

	S8
	2.36~4.75
	—
	—
	—
	—
	—
	100
	90~100
	0~15
	0~3


3.4.3  粗集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有足够的强度和耐磨耗性，其质量应符合表3.4. 3的规定。

表3.4.3 沥青面层用粗集料质量要求

	指   标
	城市快速路、

主干路
	次干道、支路
	SMA

混合料
	试验方法

	石料压碎值              ≤  （%）
	26
	28
	25
	T0316

	洛杉矶磨耗损失          ≤  （%）
	28
	30
	28
	T0317

	表观相对密度            ≥  
	2.60
	2.50
	2.60
	T0304

	吸水率                  ≤   （%）
	2.0
	3.0
	2.0
	T0304

	对沥青的粘附性          ≥    
	4级
	3级
	4级
	T0616

	坚固性                  ≤  （%）
	12
	/
	12
	T0314

	细长扁平颗粒含量        ≥  （%）
	15
	20
	15
	T0312

	水洗法<0.075mm颗粒含量  ≤ （%）
	1
	1
	1
	T0310

	软石含量                 ≤ （%）
	3
	5
	1
	T0320

	石料磨光值              ≥ （BPN）
	42
	实测
	42
	T0321

	石料冲击值              ≤ （%）
	28
	实测
	28
	T0322

	具有破碎面颗粒含量

（路面表面层）
	一个面以上≥（%）
	100
	80
	100
	T0346

	
	两个面以上≥（%）
	90
	60
	90
	

	具有破碎面颗粒含量

（路面中下面层）
	一个面以上≥（%）
	90
	70
	/
	T0346

	
	两个面以上≥（%）
	80
	50
	
	


3.4.4沥青混合料应选用质地致密、坚硬、耐磨、抗冲击性的花岗岩、玄武岩、辉绿岩等材料加工而成的，其形状接近立方体，有良好的嵌挤能力的粗集料，其质量应符合3.4.3，不得选用软质集料。

3.4.5  粗集料与沥青的粘附性应符合表3.4.3的要求，当使用不符合要求的粗集料时，应采用本规程4.2.4条规定的抗剥落剂措施。 

3.5  细集料

3.5.1  细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当的颗粒级配。其规格应符合表3.5.1-1、表3.5.1-2的规定；质量应符合表3.5.1-3的规定。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075 mm含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于0～4.75 mm）或亚甲蓝值（适用于0～2.36 mm或0～0.15 mm）表示。

	表3.5.1-1  沥青面层用天然砂规格

	方孔筛

（mm）
	通过各筛孔的质量百分率（％）

	
	粗砂
	中砂
	细砂

	9.5
	100
	100
	100

	4.75
	90～100
	90～100
	90～100

	2.36
	65～95
	75～90
	85～100

	1.18
	35～65
	50～90
	75～100

	0.6
	15～30
	30～60
	60～84

	0.3
	5～20
	8～30
	15～45

	0.15
	0～10
	0～10
	0～10

	0.075
	0～5
	0～5
	0～5


	表3.5.1-2   沥青混合料用机制砂或石屑规格

	规格
	公称粒径

（mm）
	通过下列筛孔的质量百分率（％）

	
	
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	S9
	0～5
	100
	90～100
	60～90
	40～75
	20～55
	7～40
	2～20
	0～10

	S10
	0～3
	—
	100
	80～100
	50～80
	25～60
	8～45
	0～25
	0～15


	表3.5.1-3  沥青面层用细集料质量要求

	指    标
	城市快速路、主干路
	城市次干道、支路
	试验方法

	表观相对密度   ≥               
	2.55
	2.50
	T0328

	坚固性（＞0.3mm部分）  ≤       （％）
	12
	—
	T0340

	砂当量≥                       （％）
	60
	50
	T0334

	含泥量（小于0.075mm的含量），≤ （％）
	3
	5
	T0333

	亚甲蓝值       ≤             (g/kg)
	25
	-
	T0349

	棱角性（流动时间）≥           （s）
	30
	-
	T0345


注：⑴坚固性试验可根据需要进行。
3.5.2  热拌沥青混合料的细集料宜采用优质的天然砂或机制砂，但天然砂的用量通常不宜超过集料总量的20%，SMA不宜使用天然砂。在缺砂地区，也可使用石屑，但城市快速路、主干路沥青混凝土面层的石屑用量不宜超过天然砂及机制砂的用量。

3.5.3  细集料应与沥青有良好的粘结能力。与沥青粘结性能很差的天然砂及用花岗岩、石英岩等酸性石料破碎的机制砂或石屑不宜用于城市快速路、主干路沥青面层。当需要使用时，应采用本规程4.2.4条规定的抗剥离措施。

3.6  填  料

3.6.1  沥青混合料的填料宜采用石灰岩或者岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉。原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，其质量应符合表3.6.1的要求。

	表3.6.1  沥青面层用矿粉质量要求

	指标
	城市快速路、主干路
	城市次干道、支路
	试验方法

	表观密度≥           （t/m3）
	2.60
	2.50
	T0352

	含水量≤              （％）
	1
	1
	T0103

	粒度范围
	＜0.6mm   （％）
	100
	100
	T0351

	
	＜0.15mm  （％）
	90～100
	90～100
	

	
	＜0.075mm （％）
	75～100
	70～100
	

	外    观
	无团粒结块
	

	亲水系数
	＜1
	T0353

	塑性指数
	＜4
	T0354

	加热安定性
	实测
	T0355


3.6.2  粉煤灰作为填料使用时，其烧失量应小于12%，塑性指数应小于4%，其余质量要求与矿粉相同。粉煤灰的用量不宜超过填料总量的50％，并应经试验确认与沥青有良好的粘结力，沥青混合料的水稳性能应满足要求。城市快速路、主干路的沥青混凝土面层不宜采用粉煤灰作填料。

3.6.3  拌和机采用干法除尘措施回收的粉尘，可作为矿粉的一部分使用，采用湿法除尘措施回收粉尘，使用时应经干燥粉碎处理，且不得含杂质。回收粉尘的用量不得超过填料总量的25%，掺有粉尘填料的塑性指数不得大于4%，其余质量要求应与矿粉相同。

3.7  添加剂

3.7.1  在沥青混合料中掺纤维素稳定剂宜选用木质纤维素、矿物纤维素和有机纤维素等。纤维素的技术性能应符合表3.7.1的规定。

表3.7.1  纤维素的技术性能要求

	项   目
	单位
	指   标
	试验方法

	纤维长度            ≤
	mm
	6
	水溶液用显微镜观察

	灰分含量
	%
	18±5
	高温590～600℃燃烧后测定残留物

	PH值
	-
	7.5±1.0
	水溶液用PH试纸或PH计测定

	吸油率              ≥
	-
	纤维质量的5倍
	用煤油浸泡后放在筛上经振敲后称量

	含水率（以质量计）  ≤
	%
	5
	105℃烘箱烘2h后冷却称量


3.7.2纤维应在250℃的干拌温度不变质、不发脆，使用纤维必须符合环保要求，不危害身体健康。纤维必须在混合料拌和过程中能充分分散均匀。

3.7.3矿物纤维宜采用玄武岩等矿石制造，易影响环境及造成人体伤害的石棉纤维不宜直接使用。

3.7.4纤维应放在室内或有棚盖的地方，松散纤维在运输及使用过程中应避免受潮，不结团。

3.7.5纤维稳定剂的掺加比例以沥青混合料总量的质量百分率计算，通常情况下用于SMA路面的木质素纤维不宜低于0.3％，矿物纤维不宜低于0.4％，必要时可适当增加纤维用量。纤维掺加量的允许误差宜不超过±5％。

3.7.6  沥青混合料是否使用抗剥落剂应通过试验确定，若采用应使用无毒的环保产品，其性能指标应符合表3.7.6的规定，掺量为0.2%~0.6%。

表3.7.6  抗剥落剂性能指标

	技术性能
	氯离子含量(%)
	铁离子含量(%)
	通过2mm(%)
	含水量(%)
	分解温度(℃)
	熔点(℃)
	PH值
	气味

	技术要求
	＜1
	＞94
	＞90
	＜5
	＞250
	90±2
	5~7
	无/轻微


3.7.7  SMA沥青混合料可以使用市售的抗车辙剂。其掺量不小于混合料质量0.3%,性能指标应符合表3.7.7的要求。（增加对抗车辙剂的使用和要求）

	表3.7.7   抗车辙剂的性能指标

	技术性能
	密度

（g/cm³）
	抗拉强度

（MPa）
	断裂伸长率

（%）
	熔体流动率

（g/10min）
	熔融峰温

（℃）

	技术要求
	≥0.03
	≥25
	≥8
	≥64
	≤130


。

4  技术条件

4.1  一般规定

4.1.1  沥青混合料的的种类应按表4.1.1选用，其规格应以方孔筛为准，集料最大粒径不宜超过31.5mm。

表4.1.1沥青混合料种类

	混合料类别
	热拌沥青混合料
	SMA沥青码碲脂碎石
	最大集料粒径(mm)

	粗粒式
	AC-25
	/
	26.5

	中粒式
	AC-20
	/
	19.0

	
	AC-16
	SMA-16
	16.0

	细粒式
	AC-13
	SMA-13
	13.2

	
	AC-10
	SMA-10 
	9.5

	
	/
	SMA-5
	4.75


4.1.2  沥青混合料类型应根据道路等级、经济条件及所处的层位功能性要求，按表4.1.2确定： 

	表4.1.2    沥青混合料类型

	结构层次
	城市快速路、主干路
	城市次干道、支路

	
	三层式沥青砼路面
	两层式沥青砼路面
	

	上面层
	SMA-13
	SMA-13
	AC-5

	
	SMA-16
	SMA-16
	AC-10

	
	AC-13
	AC-13
	AC-13

	
	AC-16
	AC-16
	AC-16

	中面层
	AC-16
	/
	/

	
	AC-20
	/
	/

	下面层
	AC-20
	AC-20
	AC-20

	
	AC-25
	AC-25
	AC-25


注：上面层的沥青混合料的集料最大粒径不宜超过层厚的1/2，中下面层及联结层的集料最大粒不宜超过层厚的2/3。

4.1.3  沥青混合料的配合比设计试验时，混合料拌和必须模拟实际生产情况，采用实验室全自动沥青混合料拌和机进行。

4.1.4沥青加热温度及沥青混合料拌和温度和试件制作温度应根据沥青标号及粘度、气候条件确定。

1 沥青结合料的拌和温度宜在135℃及175℃条件下测定的粘度－温度曲线按表4.1.4-1的规定确定。

表4.1.4-1沥青混合料拌和及成型的适宜温度

	粘度
	适宜于拌和的沥青结合料粘度
	适宜于成型的沥青结合料粘度
	测定方法

	表观粘度
	（0.17±0.02）Pa·s
	（0.28±0.03）Pa·s
	T0625

	运动粘度
	（170±20）mm2/s
	（280±30）mm2/s
	T0619

	赛波特粘度
	（85±10）s
	（140±15）s
	T0623


2 缺乏粘温曲线数据时沥青混合料拌制工艺及拌和温度应符合表4.1.4-2的要求。

	表4.1.4-2    沥青混合料的拌制工艺参数

	项目
	热拌沥青混合料（石油沥青）
	改性沥青混合料

	集料加热温度
	165℃~180℃
	180℃~200℃

	拌和阶段
	加集料和结合料
	加矿粉后
	加集料和纤维
	加结合料
	加矿粉后

	拌和时间
	15s
	20s
	15s
	15s
	20s

	拌和温度
	150℃~160℃
	175℃~185℃

	出料温度
	150℃~160℃
	170℃~180℃

	沥青加热温度
	150℃~160℃
	160℃~165℃

	试件制作温度
	145℃~155℃
	165℃~175℃


4.2  技术要求

4.2.1  沥青混合料配合比设计应按本规程第5章目标配合比设计进行。各种沥青混合料的矿料级配范围应符合表5.3-1～5.3-3的要求。配合比的矿料合成级配中0.075mm、2.36mm、4.75mm三档筛孔的通过率应接近要求级配的中值。

4.2.2采用马歇尔试验配合比设计方法，经配合比设计确定的各类沥青混合料的技术指标应符合表4.2.2-1和4.2.2-4的要求，SMA混合料应同时满足表4.2.2-2和表4.2.2-4的要求，OGFC混合料应同时满足表4.2.2-3和表4.2.2-4的要求，并应具有良好的施工性能。当采用其他方法设计沥青混合料时，应按本规程规定的马歇尔试验及各项配合比设计检验，并报告不同设计方法的试验结果。

	表4.2.2-1    沥青混合料配合比设计技术要求

	试验项目
	沥青混合料
	SMA混合料
	试验方法

	
	普通
	改性
	改性
	

	马歇尔试验
	击实次数 （双面）        （次）
	75
	50
	T0702

	
	稳定度 ≥                （kN）
	8
	6.0
	T0709

	
	流值                    （mn）
	2～4
	－
	T0709

	
	空隙率 VV               （%）
	3～6
	3～4
	T0705

	
	饱和度  VFA              （%）
	60～75
	75～85
	T0705

	
	矿料间隙率VMA≥         （%）
	见注①
	17.0
	T0705

	
	48h残留稳定度＞         （%）
	80
	80
	T0709

	冻融劈裂试验的残留稳定度比 ≥ （%）
	75
	80
	80
	T0729


	60℃／65℃车辙动稳定度 ≥  （次/mm） 
	1000
	2800
	3000
	T0719


注：①沥青混合料的矿料间隙率（VMA）应符合下列要求：         
	矿料间隙率（VMA）≥（%）
	设计空隙率（%）
	相应于以下公称最大粒径（mm）的最小VMA（%）

	
	
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75

	
	2
	10
	11
	11.5
	12
	13
	15

	
	3
	11
	12
	12.5
	13
	14
	16

	
	4
	12
	13
	13.5
	14
	15
	17

	
	5
	13
	14
	14.5
	15
	16
	18

	
	6
	14
	15
	15.5
	16
	17
	19

	表4.2.2-2   SMA混合料配合比设计技术要求

	检验项目
	技术要求
	试验方法

	
	非改性
	改性
	

	谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失≤      （%）
	0.2
	0.1
	T0732

	肯塔堡飞散试验的混合料损失（20℃）≤  （%）
	20
	15
	T0733

	粗集料骨架间隙率VCAmiX               ≤
	VCADRC
	T0705


注：试验粗集料骨架间隙率VCA的关键性筛孔，对SMA-16是指4.75 mm，对SMA-13、SMA-10是指2.36 mm。

表4.2.2-3     OGFC混合料配合比设计技术要求

	试验项目
	技术要求
	试验方法

	马歇尔试件尺寸         （mm）
	φ101.6×63.5
	T 0702

	马歇尔试件击实次数
	两面击实50次
	T 0702

	空隙率                  （%）
	18～25
	T 0705

	马歇尔稳定度 ≥          （kN）
	3.5
	T 0709

	析漏损失 ＜              （%）
	0.3
	T 0732

	肯塔堡飞散损失 ＜        （%）
	20
	T 0733

	动稳定度 ≥           （次/mm）  
	1500（次干道）、3000（主干道和快车道）
	T 0719


表4.2.2-4  沥青混合料配合比设计试件渗水系数（ml/min）技术要求

	级配类型
	渗水系数要求（ml/min）
	试验方法

	密级配沥青混凝土
	≤120
	T 0730

	SMA混合料
	≤80
	

	OGFC混合料
	实测
	


4.2.3  密级配沥青混合料配合比设计用的最大理论密度或最大理论相对密度应根据实测数据计算；SMA改性沥青混合料配合比设计用的最大理论密度或最大理论相对密度宜采用计算法。

4.2.4  当用于重车多的城市快速路、主干路的石料为酸性岩石时，宜使用针入度小的沥青，并应采用下列抗剥离措施，使沥青与矿料的粘附性符合表3.4.3的要求。

1 当使用干燥的磨细的消石灰或生石灰、水泥做替代部分填料时，其用量宜为矿料总量的1%~2%。

2 集料与沥青的粘附性应符合表3.4.3的要求，当使用不符合要求的集料时，宜掺加消石灰、水泥或用饱和石灰水处理后使用，必要时可同时在沥青中掺加耐热、耐水、长期性能好的抗剥落剂，可采用改性沥青的措施，使沥青混合料的水稳定性检验达到要求。掺入外加剂的剂量由沥青混合料的水稳定性检验确定。

5  目标配合比设计

5.1  一般规定

5.1.1  沥青混合料的配合比设计应包括目标配合比设计、生产配合比设计和试拌试铺验证等三个阶段，以确定沥青混合料的材料品种、矿料级配及最佳沥青用量。

5.1.2  混合料的配合比设计宜采用马歇尔试件体积设计方法、superpave设计方法和正交设计方法（增加新的设计方法），并对设计的沥青混合料进行水稳定性和高温稳定性检验。若采用其他方法时应按规定检验马歇尔试验方法进行检验。

5.1.3  配合比设计各阶段都应进行马歇尔试验，其技术指标应符合本表4.2.2.1～4.2.2.4的规定，应充分考虑施工性能，使沥青混合料容易摊铺和压实，避免造成严重离析。

[image: image7.wmf][image: image8.png]as

4.0 45
W (%)

5.0

55




[image: image9.png]4.0

o

5.0

55




[image: image10.png]L4

O EEE

45 5.0 55
W ()

4.0

as




[image: image11.png][ZEN )

45 55

W ()

as




[image: image12.png]4.5 ad
R ()




[image: image13.png]1

18

7

21
Eis

1
13

as

4.0

45
R )

55




[image: image14.png]BT

AR




[image: image15.png]ZRE®W

\

~

Se

—

=

AR




[image: image16.png][QESTEE2

AR




[image: image17.png]/

[QELY

AR




[image: image18.png]4\

¥y

AR




5.1.4  配合比设计程序应按图5.1.4进行。

5.2  材料的选择

5.2.1 沥青结合料

  配合比设计所用的沥青、改性沥青应先抽取代表性试样进行检验，其各项技术指标必须符合表3.2.1或表3.3.3的规定。

5.2.2 集料

1 各类混合料配合比所用的粗、细集料与填料应通过筛分，各种矿料的筛分曲线、规格及质量必须符合表3.4.2、表3.4.3、表3.5.1-1、表3.5.1-2、表3.5.1-3以及3.6.1的要求。

2 当单一规格的集料筛分指标不合格，但不同粒径规格的材料按级配组成的集料混合料指标能符合本规程要求时允许使用。

5.3  混合料优化配合比范围的建立

5.3.1  沥青混合料设计的任务是综合研究道路沿线的气候条件和交通荷载，选择结合料和集料，并按合理的设计方法考虑路面的高温稳定性和抗水损害性能。

5.3.2  为了确保沥青混合料具有可靠的工程性能，对每一类型混合料的配合比均采用体积设计法与正交试验方法L9(34)正交表进行优化设计，采用车辙动稳定度和常用的马歇尔稳定度双重控制。

5.3.3  通过在室内的大量试验以及工程实践，根据稳定度/流值、毛体积相对密度/空隙率，最终确定应采用于生产的优化目标配合比级配的范围，见表（5.3-1～5.3-3）。（对各种级配表格进行重新划分）
表5.3-1  密级配沥青混合料优化级配范围

	级配类型
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

	
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	粗粒式
	AC-25
	100
	95~100
	77~85
	67~75
	50~65
	47~55
	30~37
	24~30
	15~19
	13~15
	10~13
	4~10
	4~6

	中粒式
	AC-20
	-
	100
	95~97
	75~80
	62~68
	52~58
	35~40
	28~34
	20~24
	15~19
	10~14
	6~10
	5~7

	
	AC-16
	-
	-
	100
	95~100
	65~80
	50~60
	28~40
	24~32
	18~22
	14~18
	10~14
	7~10
	5~7

	细粒式
	AC-13
	-
	-
	-
	100
	95~100
	60~80
	28~42
	23~30
	18~23
	14~19
	10~13
	7~10
	5~7

	
	AC-10
	-
	-
	-
	-
	100
	90~100
	45~75
	30~58
	20~44
	13~32
	9~23
	6~16
	4~8

	砂粒式
	AC-5
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	90~100
	55~75
	35~55
	20~40
	12~28
	7~28
	5~10


表5.3-2  SMA改性沥青混合料优化级配范围

	级配类型
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

	
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	纤维用量（%）

	中粒式
	SMA-20
	100
	90~100
	72~92
	62~82
	40~55
	18~30
	13~22
	12~20
	10~16
	9~14
	8~13
	8~12
	0.2~0.4

	
	SMA-16
	
	100
	90~100
	65~85
	40~65
	20~32
	16~28
	14~22
	12~18
	11~16
	10~15
	8~12
	0.2~0.4

	细粒式
	SMA-13
	
	
	100
	95~100
	50~75
	25~33
	23~28
	19~23
	15~19
	13~15
	10~13
	8~12
	0.3~0.5

	
	SMA-10
	
	
	
	100
	90~100
	30~40
	20~30
	14~23
	13~20
	12~16
	10~15
	8~12
	0.3~0.4

	砂粒式
	SMA-5
	
	
	
	
	100
	50~70
	25~35
	21~26
	16~25
	13~22
	12~18
	10~13
	0.3~0.4


表5.3-3  OGFC开级配沥青混合料优化级配范围

	级配类型
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

	
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	中粒式
	OGFC-16
	100
	90~100
	70~90
	45~70
	12~30
	10~22
	6~18
	4~15
	3~13
	3~8
	2~6

	
	OGFC-13
	
	100
	90~100
	60~80
	12~30
	10~22
	6~18
	4~15
	3~13
	3~8
	2~6

	细粒式
	OGFC-10
	
	
	100
	90~100
	50~70
	10~22
	6~18
	4~15
	3~13
	3~8
	2~6


5.4  选择设计集料级配

5.4.1  根据拟设计的混合料类型与各料堆集料及填料的颗粒组成，按试配法组合成三种试验级配，一组级配位于本规程规定的级配范围（表5.3-1～5.3.3）的中值，另外两组按照本规程规定的级配范围的上、下限。4.75mm、2.36mm通过率按中值±5%左右考虑，（SMA级配4.75mm、2.36mm通过率按±3%左右考虑），0.075mm通过率应在中值附近。确定中、粗、细每一种试验级配混合料组合集料的毛体积相对密度γSb和表观相对密度γsa见式5.4.1-1和式5.4.1-2。



              ----------------------  （式5.4.1-1）



              ----------------------  （式5.4.1-2）

式中： 



……各种集料在矿料配合比中的比例、其和为100（％）；



……各种集料相应的毛体积相对密度，（无量纲）；



……各种集料相应的表观相对密度，（无量纲）。

5.4.2  选择混合料初试沥青用量Pbi
1初试沥青用量Pb应按接近于最佳沥青用量。建议按混合料的设计空隙率VV、集料最小间隙率VMA与组合集料毛体积相对密度γsb，用式5.4.2-1计算：

Pb=1.18+0.982×(VMA-VV)／γsb                   （式5.4.2-1）

式中：Pb-----初试沥青含量，按混合料质量（％）；

VMA----压实混合料集料间空隙率选用规程的最小值+0.5％计算，再按试验结果校正；

表5.4.2 集料间隙率选用的最小值

	标称集料最大质量尺寸（mm）
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5

	VMA最小值（%）
	12
	13
	13.5
	14
	15


VV-----压实混合料空隙率，可取设计空隙率4％；

γSb----混合料组合集料的毛体积相对密度，（无量纲）。

2计算预估沥青混合料的适宜的油石比Pa或沥青用量为Pb，用式5.4.2-2或式5.4.2-3计算：



                  ----------------------  （式5.4.2-2）



              ----------------------   （式5.4.2-3）

式中： Pa----预估的最佳油石比（与矿料总量的百分比），％；

Pb----预估的最佳沥青用量（占混合料总量的百分比），％；

Pal----已建类似工程沥青混合料的标准油石比，％；

γSb----混合料组合集料的毛体积相对密度，（无量纲）；

γSbl----已建类似工程-混合料组合集料毛体积相对密度，（无量纲）。
5.4.3  确定室内混合料拌和与压实温度应符合4.1.4的规定。

5.4.4  拌制沥青混合料试样成型，选择最佳设计沥青含量；三种级配每种6个试样。每一试样都采用同一初试沥青用量进行拌制，每一试样质量均约为1200g。将拌和好的试样中的4个进行击实，击实次数按表4.2.2-1和表4.2.2-3要求，制成马歇尔试件。剩余2个试样按真空饱水法测定最大理论密度γt（取两次平行试验）。

5.4.5  试验结果分析

对3种级配的试验结果：当VMA、VFA、马歇尔稳定度与流值均应符合表4.2.2-1的规定，VV应接近于设计值（或中值），为最佳级配或设计级配。                                 

5.5  最佳沥青用量的确定

5.5.1 根据集料配合比例，称取各档集料，以估计沥青用量为中值，对密级配沥青混合料通常按0.5%间隔变化，对SMA混合料通常按0.3%间隔变化，取5个不同沥青用量进行马歇尔试验，且应按±5%分级为5种。

5.5.2 马歇尔试件的成型及击实次数应按表4.2.2-1的规定，按下列的试验方法测定试件的密度并计算空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率、粗集料骨架间隙率等物理指标，进行体积组成分析。

5.5.2.1 表观密度

试件表面致密、不吸水、称取试件在水中重，按式5.5.2.1计算试件表观密度

，精确至0.001。



          --------------------（式5.5.2.1）

式中：

……干燥试件在空气中重，（g）；

      

……试件在水中重（g）（应无气泡逸出）；

      

……常温水的密度（≈1

）。
5.5.2.2 毛体积密度

试件表面有麻点，吸水率小于2%，按式5.5.2.2-1计算试件毛体积相对密度及按式5.5.2.2-2计算毛体积密度，精确至0.001。



          ---------------------（式5.5.2.2-1）



    ----------------------（式5.5.2.2-2）

式中：

……用表干法测定的试件毛体积相对密度，（无量纲）；

      

……用表干法测定的试件毛体积密度，（

）；

      

……试件表干质量，（g）

5.5.2.3确定矿料的有效相对密度
1 非改性沥青混合料，宜以选择混合料初始沥青用量拌和2组的混合料，采用真空法实测最大相对密度，取平均值。然后由式5.5.2.3-1反算合成矿料的有效相对密度γSe。



            ----------------------  （式5.5.2.3-1）
式中：

……合成矿料的有效相对密度，（无量纲）；



……试验采用的沥青用量（占混合料总量的百分率），（％）；



……试验沥青用量条件下实测得到的最大理论相对密度，（无量纲）；



……沥青的相对密度（25℃/25℃），（无量纲）；

2 改性沥青及SMA等难以分散的混合料，有效相对密度宜直接由矿料的合成毛体积相对密度与合成表观相对密度按式5.5.2.3-2计算确定，其中沥青吸收系数C值根据材料的吸水率由式5.5.2.3-3求得，材料的合成吸水率按式5.5.2.3-4计算：



＝C×

+(1-C) ×

                ----------------------  （式5.5.2.3-2）



      ---------------------- （式5.5.2.3-3）



                 ---------------------- （式5.5.2.3-4）

式中：

……合成矿料的有效相对密度，（无量纲）；



……合成矿料的沥青吸水系数，（无量纲）；



……合成矿料的沥青吸水率，（％）；



……矿料的合成毛体积相对密度，（无量纲）；



……矿料的合成表观相对密度，（无量纲）；

5.5.2.4确定沥青混合料的最大理论相对密度和最大理论密度，精确至0.001。
1 对非改性沥青的普通沥青混合料，只对其中一组油石比测定最大理论相对密度时，可按式5.5.2.4-1或式5.5.2.4-2计算其他不同油石比时的最大理论相对密度

。

2 对改性沥青的沥青混合料按式5.5.2.4-1或式5.5.2.4-2计算各个不同沥青用量的最大理论相对密度

。

3 对SMA沥青混合料按式5.5.2.4-3计算各个不同沥青用量的最大理论相对密度

,其中纤维部分的比例不得忽略。



              ---------------------- （式5.5.2.4-1）



               ---------------------- （式5.5.2.4-2）



          ---------------------- （式5.5.2.4-3）

式中：

……最大理论相对密度，（无量纲）；

         

……所计算的沥青混合料中的油石比，（％）；

         

……所计算的沥青混合料中的沥青用量，

，（％）；

         

……沥青的相对密度（25℃/25℃），（无量纲）；



……所计算的沥青混合料的矿料含量，

（％）；



……矿料的有效相对密度，（无量纲）；



……纤维用量，以矿料质量的百分数计，（％）；



……纤维稳定剂的密度，（无量纲）。

5.5.2.5  试件的理论最大密度按式5.5.2.5计算。



                    ---------------------- （式5.5.2.5）

式中：

……理论最大密度（g/cm3）。

5.5.2.6  按式5.5.2.6-1～式5.5.2.6-3计算沥青混合料试件的空隙率VV、矿料间隙率VMA、有效沥青饱和度VFA等体积指标，精确至0.1，进行体积组成分析。

  

                     ---------------------- (式5.5.2.6-1)



               ---------------------- (式5.5.2.6-2)

               

                  ---------------------- (式5.5.2.6-3)

式中：

……试件的空隙率，（%）；



……沥青混合料试件的矿料间隙率，（％）；

VFA……沥青混合料试件的沥青饱和度，（％）；

      

……沥青混合料最大理论相对密度，（无量纲）；



……沥青混合料中各种矿料占沥青混合料总质量的百分率之和（％），即

，（%）；



……集料的合成毛体积相对密度，式5.4.1-1计算，（无量纲）；

γf……测定的试件的毛体积相对密度，（无量纲）。

5.5.2.7  1 SMA马歇尔试件中的粗集料骨架间隙率可按式5.5.2.7-1计算，精确至0.1。



        ---------------------- （式5.5.2.7-1）

式中：

……沥青混合料中粗集料骨架之外的体积（通常指小于4.75mm粗细集料、矿粉、沥青及空隙）占总体积的比例，（％）；



……沥青混合料中粗集料的比例（由

计算，

为矿料级配中4.75mm筛余量，即100减去4.75mm通过率之差），（％）；



……粗集料骨架部分的平均毛体积相对密度，由式5.5.2.7-2计算，（无量纲）。



    --------------------- （式5.5.2.7-2）

式中：

……粗集料骨架部分各种集料在全部矿料级配混合料配合比，（％）；



……相应的各种粗集料的毛体积相对密度。

2计算各组初试级配的捣实状态下的粗集料松装间隙率

，可按式5.5.2.7-3计算，（无量纲）。



        ---------------------- （式5.5.2.7-3）

式中：

……粗集料骨架的松方毛体积相对密度，（无量纲）；



……粗集料骨架部分的平均毛体积相对密度，由式5.5.2.7-2计算，（无量纲）。

5.5.3  进行马歇尔试验，测定马歇尔稳定度及流值等物理力学性质。选择的沥青用量范围应使密度及稳定度曲线出现峰值。

5.5.4  按图5.5.4的方法，以沥青用量为横坐标，以测定的各项指标为纵坐标，分别将试验结果点入图中，连成圆滑的曲线。

5.5.5 根据试验曲线的走势，确定沥青混合料的最佳沥青用量OAC1。

1  从图5.5.4中求取相应于密度最大值、稳定度最大值、目标空隙率（或中值）、沥青饱和度范围的中值的沥青用量a1、a2 、a3 、a4。按式5.5.5.1求取平均值作为OAC1。

OAC1＝（a1＋a2＋a3+ a4）/4        ---------------------- （式5.5.5.1）

2  如果在所选的沥青用量范围未能涵盖沥青饱和度的要求范围，按式5.5.5.2求取3者的平均值作为OCA1。

OAC1＝（a1＋a2＋a3）/3        ---------------------- （式5.5.5.2）

 3  对所选试验的沥青用量范围，密度或稳定度没有出现峰值（最大值经常在曲线的两端）时，可直接以目标空隙率所对应的沥青用量a3作为OAC1，但OAC1必须介于OACmin～OACmax的范围内，否则应重新进行配合比设计。
5.5.6  求出各项指标均符合表4.2.2-1沥青混合料技术标准（不含VMA）的沥青用量范围OACmin～OACmax，按式5.5.6求取中值OAC2。

OAC2＝（OACmin＋OACmax）/2        ---------------------- （式5.5.6）

5.5.7  通常情况下取OAC1及OAC2的中值作为计算的最佳沥青用量OAC。
OAC＝（OAC1＋OAC2）/2            ---------------------- （式5.5.7）

	[image: image19.png]o)

FanN

R

=

AR




[image: image20.bmp][image: image21.bmp][image: image22.bmp][image: image23.bmp][image: image24.bmp][image: image25.bmp]

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


图5.5.4马歇尔试验结果示例

5.5.8  按式5.5.7计算的最佳油石比OAC,从图5.5.4中得出所对应的空隙率和VMA值，检验是否能满足本规程表4.2.2-1关于最小VMA值的要求。OAC宜位于VMA凹形曲线最小的贫油一侧。当空隙率不是整数时，最小VMA按内插法确定，并将其图画入图5.5.4中。

5.5.9  检查图5.5.4中相应于此OAC的各项指标是否均符合马歇尔试验技术标准。

5.5.10 根据实践经验和公路等级、气候条件、交通情况，调整确定最佳沥青用量OAC。

1  调查当地各项条件相接近的工程的沥青用量及使用效果，论证适宜的最佳沥青用量。检查计算得到最佳沥青用量是否相近，如相差甚远，应查明原因，必要时重新调整配合比设计。

2  对炎热地区公路以及城市快速路、主干路，预计有可能造成较大车辙的情况时，宜在孔隙率符合要求的范围内将计算的最佳沥青用量减少0.1％～0.5％作为设计沥青用量。

3  对寒区城市快速路、主干路，最佳沥青用量可以在OAC基础上增加0.1％～0.3％，以适当减少设计孔隙率，但不得降低压实度要求。

5.5.11沥青混合料被集料吸收的比例及有效沥青含量，可按式5.5.11-1及式5.5.11-2计算



         ---------------------- （式5.5.11-1）



               ---------------------- （式5.5.11-2）

式中：

……沥青混合料中被集料吸收的沥青结合料比例，（％）；

      

……沥青混合料中的有效沥青含量，（％）；



……矿料的有效相对密度，按式5.5.2.3-1计算，（无量纲）；



……集料的合成毛体积相对密度，按式5.4.1-1计算，（无量纲）；



……沥青的相对密度（25℃/25℃），（无量纲）；



……沥青含量，（％）；



……各种矿料占沥青混合料总质量的百分率之和，即

（％）。

5.5.12检验最佳沥青用量时的粉胶比。

按式（5.5.12）计算沥青混合料的粉胶比，宜符合0.6～1.6的要求。对常用的公称最大粒经为13.2～19mm的密级配沥青混合料，粉胶比宜控制在0.8～1.2范围内。对于SMA沥青混合料可以放宽到1.5。


                    ---------------------- （式5.5.12）

式中：

……粉胶比，沥青混合料的矿料中0.075mm通过率与有效沥青含量的比值，（无量纲）；

      

……矿料级配中0.075mm的通过率（水洗法），（％）；



……有效沥青含量，（％）。

5.6.混合料性能检验

5.6.1 高温稳定性检验。对公称最大粒径等于或小于19mm的混合料，按规定方法进行车辙试验，动稳定度应符合本规程表4.2.2-1和表4.2.2-3的要求。

5.6.2 水稳定性检验。按本规程规定的试验方法进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验，残留稳定度及残留稳定度比均必须符合本规程表4.2.2-1的要求。

5.6.3 渗水系数检验。利用轮碾机成形的车辙进行渗水试验检验的渗水系数宜符合本规程表4.2.2-4的要求。

5.6.4 SMA改性沥青混合料或OGFC开级配沥青混合料的配合比设计验证还必须进行谢伦堡析漏试验及肯得堡飞散试验。检验结果应符合本规程表4.2.2-2或表4.2.2-3的要求。

6  配合比调整和报告

6.1  配合比调整

6.1.1  根据配合比试验得到最佳沥青用量、稳定度、流值、空隙率、饱和度等指标的试验结果不符合本规程表4.2.2-1规定时，应按图5.1.4的程序查明原因，重新进行配合比设计。

6.1.2  按最佳沥青用量（OAC）制作马歇尔试件进行浸水马歇尔试验或真空饱水后的浸水马歇尔试验，当残留稳定度不符合本规程表4.2.2-1规定时，应重新进行配合比设计，并按4.2.4的规定采取抗剥离措施重新试验，直到符合要求为止。

6.1.3  当最佳沥青用量（OAC）与两个初始值OAC1、OAC2相差甚大时，宜按OAC与OAC1或OAC2分别制作试件，进行残留稳定度试验,根据试验结果对OAC作适当调整。

6.1.4  按最佳沥青用量（OAC）制作车辙试件，在60℃条件下用车辙机检验其高温抗车辙能力。当动稳定度不符合本规程表4.2.2-1或表4.2.2-3的规定时，应对矿料级配或沥青用量进行调整，重新进行配合比设计。

6.1.5  当最佳沥青用量（OAC）与两个初始值OAC1、OAC2相差甚大时，宜按OAC与OAC1或OAC2分别制作试件，进行车辙试验,根据试验结果对OAC作适当调整。

6.1.6  矿料间隙率不符合表4.2.2-1要求时，应查明原因，根据混合料的具体情况调整集料配合比，或者更换集料。

6.1.7  SMA沥青混合料的析漏、飞散、渗水试验的技术指标不符合本规程表4.2.2-2和表4.2.2-4的规定时，应按图5.1.4的程序查明原因，重新进行配合比设计。

6.2  混合料配合比设计报告

6.2.1  混合料配合比设计报告应包括工程设计级配范围选择说明、材料品种选择与原材料质量试验结果、矿料级配、最佳沥青用量，以及各项体积参数指标、配合比设计检验结果等。试验报告的矿料级配曲线应按规定的方法绘制。

6.2.2  当调整沥青用量作为最佳沥青用量，宜报告不同沥青用量条件下的各项试验结果，并提出对施工压实工艺的技术要求。

7 生产配合比设计与确定

7.1   生产配合比的设计

7.1.1  进行混合料生产配合比设计时，所需的热仓料应该按设计的料堆集料的比例送料，系根据冷料仓的送料速度与电机转速的关系曲线，选定相应的电机转速进行送料。

7.1.2  生产配合比以二次筛分后的热料仓材料级配为基础，将热仓料的各种热集料与填料重新进行级配组合，采用试配法使合成级配最大限度与设计级配相一致。关键筛孔4.75mm、2.36mm二档筛孔的通过率应接近要求级配的中值±3%，0.075mm应控制在±2%以内。
7.1.3  因集料进入干燥鼓后其中粉料组份将被载入高温热气流中，并经排气管道进入集尘系统。有的拌和装置在干燥鼓中满载粉尘的热气流中，较粗的粉尘部分被回收进入提升机，很细的粉尘部分则进入集尘系统。由于进入热仓料的集料失去部分粉料，故生产配比中，矿粉将有所增加，作为失去粉料的补充。

7.1.4  对进入集尘系统粉料利用，先进行筛分试验与塑性指数试验，以确定其可利用性。回收粉用量不得超过填料总量的25％。

7.1.5  根据热仓集料与填料的重新组合，按试配法获得与设计级配相吻合的合成级配。这个合成级配与相应各热料仓集料与填料的比例，加上设计沥青用量，即构成混合料的生产配合比。

7.2   生产配合比试拌与检验

7.2.1  按所确定的生产配合比与施工温度进行混合料试拌，数量以4～5盘为宜。

7.2.2  对试拌混合料进行外观检查，逐盘查看混合料是否拌和均匀，是否出现花料或集料颗粒未被充分涂覆。确定适合的拌和温度与拌和时间，务必获得均匀一致的混合料。

7.2.3  从第4盘、第5盘采取2个试样，在室内进行抽提（燃烧）与筛分，并进行马歇尔试验。检验混合料级配组成、沥青含量与马歇尔特性同设计的一致。

7.3  经生产配合比设计确定的油石比必须经过配合比设计检验及试验段铺筑认定。

附录A   Superpave沥青混合料配合比设计

A.1 Superpave沥青混合料体积设计

Superpave沥青混合料设计法是美国公路战略研究计划(SHRP)的研究成果之一。Superpave是Superior Performing Asphalt Pavements的缩写，中文意思是“优良性能的沥青路面”。 Superpave沥青混合料设计方法是一种全新的沥青混合料设计方法，包含沥青胶结料的标准、沥青混合料体积设计方法、沥青混合料分析体系、计算机软件以及相关的试验设备、试验方法和标准。
Superpave沥青混合料体积设计法流程图见图A.1

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图A.1 Superpave沥青混合料体积设计流程图
A.1.1 Superpave旋转压实机

由于马歇尔击实仪不能很好的模拟实际路面的压实，因此SHRP的研究者们开发了一个

新的仪器，这就是Superpave旋转压实机(SGC)。它能较好地模拟行车的碾压，能容纳最大集料尺寸为50mm(最大公称尺寸37.5mm)的集料，并可用于现场质量控制和质量保证。

A.1.2 压实沥青混合料的分析

1.组成图解法

这是一个热拌沥青混合料压实试件在25℃试验，使用4个相对密度和一个沥青含量，可以确定所有的体积性质和质量数量。

2.数学公式法

1)测量粗集料毛体积密度(AASHTO T85或ASTM C127)和细集料毛体积密度(AASHTO T84

或ASTM C128)

粗细集料的毛体积密度是指集料的饱和面干密度，详细试验方法见相应的标准，与我国的表干法不同。

2)测量沥青相对密度(AASHTO T228或ASTM D70)和矿粉相对密度(AASHTO T100或ASTM D854)

3)计算总的集料组合的毛体积密度。

总的集料由粗集料、细集料和矿粉组成，它们具有不同的相对密度，总的集料毛体积相对密度按下式计算:

                      

         (式A.1-1)

式中：Gsb——总的集料毛体积相对密度；


——不同的集料质量百分数比；


——不同的集料毛体积相对密度。
4)测量松散沥青混合料的最大相对密度(AASHTO T209或ASTM D2041)

测量松散混合料的最大相对密度用真空法。当吸水率大于2%时，应让集料充分吸收沥青，因此要延长在烘箱的时间。

5)测量压实沥青混合料毛体积密度(AASHTO T166或ASTM D1188/D2726)

压实混合料的毛体积密度也是指饱和面干密度。

6)计算集料有效相对密度

根据沥青混合料的最大相对密度（Gmm）按下式计算集料的有效相对密度(Gse):

                          

              (式A.1-2)

式中：Gse——集料有效相对密度；
Gmm——沥青混合料最大相对密度；
Pmm——总的松散混合料质量百分数，等于100；

Pb——沥青用量，进行最大相对密度试验中的沥青用量（以总混合料质量分数计）；

Gb——沥青的相对密度。

集料吸收沥青的体积总量比吸水的体积要小，因此集料的有效相对密度应该在它的毛体积相对密度和视密度之间。如果有效相对密度在这个范围以外.那么这个值是不正确的，应该重新检验、计算。可检验最大相对密度的测量，以集料总和的沥青含量来表示的组成是否正确，并找出错误的原因。

    7)计算不同沥青用量时的最大相对密度

    在设计混合料时，需要在不同沥青含量时的最大相对密度以计算不同沥青含量时的空隙率。不同沥青含量时的最大相对密度可以由AASHTO T209或ASTM D2041测定。

    沥青混合料接近设计沥青用量时最精确而且最好是用2～3个试样测量求平均值。根据

各个测量相对密度和平均值的Gse计算集料的有效相对密度，各个不同沥青含量时最大理论

密度可以用下式计算。这时假定集料有效相对密度不变，由于吸收沥青并不随沥青含量改变

而改变，所以假定是正确的。

                         

                 (式A.1-3)

式中：Gmm——沥青混合料最大相对密度（无空隙）；
Pmm——总的松散混合料质量百分数，等于100；

Ps——集料含量，总的混合料质量百分数；

Pb——沥青含量，总的混合料质量百分数；

Gse——集料有效相对密度；
Gb——沥青的相对密度。

8)吸收沥青

吸收沥青以集料质量分数表示而不用总的混合料质量百分数表示。吸收沥青Pba用下式计算：

                         

           (式A.1-4)
式中：Pba——吸收沥青，以集料质量百分数计算；

Gse——集料有效相对密度；

Gsb——集料毛体积相对密度;

Gb——沥青相对密度。

9)计算沥青混合料中有效沥青用量

沥青混合料的有效沥青用量是总的沥青用量减去被吸收空隙中吸收的沥青含量。这就是总的沥青含量的一部分，用以包裹在集料颗粒外面沥青，也就是说真正对沥青混合料性能起作用的那一部分沥青含量。

                           

                 (式A.1-5)
式中：Pbe——有效沥青用量，以总的混合料质量百分数计算；

Pb——沥青含量，以总的混合料质量百分数计算；

Pba——吸收沥青，以集料质量百分数计算;

PS——集料含量，以混合料总质量百分数计算。

    10)计算压实沥青混合料矿料间隙率(VMA)

    矿料骨架空隙率定义为在压实混合料中集料颗粒之间的空隙，包括空隙和有效沥青含

量，用总的体积百分数表示。VMA计算根据集料毛体积相对密度而表达为压实混合料毛体

积的分数，因此VMA计算可根据压实混合料毛体积减去由集料相对密度确定的集料体积。

如果混合料组成用总的很合料质量百分数来计算则表示为:

                    

              (式A.1-6)
式中：VMA——矿料间隙率（毛体积百分数）；

Gsb——总的集料毛体积相对密度；

Gmb——压实沥青混合料毛体积相对密度（AASHTO T166或ASTM D1188或D2726）；

PS——集料含量，总的混合料质量百分数计。

    11)计算压实沥青混合料的空隙率(Va)

    压实沥青混合料的空隙率，包括裹覆集料颗粒之间的空隙，压实混合料中的空隙体积百分数用下式计算:

                          

              (式A.1-7)
式中: Va——压实沥青混合料的空隙，以总体积百分数计；

     Gmm——沥青混合料最大相对密度（如先前计算或直接由AASHTO T209或ASTM D2041测定）；

Gmb——压实沥青混合料毛体积密度。

12)计算压实沥青混合料中沥青填隙率(VFA)

集料间隙中被沥青充填的分数不包括吸收沥青，VFA按下式计算:



             (式A.1-8)
式中:VFA——沥青填隙率，VMA的百分数;

     VMA——矿物集料间隙率，毛体积百分数;

      Va——压实混合料空隙，总体积百分数。

A.2 Superpave集料规范

A.2.1 集料共同特性要求

1)粗集料棱角性

粗集料棱角性是指留在4.75mm筛上有1个或2个破碎面集料的质量百分比。破碎面的定义为破碎面的投影面积与该颗粒最大横截面积之比大于25%时称为破碎面。规定祖集料棱角这个指标主要是为确保粗集料有高的内摩擦力，从而保证沥青混合料有较高的抗车辙能力。

2)细集料棱角性

细集料梭角性定义为小于2.36mm的松压集料的空隙百分率。

3)扁平与细长颗粒

在Superpave设计方法中扁平与细长颗粒含量定义为大于4.75nn粗集料颗粒最大与最小尺寸之比大于5的质量百分率。

4)粘土含量

粘土含量定义为包含在小于4.75mm筛的集料中的粘土含量百分率，用砂当量试验级配集料和土中的塑性细颗粒方法进行测定。

A.2.2 料源特性要求
1)坚固性

坚固性定义为集料混合料在洛杉矶磨耗试验中材料损失的百分率，用于评价在处理、施工和服务中粗集料抵抗磨耗和机械冲击的能力。表示为大于2.36mm的粗集料承受钢球的冲击和研磨所导致材料损失的质量百分数。最大损失值典型范围为35%～45%。

2)安定性

安定性是一种集料混合物在钠或镁的硫酸盐安定试验中材料损失百分率，用于评价集料在抵抗风雨侵蚀的能力。将集料样品浸入钠或镁的硫酸盐的饱和溶液中，然后烘干，一次浸入和烘干是一个安定性循环。试验结果表示为对于规定循环次数的各种筛号总的损失率(%)，对于5次循环，最大损失值的典型范围为10%～20%。

3)有害物质

有害物质定义为像粘土块、页岩、木材、云母和煤这样的污物在混合集料中的质量百分率。用湿筛集料试验来进行分析，用材料损失百分率作为湿筛结果。报据污物的精确构成，有害颗粒存在的最大容许百分数有一个很宽的范围，为0.2%～10%。

A.2.3 集料级配

Superpeve混合料体积设计的级配选择是通过控制点和限制区来进行的。设置控点是要求集料级配不得超出规定的区间，控制点分别设于公称最大尺寸筛、中等筛(2.36mm)和最小筛（0.075mm)处。限制区处于沿最大密度级配线中等筛和0.3mm筛之间，限制区形成一个级配不能通过的带。由于限制区特有的驼峰形，所以通过这个区域的级配称为“驼峰级配”设置限制区的目的有两个，一是为了限制砂的用量，二是为了提供足够的VMA。

A.3  Superpave混合料体积设计

A.3.1  Superpave混合料体积设计特点

与现行密级配沥青混合料马歇尔设计方法相比，Superpave混合料体积设计有几个重要不同之处:

1)旋转压实机更接近现场的压实过程，其工程性质更接近于现场岩心试样；

2)增加了混合料短期老化，使压实和空隙率计算更为符合实际；

3)加大了试件尺寸(直径150mm)，使其更适合于大粒径(25～50mm)的集料；

4)实时测量试件高度与旋转次数，画出压实曲线，从而能评价混合料的压实特性；

5)在最大压实次数时规定了一个最大压实度，使混合料的抗车辙能力更有保障；

6)在初始压实次数时规定了一个最大压实度，避免了不稳定混合料的产生。

这些都是马歇尔方法不可比拟的。另外，现行马歇尔设计方法多数采用规定级配的中值作为设计级配，由于满足规定级配的中值的混合料不一定是最好的结构，缺少了一个评价不同混合料设计结构的过程，整个马歇尔方法就变成了获取最佳用油量的方法。

A.3.2  Superpave混合料体积设计步骤

1)材料选择

沥青胶结料和集料料堆的选择应满足该工程的环境和交通要求。确定所有可能用于混合

料的集料毛体积密度和沥青胶结料的相对密度。

2)设计集料结构

至少从选择的集料料堆混合3个或3个以上的试验集料级配。对于每个试验级配用旋转压实仪(TP4)压实至少两个试件。设计集料结构和估计的沥青用量应满足设计压实次数N设计时的Va、VMA、VFA和粉胶比的要求以及在初始压实次数N初始时的密度要求。

3)设计沥青用量的选择

在估计的沥青用量、估计的沥青用量±0.5%和估计沥青用量+1.0%，用旋转压实仪重新压实试件。设计沥青用量选择要满足在设计旋转压实次数N设计时的Va、VMA、VFA和粉胶比的要求和在初始压实次数N初始和最大压实次数N最大时的密度要求。

4)验证

对设计集料结构在设计沥青用量时压实试件，一方面对体积性质进行验证，另一方面对水敏感性进行验证。混合料老化根据短期老化试验方法，水敏感性评价根据T283。沥青混合料应满足表A.3.2中所有的要求。

              Superpave 1INA设计要求(AASHTO MP2-00)             表A.3.2

	设计ESALS①（×106）
	要求密度

（最大理论密度）（%）
	矿料间隙率（%）最小
	沥青填隙率（%）最小
	粉胶比

	
	N初始
	N设计
	N最大
	最大公称尺寸（mm）
	
	

	
	
	
	
	37.5
	25.0
	19.0
	12.5
	9.5
	
	

	＜0.3
	≤91.5
	96.0
	≤98.0
	11.0
	12.0
	13.0
	14.0
	15.0
	70～80③
	0.6～1.2

	0.3～＜3
	≤90.5
	
	
	
	
	
	
	
	65～78
	

	3～＜10
	≤89.0
	
	
	
	
	
	
	
	65～75②
	

	10～＜30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	≥30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①设计的ESALS是20年设计车道预期的当量累计单轴荷载作用次数，而不管实际设计寿命是多少年，确定了20年设计的ESALS，从而选择相应的N设计确定次数；

②对于最大公称尺寸9.5mm混合料，设计交通量是≥3×106,VFA为73%～76%；

③最大公称尺寸25.0mm混合料，交通量＜0.3×106,VFA最小为67%；

④最大公称尺寸37.5mm混合料，所有交通量水平的VFA最小为64%；

⑤如果集料级配通过禁区下方，可考虑粉胶比从0.6～1.2增加到0.8～1.6。
A.3.3 沥青胶结料要求

1)沥青胶结料应是性能等级(PG)胶结料，根据铺路工程所在地的气候和交通加荷条件，应满足AASHTO MP1“性能等级沥青胶结料标准规范”的要求。

(1)确定7d平均最高路面(表面以下20mm处)温度的年平均值和标准差；确定1d最低路

面温度(路表面)的年平均值和标准差。利用LTPPbind软件或单位自己的数据记录确定这些

温度。但实际在现场常常缺乏资料，可利用最邻近的气象站资料。

(2)选择为保证高低温性能所要求的设计可靠度，要求的设计可靠度由公路部门的政策决定，因为设计可靠度的选择将影响材料初始费用和今后的养护费用。

(3)根据确定的路面温度数据，选择满足要求设计可靠度的最低要求的PG等级胶结料。

2)如果要保证交通速度或设计的ESALS，可以按表A.3.3根据预估的交通条件，通过增加高温性能等级来实现。

根据交通速度和交通量胶结料选择调整(AASHTO PP28-00)     表A.3.3

	设计ESALS①（×106）
	调整胶结料PG等级⑤

	
	交通加荷速率

	
	停滞交通②
	慢速交通③
	标准交通④

	＜0.3
	-⑥
	-
	-

	0.3～＜3
	2
	1
	-

	10～＜30
	2
	1
	-⑥

	≥30
	2
	1
	1


    注:①设计的ESALS是设计车道为20年预估的累计当量轴荷载次数，不管实际道路的设计寿命多少，总以20年的ESALS并以此选择合适的N设计水平;

      ②平均交通速度小于20km/h;

      ③平均交通速度20～70km/h;

      ④平均交通速度大于70km/h;

      ⑤根据表示等级数(1级相当于6℃)，增加高温等级，低温等级不变;

      ⑥应考虑增加一个高温等级;

      ⑦从实际出发，应避免使用性能等级大于PG82-XX，当要求调整高温等级导致需要大于PG82时，应仍规定PG82-XX和可以增加设计ESALS1个等级，如(10～30)×106增加到≥30×106。

  A.3.4 集料混合物的要求

   1)尺寸要求

   (1)公称最大尺寸。热拌沥青路面上面层的集料混合物的最大公称尺寸应为9.5～19.0mm,

路面下面层(基层)的最大公称尺寸为19.0～37.5mm。

   (2)级配控制点。集料混合物应满足级配要求，如表A.3.4-1所示，试验方法为Tll和T27。

                      Superpave集料级配控制点(AASHTO MP2--00)     表A.3.4-1

	筛孔尺寸（mm）
	最大公称尺寸时控制点（通过）（%）

	
	37.5mm
	25.0mm
	19.0mm
	12.5mm
	9.5mm

	
	最小
	最大
	最小
	最大
	最小
	最大
	最小
	最大
	最小
	最大

	50.0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37.5
	90
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.0
	-
	90
	90
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	19.0
	-
	-
	-
	90
	90
	100
	100
	-
	-
	-

	12.5
	-
	-
	-
	-
	-
	90
	90
	100
	100
	-

	9.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90
	90
	100

	4.75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90

	2.36
	15
	41
	19
	45
	23
	49
	28
	58
	32
	67

	0.075
	0
	6
	1
	7
	2
	8
	2
	10
	2
	10


   (3)级配限制区。建议选择的集料混合物级配不要通过表A.3.4-2规定的限制区范围。

                      集料禁区界限(AASHTO MP2--00)       表A.3.4-2

	筛孔尺寸（mm）
	最大公称尺寸时筛孔尺寸的最小和最大界限（最小和最大通过）（%）

	
	37.5mm
	25.0mm
	19.0mm
	12.5mm
	9.5mm

	
	最小
	最大
	最小
	最大
	最小
	最大
	最小
	最大
	最小
	最大

	0.300
	10.0
	10.0
	11.4
	11.4
	13.7
	13.7
	15.5
	15.5
	18.7
	18.7

	0.600
	11.7
	15.7
	13.6
	17.6
	16.7
	20.7
	19.1
	23.1
	23.5
	27.5

	1.18
	15.5
	21.5
	18.1
	24.1
	22.3
	28.3
	25.6
	31.6
	31.6
	37.6

	2.36
	23.3
	27.3
	26.8
	30.8
	34.6
	34.6
	39.1
	39.1
	47.2
	47.2

	4.75
	34.7
	34.7
	39.5
	39.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2)粗集料棱角性要求

粗集料棱角性应满足规定，试验方法为ASTM D5821。

3)细集料棱角性要求

细集料棱角性应满足细集料未压实空隙率的要求，试验方法为AASHTO T304.

4)砂当量要求

集料应满足规定的砂当量(粘土含量)要求，试验方法为AASHTO T176.

5)扁平细长颗料要求

集料应满足规定的扁平细长颗粒要求，试验方法为ASTM D4791。扁平细长颗粒的质量百分数，包括所有4.75mm以上的集料。测量颗粒的长度(最长尺寸)和厚度(最小尺寸)之比为5:1.

A.3.5 热拌沥青混合料(HMA)设计要求

1)HMA的沥青胶结料和集料都必须满足上述要求。

2)在设计旋转压实次数时HMA的目标空隙率应为4%.

3)HMA设计中的矿料间隙率(VMA)根据混合料中最大公称尺寸并满足表A.3.2规定的要求。

   4)HMA设计中的沥青填隙率(VFA)应满足表A.3.2的要求。

   5)HMA设计中的矿粉一胶结料比(粉胶比)应满足表A.3.2的要求。

6)当根据旋转压实机(AASHTO TP4)进行HMA设计时，应满足表A.3.2规定的初始水平的密度要求。初始、设计和最大压实次数根据AASHTO PP28表A.3.5规定选择。

    根据Westrack的研究，建议最大矿料间隙率VMA不应超过最小VMA加2%,例如对于最大公称尺寸为25mm的混合料，最小VMA要求为12%，那么最大VMA不超过14%.

根据表A.3.5在ESALS基础上确定旋转压实次数。

Superpave旋转压实表(AASHPO PP28-00)          表A.3.5

	设计ESALS①       （×106）
	压实参数
	典型道路应用②

	
	N初始
	N设计
	N最大
	

	＜0.3
	6
	50
	75
	轻交通道路，如地方道路、县区道路和禁止卡车通行的市区道路；

交通量是地方性质，不属于地区性，州级和州际性质。旅游区道路可属于此类

	0.3～＜3
	7
	75
	115
	主要为集散道路和进入街道的道路，中等交通市区道路和大部分县、区道路属于这一类

	3～＜30
	8
	100
	160
	包括双车道、多车道、部分和全封闭的进城道路，中等到高交通路的市区道路、许多州道、国道和某些边远地区的州际公路

	≥30
	9
	125
	205
	包括大部分城市和边远地区的大部分美国州际公路。专用道路如卡车沉重站和卡车专用道


注:①设计的ESALS是20年期间设计车道预期的当量累计单轴荷载作用次数，不管设计寿命是多少年;

   ②典型道路应用的定义见“公路与街道几何设计政策”(HASHTO-1994) ;

   ③当由公路部门自己规定和沥青层厚度≥100mm，估计交通量≥0.3×106ESALS估计的设计的交通量可以降一级;从混合料设计来说，如果路面层厚度的1/4小于100mm，这一层视为路面100mm以下;

  ④当设计ESALS在(3～10)x106之间，公路部门可以根据当地气候和经验，自己判断是否用N初始=7、　　　N设计=75和N最大=115。

7) HMA设计中，根据TP4压实7%空隙率试件及T283试验时(除了试件直径应为150mm,高度为95mm外)，残留抗拉强度至少80%.

A.3.6 具体设计方法步骤

1)准备试验集料混合物级配

(1)选择的沥青胶结料满足MP1的要求。

(2)根据T228测定沥青胶结料相对密度。‘

(3)根据T2从料堆采取试样，每个料堆通常只包括一个给定的集料组成。大多数工程，

3～5个料堆可产生混合级配，满足工地配合比和MP2的要求。

(4)根据T248缩分集料样品到T27规定尺寸试样。

(5)根据T11和T27筛分和水洗试样。

(6)根据T84和T85分别测定粗、细集料毛体积密度和根据T100测定矿粉相对密度。

(7)用（式A.3-1）计算混合集料组成:

                               P=Aa+Bb+Cc+……       （式A.3-1）

式中：P——混合集料A、B、C等某一给定尺寸的通过率，%;

      A、B、C……——集料A、B、C等某一给定尺寸的通过率，%;

      a、b、c……——集料A、B、C等混合比例，总和为1.00%。

(8)准备至少3种试验集料混合物的结果，点在0.45次方级配分析图上，各个级配要满足MP2级配控制点要求(MP2中的表2和表3)。级配控制点根据4个控制尺寸确定:最大集料尺寸、公称最大集料尺寸、2.36mm和0.075mm。

(9)根据T248缩分法获得试验混合物试样，进行质量试验，混合物应满足MP2中关于混合料的最小质量要求。

设计者有权进行各个料堆的质量试验代替试验混合物，各个料堆的试验结果用来估计给

定混合料的结果。

2)确定各个试验集料级配的初始沥青用量

设计者可根据经验或附录中关于确定各个试验级配的初始沥青用量方法来进行。

3)压实各个试验级配的试件

(1)对各个试验级配用初始沥青用量至少准备两个重复试件，3个或更多试件更好。    4600g集料通常可足够产生高度110～120mm压实试件。这个质量可能需要根据集料的相对密度是高于或低于通常集料相对密度来调整。

根据表A.3.5在ESALS基础上确定旋转压实次数。

(2)对于各个初始试验沥青用量和集料试验级配，按PP2短期老化方法进行老化。根据TP4压实到设计压实次数N设计，在每一次旋转压实后，记录试件高度，精确到0.1mm.

(3)根据T166测定每个压实试件的毛体积密度。

(4)根据T209对每个试验级配混合料并老化到与压实试件相同程度的单独试样，测定最大相对密度。最大相对密度应至少根据两个试验的平均值。

4)评价压实试验混合料

(1)根据MP2的要求，测定试验混合料的体积要求。

(2)对每个试验混合料测定，用（式A.3-2）在两个关键压实点及N初始和N设计修正试件密度及Gmm初始和Gmm设计的百分比，取两个试件的平均值。

                       

          （式A.3-2）
式中: GMMX——用最大理论相对密度表示的修正相对密度;

      Gmb——脱模后试件的毛体积相对密度;

      hd——脱模后试件高度，人工测量或根据Superpave旋转压实机，mm；

  GMM——混合料最大理论相对密度；

   hx——在x次旋转后的试件高度，mm。 

(3)用（式A.3-3）和（式A.3-4）计算各个试验混合料在设计压实次数N设计时的Va，VMA。



            （式A.3-3）                             

               （式A.3-4）

式中: Va——在N设什时试验混合料的空隙率，%;

  VMA——矿料间隙率，%;

  Ps——混合料中集料的百分比，%;

  Gsb——集料混合物的毛体积相对密度;

    其他符号意义同（式A.3-2）。

尽管初始沥青用量是按设计空隙率为4%来估计的，但实际空隙率不会恰好在4%，因此需要估计改变沥青用量来获得4%空隙率。重新计算因沥青用量变化而引起的VMA变化，这样可以对各个试验级配在相同设计空隙率4%的条件下评价它们的VMA和VFA。

(4)对各个压实试件估计在4%空隙率条件下的体积性质，并与MP2中在N设计时VMA要

求进行比较。

①用（式A.3-5）确定与4%空隙率设计水平确定各个压实试件空隙率的差。

                            △Va=4.0 - Va                    （式A.3-5）

式中:Va——在N设计时试验混合料的空隙率;

   △Va——各个压实试件空隙率的差。

②估计需要的沥青用量变化△Pb以产生4%的空隙率。

                           △PB= - 4.0(△Va)                （式A.3-6）

③估计因空隙率变化△Va引起的VMA的变化△VMA。当初始试验空隙率大于4%,△Vax0.2;当初始空隙率小于4.0%,△Va x(-0.1).沥青用量的变化会因为压实试件毛体积相对密度Gmb的变化而影响VMA。

④用式（式A.3-7）计算N设计和空隙率为4%时的VMA。

                        VMA设计=VMA初始+ △VMA                 （式A.3-7）

式中: VMA设计——在设计空隙率4%时估计的VMA;

      VMA初始——在初始沥青用量时测定的VMA。

⑤用（式A.3-5）中确定的△Va和（式A.3-8）估计各个试件在N设计时设计空隙率调整到4%时的N初始密度。

                  %GMM初始(设计)=%GMM初始(试验) - △Va           （式A.3-8）

式中: %GMM初始(设计)——调整到设计沥青用量时N初始时的密度;

    %GMM初始(试验) ——在初始沥青用量时N初始时的密度。

⑥用（式A.3-9）和（式A.3-10）估计每个试验试件的有效沥青百分比和计算粉胶比（P0.075/Pbe）。

                        

                      （式A.3-9）

式中:P0.075——0.075mm筛通过百分比;

   Pbe估计——-估计的有效沥青用量;



         （式A.3-10）

其中:Ps——-集料含量;

     Gs——-沥青的相对密度;

     Gse——-集料的有效密度;

   Pb估计——-估计的沥青用量。

 ⑦在调整到根据MP2规定的标准设计沥青用量比较每组试件的估计体积性质，选择符合标准最满意的一个级配作为设计集料结构。表A.3.6给出了在3个试验集料级配，选择一个设计集料结构的示例。

设计集料结构选择（示例）               表A.3.6

	体积性质
	试验混合料（公称最大尺寸19.0mm）20年项目设计  ESALs=5×106
	标准

	
	1
	2
	3
	

	
	初始试验沥青用量
	

	Pb(试验)
	4.4
	4.4
	4.4
	4.0

	﹪Gmm初始(试验)
	88.1
	88.8
	87.1
	

	﹪Gmm初始(试验)（﹪）
	95.9
	95.3
	94.7
	

	N设计时Va（﹪）
	4.1
	4.7
	5.3
	

	VMA试验（﹪）
	12.9
	13.4
	13.9
	


     续上表

	体积性质
	试验混合料（公称最大尺寸19.0mm）20年项目设计ESALs=5×106
	标准

	
	1
	2
	3
	

	
	初始试验沥青用量
	

	体积性质
	试验混合料（公称最大尺寸19.0mm）20年项目设计ESALs=5×106
	标准

	
	1
	2
	3
	

	
	调整到设计沥青用量（ N设计时Va=4.0﹪）
	

	△Va（﹪）
△Pb（﹪）
△VMA（﹪）
	-0.1
	-0.7
	-1.3
	

	
	0.0
	0.3
	0.5
	

	
	0.0
	-0.1
	-0.3
	

	
	在估计的设计沥青用量（ N设计时Va=4.0﹪）
	


	估计Pb(设计)（﹪）

VMA(设计)（﹪）
	4.4

12.9
	4.7

13.3
	4.9

13.6
	＞13.0

	﹪Gmm初始(设计) （﹪）
	88.2
	89.5
	88.4
	ESALs

＜0.3×106
(0.3～3)×106
＞3×106
	标准﹪Gmm ＜91.5

＜90.5

＜89.0


注:①此表最上面部分代表在初始试验沥青用最时各个试验集料级配试件的侧里压实密度和体积性质;

   ②没有一个试件空隙率恰好在4.0%，因此，要应用前面的方法:空隙率在4.0%时的估计设计沥青用量;获得在估计设计沥青用量时调整的VMA和的密度值;

   ③此表中间部分代表各个试验集料级配空隙率调整到4.0%时沥青用量(△Pa)和VMA的变化;

   ④在估计的设计沥青用量时的VMA和密度与最后一列标准进行比较表明，试验级配1没有足够的VMA(12.9%,要求≥13.0%);试验级配2级超过了在N初始时的密度(89.5，要求<89.0%);试验集料级配3满足密度和VMA的要求;因此在这个例子中，被选为设计集料结构。

5)选择设计沥青用量

(1)用选择的设计集料结构用下列沥青用量准备至少两个或3个更好的试样:

①估计的设计沥青用量Pb（设计);

②低于Pb（设计)0.5%;                                              

③高于Pb（设计)0.5%;

④高于Pb（设计)1.0%。

(2)根据工程预估20年设计ESALS，选择设计旋转压实水平。

(3)按PP2老化，用旋转压实TP4压实到N设计次数，记录每次旋转的试件高度，精确到

0.1mm。

    (4)根据T166测定每个压实混合料的毛体积相对密度。

(5)根据T209测定与4个沥青用量相应的力与压实混合料老化到相同程度的每组松散混合料的最大理论密度，每组两个数值平均。

    (6)用下列步骤确定在N设计次数时产生4%目标空隙率的设计沥青用量。

①每组混合料，在两个关键压实点N初始和N设计，用（式A.3-2）确定平均修正试件密度Gmm初始和Gmm设计。

②用（式A.3-3和式A.3-4）计算N设计时的Va、VMA，并用（式A.3-11）计算VFA.



             （式A.3-11）

③画出试件沥青用量与平均的Va、VMA、VFA和N设计时密度的关系图。

   ④通过图解数学内插，确定沥青用量，精确到0.1%。目标空隙率等于4%，这就是在N设计时的设计沥青用量Pb.

   ⑤用④中确定的设计沥青用量Pb通过内插检验其所有体积性质均满足MP2。

  (7)如果需要通过内插，计算的最大密度百分比与N初始设计标准进行比较，内插方法如下。

  ①准备每种混合料的压实曲线，即x次旋转压实时的测量密度，%Gmmx和压实次数的对数。

    此例中估计设计沥青用量为4.8%，最小VMA要求为13%(公称最大尺寸19.Omm),VFA

要求为65%～78%。

    在空隙率和沥青用量图上对应4%空隙率的设计沥青用量为5.7%。

    在VMA和沥青用量图和VFA和沥青用量图上沥青用量5.7%时，VMA和VFA都满足设计要求。

  ②检验空隙率与沥青用量，确定空隙率4%和最近较低沥青用量的空隙率之差，确定在最近较低沥青用量的空隙率，不在回归线上，其空隙率差称为△Va。

③用（式A.3-8）确定%GMM初始，确认%GMM初始满足MP2规定的在设计沥青用量的设计要求。

④准备至少两个具有选择设计集料结构和设计沥青用量的松散混合压实试样，确认%GMM最大满足表A.3.6的要求。

⑤按PP2老化混合料及TP4压实试件到最大压实次数，的由表A.3.5提供。

⑥确定N最大试件平均密度%GMM最大，确认%GMM最大满足表A.3.6规定的设计要求。



             （式A.3-12）

式中: %GMM最大——在设计沥青用量及旋转次数最大(N最大)时的密度。

    6)评价水敏感性

    (1)准备设计集料结构和设计沥青用量的6个试件(若需冻融试验，则须9个试件)，老化用PP2，压实试件根据T283.

    (2)按T283试验计算抗拉强度比。

    7)调整混合料满足设计要求

(1)调整VMA。许多试验集料级配会通不过VMA标准;如果通过VMA，那么%GMM标准会通过。

调整VMA的方法有以下三种。

①改变级配。如果试验集料级配分析已经包括了级配控制区，那么就无法再改变级配。

②减少0.075mm用量，通常会增加VMA，如果0.075mm通过率本来就较低，不宜再减少。

③改变一种或几种集料的表面纹理，也就是换料或已有材料再加工。

改变级配如果不可能，那么只有换料和材料再加工。例如，用轧制碎石代替轧制砾石，用机制砂代替天然砂。

(2)调整VFA。如果VMA满足规范要求，那么设计空隙率4%时，VFA总能满足低的极限。如果超过VFA的高极限,VMA大于最小值很多，那么重新设计混合料以降低VMA，重新设计时应考虑下列几点:

①建议级配靠近最大密度线;

②如果还在规范值之内的话，增加小于0.075mm含量;

③改变集料表面纹理和形状，更好的填实特性，如较少的细长扁平颗粒。

(3)增加残留的抗拉强度，可通过以下两种方式:

①在沥青中加化学抗剥落剂以增加在水存在下的粘结力;

②在混合料中加消石灰。

A.4 II级设计——中等路面性能的混合料设计

II级设计依赖于I级混合料体积设计，同时第一次包括了SHRP性能试验的研究成果。II级设计尽可能不要太复杂，以便于常规设计。II级设计是大多数公路应用的最主要的设计类型，可以预测路面随时间而产生的永久变形、疲劳开裂和低温开裂的程度。

   A.5  III级设计——高级路面性能的混合料设计

高级路面性能混合料设计也依赖于I级设计，而比中等路面性能设计更完善、更复杂III级设计有赖于较多混合料性能试验，需用一组路面温度代替有效温度进行性能预测，因此III级设计比II级设计更为严谨。

附录B.沥青混合料配合比设计检测记录及报告

B.1 粗集料筛分（水洗法）试验记录

第  页 共  页                                   检测编号：

	委托单位
	　
	委托编号
	　

	工程名称
	　
	使用部位
	　

	混合料类型
	　
	样品编号
	　

	见证单位
	　
	检测性质
	　

	见证人及编号
	　
	委托日期
	　

	集料规格（mm）
	　
	检测日期
	　

	试样号
	1
	2
	累计平均筛余率（%）
	平均通过率（%）

	取样数量（g）
	　
	　
	
	

	筛孔直径
（mm）
	筛余量
	筛余率
	筛余量
	筛余率
	
	


	
	(g）
	（％）
	(g）
	（％）
	
	

	31.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	26.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19.0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16.0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.75
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.36
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.18
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	0.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	0.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	0.15
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	0.075
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	底
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	检测仪器
	　

	检测依据
	　

	结论
	　

	备注
	　

	校对：
	
	
	检测：
	
	日期：
	


B.2细集料筛分（水洗法）试验记录

	试样号
	1
	2
	累计平均筛余率（%）
	平均通过率（%）

	取样数量（g）
	　
	　
	
	

	筛孔直径
（mm）
	筛余量
	筛余率
	筛余量
	筛余率
	
	

	
	(g）
	（％）
	(g）
	（％）
	
	

	9.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.75
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.36
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.18
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	0.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	0.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	0.15
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	0.075
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	底
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备注
	　

	校对：
	
	
	检测：
	
	日期：
	


B.3沥青混合料用矿粉试验记录

	矿粉含水量试验

	试验次数
	试验前烘干试样质量   （g）
	试验后烘干试样质量   （g）
	矿粉含水量   （g）
	含水率（％）
	　

	
	
	
	
	单个值
	平均值

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	

	矿粉表观相对密度试验

	试验次数
	牛角匙、瓷皿、漏斗及试验前瓷器中矿粉的干燥质量（g）
	牛角匙、瓷皿、漏斗及试验后瓷器中矿粉的干燥质量（g）
	比重瓶加矿粉以前的初读数（ml）
	比重瓶加矿粉以后的初读数（ml）
	表观密度

	
	
	
	
	
	单个值
（g/cm3)
	平均值
（g/cm3)

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	

	矿粉亲水系数试验

	试验次数
	矿粉质量（g）
	矿粉在水中沉淀体积（ml）
	矿粉在煤油中沉淀体积（ml）
	亲水系数
	　

	
	
	
	
	单个值
	平均值

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	

	矿粉筛分试验（水洗法）

	试验次数
	1
	2
	累计平均筛余率（％）
	平均通过率（％）

	取样数量（g）
	　
	　
	
	

	筛孔直径
（mm）
	筛余量（g）
	筛余率    （％）
	筛余量（g）
	筛余率    （％）
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	检验依据
	　

	主要仪器
	　

	结论
	　

	校对：
	
	
	检测：
	
	
	日期：
	
	


B.4粗集料密度（容量瓶法）试验记录

	集料规格(mm)
	
	

	试验次数
	试验1
	试验2
	试验1
	试验2

	试样干质量(g)
	
	
	
	

	试样水中质量(g)
	
	
	
	

	试样表干质量(g)
	
	
	
	

	吸水质量(g)
	
	
	
	

	吸水率%
	
	
	
	

	平均值%
	
	
	
	

	表观密度(g/cm3)
	
	
	
	

	平均值
	
	

	表观相对密度
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	

	重复性误差(g/cm3)
	
	
	
	

	毛体积密度(g/cm3)
	
	
	
	

	平均值
	
	

	重复性误差(g/cm3)
	
	
	
	

	毛体积相对密度
	
	
	
	

	平均值
	
	

	重复性误差(g/cm3)
	
	
	
	

	备    注
	


校对：                     检测：                   日期：

B.5粗集料密度（网篮法）试验记录

	集料规格(mm)
	
	

	试验次数
	试验1
	试验2
	试验1
	试验2

	试样干质量(g)
	
	
	
	

	试样水中质量(g)
	
	
	
	

	试样表干质量(g)
	
	
	
	

	吸水重(g)
	
	
	
	

	吸水率%
	
	
	
	

	平均值%
	
	
	
	

	水温(℃)
	
	
	
	

	温度修正系数
	
	
	
	

	表观密度(g/cm3)
	
	
	
	

	平均值
	
	


	重复性误差(g/cm3)
	
	
	
	

	表观相对密度
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	

	毛体积密度(g/cm3)
	
	
	
	

	平均值
	
	

	重复性误差(g/cm3)
	
	
	
	

	毛体积相对密度
	
	
	
	

	平均值
	
	

	备    注
	


校对：                     检测：                   日期：

B.6细集料密度试验记录 

	集料规格
	
	
	
	

	
	试验1
	试验2
	试验1
	试验2
	试验1
	试验2

	试样烘干质量(g)
	
	
	
	
	
	

	瓶+水质量(g)
	
	
	
	
	
	

	试样+瓶+水质量(g)
	
	
	
	
	
	

	试样饱和面干质量(g)
	
	
	
	
	
	

	吸水率(%）
	
	
	
	
	
	

	平均值(%)
	
	
	
	
	
	

	水温
	
	
	
	
	
	

	温度修正系数
	
	
	
	
	
	

	表观密度(g/cm³)
	
	
	
	
	
	

	平均值(g/cm³)
	
	
	

	毛体积密度(g/cm³)
	
	
	
	
	
	

	平均值(g/cm³)
	
	
	

	毛体积相对密度
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.7粗集料针片状试验记录

	集料规格(mm)
	
	

	试验次数
	试验1
	试验2
	试验1
	试验2

	试样总质量(g)
	
	
	
	

	针片状含量(1∶3)(g)
	
	
	
	

	针片状含量（%）
	
	
	
	

	平均值
	
	

	重复性误差%
	
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.8粗集料含泥量和泥块含量试验记录

	集料规格(mm)
	
	

	试验次数
	试验1
	试验2
	试验1
	试验2

	含泥量
	试验前烘干质量(g)
	
	
	
	

	
	试验后烘干质量(g)
	
	
	
	

	
	含泥量（%）
	
	
	
	

	
	平均值（%）
	
	

	
	重复性误差（%）
	
	

	 泥块含量
	试验前烘干质量(g)
	
	
	
	

	
	试验后烘干质量(g)
	
	
	
	

	
	5mm筛筛余量(g)
	
	
	
	

	
	泥块含量（%）
	
	

	
	平均值（%）
	
	

	备  注
	


  校对：                     检测：                日期：

B.9细集料含泥量和泥块含量试验记录

	集料规格(mm)
	
	

	试验次数
	试验1
	试验2
	试验1
	试验2

	含泥量
	试验前烘干质量(g)
	
	
	
	

	
	试验后烘干质量(g)
	
	
	
	

	
	含泥量（%）
	
	
	
	

	
	平均值（%）
	
	

	
	重复性误差（%）
	
	

	 泥块含量
	试验前烘干质量(g)
	
	
	
	

	
	试验后烘干质量(g)
	
	
	
	

	
	1.25mm筛筛余量(g)
	
	
	
	

	
	泥块含量（%）
	
	

	
	平均值（%）
	
	

	备  注
	


  校对：                     检测：                日期：

B.10 粗集料磨光值试验记录

	集料规格(mm)
	

	试验次数
	试验1
	试验2
	试验3
	试验4

	标准件摆氏值
	
	
	
	


	换算摆氏值
	
	
	
	

	平均值%
	

	试样摆氏值
	
	
	
	

	换算摆氏值
	
	
	
	

	平均值%
	

	磨光值
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.11粗集料洛杉矶磨耗及冲击值试验记录

	洛杉矶磨耗试验

	集料规格(mm)
	
	钢球总质量(g)
	
	钢球数量（个）
	

	试验次数
	试验1
	试验2

	试验前试样的质量(g)
	
	

	磨耗后在1.7mm筛上洗净烘干的试样质量(g)
	
	

	磨耗率（%）
	
	

	磨耗率平均值（%）
	

	复重性误差%
	

	冲击值试验

	集料规格(mm)
	

	试验次数
	试验1
	试验2

	试验的质量(g)
	
	

	2.36mm筛上质量(g)
	
	

	冲击值（%）
	
	

	冲击值平均值（%）
	

	复重性误差%
	

	
	

	备  注
	


校对：                     检测：                日期：

B.12粗集料软弱颗粒含量及压碎值试验记录

	试验项目
	集料规格(mm)
	
	

	压

碎

值
	试验次数
	试验1
	试验2
	试验1
	试验2

	
	试验前试样质量(g)
	
	
	
	

	
	压碎后筛余质量(g)
	
	
	
	

	
	通过2.36mm筛孔的细料质量(g)
	
	
	
	

	
	压碎值(%)
	
	
	
	

	
	平均值%
	
	

	
	重复性误差
	
	

	软弱颗粒含

量
	试验前试样质量(g)
	
	
	
	

	
	试验后好颗粒质量(g)
	
	
	
	

	
	软弱颗粒含量(%)
	
	
	
	

	
	平均值(%)
	
	

	
	重复性误差
	
	

	备    注
	


校对：                     检测：                日期：

B.13粗集料二个面碎石含量试验记录

	试验项目
	集料规格(mm)
	
	

	
	试验次数
	试验1
	试验2
	试验1
	试验2

	二

个

破

碎

面
	试验前试样质量(g)
	
	
	
	

	
	二个破碎面料重(g)
	
	
	
	

	
	含量（%）
	
	
	
	

	
	平均值%
	
	

	备    注
	


校对：                     检测：                日期：

B.14细集料砂当量、棱角性、粗糙度试验记录

	砂当量
	含水率计算
	容器质量

（g）
	未烘干试样与容器总质量（g）
	烘干试样与容器总质量（g）
	含水率（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	砂当量计算
	相当干燥试样120g的潮湿试样质量（g）
	试筒内温度（℃）
	试筒底部到絮状凝结物上液面的高度（mm）
	试筒底部到沉淀部分上液面的高度（mm）
	砂当量（%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	棱角性
	试验次数
	容器容积（cm3）
	容器空质量（g）
	容器与试样总质量（g）
	毛体积密度（g/ cm3）
	松装密度（g/ cm3）
	棱角性（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	粗糙度
	试验次数
	
	
	
	

	
	试样质量（g）
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	试样全部通过标准漏斗试件（s）
	单值
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.15 沥青密度与相对密度试验记录

	沥青品种及标号
	
	

	试瓶号
	
	
	
	

	试瓶质量(g)
	
	
	
	

	瓶+水质量(g)
	
	
	
	

	试样+瓶+水质量(g)
	
	
	
	

	试样质量(g)
	
	
	
	

	检测温度(℃)
	
	
	
	

	密度(g/cm³)
	
	
	
	

	平均值
	
	

	相对密度(g/cm³)
	
	
	
	

	平均值
	
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.16 对沥青的粘附性（水煮法）试验记录

	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	工程部位
	

	试验环境
	
	试验日期
	

	试验依据
	

	试验仪器
	

	取样地点
	
	取样时间
	
	代表数量

（m³）
	

	集料产地
	
	品种规格（mm）
	

	样品描述
	
	样品数量
	
	接收日期
	

	沥青种类
	

	颗粒编号
	粒径范围
	石料表面对沥青剥落情况
	粘附等级

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	粘附性等级评价
	
	

	备注
	


校对：                     检测：                    日期：
B.17 沥青针入度、延度、软化点试验记录

	沥青针入度试验

	试验温度

（℃）
	
	试验时间

（s）
	
	试验荷重

（g）
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	沥青延度试验

	试验温度（℃）
	
	延伸速度（cm/min）
	

	试验次数
	1
	2
	3
	平均值

	延伸值（cm）
	
	
	
	

	试验次数
	开始加热时间
	加热速度（℃/min）
	开始加热液体温度（℃）
	沥青软化点试验
	软化点℃
	差值℃
	平均值℃

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.18 沥青针入度指数试验记录

	沥青品种及标号
	
	进场日期
	

	出厂批号
	
	代表数量（t）
	

	取样地点、日期
	
	样品数量（g）
	

	样品描述
	
	接收日期
	

	沥青针入度试验记录

	试验时间（s）
	
	试验荷重（g）
	

	试验温度（℃）
	针入度值（0.1mm）
	针入度平均值（0.1mm）
	针入度对数

	
	1
	2
	3
	差值
	
	

	X1=
	
	
	
	
	
	
	Y1=
	

	X2=
	
	
	
	
	
	
	Y2=
	

	X3=
	
	
	
	
	
	
	Y3=
	

	X4=
	
	
	
	
	
	
	Y4=
	

	X5=
	
	
	
	
	
	
	Y5=
	

	沥青针入度指数计算

	
	
	
	
	
	
	
	

	∑Xi
	∑Yi
	∑Xi×∑Yi
	∑Xi2
	∑Yi2
	λXX
	λXY
	λYY

	回归方程系数AlgPen
	
	

	直线回归相关系数R
	
	

	直线回归相关系数R要求值（置信度95%）

不小于
	
	

	沥青针入度指数PI
	
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.19 沥青闪点与燃点（克利夫兰开口杯法）试验记录

	沥青品种及标号
	
	进场日期
	

	出厂批号
	
	代表数量（t）
	

	取样地点、日期
	
	样品数量（g）
	

	样品描述
	
	接收日期
	

	试验时间（s）
	
	试验荷重（g）
	

	试验次数
	1
	2
	差值
	平均值
	试验时大气压（kPa）
	修正值

	闪点（℃）
	
	
	
	
	
	

	燃点（℃）
	
	
	
	
	
	

	脆点
	试验次数
	试样质量（g）
	试验温度（℃）
	脆点

（℃）
	差值

（℃）
	脆点平均值（℃）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.20沥青含蜡量、溶解度、薄膜加热试验记录

	含蜡量（蒸馏法）

	试样质量（g）
	馏分油总质量（g）
	用于测定蜡的馏分油质量（g）
	析出蜡的

质量（g）
	含蜡量（g）

	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	溶解度（三氯乙烯）

	古氏坩埚与玻璃纤维滤纸（g）
	锥形瓶与玻璃棒质量（g）
	锥形瓶、玻璃棒与试样质量（g）
	古氏坩埚与玻璃纤维滤纸与不溶物质量（g）
	锥形瓶、玻璃棒与粘附不溶物质量（g）
	溶解度（%）

	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	薄膜加热试验

	质量损失
	试样皿质量

（g）
	试验前试样皿和试样质量（g）
	试验后试样皿和

试样质量（g）
	质量损失（%）

	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	针入度比
	针杆总质量（g）
	
	温度、时间
	

	
	试验次数
	1
	2
	3

	
	针入度值（0.1mm）
	
	
	

	
	针入度平均值（0.1mm）
	
	针入度比（%）
	

	延度
	延度速率（cm/min）
	

	
	试验次数
	1
	2
	3

	
	试验温度（℃）
	10
	15
	10
	15
	10
	15

	
	延度（cm）
	
	
	
	
	
	

	
	10℃延度平均值（cm）
	
	15℃延度平均值（cm）
	


校对：                     检测：                日期：

B.21 沥青运力粘度试验记录

	沥青品种及标号
	
	进场日期
	

	出厂批号
	
	代表数量（t）
	

	取样地点、日期
	
	样品数量（g）
	

	样品描述
	
	接收日期
	

	试验方法
	
	真空减压毛细管粘度计
	型号
	

	
	
	
	毛细管半径（mm）
	

	试验温度（℃）
	
	
	管类型
	

	真空度（kPa）
	
	
	常数（Pa·s/s）
	

	试验编号
	
	运力粘度（Pa·s/s）

	
	
	单值
	差值
	平均值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.22 沥青运动粘度试验记录

	沥青品种及标号
	
	进场日期
	

	出厂批号
	
	代表数量（t）
	

	取样地点、日期
	
	样品数量（g）
	

	样品描述
	
	接收日期
	

	试验方法
	
	转子型号
	
	旋转速度
	

	温度（℃）
	
	
	
	
	

	粘度（Pa·s）
	
	
	
	
	

	粘温曲线

粘度，（Pa•s）

0.50 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.48 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.46 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.44 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.42 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.40 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.38 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.36 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.34 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.32 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.30 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.28 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.26 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.24 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.22 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.20 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.18 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.16 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.14 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.12 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.10 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.08 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.06 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.04 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.02 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0.00 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

温度，℃



	推荐施工温度（℃）

	拌和温度（℃）
	
	压实温度（℃）
	

	粘度范围（Pa·s）
	
	粘度范围（Pa·s）
	

	备注
	


校对：                     检测：                日期：

B.23沥青混合料马歇尔试验记录

	试  件  编  号
	
	
	
	
	代表值

	圆周对称高度(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	平均高度(mm)
	
	
	
	
	

	空中质量(g)
	
	
	
	
	

	水中质量(g)
	
	
	
	
	

	表干质量(g)
	
	
	
	
	

	表干相对密度
	
	
	
	
	

	表观密度（g/cm³）
	
	
	
	
	

	毛体积相对密度
	
	
	
	
	

	毛体积密度（g/cm³）
	
	
	
	
	

	最大理论相对密度
	
	
	
	
	

	空隙率VV（%）
	
	
	
	
	

	沥青体积百分率VA（%）
	
	
	
	
	

	矿料间隙率VMA（%）
	
	
	
	
	

	沥青饱和度VFA（%）
	
	
	
	
	

	稳定度（kN）
	
	
	
	
	

	流值（0.1mm）
	
	
	
	
	

	残留稳定度（%）
	
	
	
	
	

	备注：1. 混合料中沥青含用量为   %（油石比）；

2. 用表干法测试件的毛体积密度时，水温为     ℃。修正系数ρw=


校对：                     检测：              日期：

B.24 沥青混合料计算最大理论密度试验记录

	沥青品种及标号
	
	沥青密度（g/cm³）
	

	取样地点、日期
	
	混合料类型
	

	样品描述
	
	样品数量
	
	接收日期
	

	集料名称
	粗集料
	细集料
	矿粉

	集料规格（mm）
	
	
	
	
	
	
	

	表观相对密度
	
	
	
	
	
	
	

	毛体积相对密度
	
	
	
	
	
	
	

	矿料比例（%）
	
	
	
	
	
	
	

	沥青

含量（%）
	
	油

石

比

（%）
	
	最大

理论

相对

密度
	
	集料

组合

表观

相对

密度
	
	集料

组合

毛体

积相

对密

度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


校对：                     检测：              日期：

B.25 沥青混合料计算最大理论密度（真空法）试验记录

	试  验  项  目
	混合料编号：

	
	油石比为        %
	油石比为         %

	
	1
	2
	1
	2

	试样空中质量（g）
	
	
	
	

	负压容器+水质量（g）
	
	
	
	

	负压容器+水+试样质量（g）
	
	
	
	

	最大理论相对密度
	
	
	
	

	最大理论密度（g/cm³）
	
	
	
	

	最大理论密度均值（g/cm³）
	
	

	备注：

1. 试验时水温为      ℃，此温度下水的密度为          g/cm³。

2. 选用的负压容器类型为                 。


校对：                     检测：              日期：

B.26沥青混合料车辙试验记录

	试 件 编 号
	
	
	
	
	平均值

	空中重(g)
	
	
	
	
	

	水中重(g)
	
	
	
	
	

	表干重(g)
	
	
	
	
	

	毛体积相对密度
	
	
	
	
	

	毛体积密度(g/cm³)
	
	
	
	
	

	理论最大相对密度
	
	
	

	空隙率VV(%)
	
	
	
	
	

	45min读数
	
	
	
	
	

	60min读数
	
	
	
	
	

	计算变形量(mm)
	
	
	
	
	

	动稳定度(次/mm)
	
	
	
	
	

	标准差(次/mm)
	
	变异系数(%)
	

	备注：

1. 混合料中沥青含用量为       %。

2. 用表干法测试试件的毛体积密度时，水温为      ℃。修正系数ρω=         。


校对：                     检测：              日期：

B.27 沥青混合料的抗水损害试验记录

	试 验 项 目
	沥青混合料浸水残留稳定度试验结果

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	试样高度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	毛体积相对密度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件的稳定度MS(kN)
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	MS1=    重复性试验偏差=     ＜0.270（允许差）

	浸水48h后的稳定度MS1(kN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MS1=    重复性试验偏差=     ＜1.215（允许差）

	浸水残留稳定度MS0=                 %

	备注：

1. 成型方法：马歇尔试件双面各击实         次；

2. 试验温度：60℃，加载速率：50mm/min；

3.沥青混合料油石比为       %。


校对：                     检测：              日期：

B.28沥青混合料的冻融劈裂试验记录

	试 验 项 目
	沥青混合料冻融劈裂试验结果

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	试样高度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	毛体积密度(g/cm³)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验荷载最大值PT1(kN)
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	试验荷载最大值PT2(kN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未进行冻融循环试件的劈裂抗拉强度RT1（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RT1=    重复性试验偏差=     ＜0.043（允许差）

	经受冻融循环试件的劈裂抗拉强度

RT2（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RT2=    重复性试验偏差=     ＜0.038（允许差）

	沥青混合料的冻融劈裂抗拉强度比TSR=                %

	备注：

1. 成型方法：马歇尔试件双面各击实      次；

2. 试验温度：      ℃，加载速率：50mm/min；

3. 沥青混合料油石比为              %。


校对：                     检测：              日期：

B.29沥青混合料矿料筛分试验合成级配记录表

	筛孔尺寸

       (mm)
通过百

矿  料     分率

名  称         (%)
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	＜0.075
	
	矿料比例(%)

	碎石

（    ）mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碎石

（    ）mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碎石

（    ）mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	砂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	矿    粉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准级配范围
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工合成级配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	级配使用值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备    注
	


校对：                     检测：              日期：

B.30沥青混合料配料记录

	试拌组别

每伴用量(g)
材料名称  
	1组
	2组
	3组
	4组
	冷料比例(%)

	碎石：     mm
	
	
	
	
	

	碎石：     mm
	
	
	
	
	

	碎石：     mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（  ）砂
	
	
	
	
	

	矿粉
	
	
	
	
	

	结合料
	
	
	
	
	

	掺合料
	
	
	
	
	

	备    注
	


校对：                     检测：              日期：

B.31沥青混合料谢伦堡沥青析漏检测记录
	检  验  项  目
	检验编号

	
	1
	2
	3

	试样质量          （g）
	　
	　
	　

	烧杯质量          （g）
	　
	　
	　

	烧杯和试样的总质量（g）
	　
	　
	　

	沥青析漏损失      （%）
	　
	　
	　

	平均值            （%）
	　

	备注
	检测时温度为    ℃，时间持续为 60±1min。


校对：                     检测：              日期：

B.32沥青混合料体积参数分析试验记录

	沥青种类及标号
	
	沥青密度
	

	取样地点、日期
	
	混合料类型
	

	击实次数（双面），次
	
	击实温度，（℃）
	

	样品描述
	
	样品数量
	

	项目
	上限
	中限
	下限
	
	技术要求

	初试沥青含量（%）
	
	
	
	
	

	组合集料表观相对密度
	
	
	
	
	

	组合集料毛体积相对密度
	
	
	
	
	

	最大理论相对密度
	
	
	
	
	

	空隙率(%)
	
	
	
	
	

	矿料间隙率（%）
	
	
	
	
	

	沥青饱和度（%）
	
	
	
	
	

	稳定度（kN）
	
	
	
	
	

	流值（0.1mm）
	
	
	
	
	

	集料有效密度
	
	
	
	
	

	0.075含量(%)
	
	
	
	
	

	备  注
	


校对：                     检测：              日期：

B.33沥青混合料配合比设计报告
第   页共   页                                   报告编号：                
	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	施工部位
	

	混合料类型
	
	沥青品种，标号
	

	沥青密度
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	试验日期
	

	见证人及编号
	
	报告日期
	

	

	矿料组成 (㎜)
	碎 石

(16~26.5)
	碎 石（9.5~16）
	碎 石（4.75~9.5）
	碎 石

（2.36~4.75）
	
	砂
	矿 粉

	推荐冷料比例(%)
	
	
	
	
	
	
	

	矿
料
筛
析
	筛 孔 (mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优化级配

要求 (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	使用值 (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试验合成级配(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	沥青及混合料

试 验 结 果
	针入度

(25℃ 0.1mm) 0.1mm)
	延 性

(15℃ cm)
	软化点

(℃)
	粘结力

（级）
	油石比
(%)
	水动稳定度

(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	毛体积相对密度 

(g/cm3)
	空隙率

(%)
	饱和度

(%)
	稳定度

(kN)
	流 值

(0.1mm)
	动稳定度

60℃(次/㎜)

	
	 
	
	
	
	
	

	说    明
	

	检测依据
	 

	主要检测仪器
	

	结    论
	

	备    注
	


批准                 审核                  校对                试验              
B.34沥青（改性沥青）检验报告
第   页共   页                                   报告编号：      

	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	施工部位
	

	品种及标号
	
	产 地
	
	样品编号
	

	代表数量（t）
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	试验日期
	

	见证人及编号
	
	报告日期
	

	试 验 项 目
	试验方法
	质量要求
	检测结果

	针入度（100g5s25℃）      (0.1mm)
	T0604
	
	

	针入度指数PI
	T0604
	
	

	软化点（环球法5℃）        (℃)
	T0606
	
	

	延

度
	（5cm/min.10℃）      (cm)
	T0605
	
	

	
	（5cm/min.15℃）      (cm)
	T0605
	
	

	闪点                        (℃)
	T0611
	
	

	溶解度                      （%）
	T0607
	
	

	含蜡量（蒸馏法）            （%）
	T0615
	
	

	密度（15℃）             （g/cm³）
	T0603
	
	

	60℃动力粘度             （Pa.s）
	T0620
	
	

	运动粘度135℃           （Pa.s）
	T0619
	
	

	薄膜加热试验（163℃5h）
	质量变化         （%）
	T0910
	
	

	
	残留针入度比     （%）
	T0604
	
	

	
	残留延度（10℃）  (cm)
	T0605
	
	

	检测依据
	

	检测仪器
	

	结   论
	

	备    注
	


批准                 审核                校对                试验             
B.35沥青混合料用粗细集料检验报告
第   页共   页                                   报告编号：  
	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	施工部位
	

	检测性质
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	试验日期
	

	见证人及编号
	
	报告日期
	

	      集料规格
             （mm）

性能指标
	碎石

16~26.5
	碎石

9.5~16
	碎石
4.75~9.5
	碎石
2.36~4.75
	机制砂
	砂

	毛体积

相对密度
	质量要求
	
	
	

	
	试验结果
	
	
	
	
	
	

	表观

相对密度
	质量要求
	
	
	

	
	试验结果
	
	
	
	
	
	

	压碎值

（%）
	质量要求
	
	
	

	
	试验结果
	
	
	
	
	
	

	磨光值

（%）
	质量要求
	
	
	

	
	试验结果
	
	
	
	
	
	

	针片状

（%）
	质量要求
	
	
	

	
	试验结果
	
	
	
	
	
	

	含泥量

（%）
	质量要求
	
	
	

	
	试验结果
	
	
	
	
	
	

	软石含量

（%）
	质量要求
	
	
	

	
	试验结果
	
	
	
	
	
	

	对沥青的粘附性（级）
	质量要求
	
	
	

	
	试验结果
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测仪器
	

	结   论
	

	备   注
	


批准                审核                 校对                试验              
B.36沥青混合料车辙检验检测报告

第   页共   页                                   报告编号：

	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	施工部位
	

	检验性质
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	试验日期
	

	见证人及编号
	
	报告日期
	

	沥青品种及标号
	
	沥青密度
	

	样品描述
	
	样品数量
	
	委托日期
	

	混合料类型
	
	试验温度（℃）
	
	轮压（MPa）
	

	试件毛体积相对密度
	
	试件制作方法
	
	空隙率（%）
	

	集料规格（mm）
	
	
	
	
	
	

	矿料组成比例（%）
	
	
	
	
	
	

	沥青含量（%）
	

	沥青混合料车辙试验结果

	动稳定度60℃（次/mm）
	标准差（次/mm）
	变异系数（%）

	
	
	

	规定值60℃（次/mm）
	

	结论
	

	备注
	


批准                审核                 校对                试验            
B.37沥青混合料用矿粉检验报告
第   页共   页                                   报告编号：

	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	施工部位
	

	生产厂家
	
	品种.规格
	

	检测性质
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	试验日期
	

	见证人及编号
	
	报告日期
	

	

	矿
粉
筛
析
	筛孔尺寸

(mm)
	＜0.6
	＜0.15
	＜0.075
	

	
	粒度范围

 (%)
	
	
	
	

	
	检验结果
(%)
	
	
	
	

	

	试验项目
	质量要求
	试验结果

	  密 度           （g/cm3）
	
	

	  亲水系数
	
	

	  含水量             （%）
	
	

	  外 观
	
	

	检测仪器
	

	检测依据
	

	结    论
	

	备    注
	


批准                审核                 校对                试验            
B.38沥青混合料配合比设计合成级配关系曲线图

第   页共   页                                   报告编号：

	筛孔尺寸（mm）
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	通过百分率(%)
	16-26.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.5-16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.75-9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.36-4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	砂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	矿粉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	冷料比例
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碎石
	16-26.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碎石
	9.5-16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碎石
	4.75-9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碎石
	2.36-4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	砂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石粉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合成级配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	上线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	下线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image2.emf]级配上线

级配下线

级配中值

合成级配


批准                审核                 校对                试验              
B.39沥青混合料体积参数设计报告

第   页共   页                                   报告编号：

	油石比
（%）

毛体积相
对密度

空隙率
（%）

粒料间隙
率（%）

饱和度
（%）

稳定度
（kN）

流值
（mm）





批准                审核                 校对                试验              
本规范用词说明

1. 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同地用词，说明如下：

⑴表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

⑵表示很严格，在正常情况下均应该这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

⑶表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2. 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……”。
福建省工程建设地方标准

沥青混合料配合比设计规程

Specification for mix proportion design

of bituminous mixtures

DBJ13-69-20XX

建设部备案号：J10657-20XX

条 文 说 明

20XX年  福州

1. 总则

1.01  本条为制定本规程的目的，沥青混合料的质量问题与混合料配合比有着直接关系。由沥青混合料的质量，而直接危及道路的结构安全和正常使用。随着道路交通事业的发展，沥青混凝土路面在国内外公路及城市道路中作为高级路的主要结构类型而广为应用，如何保证沥青路面的路用性能，提高路面质量，混合料配合比设计是关键因素之一。由于市政行业目前尚未无可行性、明确性、可操作性的配合比规程，为提高城市道路沥青砼工程施工技术水平，确保沥青混合料工程质量，供设计、施工和科研工作在确定沥青混合料配合比时有一个统一的标准而制定本规程。

1.0.2  本条为适用范围，由于本规程为省地方标准，仅适用于本省市政道路新建和改道工程范围。属于沥青混合料范畴的专业标准。若遇OGFU混合料配合比设计或半开级配、开级配沥青碎石配合比设计可参照《公路沥青路面施工技术规范》（FTG  F40-2004）标准执行。
1.0.3  阐明沥青混合料目标配合比的任务和本规程编制的基本原则，而气候条件、交通条件、原材料及技术条件和实测检验对混合料质量具有一定的影响，因此要考虑上述各种因素的合理选择。
1.0.4  沥青混合料试验检测机构须经省级建设行政主管部门的检测资质认可和计量行政主管部门考核合格后，才能合法地进入检测市场开展相应的检测业务。实行这种考核办法旨在确认检测机构的计量鉴定、测试设备能力、人员技术水平、符合机关检测标准的情况，检测数据可靠性和质量管理体系的有效性，以保证质量的检测结果经济、科学、合理、公正、可靠。
1.0.5  在按本规程进行配合比设计时，会涉及到其他的一些标准、规范，特制定此条文。
2. 术语、符号
本规程术语、符号及条文翻译根据《英汉道路工程词汇》、《道路工程术语标准》、《公路工程沥青及沥青混合料试验规范》、《公路沥青路面施工技术规范》等确定。
3. 材料要求

3.1  一般规定
3.1.1  沥青混合料配合比设计成功与否，材料起着至关重要的作用，材料的好坏是沥青混合料工程质量的关键，因此特别强调把好材料关。应以检测数据为依据，合理利用资源，节约材料。在混合料配合比设计时严格控制质量，防止因使用不符合要求的材料而造成损失。

3.1.2  沥青路面集料粒径应以方孔筛为准，是依据国标《沥青路面施工及验收规范》之规定。

3.1.3  本条为沥青混合料配合比设计时选择道路石油沥青或改性沥青的原则和要求。

3.2  道路石油沥青

3.2.1  本规程所选用的道路石油沥青技术要求系按《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），考虑到我省地处亚热带，属夏季炎热冬温气候。虽然受海洋性季风气候影响，多年平均气温不高（20℃），但最热的7月份平均气温达30℃，且历年极端最高气温达40℃，近年高温持续时间较长，同时雨量较多，空气潮湿。 因此对用于沥青路面上的道路石油沥青来说，既要求有较高的温度稳定性又要求有良好的水稳定性，还要求耐高温老化和耐气候老化等方面的性能。为此本规程沥青的质量比《沥青路面施工及验收规范》中的重交通道路石油沥青的质量有所提高，特别是提高15℃延度及含蜡量的要求，当沥青延度大于100cm时记录为大于100cm即可，同时沥青中的含蜡量高低跟沥青的感温性能（PI值）也有直接的关系，蜡含量高，其热温性能指标越小，故本规程规定A级沥青蜡含量小于2.0％；B级沥青蜡含量小于2.5％。通过福州市城市建设科学研究所测试各项指标都能满足表3.2.1的规定。既要求有较高的温度性能，为此本规程特别推荐选用90号、70号和50号沥青并对软化点及10℃延度采用适应我省气候的统一标准。

3.2.2  《公路沥青路面施工技术规范》对道路石油沥青技术要求的修改主要有以下内容：

⑴将原来的“重交通道路石油沥青”和“中、轻交通道路石油”两个技术要求合并为一个“道路石油沥青技术要求”，根据当前的沥青使用和生产水平，按技术性能分为A、B、两个等级：B级沥青与原规范“重交通道路沥青”相近，C级沥青本规程不使用。

⑵沥青质量要求充分照顾到气候条件，规定了适宜我省的沥青针入度等级。

⑶增加了沥青的感温性指标针入度指数PI值，国外一般要求PI值在-1～+1之间，本规范根据大量的试验研究，适当有所降低。在规范修订过程中有些意见认为PI值的试验误差较大，或者应该按照试验规程的方法，可选用5个适宜的温度测定针入度计算，且要求相关系数不低于0.997。至于计算方法，EN12591：2000标准确实已经由以前的采用5个温度的针入度计算的方法修改为按Pfeiffer和Van Doormael的方法由针入度和环球法软化点确定。




此方法中显然是考虑到欧洲的道路沥青蜡含量普遍已经很低，当量软化点的概念已经失去意义，同时为照顾不同国家的要求，标准也由原来的-1～+1放宽到-1.5～+0.7。

两种计算方法的PI值不同主要是由于蜡含量对软化点的影响所造成。两种不同方法的计算结果之差来源于不同方法测定的软化点的差异，二者的相关系数达0.973。因此在我国目前的沥青蜡含量的水平情况下（包括B级沥青），PI值的计算方法尚不宜改变。同时考虑到目前国产沥青和进口沥青的PI水平，将要求放宽到不小于-1.5（A级）或-1.8（B级）。

⑷在适当提高软化点指标的基础上，A级沥青增加了60℃温度的动力粘度作为高温性能的评价指标。

⑸沥青的低温性能指标，A、B级沥青改为10℃延度。

⑹含蜡量仍然是标准中的重要指标。

⑺老化试验统一为薄膜加热试验（TFOT），也允许用旋转薄膜加热试验（RTFOT）代替。

《公路沥青路面施工技术规范》规定“经建设单位同意，PI值、60℃动力粘度、10℃延度可作为选择性指标”是考虑到这些指标是初次列入标准，总有一个滞后时间。在CEN的标准中也有类似的做法，为了照顾不同国家的不同习惯，除规定了通用性指标外，还有一系列的选用性指标。对这些指标，希望各地积累数据，制订符合本地区实际情况的技术要求。

3.3  改性沥青

3.3.1  用于改善结合料性能的改性剂品种较多，有机的有SBR、SBS、PE、EVA等，这些改性剂或多或少对沥青粘结料和沥青混合料的性能都有所改善，每种改性剂都有其侧重面和不足。PE、EVA虽然能改善沥青结合料的高温性能，但对低温性能和疲劳性能没有改善，而且现场使用这些产品需要几百万元的加工设备，极不方便；SBS、SBR改性的结合料都具有较好的高、低温性能，通过多年工程实践，SBS改性沥青适用于各种气候条件下使用，而SBR在低温抗开裂方面更优于SBS，且具有成熟的产品（丁苯橡胶沥青母体）可供采用，使用也较方便。

3.3.2  当工地上使用的是改性剂含量高的半成品改性沥青时，应采用强制式搅拌设备按设计要求的掺配比例和性能要求进行制配。改性沥青长时间在高温条件下储存时，沥青会硬化，针入度稍有下降，但软化点略有上升，其延度在储存一两天时，还较好，时间再长，延度则下降较多，故掺配好的改性沥青材料应及时使用完，当需储存时，在160℃下储存的时间不得超过4～6小时；由于特殊原因需要储存时（遇下雨不能施工及其他原因），应将温度降至80～100℃；在120℃温度下储存时不超过16小时，以免老化。

3.3.3  本规程表3.3.3改性沥青的质量要求，采用省地方标准《改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）施工技术规程》 (DBJ13-54-2003)和《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中之规定。根据实践对原规范中运动粘度的测定温度135℃改为155℃，软化点有适当提高这更符合实际要求。改性沥青的技术标准以改性沥青的针入度作为分级的主要依据，改性沥青的性能以改性后沥青感温性的改善程度即针入度指数PI的变化为关键评价指标。从改善温度敏感性的要求出发，改性后希望在沥青的软化点提高的同时针入度不要降低太多。由于基质沥青标号及改性剂掺量的不同从A到D表面沥青的针入度变小、沥青变硬、高温性能提高，低温性能降低。

3.4  粗集料

用作沥青路面的粗集料应清洁、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度和耐磨性。粗集料的颗粒应成立方形，在路面中粗集料起着支承荷载的作用，它的质量，尤其是针片状颗粒含量、风化石含量，对路面的使用性能有很大的影响。欧美国家特别重视集料的质量，尤其关注集料的颗粒形状。美国SHRP对大于5mm的粗集料无论交通量多少，针片状颗粒均要求不大于10%（最大、最小尺寸比大于5）。长期以来，许多工程单位对材料质量未予充分的重视，碎石料的针片含量很高，在主观上缺乏对针片状颗粒的危害性的理解和认识。集料的颗粒形状影响混合料的和易性，也影响混合料的稳定性。针片状颗粒含量不仅与岩石的品质有关，而且与加工的工艺方法、机械设备以及质量管理水平有关。要严格限制针片状颗粒含量，不仅要选择好的岩石，而且要选择合适的设备。

颗粒的表面构造是集料的又一重要特性，它对集料颗粒间的摩阻力有重要影响。对于砾石破碎的要求，以面积百分率作为标准，实际上是难以控制的，因为破碎面积难以量取。为保证城市高速路沥青路面的高温稳定性，用于沥青面层的沥青混合料不得采用破碎砾石作为集料。

集料应符合一定的级配要求，以便在沥青混合料生产时能保证集料级配始终符合设计要求而不致于偏差过大。对于集料粒径分布不均衡的碎石料，应进行过筛处理。最有效的做法是避免集料颗粒尺寸分档过宽，例如用粒径4.75~16mm的碎石料，往往粒径分布不均衡，有时4.75~9.5mm部分偏多，有时则9.5~16mm部分偏多。如能将这部分料分成两档，4.75~9.5mm和9.5~16mm，分别进拌缸，就能保证混合料级配的准确性。

在选择粗集料岩石的品种时，应分别路面结构层次提出要求。如对于中、下面层，对石料的硬度、磨光值可不予强求，而适当放宽要求；但对于上面层，则对石料的硬度、磨光值、沥青的粘附性等指标，则必须满足要求，有时可以高于规范的标准。

改性沥青SMA混合料的高温稳定性是依靠粗集料面与面接触、紧密嵌挤形成骨架结构，为防止碎石颗粒在车辆荷载的挤压过程中发生破碎，粗集料是SMA质量控制的关键。因此必须使用坚韧、有棱角、具有较高强度和刚度的优质石料，而不能使用质地较软的石灰岩。

改性沥青SMA对粗集料抗压碎的质量要求较高，美国对粗集料以洛杉矶磨耗试验来检验其坚韧性，认为石料的坚韧性与抗压碎性存在直接关系。结合我省的实际情况，本规程将压碎值修改为不大于25％。 

粗集料的针片状颗粒含量是个重要指标，因为SMA混合料的性质对集料4.75mm通过率十分敏感，而针状和片状的粒料在车轮荷载作用下很容易折断碎裂，使混合料的细料增多从而导致级配发生变化，因此应严格予以控制。

根据SMA材料的特性，在有条件的地方最好采用玄武岩、辉绿岩等硬质的碱性石料，而花岗岩、石英岩等酸性岩石往往质量较好，但它们与沥青的粘附性往往很差（小于Ⅴ级），因此可以通过掺加消石灰、水泥或抗剥落剂来提高与集料的粘附性（大于Ⅳ级）。

3.5  细集料

细集料通常是石屑、天然砂、人工机制砂。目前在工程上石屑应用较多，但石屑的质量往往容易忽视，而影响混合料的品质。

细集料同样也要求颗粒形状呈立方形，而富有棱角。但目前许多采石场所供应的石屑都是石料轧制过程中剥落下来的碎屑，片状居多，因而是不合要求的。细集料的棱角性对于确保混合料高的内摩阻力和抗车辙能力至关重要。对细集料的棱角性定义为：通过2.36mm筛孔集料的未压实（松方）空隙率。这是因为较高的空隙率意味着更多的破碎面。其试验方法是将细集料通过标准漏斗倒入一个经标定的小圆筒内，测试充满已知体积（V）圆筒的细集料重量（W），根据圆筒体积与圆筒中细集料体积之差，即可算出其空隙率，用细集料的毛体积密度,可计算出细集料体积。

从细集料的棱角性考虑，应尽可能采用机制砂。然而，天然砂使用时应注意用量不能过多，这是因为天然砂在自然作用下经过搬运，棱角已被磨平，用量过多，会引起混合料稳定性明显下降。

细集料在SMA混合料中的用量仅为10％～20％，但同样要求石质坚硬、富有棱角，并有一定的表面纹理。天然砂颗粒接近于圆形，摩阻力小，不宜使用。

3.6  填料

在沥青混合料中，矿粉与沥青形成胶浆，它对混合料的强度有很大影响。用于沥青混合料的矿粉应使用碱性石料，如石灰石、白云石磨细的粉料。在拌制沥青混合料过程中的吸尘灰，往往含有较多的粘土成分，而粘土垢存在将影响混合料的水稳性，故一般不宜用于上面层，但下面层允许使用一部分。

为了提高沥青混合料的水稳性，采用消石灰粉或水泥代替部分矿粉有很好的效果，但用量一般不宜超过矿粉总量的一半。

填料在SMA混合料中是重要的组成部分，它与沥青混合料形成玛蹄脂，其质量对混合料的稳定性与抗车辙能力有很大关系，填料一般应采用石灰石磨细的石粉，其他粉料不宜使用，但有时为了提高混合料的水稳定性也使用水泥、消石灰代替。

考虑到在沥青混合料实际生产过程中将排出大量的粉尘，充分利用这些粉尘不仅有利于环境保护，而且也有利于成本的降低，但回收粉尘的质量往往难于达到规定要求，因此本规程对回收粉尘作为填料做了较严格的规定。
3.7  添加剂

在生产SMA沥青玛蹄脂碎石混合料时必须采用纤维稳定剂，其原因是SMA使用大比例矿粉和沥青结合料的同时必须添加纤维素材料来吸附混合料中多余的自由沥青，提高胶结料的抗流动性，使骨料接触界面形成一层厚厚的稳定结料膜，尤其是纤维素材料在胶结料中的网状分布，使胶结料形成一种互穿网络结构，即降低了胶结料的温度敏感性又提高了胶结料的韧性，使胶结料具有较大的内聚粘结力，从而提高了骨料接触界面间的粘阻力，当集料受外力作用时不易产生变形，而形成较高的强度。

纤维材料的种类很多，其在SMA混合料中不仅是为了吸油防止沥青析漏，而且还起着吸附、稳定和“加筋”等重要作用，本规程第一笔者在1998年至1999年间以进口的木质素颗粒纤维（A德国产）和木质素松散纤维（B芬兰产）及石棉纤维(C国产)，选用SMA16为研究对象，采用L8（23）正交法进行65℃的动稳定度试验（见表1和图1），试验结果表明纤维的种类对SMA混合料的动稳定度有较大的差异，含量100％松散的芬兰木质素纤维值比含量85％德国颗粒木质素纤维值对SMA的动稳定度的贡献要大得多，因此推荐采用松散状纤维。石棉纤维次之，但石棉纤维对人体有害，长期吸入石棉粉尘会引起石棉沉着痰和支气管痰，故禁止使用。 
正交试验的配合比和动稳定度的试验结果       （表1）

	正交试验配合比
	方筛孔尺寸（mm）
	油石比
(%)
	纤维种类
	纤维用量
(%)
	65℃动稳定度(三次平均)次/mm

	
	
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	
	
	
	

	
	1
	100
	90
	75
	50
	32
	25
	25
	23
	21
	18
	10
	5.8
	A
	0.4
	2173

	
	2
	100
	90
	75
	50
	32
	25
	25
	23
	21
	18
	10
	5.8
	B
	0.4
	3880

	
	3
	100
	90
	75
	50
	32
	25
	25
	23
	21
	18
	10
	5.8
	C
	0.4
	3886


动稳定度(65℃)
	3500
3000
2500
2000
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	


水平因素           a               b                   c   
图1       纤维素种类正交试验的动稳定度结果分析图
对于木质纤维和松散木质纤维用量在不同的结合料用量下对混合料的动稳定度的影响以SMA13混合料采用L8（23）正交表进一步考察，因素和水平分别见（表2、表3）及图2、图3
SMA13混合料的正交试验的因素和水平         （表2）

	因素
水平
	纤维用量
（%）
	油石比
（%）
	纤维种类

	一
	0.2
	6.0
	颗粒木质素纤维

	二
	0.4
	6.4
	松散木质素纤维


  SMA13正交试验的配方和动稳定度试验结果            （表3）

	筛孔尺寸
（mm）
	正交试验各组配合比

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	13.2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9.5
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	4.75
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	2.36
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	1.18
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23

	0.6
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	0.3
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	0.15
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	0.075
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	纤维用量（%）
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	油石比（%）
	6.0
	6.4
	6.0
	6.4
	6.0
	6.4
	6.0
	6.4

	纤维种类
	颗粒
	松散
	松散
	颗粒
	颗粒
	松散
	松散
	颗粒

	65℃动稳定度
（次/mm）
	1142
	970
	1244
	818
	1044
	1432
	2459
	1164


动稳定度(65℃)
	2500
1500
1250
1000
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       水平       0.2        0.4              6.0        6.4     颗粒      松散
                  纤维用量%                   油石比%           纤维种类
图2     SMA-13混合料正交试验的动稳定度分析结果

图3   SMA-13正交试验的主因素分析结果
4. 技术条件

4.1  一般规定

4.1.1  由于不同地区、不同道路等级的情况较复杂，沥青路面各层使用的沥青混合料类型主要应以设计文件决定。

4.1.4  温度对沥青混合料拌和、成型、沥青加热等都是有十分重要的因素，表4.1.4-1是按照《公路沥青路面施工技术规范》的规定，表4.1.4-2沥青混合料的拌制工艺参数是从粘温曲线和工程实践中的适宜温度参数。

4.2  技术要求

4.2.2  按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）标准规定了沥青混合料配合比设计的技术标准，其主要内容为：

1明确了我国沥青混合料的配合比设计方法，仍然以马歇尔试验方法标准的设计方法，同时也允许采用其他设计方法。当采用其他设计方法时，应按照马歇尔设计方法进行检验，由于设计方法的不同，设计指标也可能不一样，表4.2.2-1至表4.2.2-2的技术标准是指马歇尔试验配合比设计的设计标准。

2沥青混合料的各种配合比设计方法都以体积设计为主，但是必须进行高温抗车辙性能、水稳定性、抗裂性能、渗水性检验以验证设计的合理性。这些性能检验向“性能设计”迈出了重要的一步。

3统一了计算沥青混合料空隙率等各项体积指标的测定方法和计算方法。这是配合比设计的基础，如果各行其是地测定或者计算，不仅指标不能相互比较，对数据的真实性也受到怀疑。有的工程采用非标准的方法测定计算，尽管自己声称空隙率为4%，但路面渗水情况严重，并造成严重的水损坏。

表4.2.2-1中，车辙动稳定度试验温度采用65℃是有两个原因，一是考虑到福州地区气温较高，极端气温达到40℃，如果按美国战略公路研究计划（SHRP）根据纬度建立的路表温度与空气温度的换算公式：




式中：Tsurf和Tair分别为沥青路表温度和空气温度，以℃计；lat为纬度，以度计。

福州地区大约位于25度纬度，因此可以计算出当气温达到40℃时，沥青路面表面温度将达到66.3℃；二是沥青混合料越在高温区越敏感，如（表4）所示，我们不难从表4的结果看出，每当试验温度比前一级高5℃，SMA混合料的动稳定度将降低约50％，因此用65℃的动稳定度来考察，既符合所在地区的实际温度条件，又能体现不同因素对级配的影响程度，实际运用工程时应考虑当地的气候性能决定采用65℃或60℃。
SMA混合料在不同试验温度对动稳定度的影响    （表4）

	试验温度（℃）
	60
	65
	70
	75

	动稳定度（次/mm）
	2559
	1488
	928
	523


4.2.3  按《公路沥青路面施工技术规范》 （JTG F40-2004）规定最大理论密度或最大理论相对密度测定以真空法标准法。采用真空法测定改性沥青混合料或SMA混合料的最大理论相对密度时，试验表明，改性沥青因为粘度大，不仅人工分散很难达到小于6mm以下的要求，而且在小于6mm以下的团粒中仍然包含有不少气泡，它在相同的真空及振动情况下不能使团粒继续分散，封闭在集料团粒中的空气不能跑出，最大理论相对密度将变小，且平行误差超过要求，所以得不到“零空隙”时的最大理论相对密度。对改性沥青的SMA混合料有钎维时分散更困难。

因此对改性沥青混合料和SMA混合料，将只能用计算求取混合料的最大理论密度。但在如何计算的方法上，又有不少不同的意见。大部分单位和专家认为可以参考美国Superpave计算有效相对密度的方法，根据各种集料不同的吸水率选用不同的系数C值计算有效相对密度是可行的。Superpave规定一般情况可取C=0.8，对集料吸水率较大时，可取C=0.5~0.8。

5. 目标配合比设计

5.2.1  沥青结合料

5.2.1.1  沥青混合料用沥青、改性沥青抽取代表性试样进行检验，试验结果各项指标必须满足标准，本规程试验方法均采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）和《公路工程集料试验规程》（JTJ058-2000）标准。

1我国沥青路面施工规范中对改性沥青各项技术指标的要求：包括针入度、针入度指数、软化点、5℃延度、弹性恢复、离析以及老化指标，并检测其密度。

2 Superpave结合料性能及PG76-××的各项技术指标；并检验改性沥青的热储存特性，要求在使用时满足上述技术指标。

5.2.2  集料

1  集料质量

面层用的粗、细集料与填料的质量要求按省地方标准《改性沥青玛蹄脂碎石施工规程》（DBJ13-54-2003）和《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）提出的各项要求。

中、下面层不考虑石料磨光值要求，集料表观密度≥2.6即可，但应满足我国《公路工程集料规程》（JTJ058-2000）的质量要求。

2  料堆集料级配

AC-13：采用（9.5～13.2）mm、（4.75～9.5）mm、（2.36～4.75）mm、（0～2.36）mm  4种集料

AC-16：采用（9.5～16）mm、 （4.75～9.5）mm、（2.36～4.75）mm 、（0～2.36）mm  4种集料

AC-20：采用（9.5～26.5）mm、 （9.5～16）mm 、（4.75～9.5）mm、 （0～4.75）mm  4种集料

AC-25：采用（16～31.5）mm、 （9.5～16）mm 、 （4.75～9.5）mm、 （0～4.75）mm  4种集料

各种类型混合料的细集料部分，都采用一定数量的天然砂。数量不超过（0～4.75）mm与（0～2.36）mm石屑数量。

每种料堆集料超尺寸的数量不得大于10％；欠尺寸的数量不得大于15％。

（0～4.75）mm细集料，0.075mm通过率百分率不大于10％。

集料应有稳定的料源，适合破碎加工与筛选方法，才能获得稳定一致的各级料堆集料。集料的质量在很大程度上决定了沥青混合料与沥青路面的质量；因此，加强集料生产的质量管理至关重要。

在进行混合料设计之前，对各级料堆集料取代表性试样进行筛分试验。进行至少3～5个试样的平行试验，以其平均值作为混合料配合比设计依据，并检查各种料堆集料超尺寸与欠尺寸的数量是否符合要求。矿粉筛分试验结果以水筛为准。

试验各料堆集料（包括砂）的表观密度、毛体积密度、毛体积相对密度；试验填料（矿粉）的表观密度。

为改善集料与沥青结合料类型的粘附性，可在矿粉中掺加20％的消石灰粉末（石灰岩矿粉：消石灰的质量比为80∶20）或掺入一定掺量抗剥落剂（一般为沥青质量的0.4%）。

5.3 混合料优化配合比范围的建立

5.3.1  SMA混合料的配合比设计

5.3.1.1  目前国内外对SMA混合料的油石比设计通行的方法是以马歇尔试验方法结合高温析漏试验，此法必需建立在给定的矿料混合料的级配基础之上，试验工作量较大。对于SMA矿料混合料的级配，也大多以经验为主，以4.75 mm筛孔的通过率为切入点选择多个比例，并在假定的矿料空隙率和油石比条件下进行马歇尔试验，计算出矿料空隙率和混合料的矿料空隙率，根据研究证明这些配合比并非是最佳的。

本规程充分考虑到我省地区的材料、施工机械、施工队伍素质及气候环境等条件，采用最优化试验设计方法──正交设计试验方法进行SMA的配合比研究。其宗旨是用最少的试验工作量获得最佳的试验结果。为此首先以SMA－13混合料为研究对象。
考察的主要因素选择（4.75~2.36）mm两级之间的不同通过率2.36 mm以上的粗集料所占矿料总量的比例和矿粉的用量及结合料的油石比四项，试验水平的选取如（表5），采用L9（34）正交表进行车辙试验，得到的配合比和试验结果分别见（表6）和图4、图5。
SMA－13混合料第一次正交试验的考察因素水平         (表5)

	      因素

水平
	（4.75~2.36）mm的比例(%)
	2.36mm
的通过率(%)
	0.075mm
的通过率(%)
	油石比(%)

	一
	15
	25
	8
	5.6

	二
	10
	20
	10
	6.0

	三
	5
	15
	12
	6.4


SMA－13混合料第一次正交试验的配合比及动稳定度结果   （表6）

	      
	配 合 比 次 数

	      通过率(%)
筛孔尺寸(mm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	16
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	13.2
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	9.5
	88
	88
	88
	81
	80
	79
	74
	72
	70

	4.75
	40
	35
	30
	35
	30
	25
	30
	25
	20

	2.36
	25
	20
	15
	25
	20
	15
	25
	20
	15

	1.18
	23
	18
	13
	23
	18
	13
	23
	18
	13

	0.6
	21
	16
	12
	21
	16
	12
	21
	16
	12

	0.3
	19
	14
	12
	19
	14
	12
	19
	14
	12

	0.15
	14
	12
	12
	14
	12
	12
	14
	12
	10

	0.075
	8
	10
	12
	10
	12
	8
	12
	8
	10

	纤维(%)
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	油石比(%)
	5.6
	6.0
	6.4
	6.4
	5.6
	6.0
	6.0
	6.4
	5.6

	动稳定度65℃

次/mm
	776
	592
	164
	1030
	710
	566
	1050
	663
	428


动稳定度（650C）

	1000
	
	
	
	
	

	750
	
	
	
	
	

	500
	
	
	
	
	

	250
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水平因素
	    15  10  5
	   25 20  15
	  8  10  12
	 5.6  6.0 6.4

	
	（4.75~2.36）mm
之间的比例%A
	2.36mm的

通过率%B
	矿粉用量（%）C
	油石比（%）D


图4 SMA-13混合料各因素在不同水平的动稳定度分析结果

	       油石比
	         D                              主因素排序:BADC

	  矿粉用量
	  C

	  2.36mm通过率
	                                                                B

	  4.75-2.36mm
  之间的比例
	                              A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                     100     170    240    310   380   450    520    590    660   700


三个水平的极差

图5    SMA-13混合料各主因素分析结果

从分析上述的结果，可以得出以下初步结论：

1. 当矿料粉取值在（8~12）%范围时,影响SMA混合料的高温稳定性的主要因素排列次序为2.36mm以上的粗集料占矿料总量的比例，其次是（4.75~2.36）mm两级之间的不同通过率。其余因素则不显著。

2. 2.36mm级以上粗集料所占矿料总量的比例不能多于75%，当2.36mm以上的集料所占集料总量的比例多于75%，SMA－13混合料65℃的动稳定度随着2.36mm级集料的通过率减少急剧下降。

3. 结合料的油石比在（5.6~6.4）%之间对SMA混合料65℃的动稳定度的影响显然要比2.36mm级细集料的通过率小得多，但当结合料的油石比低于5.6%和多于6.4%时其稳定度有明显下降的趋势，最佳值在6％。

4. 矿粉的用量小于或等于8%,对SMA混合料650C的动稳定度有明显的影响，在（10~12）%之间则影响不大，但多于12%时动稳定度有下降的趋势，因此认为矿粉用量不宜多于12%和少了8%。通过以上分析,得到第一次正交试验优选出的最佳组合:

2.36mm级细集料的通过率25%；油石比6％；矿粉用量10％；（4.75~2.36）mm间的比例：7％

5.3.1.2. 在第一次正交试验结果的基础上，对（9.5~4.75）mm集料的通过率，（4.75~2.36）mm细集料通过率大于25%的不同比例及结合为用量四个因素对SMA混合料65℃动稳定度的影响进行考察，正交试验的因素与水平见（表7）。采用L9(34)正交表得到的配合比和动稳定度试验结果分别见（表8）和图6、图7

SMA－13混合料第二次考察的因素水平     (表7)

	      因素

水平
	9.5mm的通过

率（%）A
	（4.75~2.36）mm
之间的比例（%）B
	2.36mm的通

过率（%）C
	油石比

（%）D

	一
	50
	3
	25
	5.6

	二
	70
	7
	30
	6.0

	三
	90
	11
	35
	6.4


动稳定度650C

	1500
	
	
	
	
	

	1200
	
	
	
	
	

	900
	
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	

	300
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水平因素
	    50   70  90
	   3    7   11
	 25   30   35
	    5.6   6.0 6.4

	
	9.5mm的通过率%A
	4.75-2.36mm之间        比例%B
	2.36mm的通过率%C
	油石比%D


图6    SMA混合料第二次正交试验结果分析图

	油石比
	                                    D            

	2.36mm通过率
	                                                       C

	4.75mm通过率
	                        B

	9.5mm通过率
	                                A                 主要排序CDSA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              30    100    170    240   310    380   450    520    590    660   700


三个水平的极差
图7  SMA-13混合料第二次正交试验分析结果

SMA-13第二次正交配合比试验及动稳定度结果    (表8)

	
	                   正  交  配  合  比  次  数

	      通过率%
筛孔（mm）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	16
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	13.2
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	9.5
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	90
	90
	90

	4.75
	28
	37
	46
	33
	42
	36
	38
	32
	41

	2.36
	25
	30
	35
	30
	35
	25
	35
	25
	30

	1.18
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23

	0.6
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	0.3
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19

	0.15
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	0.075
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	纤维（%）
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	油石比（%）
	5.6
	6.0
	6.4
	6.4
	5.6
	6.0
	6.0
	6.4
	5.6

	动稳定度

(650C 次/mm)
	1277
	1203
	419
	1130
	898
	1332
	1164
	1428
	1110


从结果分析得到的结论

1. 影响SMA-13混合料650C动稳定度的因素仍然是2.36mm级细集料的通过率最显著；9.5mm级集料的通过率、（4.75~2.36）mm之间的集料含量依次降低。

2. 2.36mm级细集料的通过率的最佳值还是25%，但在（25~30）%之间基本对SMA-13混合料65℃的动稳定度影响较小，当2.36mm级细集料的通过率超过30%如达到35%，动稳定度已显著下降，所以2.36mm级细集料的通过率上限不能大于30%，最佳范围在（25~30）%之间。

3. 油石比在（5.6~6.4）%虽然对650C稳定度有较大影响，但均有较高的动稳定度，说明结合料的油石比采用的范围较宽，但实际使用应控制在最佳值6%。

4. （4.75~2.36）mm之间的集料的含量在3-7%之间对动稳定度影响很小，但含量达11%时650C的动稳定度开始显著降低，表明（4.75~2.36）mm之间的集料含量最好不要大于7％，4.75mm级集料的通过率在28~38%之间具有较高的动稳定度，通过率大于40%时，动稳定度开始显著下降，因此应严格控制4.75mm级集料的通过率。

5.  9.5mm级集料的通过率在（50~90）%之间对SMA混合料的动稳定度影响较小，而随着通过率的提高，65℃的动稳定度不是减小而是有小幅增大的趋势，这说明9.5mm集料的通过率不能大于75%的说法值得商榷。

5.3.1.3以上考察了SMA－13混合料级配中包括2.36mm级集料在内的以上各级集料的通过率、矿粉、油石比对混合料65℃动稳定度的影响，接着考察了（2.36~1.18）mm、（1.18~0.6）mm、（0.6~0.3）mm和（0.3~0.15）mm每两级之间不同含量，仍用L9(34)正交表进行第三次配合比试验，得到以下结论：

1  2.36mm以下的细集料的通过率的影响程度从大到小排列顺序为：（2.36~1.18）mm之间的比例、（0.6~0.3）mm之间的比例、（1.18~0.6）mm之间的比例、（0.30~0.15）mm之间的比例;其中（2.36~1.18）mm，（1.18~0.6）mm（0.6~0.3）mm三档之间的比例越小越好，而（2.36-1.18）mm这一档的比例达到零，由此SMA混合料的真正的细集料应从1.18mm级算起。

2  （0.30~0.15）mm之间的比例对SMA-13混合料的动稳定度的影响已经非常小，这说明通过0.15mm级的集料的比例有一个较宽的范围。

5.3.1.4 以上是对SMA-13混合料的配合比考察得出的结论，上述结论是具有什么普通意义？我们进一步研究了SMA-16和SMA-10两种混合料的配合比。第一次考试的因素和水平分别见（表9和表10），仍采用L9(34)正交表。

SMA－16混合料 第一次正交试验的考察因素水平     (表9)

	      因素

水平
	(4.75-2.36)mm
的比例(%)
	2.36mm
的通过率(%)
	0.075mm的

通过率(%)
	结合料用量

(油石比)(%)

	一
	11
	25
	8
	5.6

	二
	7
	20
	10
	5.9

	三
	3
	15
	12
	6.3


SMA－10混合料 第一次正交试验的考察因素水平     (表10)

	      因素

水平
	(4.75-2.36)mm
的比例(%)
	2.36mm
的通过率(%)
	0.075mm的

通过率(%)
	结合料用量

(油石比)(%)

	一
	11
	25
	8
	5.7

	二
	7
	20
	10
	6.1

	三
	3
	15
	12
	6.5


(表11)和图8、9分别给出了SMA-16混合料的配合比及动稳定度。

SMA-16混合料的
配合比及动稳定度结果    (表11)

	
	配  合  比  次  数

	     通过率(%)
筛孔(mm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	19
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	16
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	13.2
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	9.5
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	4.75
	36
	31
	26
	32
	27
	22
	28
	23
	18

	2.36
	25
	20
	15
	25
	20
	15
	25
	20
	15

	1.18
	23
	18
	13
	23
	18
	13
	23
	18
	13

	0.6
	21
	16
	12
	21
	16
	12
	21
	16
	12

	0.3
	19
	14
	12
	19
	14
	12
	19
	14
	12

	0.15
	14
	12
	12
	14
	12
	12
	14
	12
	10

	0.075
	8
	10
	12
	10
	12
	8
	12
	8
	10

	纤维（%）
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	油石比（%）
	5.6
	5.9
	6.3
	6.3
	5.6
	5.9
	5.9
	6.3
	5.6

	65℃动稳定度

(次/mm)
	976
	456
	167
	1095
	688
	336
	1450
	373
	432


动稳定度(65℃)

	
	
	
	
	
	

	1200
	
	
	
	
	

	900
	
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	

	300
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水平因素
	    11   7   3
	   25   20  15
	  8   10   12      
	    5.6   5.9  6.3

	
	(4.75~2.36)mm
之间的比例(%)
	2.36mm的

通过率 (%)
	0.075mm的

通过率(%)
	结合料用量

(油石比)(%)


图8    SMA-16混合料因素在不同水平的动稳定度分析结果

	4.75mm通过率
	              A  （即4.75mm~2.36mm之间的比例）        

	2.36mm通过率
	                                                      B

	0.075mm通过率
	         C

	油石比
	       D                        主要排序BACD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                100    200    300    400   500    600   700    800    900   


三个水平的极差
图9  SMA-16混合料的动稳定度极差

试验结果及分析结果：（表12）和图10、图11分别给出了SMA-10混合料配合比及动稳定度试验结果。

SMA-10混合料的
配合比及动稳定度结果    (表12)

	
	配  合  比  次  数

	    通过率(%)
筛孔(mm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13.2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9.5
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	4.75
	36
	31
	26
	32
	27
	22
	28
	23
	18

	2.36
	25
	20
	15
	25
	20
	15
	25
	20
	15

	1.18
	23
	18
	13
	23
	18
	13
	23
	18
	13

	0.6
	21
	16
	12
	21
	16
	12
	21
	16
	12

	0.3
	19
	14
	12
	19
	14
	12
	19
	14
	12

	0.15
	14
	12
	12
	14
	12
	12
	14
	12
	12

	0.075
	8
	10
	12
	10
	12
	8
	12
	8
	10

	纤维（%）
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	油石比（%）
	5.7
	6.1
	6.5
	6.5
	5.7
	6.1
	6.1
	6.5
	5.7

	65℃动稳定度

(次/mm)
	1379
	939
	264
	1530
	810
	668
	1780
	523
	528


分析图表结果，我们可以肯定地得出支持对SMA-13正式试验得出的结论，即：

1  2.36mm级细集料的通过率仍然是影响SMA-16和SMA-10混合料65℃动稳定度的最主要的因素，而且2.36mm级细集料的通过率小于25%时，对SMA混合料65℃动稳定度的影响是十分显著的。可以肯定地说，国内外的一些研究只把4.75mm级集料的通过率作为SMA混合料的级配的控制点，显然是比较片面的。

2  当混合料的油石比取值范围变宽后，对65℃动稳定度的影响显得比较显著，成为主要影响因素之一。说明SMA混合料的结合料用量一定要适度，一旦超过了最佳用油量范围，SMA混合料的抗车辙性能将大打折扣。从中也可以看出，SMA-16和SMA-10混合料的油石比和SMA-13混合料的油石比一样，其使用的上限不能大于6.3%。

动稳定度(65℃)

	
	
	
	
	
	

	1650
	
	
	
	
	

	1250
	
	
	
	
	

	850
	
	
	
	
	

	450
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水平因素
	    11   7   3
	   25   20  15
	  8   10   12      
	    5.6   5.9  6.3

	
	(4.75~2.36)mm
之间的比例(%)
	2.36mm的

通过率 (%)
	0.075mm的

通过率(%)
	结合料用量

(油石比)(%)


图10   SMA-10混合料因素在不同水平的动稳定度分析结果

	4.75mm通过率
	       A  （即4.75mm~2.36mm之间的比例）        

	2.36mm通过率
	                                                                   B

	0.075mm通过率
	     C

	油石比
	                     D                 主要排序BDAC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                100    200    300    400   500    600   700    800    900   1000   1100


三个水平的极差
图11  SMA-10混合料的动稳定度极差

3 再一次证实当4.75mm级集料在（27~37）%范围内虽然对SMA混合料65℃的动稳定度有影响，但影响比较小。由此可见这一范围是最佳范围。

4 矿粉随着用量的增加，SMA混合料65℃的动稳定度呈逐渐增加趋势，但由于每级的极差较小，影响程度也较小。这也与前面研究成果一致。

5 本次正交试验SMA-16混合料的级配中9.5mm（包括9.5mm）以上集料的通过率均取靠下限值，级配显得较粗，但SMA混合料65℃的动稳定度并不高，说明SMA混合料的级配过于粗糙不一定能获得高的抗车辙性能。

5.3.1.5  为了进一步了解9.5mm（包括9.5mm）以上各级粗集料通过率的最佳范围，我们对SMA-16进行了第二次正交试验，主要考察16mm/13.2mm/9.5mm三级集料的不同通过率与结合料用量对SMA混合料65℃的动稳定度的影响，4.75mm以下的集料保持前面优化出的结果。其因素和水平分别见（表13）。正交表仍采用L9（34）。

SMA－16混合料第二次正交试验考察的因素水平     (表13)

	      因素

水平
	16mm
的通过率(%)
	13.2mm
的通过率(%)
	9.5mm的

通过率(%)
	结合料用量

(油石比)(%)

	一
	100
	65
	40
	5.6

	二
	95
	75
	50
	5.9

	三
	90
	85
	60
	6.3


（表14）和图12、图13分别给出了第二次正交试验的SMA-16混合料配合比和动稳定度试验结果及分析结果。

SMA-16混合料的
配合比及动稳定度试验结果    (表14)

	
	                   配  合  比  次  数

	      通过率(%)
筛孔(mm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	19
	—
	—
	—
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	16
	100
	100
	100
	95
	95
	95
	90
	90
	90

	13.2
	65
	75
	85
	65
	75
	85
	65
	75
	85

	9.5
	40
	50
	60
	50
	60
	40
	60
	40
	50

	4.75
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	2.36
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	1.18
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23

	0.6
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	0.3
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19

	0.15
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	0.075
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	纤维（%）
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	油石比（%）
	5.6
	5.9
	6.3
	6.3
	5.6
	5.9
	5.9
	6.3
	5.6

	65℃动稳定度

(次/mm)
	1973
	2480
	1386
	819
	1416
	1191
	1618
	1304
	2672


动稳定度(65℃)

	
	
	
	
	
	

	2050
	
	
	
	
	

	1700
	
	
	
	
	

	1350
	
	
	
	
	

	1000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水平因素
	   100   95  90
	   65  75  85
	 40   50   60     
	    5.6   5.9  6.3

	
	16mm
之间的比例(%)
	13.2mm的

通过率 (%)
	9.5mm的

通过率(%)
	结合料用量

(油石比)(%)


图12   SMA-16混合料第二次正交试验的动稳定度分析结果

	16mm通过率
	                                                   A          

	13.2mm通过率
	                 B

	9.5mm通过率
	                             C              主要排序DACB

	油石比
	                                                     D           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                100    200    300    400   500    600   700    800    900   


三个水平的极差
图13  SMA-16混合料第二次正交试验的动稳定度极差

由图表中的结果，不难得出以下结论：

1 对于SMA混合料，变化配合比中9.5mm以上各级通过率，除16mm级通过率的试验结果有点异常外，基本上反映出了变化比例对SMA-16混合料稳定度的影响。但我们发现，除异常点外，其他几级的通过率对SMA-16混合料动稳定度的影响只有9.5mm级集料较显著，而13.2mm级集料并不显著。反而是结合料用量（油石比）对SMA-16混合料动稳定度的影响更大。这表明在4.75mm以下细集料处于最佳用量时，9.5mm以上各级粗集料的用量有一个较宽的范围，此时应严格控制的是结合料的用量。

2 尽管9.5mm以上各级粗集料的用量有一个较宽的范围，但我们发现，随着13.2mm级集料通过率的增大，动稳定度也增大，说明13.2mm级以上的粗集料不宜用量过多，尤其大于16mm的集料应尽量少用，而多使用（13.2~9.5）mm级集料。

3 9.5mm级的集料似乎通过率为50%时能获得最佳效果，但才采用40%和60%也能获得较高的性能。

4 增大9.5mm以上各级粗集料的用量不仅可以获得较高的稳定性，还可以降低结合料的用量。与SMA-13混合料相比，其油石比范围由（5.8~6.3）%降到（5.6~5.9）%，从而降低工程成本。

通过以上多次正交试验，综合得出SMA-16、SMA-13和SMA-10三种常用混合料的最佳级配范围和油石比范围见（表20）。

5.3.2  沥青混合料目标配合比优化试验设计

为了确保沥青混合料具有可靠的工程性能，对工程所用的每种沥青混合料的配合比采用正交试验方法进行了优化试验。其工程性能采用高温性能（即动稳定度）和常规用的马歇尔指标双重控制。

为了可靠起见，对本规程表5.3所给出的每种混合料的优化配合比范围再一次用车辙试验和马氏试验进行了验证试验，结果分别见（表16、表17、表18和表19）。

（表16）是对优化出的AC-25混合料最佳配合比范围取上中下三种配合比用马氏试验的验证结果。

优化的AC-25混合料配合比的马氏验证试验结果  （表16）

	       试验号
因素
	使用范围

（%）
	AC-25

	
	
	1
	2
	3

	31.5
	100
	100
	100
	100

	26.5
	95~100
	95
	97
	100

	19
	77~85
	77
	81
	85

	16
	67~75
	67
	71
	75

	13.2
	50~65
	50
	57
	65

	9.5
	40~55
	40
	47
	55

	4.75
	30~37
	30
	34
	37

	2.36
	24~30
	24
	26
	28

	1.18
	15~19
	15
	17
	19

	0.6
	13~15
	13
	14
	15

	0.3
	10~13
	10
	12
	13

	0.15
	6~10
	8
	9
	10

	0.075
	4~6
	4
	5
	6

	结合料(%)
	4.0~4.4
	4.0
	4.2
	4.4

	60℃动稳定度(次/mm)
	
	1788
	2499
	3159

	马歇尔稳定度(kN)
	
	8.0
	8.9
	8.4

	流值(0.1mm)
	
	36
	32
	32

	饱水马歇尔稳定度(kN)
	
	8.0
	8.6
	8.4

	饱水稳定度比(%)
	
	100
	96.6
	100

	最大理论密度(g/cm3)
	
	2.510
	2.494
	2.486

	毛体积相对密度
	
	2.375
	2.373
	2.365

	空隙率(%)
	
	5.4
	4.9
	4.8

	矿料间隙率(%)
	
	14.2
	14.4
	14.9

	沥青填隙率(%)
	
	62.1
	65.4
	67.9


（表17）是对优化出的AC-16混合料最佳配合比范围取上中下三种配合比用马氏试验的验证结果。

优化的AC-16混合料配合比的马氏验证试验结果      （表17）

	       试验号
因素
	使用范围（%）
	AC-16

	
	
	1
	2
	3

	19
	100
	100
	100
	100

	16
	95~100
	95
	97
	95

	13.2
	65~80
	65
	73
	80

	9.5
	50~60
	50
	55
	60

	4.75
	28~40
	28
	34
	40

	2.36
	24~32
	24
	30
	32

	1.18
	18~22
	18
	20
	22

	0.6
	14~18
	14
	16
	18

	0.3
	10~14
	10
	12
	14

	0.15
	7~10
	7
	9
	10

	0.075
	5~7
	5
	6
	7

	结合料(%)
	4.6~5.2
	4.6
	4.9
	5.2

	60℃动稳定度(次/mm)
	
	1590
	1605
	2264

	马歇尔稳定度(kN)
	
	7.9
	8.1
	8.3

	流值(0.1mm)
	
	36
	33
	34

	饱水马歇尔稳定度(kN)
	
	7.5
	7.8
	8.0

	饱水稳定度比(%)
	
	95
	96.3
	96.4

	最大理论密度(g/cm3)
	
	2.511
	2.502
	2.485

	毛体积相对密度
	
	2.356
	2.383
	2.391

	空隙率(%)
	
	6.2
	4.8
	3.8

	矿料间隙率(%)
	
	16.2
	15.6
	15.2

	沥青填隙率(%)
	
	61.8
	69.2
	75.1


（表18）是对优化的AC-13混合料最佳配合比范围取上中下三种配合比用马氏试验的验证结果.同时为了更可靠起见,对以2.36mm点为交点的两组交叉配合比（试号4和5）进行了试验验证。

优化的AC-13 混合料配合比的马氏验证试验结果     （表18）
	       试验号
因素
	使用范围
	1
	2
	3
	4
	5

	16
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	13.2
	95~100
	95
	97
	100
	95
	100

	9.5
	60~80
	60
	70
	80
	60
	80

	4.75
	28~42
	30
	36
	42
	30
	42

	2.36
	23~30
	25
	29
	30
	30
	24

	1.18
	18~23
	18
	20
	23
	23
	18

	0.6
	14~19
	14
	17
	19
	19
	14

	0.3
	10~13
	10
	11
	13
	13
	10

	0.15
	7~10
	7
	8
	10
	10
	7

	0.075
	5~7
	5
	6
	7
	7
	5

	结合料(%)
	4.8~5.4
	4.8
	5.1
	5.4
	5.4
	4.8

	60℃动稳定度(次/mm)
	
	3027
	4669
	10338
	5955
	4177

	马歇尔稳定度(kN)
	
	8.0
	9.8
	8.8
	8.7
	9.3

	流值(0.1mm)
	
	33
	31
	33
	32
	32

	饱水马歇尔稳定度(kN)
	
	7.0
	9.0
	7.4
	7.4
	7.8

	饱水稳定度比(%)
	
	87.5
	91.8
	84.1
	85.1
	83.9

	最大理论密度(g/cm3)
	
	2.504
	2.495
	2.494
	2.484
	2.517

	毛体积相对密度
	
	2.348
	2.377
	2.396
	2.374
	2.359

	空隙率(%)
	
	6.2
	4.7
	3.9
	4.4
	6.3

	矿料间隙率(%)
	
	16.7
	16.0
	16.1
	16.5
	16.9

	沥青填隙率(%)
	
	62.9
	70.6
	75.7
	73.3
	62.7


（表19）是对优化出的SMA-13混合料最佳配合比范围取上中下三种配合比用马氏试验的验证结果。与AC-13混合料一样，对以2.36mm点为交点的两组交叉配合比（试号4和5）进行了试验验证。

SMA-13混合料配合比的车辙和马氏试验验证结果   （表19）
	       试验号
因素
	使用范围
	1
	2
	3
	4
	5

	16
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	13.2
	95~100
	95
	97
	100
	95
	100

	9.5
	50~75
	50
	60
	75
	50
	75

	4.75
	25~33
	25
	29
	33
	25
	33

	2.36
	23~28
	23
	26
	28
	23
	28

	1.18
	19~23
	19
	21
	23
	23
	19

	0.6
	15~19
	15
	17
	19
	19
	15

	0.3
	13~15
	13
	14
	15
	15
	13

	0.15
	10~13
	10
	12
	13
	13
	10

	0.075
	0.35~0.5
	8
	9
	10
	10
	8

	外掺纤维(%)
	5.8~6.2
	0.35
	0.4
	0.5
	0.5
	0.35

	结合料(%)
	
	5.8
	6.0
	6.2
	6.2
	5.8

	65℃动稳定度(次/mm)
	
	3406
	3315
	3916
	3930
	3201

	马歇尔稳定度(kN)
	
	6.4
	6.5
	6.7
	6.8
	5.8

	流值(0.1mm)
	
	38
	43
	44
	40
	38

	最大理论密度(g/cm3)
	
	2.465
	2.461
	2.454
	2.453
	2.471

	毛体积相对密度
	
	2.374
	2.383
	2.353
	2.362
	2.366

	空隙率(%)
	
	3.7
	3.2
	4.1
	4.0
	4.7

	矿料间隙率(%)
	
	17.2
	17.2
	17.5
	17.8
	19.0

	沥青填隙率(%)
	
	78.2
	81.2
	76.6
	74.7
	74.7


5.3.3  最佳配合比确定

通过对以上四种沥青混合料进行马氏验证试验，表明优化出的最佳配合比范围内的任一种混合料的工程性能是可靠的，完全满足工程应用的需要。综合考虑马歇尔试验结果和车辙试验结果，确定出工程中最终应用的最佳配合比如（表20）所示。

沥青混合料最佳配合比范围                （表20）

	
混合料

类型

筛孔

(mm)
	通过筛孔的质量百分率（%）

	
	AC-25
	AC-20
	AC-16
	AC-13
	SMA-16
	SMA-13
	SMA-10
	SMA-5

	
	优化

范围
	推荐使用
	优化

范围
	推荐使用
	优化

范围
	推荐使用
	优化

范围
	推荐使用
	优化

范围
	推荐使用
	优化

范围
	推荐使用
	优化

范围
	推荐使用
	优化

范围
	推荐使用

	31.5
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.5
	95~100
	95
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	77~85
	80
	95~97
	96
	100
	100
	
	
	100
	100
	
	
	
	
	
	

	16
	67~75
	70
	75~80
	77.5
	95~100
	95
	100
	100
	90~100
	95
	100
	100
	
	
	
	

	13.2
	50~65
	60
	62~68
	65
	65~80
	70
	95~100
	95
	65~85
	75
	95~100
	95
	100
	100
	
	

	9.5
	40~55
	47
	52~58
	55
	50~60
	50
	60~80
	70
	40~65
	50
	50~75
	60
	90~100
	95
	100
	100

	4.75
	30~37
	33
	35~40
	37.5
	28~40
	30
	28~42
	30
	20~32
	37
	25~33
	28
	30~40
	35
	60~80
	70

	2.36
	24~30
	25
	28~34
	31
	24~32
	25
	23~30
	25
	16~26
	20
	23~28
	25
	20~30
	25
	25~35
	30

	1.18
	15~19
	16
	20~24
	22
	18~22
	19
	18~23
	20
	14~22
	18
	19~23
	20
	14~23
	18
	21~26
	24

	0.6
	13~15
	14
	15~19
	14
	14~18
	16
	14~19
	16
	12~18
	15
	15~19
	16
	13~20
	16
	16~25
	20

	0.3
	10~13
	12
	10~14
	12
	10~14
	12
	10~13
	12
	11~16
	13
	13~15
	14
	12~16
	14
	13~22
	18

	0.15
	6~10
	8
	6~10
	8
	7~10
	8
	7~10
	8
	10~15
	12
	10~13
	11
	10~15
	12
	12~18
	15

	0.075
	4~6
	5
	5~7
	6
	5~7
	6
	5~7
	6
	8~12
	10
	8~12
	10
	8~12
	10
	10~13
	12

	推荐结合料用量（%）
	4~4.4
	4.2
	4.2~4.6
	4.4
	4.6~5.2
	4.9
	4.8~5.4
	5.1
	5.0~6.1
	5.8
	5.8~6.2
	5.9
	5.8~6.6
	6.2
	6.0~6.8
	6.5

	推荐素纤维用量（‰）
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2~0.4
	0.4
	0.3~0.5
	0.4
	0.2~0.4
	0.4
	0.2~0.4
	0.4


混合料的优化配合比见曲线图14~17。

[image: image3.jpg]Nt

;
0 0rs - 0215 (). 3 0.6 1. 18 Dot ATy 9.5 a2 16 :
4L Cmm) [




图14：AC-13沥青混合料级配范围

[image: image4.jpg]T et R TR
B0 [ i AR IR I
b R

g B RS BHELH

100

v ——__~_ . -y
1 Vot

k]

0 Beblst B rgen E akL i byirt : ..(m.:.‘_v.._nlm;.....‘:_‘.__:ﬁlm.i.j
0.8 L - S e 4,75 9.3
T4l Cmm)

fihed

16





图15：SMA-13沥青混合料级配范围

[image: image5.jpg][t AR TR
| e TR SR
P

HiAL B VR L R

T 4...‘:,‘. o

100

80

T Tt

60

e L

20

el o R : T

il SR s s e e

0,076 0.15 0.3 0.6 R RS S 8.3 13,2 6 19 A s

AL (mm)

K daiad




图16：AC-25沥青混合料级配范围

[image: image6.jpg](%7

L4

il
r

x>
P

i
=
I

100

RO

60

20

0

2

QHAPm T ARG |

i,

1T

ok e
T A

1%

P e e e

b

D1 (3 0.6 i e 2. 36 4.75 9k 13. 2 I§] it





图17：AC-16沥青混合料级配范围

沥青混合料级配范围的工程实践，其试验成果先后用于福州市三县洲闽江大桥桥面铺装、江滨大道二期路面工程、魁岐高架桥桥面铺装、福州五一五四路改造工程等市政大型工程。由于具有优良的温度稳定性，夏季高温不发软起车辙和拥包，冬季低温不开裂和松散，因此大大延长路面的使用寿命和维护周期，起得了显著的经济效益、社会效益和环境效益。

5.3.4开级配抗滑磨耗层（OGFC）混合料配合比设计

高等级路面结构不仅要具备足够的强度抵御千百万次行车荷载的重复作用，还必须具有足够的表面功能以保证车辆高速行驶时获得足够的舒适性和安全性。通常要求路面表面具有以下的功能：平坦——不产生过量的车辙和变形；抗滑——具有足够的粗糙度。除此之外，雨季表面积水不仅降低了路面的抗滑能力，高速行车产生的水雾，阳光照射下光溜表面产生的眩光都将妨碍驾驶人员的视觉，从而降低调整行驶的安全性。
开级配抗滑磨耗层（OGFC）沥青混合料适应了这一需求，自20世纪80年代末起已在欧洲、北美、日本得到广泛应用。所谓开级配抗滑磨耗层（Open Graded Friction Cousses 简称OGFC），是一种间断开级配沥青混合料，设计空隙率为20%左右，一般用于旧路面罩面或新设计的路面表层。由于该路面空隙率高，地表降水可透过多孔排水沥青表层沿下面层表面排至两侧泄走，使用这种表层，不仅有效地降低了表面积水引起的水雾、溅水及眩光，而且提供了足够的表面粗糙度，降低了车辙变形，并可降低噪声3dB左右。

1  开级配抗滑磨耗层混合料的性能特点是排水和抗滑性、降低噪声性能、高温稳定性、 耐久性。

2  材料组成

① 沥青结合料：OGFC沥青混合料中，粗集料多，结集料少，混合料的强度主要领先结合料的粘结作用。为承受车轮荷载的作用，需要有一定强度、故必须采用具有高粘结性的沥青结合料；又由于空隙率大，要求结合料具有良好的面耐老化能力，并且与集料有很好的粘附性。

使用普通沥青铺筑OGFC沥青路面，其强度明显不足，在交通荷载作用下路面易被进一步压密而变形，使空隙率降低，并影响路的平整度。同时由于沥青粘度低，集料颗粒表面的沥青膜比较薄，不耐老化，集料颗粒容易脱落造成路面松散。为此一些OGFC沥青路面发展较迟的国家，在开始就注意使用改性沥青材料。表21列出了一些国家采用的沥青结合料。

各国OGFC路面采用的沥青结合料　　　　　　　　表21

	国家
	使用的沥青结合料

	
	初　　　期
	近　　　　期

	比利时
	针入度100沥青
	掺加再生橡胶、纤维或环氧树脂

	捷　克
	针入度70/100沥青
	

	丹　麦
	针入度100沥青
	

	法　国
	针入度80/100、60/70、40/50沥青
	沥青中掺加15%～20%轮胎粉

	德　国
	B65、B85
	B65、B85或特殊沥青

	英　国
	针入度100、200沥青、环氧沥青
	掺加纤维、EVA、橡胶、SBS等

	意大利
	针入度80/100沥青
	掺加SBS、纤维

	日　本
	80/100沥青、橡胶沥青
	配制高粘度沥青、彩色沥青

	荷　兰
	针入度100/200、80/100、40/60沥青
	改性沥青

	南　非
	针入度40/50沥青
	

	西班牙
	针入度60/70沥青
	

	美　国
	针入度40/60、80/100沥青或掺加SBR
	80/100沥青中掺加硅化橡胶


② 集料：OGFC混合料所用的粗集料技术要求与SMA混合料基本相同，同样要求石质坚硬和良好的颗粒形状。但对于抗滑磨耗层，其粗集料的耐磨性，也即石料的磨光值PSV必须有更高的要求。　

我国规范对于石料的磨光值PSV要求大于42。粗集料不能使用质地较软的石灰岩和易磨光的集料，而且至少应有75%的集料有两个破碎面，90%的集料有一个破碎面，洛杉面磨耗损失不超过40%。

③ 矿粉：用作填料的矿粉应采用石灰石粉，许多国家如美国、德国等国家，为提高这种路面的抗水性，采用消石灰粉替代矿粉，一般用为２%。消石灰粉是先将石灰消解，然后烘干、磨细、过筛制备而成。

④ 纤维及其他添加剂：为提高OGFC沥青混合料的抗松散能力，在混合料中添加纤维是有效的。纤维可采用木质素纤维或其他纤维。

研究表明，应用磨细轮胎粉配制橡胶改性沥青，能有效地提高混合料的抗松散性。

3　集料的级配

我国在试验的基础上，并参考国外经验提出OGFC混合料集料的级配推荐范围如表22所示。

我国OGFC沥青混合料推荐级配　　　　　　　　　　　　表22

	筛孔（mm）
	通过率（%）

	
	Dmax=16mm
	Dmax=13mm

	19
	100
	—

	16
	90～100
	100

	13.2
	65～75
	90～100

	9.5
	42～55
	45～55

	4.75
	20～30
	20～30

	2.36
	10～18
	10～18

	1.18
	7～13
	7～13

	0.6
	6～10
	6～10

	0.3
	5～7
	5～7

	0.15
	4～6
	4～6

	0.075
	3～5
	3～5


4   结合料和量的确定

　　多孔性沥青混合料的沥青用量是不能采用马歇尔试验方法确定的，这是因为它与沥青用量的关系曲线不存在峰值。美国采用表面常数Kc法确定沥青用量，它是按粒料表面所吸收的油量用经验的公式确定的。目前，许多国家比如比利时、日本、西班牙等，则是采用磨耗损失等试验方法确定的。

   用表面常数Kc法确定沥青用量

１）表面常数Kc

按下述方法（AASHTO T270）测定主集料的表面容量（Sjrface Capacity）。

（１）用四分法取１０５g主集料试样，在加热板上或１１０℃烘箱中烘至恒重，然后冷却至室温。

（２）取大约１００.０g试样（精确至０.１g），放入一金属漏斗，其上口直径为89mm，高114mm，下口直径为12.7mm，并用1.2mm筛子封口。

（３）在常温下将试样完全浸入S.A.E.10号润滑油中５min（如果使用高级水性集料，则浸没试样30min。）

（４）试样在漏斗中沥干２min,再将装有试样的漏斗放在烘箱60℃±3℃中再沥干１５min。

（５）将试样从漏斗中倒入已称重的盘子中，冷却至室温，称重，精确至0.1g。

（６）按下式计算含油率POR：

　　　                    POR=

               （式1）
式中SGa——主集料视密度；　

　　  A——试样烘干质量

　　  B——试样吸油后总质量

（７）当使用高吸水性集料时，在测定POR后，将试样倒在清洁而干燥的吸水性织物上，以得一个饱和面干条件。

（８）将样品从织物倒入已称重的盆中，再称样口质量，精确至0.1g。

（９）用下式计算吸油率POA:

　　                       

                 （式2）
式中：A——试样干质量；

　　　C——试样饱和面干质量。

用下式计算游离（自由）含油率

(%):



               （式3）
（１０）按下式计算主集料表面常数值Kc：

Kc=0.1+0.4POR                     （式4）

对于高吸水性集料，计算主集料表面常数值KcA值的公式为：
                             KcA=0.1+0.4POAA                             （式5）

２）沥青用量

不管沥青的等级与粘度，都是按集料的质量用下式计算工地配合比所需的沥青用量ACJMF：


           （式6）

当这个方法用于高吸水性集料时，确定沥青用量ACJMF的方法如下：

按以下公式计算有效沥青用量ACEff：
                           

            （式7）

在完成集料空隙容量和细集料最佳用量后，继续按如下方法确定沥青用量：使用一个等于或稍大于（估计吸收进去的量）上面所确定的有效沥青用量（ACEff），以及按如下方法确定的集料级配，准备一个试验混合料。

采用一种适当的技术，如像沥青混合料最大密度那样的试验(AASHTO T 209)来确定吸收沥青的实际数量（按集料总质量的百分率）。

用下式确定吸水性混合料工地配合比的沥青用量：
                        ACJMF=ACEff+实际吸收数量                （式8）

３）粗集料的空隙容量

（１）单位重

用下述两种方法之一测定建议工地配合比粗集料部分的单位重（FHWA—RD—72—43或修改ASTM D4253）。
①设备

a.压实模——标称直径为51mm的整体金属环及或可拆卸的金属底板。对于方法一，还需要一个可拆卸的金属导向杆。

b.振动压实器：

方法一

振动锤——便携式电动锤，其频率为3600周/min，使用于115V交通电，该锤有一个夯头和延长部分。

木质底座——直径381mm，厚50mm的胶合板盘，放在一个减震垫（橡皮软管）上，这个盘应能与压实模牢固连接。

方法二（试验性的）

振动台——每分钟振动3600次，振幅0.33mm±0.05mm，能将振动力传送到试样上。（土壤试验CN—166或相当的方法）

c.限载——圆形钢盘质量27.2kg，直径149mm。（土壤试验CN—１６７或相当的方法）

d.计时器——秒表或其他计时装置，刻度为１s,能计时达２min。可用一个电计时装置或电路去开动和停止震动压实器。

e.刻度盘指示器——刻度盘指示器刻度为0.025mm，量程为75mm。

②试样
　　用工地的配合比，选取粗集料试样约2.27kg；如果粗集料毛体积密度小于2.0，则减少集料约为1.6kg，称试样质量。

③操作程序

方法一

将选好的的试样倒入压实模中，并将夯头放在试样上，使导向杆穿过夯头的轴，用制动螺丝将导向杆固定在试模上。

将振动锤放在夯头的轴上并振动15s，操作必须施加刚好保持夯头与试样接触的力到振动锤上。

从夯头的轴上移开振动锤，清扫夯头上的细颗粒，测量已压实材料的厚度t，精确至0.25mm。

方法二

将选好的试样倒入压实试模，并将附载基板放在试样上。

将附加荷载放到基板上，并振动该装置２min。

移动附加荷载，清扫基板上的细集料，测量已压实材料的厚度t，精确至0.25mm。
④计算

计算振动后的单位质量X：

                               

                       （式9）
式中：W——粗集料质量，g；
      D——试模直径，cm；
       t——压实的试件厚度，cm。

（2）空隙率

用下列公式确定作为总体百分比的粗集料空隙率VCA：

                            

             （式10）

式中：X——振动后的单位重；
     Uc——干粗集料的单位重。
4）细集料最佳用量

用下列关系式计算最佳细集料用量：

                         

              （式11）

式中：Y——细集料占总集料质量的百分比；
   VCA——粗集料空隙率，%；
V——设计空隙率；
  ACJMF——工地配合比的沥青用量（油石比）；这个方法用于高吸水率集料时，采用ACEff而不是ACJMF；
X——粗集料振动后的单位重；
     Ua——沥青单位质量；
     Uf——干细集料的毛体积密度。
比较上式计算的最佳细集料用量和工地配合比通过2.36mm筛的细集料含量，如果相差大于１%，则用计算的最佳细集料用量修改工地配合比，重新计算粗、细集料（当接受时）比例，以满足修改后的工地配合比。如果建议的和修正的工地配合比相差很大，那么有必要重复过个过程。　

５）耐水性检验

（１）确定最佳拌和温度

按上述方法确定的级配比例准备试样1000g，再按沥青用量AGJMF，在相当于0.8Pa.s粘度的温度下拌和。当集料完全认裹覆后，将混合料倒在玻璃上，以最少的操作把混合料摊开。将有样品的玻璃板放进设定在拌和温度的烘箱内，60min后观察板底情况。在集料与玻璃板接触处，若有轻微沥青印迹，表明在60min后是合适的，符合要求的。否则，应更高或更低的拌和温度下重复该试验，以达到要求的接触印迹。如果拌和温度低到集料的干燥温度（典型温度不低于107℃）仍有析漏，那么应选择较高粘度的沥青。

25min时进行一次中间观察，如果在接触点有过量析漏，就可废弃该试样并在较低温度下重复进行试验。

（２）耐水性检验

对设计混合料进行浸水抗压试验（AASHTO T 165和T 167），在最佳拌温度下制备试样，用13.8MPa而不是20.7MPa压力成型试件，不需要测定毛体积密度。

在49℃浸水４d后，测定抗压强度，除非容许，残留强度指标应不低于50%。否则必要时应添加抗剥落剂，以提高粘附力来获得足够的残留强度。

.用抗磨耗等试验确定沥青用量

１）磨耗试验

磨耗试验的方法即为肯塔堡飞散试验。该试验是将多孔性混合料制成马歇尔试件（双面各击50次）稳重后在１５℃温度下保温４h，然后将试件放入洛杉矶磨耗机内（不放钢球）旋转300转后从滚筒中取出最大的试块，称重并计算其质量损失百分率，其标准是在20℃温度下磨耗损失不超过20%为合格。

２）析漏试验

根据我国行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011(T0732-2011)

３）马歇尔试验

马歇尔稳定度也作为考察混合料性能的指标之一。其值要求大于5kN。残留稳定度大于80%。

４）空隙率测试

空隙率的测试方法采取“游标卡尺法”，即量取试件直径和高度计算体积的方法。根据所铺路面的目的。空隙率可取不同的标准。对于主要是为了提高路面的抗滑性，空隙率宜似15%为标准；对于主要是为了提高路面的排水性能，空隙率宜以15 %～20%，为标准；对于主要是为了降低噪声，空隙率则宜等于或大于20%。

５）渗水性试验

根据我国行业标准《公路工程路基路面现场测试规程》JTG F60-2008(T0971-2008)
６）车辙试验

多孔性沥青混合料由于石—石接触而具有较高的抗车辙能力，其动稳定度要求达到1500次/mm以上。采用改性沥青，则动稳定度应大于3000次/mm。

７）冻融循环试验

多孔性沥青路面需要有良好的水稳性，冻融循环试验后的劈裂强度比应大于７０%。

８）沥青结合料确定评定指标汇总（见表23）

当沥青混合料用量确定后，可按下述方法计算集料的颗粒表面的油膜厚度，并与美国建议的油膜厚度比较。采用改性沥青所计算的油膜厚度应大于美国所推荐的油膜厚度。

多孔性沥青混合料技术指标                       表23
	技术指标
	推荐标准
	试验方法

	锤击次数
	两面各50次
	T0702

	稳定度（kN）                                 ≥
	5.0
	T0709

	流值（0.1mm）
	20～40
	T0709

	空  隙  率  （%）
	抗滑                                ≥
	15
	T0705

	
	排水
	15～20
	T0705

	
	降噪                                ≥
	20
	T0705

	肯塔堡磨耗损失（15℃）（%）                   ＜
	20
	T0733

	残留稳定度（%）                              ≥
	80
	T0709

	渗水率（排水、降噪）（cm/s）                  ≥
	4×10-2
	T0971

	动稳定度

（次/mm）
	普通沥青                           ≥
	1500
	T0719

	
	改性沥青                           ≥
	3000
	T0719

	劈裂强度比（%）                              ≥
	70
	T0729


美国加利福尼亚州的油膜厚度计算经验公式是根据沥青混合料的油石比和集料的级配计算的，其公式如下：

沥青膜厚度（μm）=

 （式12）

式中：a、b、c、d、e、f、g——4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm、0.075mm筛孔通过百分率。

OGFC沥青混合料，适应沥青膜厚度为8-11μm。

5.4  选择设计集料级配

5.4.1  根据拟设计的混合料类型与各料堆集料及填料的颗粒组成，按试配法组合成三种试验：一组级配位于规定级配范围的中值附近，另外两组级配接近级配范围的上、下限。按关键筛孔4.75mm、2.36mm和0.075mm的通过率进行控制。4.75mm和 2.36mm筛孔通过率按中值与中值±5％考虑；SMA级配4.75mm和 2.36mm筛孔通过率按中值与中值±3％考虑。三种级配0.075mm的筛孔通过率均在中值。确定中、粗、细每一种试验级配混合物组合集料的毛体积相对密度与表观相对密度。 

5.4.2  选择混合料初试沥青含量Pbi按《公路沥青路面施工技术规范》 （JTG F40-2004）规定。

5.4.3  确定室内混合料拌和与压实温度

对于PG76-××级改性沥青，建议室内混合料拌和温度为170～180℃，压实温度为155～165℃。

亦可向改性沥青供应商进行咨询或按T0621-1993方法测定沥青粘度，并用年度对温度的关系图来确定拌和和压实温度。

1  拌制试样

 至少拌制18个试样：三种级配每种6个试样。每一试样都采用同一初试沥青进行拌制，每一试样质量均为1200克。

2  将拌和好的试样进行击实，对每一试验级配试样中的4个进行击实，HMA按双面75次、SMA按双面

50次制成马歇尔试件。马歇尔试件的高度应为63.5mm±1.3mm，剩余2个试样按真空饱水法测定理论最大密度（取两次平行试验） 。

3  试件被击实冷却后，将其脱模，测定试件毛体积相对密度。并用公式（式5.5.2.6-1）（式5.5.2.6-2）（式5.5.2.6-3）计算混合料的空隙率VV、VMA和VFA。

还要根据试验结果计算组合集料的有效相对密度，校核组合集料的有效相对密度是否介于表观相对密度与组合集料的毛体积相对密度之间，如是则结果无误；若组合集料的有效相对密度等于或小于组合集料的毛体积相对密度，则结果有误，应查出错误原因，并于纠正。

5.4.5  试验结果分析

对三种试验级配混合料进行评价：其中VMA、VFA、粉油比（DP）、马歇尔稳定度与流值均符合设计要求（见表24），空隙率又接近4％设计值的一种级配，被确定为最佳级配或设计级配。

AC 混合料设计要求 表24

	指标
	VV

（％）
	VMA

（％）
	VFA

（％）
	DP

（％）
	稳定度（KN）
	流值

（mm）

	要求
	4.0
	≥14
	65～75
	0.8～1.6
	≥7.5
	20～40


5.5  选择最佳沥青用量

5.5.1  根据已确定的设计集料级配，用增加沥青含量的方法来获得与混合料设计空隙率相应的设计沥青含量。

1.确定四种沥青用量，每种至少压实4个马歇尔试件，并至少准备两个试样，在初试沥青用量时确定混合料的理论最大密度，取其平均值。

2.按5.4所述方法进行混合料试样准备与压实，并进行试验，确定不同沥青含量压实混合料的马歇尔特性参数：VV、VMA、VFA、粉油比DP，以及马歇尔稳定度与流值。

3.绘制VV与Pb的关系曲线上，与设计空隙率4％对应的沥青含量，即为最佳沥青含量。并在此沥青含量从其余关系曲线上找出相应的VMA、VFA、粉油比、马歇尔稳定度与流值。并将这些数值与设计标准进行对照。如所有特性值均符合要求，则此沥青用量即为设计沥青含量。

以上表明，所选择的沥青混合料符合所有设计标准，混合料的级配组成与沥青用量（即配合比）即所期望的。至此混合料设计的体积设计部分包括配合比设计，冷料料堆比例设计即告完成。

5.6  沥青混合料性能检验

将按体积设计完成的混合料设计结果进行性能评价。

5.6.1  高温稳定性能评定

我国采用T0771沥青混合料车辙的动稳定度DS对高温稳定性评价。

5.6.2  水损害性能评价

5.6.2.1  混合料经过短期老化，采用48浸水马歇尔试验，残留稳定度≥75％。

5.6.2.2  混合料经过短期老化，采用AASHTOT283试验。压实试件空隙率控制在7±1％，与刚竣工路面的不利情况相当。试件（至少4个）不进行处理，另一组（数量相同）先后进行真空饱水处理，然后对所有试件进行间接抗拉试验。要求抗拉强度比≥80％。SMA-13的压实试件空隙率按6±1％进行控制，只作真空饱水处理，TSB≥70％。如不能满足要求，则采用加强沥青与集料的粘附力的措施，如在填料中掺加抗剥落剂等。

所设计的沥青混合料通过沥青混合料的评价，检验合格后，混合料设计即全部完成。混合料设计结果，包括混合料设计级配和沥青含量，以及冷料料堆比例，混合料提及参数与相关特性，可提交施工单位进行实施，作为拌和站沥青混合料生产的依据。

附录B.沥青混合料配合比设计检测记录及报告

本规程提供的记录表格格式，仅考虑实际检测中遇到的内容，供参考。在试验过程中若采用附录B的格式时，应根据所涉及的有关信息量加以完善。

参考文献
中华人民共和国国家标准 《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092-96）
中华人民共和国行业标准 《公路沥青路面施工技术规范》 JTGF40-2004；

福建省工程建设地方标准 《改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）施工技术规程》 DBJ13-54-2003

张登良 文编《沥青路面工程手册》  北京，人民交通出版社2003-03
苏忠高 “改性沥青玛蹄脂碎石（SMA）配合比设计研究” 《福建交通科技》 2000年第3期

苏忠高 “钎维稳定剂在SMA铺路技术的试验研究” 《福建建材》 2001年第2期

苏忠高 “沥青混合料配合比设计施工及质量控制” 《福建交通科技》 2002年第2期

1、材料选择





根据规范标准选择集料


级配范围


粗集料棱角性


细集料棱角性


粘土含量


扁平细长颗粒





根据路面高、低温设计温度选择沥青胶结材料性能等级


根据交通量和交通速度调整沥青胶结料性能等级





2、设计集料级配选择





根据0.45次方图、控制点和限制区准备3或4个试验级配





计算每个试验级配的初始沥青（每种级配4%空隙率2个用量试件，共6或8个试件）





评价压实试验级配，选择1个设计级配，估计设计沥青用量





3、设计沥青用量选择





在估计沥青含量周围4个沥青用量下压实试件（每个沥青用量2个试件，共8个试件），选择沥青用量





4、验证





用AASHT－283验证设计级配设计沥青用量的水敏感性（6个试件，7%孔隙率，3干3湿）





对选择级配和选择设计沥青用量进行验证，使满足体积设计标准，即设计、最大、初始压实次数时的体积标准以及VMA





5、最终生产用混合料配合





6、现场混合料控制试验





不合格





目标配合比设计





材料选择





材料试验             





粗、细集料、填料





沥青结合料





选择初试沥青用及密度量及





确定矿料级配





矿料配合比计算、优选





调整级配、重新设计





制备马歇尔试件、测试相关参数





马歇尔试验、计算OAC1、OAC2、确定OAC





各项技术指标分析、比较、确定设计级配





分析VV、VFA，确定最佳沥青用量





混合料性能评价





高温稳定性能检验





水稳定性能检验





确定目标配合比




















沥青混合料类型





掺抗剥落剂





不合格





不合格





不合格





图5.1.4  沥青混合料配合比设计程序图





规程规定的矿料级配范围























100   150    200    350    400    450    500    550    600





纤维用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A





油石比  　　　　　　　　　　　　Ｂ





纤维种类　　　　　　　　　　　　　　　　�　　　　　　Ｃ





主因素排序：A、C、B





           





























           

















           























           























           


























_268435488.unknown

_268435520.unknown

_268435536.unknown

_268435552.unknown

_268435560.unknown

_268435564.unknown

_268435568.unknown

_268435570.unknown

_268435572.unknown

_268435574.unknown

_268435575.unknown

_268435573.unknown

_268435571.unknown

_268435569.unknown

_268435566.unknown

_268435567.unknown

_268435565.unknown

_268435562.unknown

_268435563.unknown

_268435561.unknown

_268435556.unknown

_268435558.unknown

_268435559.unknown

_268435557.unknown

_268435554.unknown

_268435555.unknown

_268435553.unknown

_268435544.unknown

_268435548.unknown

_268435550.unknown

_268435551.unknown

_268435549.unknown

_268435546.unknown

_268435547.unknown

_268435545.unknown

_268435540.unknown

_268435542.unknown

_268435543.unknown

_268435541.unknown

_268435538.unknown

_268435539.unknown

_268435537.unknown

_268435528.unknown

_268435532.unknown

_268435534.unknown

_268435535.unknown

_268435533.unknown

_268435530.unknown

_268435531.unknown

_268435529.unknown

_268435524.unknown

_268435526.unknown

_268435527.unknown

_268435525.unknown

_268435522.unknown

_268435523.unknown

_268435521.unknown

_268435504.unknown

_268435512.unknown

_268435516.unknown

_268435518.unknown

_268435519.unknown

_268435517.unknown

_268435514.unknown

_268435515.unknown

_268435513.unknown

_268435508.unknown

_268435510.unknown

_268435511.unknown

_268435509.unknown

_268435506.unknown

_268435507.unknown

_268435505.unknown

_268435496.unknown

_268435500.unknown

_268435502.unknown

_268435503.unknown

_268435501.unknown

_268435498.unknown

_268435499.unknown

_268435497.unknown

_268435492.unknown

_268435494.unknown

_268435495.unknown

_268435493.unknown

_268435490.unknown

_268435491.unknown

_268435489.unknown

_268435472.unknown

_268435480.unknown

_268435484.unknown

_268435486.unknown

_268435487.unknown

_268435485.unknown

_268435482.unknown

_268435483.unknown

_268435481.unknown

_268435476.unknown

_268435478.unknown

_268435479.unknown

_268435477.unknown

_268435474.unknown

_268435475.unknown

_268435473.unknown

_268435464.unknown

_268435468.unknown

_268435470.unknown

_268435471.unknown

_268435469.unknown

_268435466.unknown

_268435467.unknown

_268435465.unknown

_268435460.unknown

_268435462.unknown

_268435463.unknown

_268435461.unknown

_268435458.unknown

_268435459.unknown

_268435457.unknown

