福建省工程建设标准   DB

                     工程建设地方标准编号：DBJ/T13-

               住房和城乡建设部备案号：J

	


福建省建筑工程材料检测试验文件管理规程

Specification for ducument management of building engineering material inspection and testing of fujian province

(征求意见稿)

2012-××-××发布                       201×-××-××实施

[image: image1.wmf]h

r

x

x

h

r

x

x

3

3

)

1

(

)

1

(

S

S

S

S

S

S

T

T

S

S

-

-

=


福建省住房和城乡建设厅  发布

前  言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅《关于印发福建省住房和城乡建设厅2012年科学技术项目计划的通知》（闽建科[2012]23号）的要求，由福建省建设工程质量安全监督总站、厦门市工程检测中心有限公司会同有关单位编制而成。
本规程以统一我省房屋建筑工程材料检测试验委托、原始记录、检测报告等的编制与管理为目的，编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分21章和3个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、检测项目等。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建设工程质量安全监督总站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）
本规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员名单：

主 编 单 位：福建省建设工程质量安全监督总站

             厦门市工程检测中心有限公司
参 编 单 位：

主要起草人员：

主要审查人员：
目  次
1  总则
1
2  术语
2
3  基本规定
3
4  水泥、掺合料
6
5  钢材（含焊接与机械连接）
7

6  建筑施工扣件式钢管
8
7  预应力钢绞线、预应力锚夹具
18
8  混凝土用砂、石
26
9  混凝土
41

10  砂浆
54
11  土工试验
56
12  混凝土用水
74
13  外加剂
78

14  沥青
78

15  沥青混合料
78

16  建筑防水材料
78

17  建筑墙体材料
78

18  后锚固件抗拔
78

19  波绞管
78

20  混凝土强度（回弹法）
78

21  钢筋位置及保护层厚度
78
附录A  委托检测协议书
165
附录B  原始记录
173
附录C  检测报告
428

附录D  试件台账
428

附录E  检测报告发放台帐
428

附录F  检测结果不合格项目台帐
428

本规程用词说明
461


引用标准名录
462

附：条文说明


Contents
1  General Provisions
1
2  Terms
2
3  Basic Requirements
3
4  Cement, Admixture
6
5  Steel（including Welding and Mechanical Splicing）
7

6  Steel Tubular Scaffold with Couplers in Construction
 ............... .........................................8
7  Prestress Wire, Presstressing Tendon Anchor
18
8  Sand and Crushed Stone for Ordinary Concrete
26
9  Concrete
41

10  Mortar
54
11  Soil Test
56
12  Water for Concrete
74
13  Chemical Admixture
78

14  Bitumen
78

15  Bituminous Mixtures
78

16  Building Waterproof Material
78

17  Building Wall Material
78

18  Pullout of Post-installed Fastenings
78

19  Corrugated Pipes
78

20  Concrete Compressive Strength（Rebound Method）
78

21  Reinforceing Bar Position and Thickness of Protection layer
78
Appendix A  Testing Protocol 
165
Appendix B  Initial Record 
173
Appendix C  Testing Report 
428

Appendix D  Record of sample Making and Delivery for Inspection and Test
428

Appendix E  Giving-out Ledger of Testing Reprot
428

Appendix F  Ledger of Substandard Testing Items
428

Explanation of Wording in This Specification
461


Normative Standards
462

Addition：Explanation of Provisions


1  总    则

1.0.1  为进一步规范全省房屋建筑工程材料检测行为，提高检测结果的可追溯性，统一全省检测试验委托、原始记录、检测报告等的编制与管理，保证房屋建筑工程材料检测试验质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建的房屋建筑工程材料检测试验委托、原始记录、检测报告的编制、归档和检查。

1.0.3  房屋建筑工程材料检测试验委托、原始记录、检测报告的编制、归档和检查除应符合本规程的要求外，尚应符合国家、地方现行有关标准的规定。

1.0.4  房屋建筑工程新材料检测试验委托、原始记录、检测报告的编制与管理，参照本规程的规定执行。

2  术    语

检测试验  inspection and testing

     依据国家、地方等有关标准和设计文件对材料、施工质量等进行试验、测试，并出具检测报告的过程。

委托检测协议书  testing protocol
     检测机构与委托方就检测试验有关事项经共同协商达成一致意见后为保障各自的合法权益签订的书面材料。
原始记录  initial record

检测机构在检测试验过程中所做的最初的数字或文字的记载。

检测报告 testing report

     检测机构根据国家、地方标准对检测试验结果出具的书面材料。

检测机构  inspection and testing organ

     提供工程检测服务并取得省级建设行政主管部门颁发的检测资质证书的独立法人机构。

企业试验室  in-house testing laboratory

     建筑施工、预拌混凝土、混凝土预制构件等企业内部设置的为控制施工质量而开展检测试验工作的部门。
见证取样  witness sampling

     在见证人员见证下，由取样单位的取样人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和建筑材料在现场取样、制作，并送至检测机构进行检测的活动。

3  基本规定

3.0.1  检测机构房屋建筑工程材料检测试验委托检测协议书、原始记录、检测报告应采用统一的格式，编号应按年度分类流水编号，且应连续，不得重复或空号。检测试验委托检测协议书、原始记录、检测报告格式宜符合本规程附录A、附录B、附录C规定，内容应符合本规程规定。
3.0.2  检测机构收样人员应对各检测项目委托检测协议书的填写内容是否符合本规程的规定以及试件的外观、标识和数量等状况进行检查，确认无误后，在委托检测协议书上签认。不符合要求的或无标识的试件不得接收。

3.0.3  检测机构应认真执行见证取样的规定，对实行见证取样的试件，无见证人员或无见证封样措施的不得接收；对涉及工地现场检测的见证检测项目，见证人员未到场情况下，不得进行检测。

3.0.4  检测机构应指定试件管理人员负责试件的管理工作，包括对试件进行样品编号，并按年度建立收样试件的台帐，试样台账的格式可按本规程附录D的规定执行。试件的样品编号应确保其连续性和唯一性，并与委托检测协议书、原始记录和检测报告的编号相关联。

3.0.5  检测应严格按照委托检测协议书上双方确认的检测依据所指定的方法标准进行。

3.0.6  检测操作应由不少于2名持证检测人员进行。
3.0.7  原始记录应在检测操作过程中及时真实记录，记录的信息应符合本规程的规定。记录应经检测、校对人员签字确认。

3.0.8  原始记录笔误需要更正时，应由原记录人进行杠改，将正确的数据写在原数据、文字处上方的斜杠上，杠改后原数据应清晰可辨，并在杠改处由原记录人签名或盖章。

3.0.9  自动采集的原始数据当因设备故障导致原始数据异常时，应予以记录，并由检测人员作出书面说明，由检测机构技术负责人（企业试验室负责人）批准后方可更改。

3.0.10  检测工作完成后，应及时进行数据整理和出具检测报告。检测报告应字迹清楚、结论明确。检测报告至少应经检测操作人和检测报告审核人签名、检测报告批准人签发，并加盖检测专用章，多页检测报告还应加盖骑缝章。

3.0.11  检测报告发放应登记。登记应记录报告编号、份数、领取日期及领取人等。检测报告发放台帐的格式可按本规程附录E的规定执行。

3.0.12  委托单位（委托人）需更改检测报告中的委托信息时，应由委托单位（委托人）提交书面申请并盖章，见证检测的还应经见证单位签章确认。检测报告中的委托信息更改应经检测机构技术负责人（企业试验室负责人）批准。

3.0.13  检测机构（企业试验室）应建立检测结果不合格项目台帐，并应将检测结果不合格项目按规定报送时间报告工程项目建设主管部门或工程质量机构。检测结果不合格项目台帐的格式可按本规程附录F的规定执行。

3.0.14  企业试验室建筑材料检测试验内部委托协议书、原始记录和检测报告应采用统一的格式，编号应按年度分类流水编号，且应连续，不得重复或空号。内部委托协议书参照本规程附录A规定，原始记录、检测报告格式宜符合本规程附录B、附录C规定，原始记录、检测报告内容应符合本规程规定。

4  水泥、掺合料

4.1  水泥

4.1.1  水泥理化性能检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  水泥理化性能委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.1.1规定的格式；

2  水泥理化性能委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、样品编号、工程名称、施工单位、见证单位、见证人及证书编号、使用部位、检测项目、检测依据、检测类别、水泥品种、强度等级、生产单位、商标、出厂编号、包装日期、包装形式、代表数量、样品数量、委托日期。

4.1.2  水泥理化性能检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：
    1  水泥水泥理化性能检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.1~B.1.7规定的格式；

2  水泥水泥理化性能检测原始记录应包括下列内容：样品编号、水泥品种、强度等级、检测地点、检测日期、检测环境、检测依据、仪器设备信息、检测数据。

4.1.3  水泥理化性能检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  水泥理化性能检测报告宜采用本规程附录C中表C.1.1规定的格式；

2  水泥水泥理化性能检测报告内容应包括下列内容：委托单位、委托编号、样品编号、工程名称、施工单位、见证单位、见证人及证书编号、使用部位、检测项目、检测依据、检测类别、水泥品种、强度等级、生产单位、商标、出厂编号、包装日期、包装形式、代表数量、样品数量、检测结果及结论、委托日期、报告日期。

4.1.4  水泥理化性能检测试验文件应核查下列内容：

1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程4.1.1、4.1.2、4.1.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

4  试验环境是否符合要求；
5  试验方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。

4.1.5  水泥理化性能检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
  1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程4.1.1、4.1.2、4.1.3规定要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；
3  检测仪器不符合相关规定要求； 

4  试验环境不符合要求；
5  试验方法、检测结果及检测结论不符合相关标准规定。

4.2  粉煤灰
4.2.1  粉煤灰检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  粉煤灰委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.1.2规定的格式；

2  水泥理化性能委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、样品编号、工程名称、施工单位、见证单位、见证人及证书编号、使用部位、检测项目、检测依据、检测类别、委托日期、产品名称、等级、生产单位、商标、出厂编号、包装日期、代表数量、样品数量。

4.2.2  粉煤灰检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：
    1  粉煤灰检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.8~B.1.12.规定的格式；

2  粉煤灰检测原始记录应包括下列内容：样品编号、产品名称、等级、检测地点、检测日期、检测环境、检测依据、仪器设备信息、检测数据。

4.2.3  粉煤灰检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  粉煤灰检测报告宜采用本规程附录C中表C.1.2规定的格式；

2  粉煤灰检测报告内容应包括下列内容：委托单位、委托编号、样品编号、工程名称、施工单位、见证单位、见证人及证书编号、使用部位、检测项目、检测依据、检测类别、产品名称、等级、生产单位、商标、出厂编号、包装日期、代表数量、样品数量、检测结果及结论、委托日期、报告日期。

4.2.4  粉煤灰检测试验文件应核查下列内容：

1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程4.2.1、4.2.2、4.2.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

4  试验环境是否符合要求；
5  试验方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。

4.2.5  粉煤灰检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
  1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程4.2.1、4.2.2、4.2.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；
3  检测仪器不符合相关规定要求； 

4  试验环境不符合要求；
5  试验方法、检测结果及检测结论不符合相关标准规定。

4.3  粒化高炉矿渣粉
4.3.1  粒化高炉矿渣粉检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  粒化高炉矿渣粉委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.1.2规定的格式；

2  粒化高炉矿渣粉委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、样品编号、工程名称、施工单位、见证单位、见证人及证书编号、使用部位、检测项目、检测依据、检测类别、委托日期、产品名称、级别、生产单位、商标、出厂编号、包装日期、代表数量、样品数量。

4.3.2  粒化高炉矿渣粉检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：
    1  粒化高炉矿渣粉检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.13~B.1.17规定的格式；

2  粒化高炉矿渣粉检测原始记录应包括下列内容：样品编号、产品名称、级别、检测地点、检测日期、检测环境、检测依据、仪器设备信息、检测数据。

4.3.3  粒化高炉矿渣粉检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  粒化高炉矿渣粉检测报告宜采用本规程附录C中表C.1.3规定的格式；

2  粒化高炉矿渣粉检测报告内容应包括下列内容：委托单位、委托编号、样品编号、工程名称、施工单位、见证单位、见证人及证书编号、使用部位、检测项目、检测依据、检测类别、产品名称、级别、生产单位、商标、出厂编号、包装日期、代表数量、样品数量、检测结果及结论、委托日期、报告日期。

4.3.4  粒化高炉矿渣粉检测试验文件应核查下列内容：

1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程4.3.1、4.3.2、4.3.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

4  试验环境是否符合要求；
5  试验方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。

4.3.5  粒化高炉矿渣粉检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
  1  委托信息、记录信息及报告信息不符合4.2.1、4.2.2、4.2.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；
3  检测仪器不符合相关规定要求； 

4  试验环境不符合要求；
5  试验方法、检测结果及检测结论不符合相关标准规定。

5  钢材（含焊接与机械连接）

5.1  钢筋原材

5.1.1  钢筋原材检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋原材委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.2.1规定的格式；
2  钢筋原材委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、委托日期、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、检测依据、样品资料（样品名称、生产厂家、 出厂合格证编号、送检数量、代表数量、型号规格、钢筋牌号、炉(批)号）、检测项目。
5.1.2  钢筋原材检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋原材检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.2.1～表B.2.5规定的格式；

2  钢筋原材检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、仪器设备、实验室温度、样品名称、规格型号、检测过程异常情况描述。其中表B.2.1还应包括:公称面积、屈服荷载或规定塑性延伸力、极限荷载、屈服强度或规定塑性延伸强度、抗拉强度、原始标距、断后标距、断后伸长率、最大力总伸长率、弯心直径、弯曲角度、弯曲结果、强度比值；表B.2.2还应包括:试件单根长度、试件总长度、试件总重量、重量偏差；表B.2.3还应包括: 圆柱支座半径、反复弯曲次数、破坏状态；表B.2.4还应包括: 松驰时间段、每一个松驰时间段测得的松驰率、推算1000小时的松驰率；表B.2.5还应包括: 钢材碳、硫、锰、磷、硅检测时记录称取试样质量，锰、磷、硅检测时，记录各试剂用量、检测结果。
5.1.3  钢筋原材检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋原材检测报告宜采用本规程附录C中表C.2.1～表C.2.5规定的格式；

2  钢筋原材检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、委托日期、检测日期、报告日期、检测依据、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、型号规格、生产厂家、送检数量、代表数量、检测项目及相关技术要求与对应检测结果、检测结论。

5.1.4  钢筋原材检测试验文件应核查下列内容:
1  样品型号规格、代表数量是否符合标准要求。

    2  代表数量与送检数量是否相对应。

    3  委托信息、记录信息及报告信息是否一致。

    4  检测项目是否齐全，试验方法、检测结果是否符合相关标准规定。

5.1.5  钢筋原材检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  试件外观、型号规格不符合相关标准要求。

2  试验设备不符合相关标准规定。

5.2  钢筋焊接
5.2.1  钢筋焊接检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋焊接委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.2.2规定的格式；

2  钢筋焊接委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、委托日期、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、检测依据、样品资料（母材规格、母材牌号、母材检测报告编号、焊接种类、操作人、操作证号、送检数量、代表数量、型号规格）、检测项目。

5.2.2  钢筋焊接检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋焊接检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.2.6规定的格式；

2  钢筋焊接检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、仪器设备、实验室温度、样品名称、母材规格、母材牌号、极限荷载、抗拉强度、破坏部位及破坏状态、检测过程异常情况描述，闪光对焊检测还应体现弯心直径、弯曲角度、弯曲结果。

5.2.3  钢筋焊接检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋焊接检测报告宜采用本规程附录C中表C.2.6～表C.2.7规定的格式；

2  钢筋焊接检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托日期、委托编号、检测日期、报告日期、检测依据、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、母材规格、母材牌号、母材检测报告编号、焊接种类、操作人、操作证号、送检数量、代表数量、型号规格、检测项目及相关技术要求与对应检测结果、检测结论。

5.2.4  钢筋焊接检测试验文件应核查下列内容:
    1  样品型号规格、代表数量是否符合标准要求。

    2  代表数量与送检数量是否相对应。

    3  委托信息、记录信息及报告信息是否一致。

    4  检测项目是否齐全，试验方法、检测结果是否符合相关标准规定。

5.2.5  钢筋焊接检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  试件外观、型号规格不符合相关标准要求。

2  试验设备不符合相关标准规定。

5.3  钢筋机械连接
5.3.1  钢筋机械连接委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋机械连接委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.2.3规定的格式；

2  钢筋机械连接委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、委托日期、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、检测依据、样品资料（母材规格、母材牌号、母材检测报告编号、接头类型、接头等级、操作人、操作证号、连接件厂别、连接件合格证或检测报告编号、代表数量、送检数量）、检测项目。

5.3.2  钢筋机械连接检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋机械连接检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.2.7～表B.2.8规定的格式；

2  钢筋机械连接检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、仪器设备、实验室温度、样品名称、母材规格、母材牌号、接头等级、公称面积、极限荷载、抗拉强度、破坏状态、检测过程异常情况描述，钢筋机械连接工艺检测还应体现: 残余变形、残余变形平均值。

5.3.3  钢筋机械连接检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋机械连接检测报告宜采用本规程附录C中表C.2.8～表C.2.9规定的格式；

2  钢筋机械连接检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托日期、委托编号、检测日期、报告日期、检测依据、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、母材规格、母材牌号、母材检测报告编号、接头类型、接头等级、操作人、操作证号、连接件厂别、连接件合格证或检测报告编号、送检数量、代表数量、检测项目及相关技术要求与对应检测结果、检测结论。

5.3.4  钢筋机械连接检测试验文件应核查下列内容:
    1  样品型号规格、代表数量是否符合标准要求。

    2  代表数量与送检数量是否相对应。

    3  委托信息、记录信息及报告信息是否一致。

    4  检测项目是否齐全，试验方法、检测结果是否符合相关标准规定。

5.3.5  钢筋机械连接检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  试件外观、型号规格不符合相关标准要求。

2  试验设备不符合相关标准规定。

6  建筑施工扣件式钢管

6.1  脚手架钢管

6.1.1  脚手架钢管检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  脚手架钢管委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.3.1规定的格式；
2  脚手架钢管委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、委托日期、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、检测依据、样品资料（样品名称、生产厂家、生产日期、出厂合格证编号、送检数量、代表数量、型号规格、钢的牌号、炉(批)号）、检测项目。
6.1.2  脚手架钢管检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  脚手架钢管检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.3.1规定的格式；

2  脚手架钢管检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、仪器设备、实验室温度、样品名称、样品规格型号、拉伸横截面面积、屈服荷载、极限荷载、屈服强度、抗拉强度、原始标距、断后标距、断后伸长率、检测过程异常情况描述。

6.1.3  脚手架钢管检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  脚手架钢管检测报告宜采用本规程附录C中表C.3.1规定的格式；

2  脚手架钢管检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、委托日期、检测日期、报告日期、检测依据、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、样品型号规格、生产厂家、送检数量、代表数量、检测项目及相关技术要求与对应检测结果、检测结论。

6.1.4  脚手架钢管检测试验文件应核查下列内容:
    1  样品外观、型号规格、代表数量是否符合标准要求。

    2  送检数量与代表数量是否相对应。

    3  委托信息、记录信息及报告信息是否一致。

6.1.5  脚手架钢管检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  试件外观、型号规格不符合相关标准要求。

2  试验环境不符合规定要求。

3  试验设备不符合相关标准规定。

6.2  连墙件

6.2.1  连墙件检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  连墙件委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.3.1规定的格式；

2  连墙件委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、委托日期、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、检测依据、样品资料（样品名称、生产厂家、生产日期、出厂编号、送检数量、代表数量、型号规格）、检测项目。

6.2.2  连墙件检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  连墙件检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.3.2规定的格式；

2  连墙件检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、仪器设备、实验室温度、样品名称、样品规格型号、拉伸横截面面积、屈服荷载、极限荷载、屈服强度、抗拉强度、原始标距、断后标距、断后伸长率，破坏状态、检测过程异常情况描述。

6.2.3  连墙件检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  连墙件检测报告宜采用本规程附录C中表C.3.2规定的格式；

2  连墙件检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托日期、委托编号、检测日期、报告日期、检测依据、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、样品型号规格、生产厂家、送检数量、代表数量、检测项目及相关技术要求与对应检测结果、检测结论。

6.2.4  连墙件检测试验文件应核查下列内容:
    1  代表数量与送检数量是否相对应。

    2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致。

6.2.5  连墙件检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  试验环境不符合规定要求。

2  试验设备不符合相关标准规定。

6.3  钢管脚手架扣件

6.3.1  钢管脚手架扣件委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢管脚手架扣件委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.3.2规定的格式；

2  钢管脚手架扣件委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、委托日期、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、检测依据、样品资料（样品名称、生产厂家、生产日期、出厂编号、送检数量、代表数量、型号规格）、检测项目。

6.3.2  钢管脚手架扣件检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢管脚手架扣件检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.3.3规定的格式；

2  钢管脚手架扣件检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、仪器设备、实验室温度、样品名称、样品规格型号、抗滑移性能试验中应记录P增加到7.0kN时测量位移值△1及P增加到10.0kN时测量位移值△2，抗破坏性能试验中应记录扣件各部位是否破坏，扭转刚度性能试验中应记录各荷载值P对应的横管位移值f，抗拉性能试验中应记录P增加至4kN时测量位移值△，抗压性能试验中应记录底座的是否破坏、检测过程异常情况描述。

6.3.3  钢管脚手架扣件检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢管脚手架扣件检测报告宜采用本规程附录C中表C.3.3规定的格式；

2  钢管脚手架扣件检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托日期、委托编号、检测日期、报告日期、检测依据、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、样品型号规格、生产厂家、送检数量、代表数量、检测项目及相关技术要求与对应检测结果、检测结论。

6.3.4  钢管脚手架扣件检测试验文件应核查下列内容:
    1  样品型号规格、代表数量是否符合标准要求。

    2  核查代表数量与送检数量是否相对应。

    3  核查委托信息、记录信息及报告信息是否一致。

    4  核查检测项目是否齐全，试验方法、检测结果是否符合相关标准规定。

6.3.5  钢管脚手架扣件检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  试件外观、型号规格不符合相关标准要求。

2  试验设备不符合相关标准规定。

7  预应力钢绞线、预应力锚夹具

7.1 预应力钢绞线

7.1.1  预应力钢绞线检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  预应力钢绞线检测委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.4.1规定的格式；
2  预应力钢绞线检测委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托人联系方式、委托日期、工程名称、使用部位、建设单位、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、样品名称、型号规格、样品数量、代表数量、生产厂家、出厂/合格证编号、检测项目、检测依据、委托编号、样品编号。

7.1.2  预应力钢绞线检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：
1  预应力钢绞线检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.4.1规定的格式；
2  预应力钢绞线检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测地点、检测环境、样品名称、型号规格、样品状态、力学性能检测结果、检测校对人员签字。

7.1.3  预应力钢绞线检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  预应力钢绞线检测报告宜采用本规程附录C中表C.4.1规定的格式；

2  预应力钢绞线检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、建设单位、施工单位、见证单位、见证人、见证人证书编号、委托编号、样品编号、报告编号、委托日期、检测日期、报告日期、样品名称、型号规格、样品数量、代表数量、样品状态、生产厂家、出厂/合格证编号、使用部位、检测依据、仪器设备信息、检测结果。

7.1.4  预应力钢绞线检测试验文件应核查下列内容：

1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程7.1.1、7.1.2和7.1.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

  4  检测环境是否符合要求；
  5  检测方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。
7.1.5  预应力钢绞线检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程7.1.1、7.1.2和7.1.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

3  检测仪器不符合相关规范要求；

4  检测环境不符合相关规范要求；

5  检测方法、检测结果及检测结论不符合相关规范要求。

7.2 预应力锚夹具
7.2.1  预应力锚夹具检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  预应力锚夹具检测委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.4.1规定的格式；

2  预应力锚夹具委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托人联系方式、委托日期、工程名称、使用部位、建设单位、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、样品名称、型号规格、样品数量、代表数量、生产厂家、出厂/合格证编号、检测项目、检测依据、委托编号、样品编号。

7.2.2  预应力锚夹具检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  预应力锚夹具检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.4.2或表B.4.3规定的格式；
2  预应力锚夹具检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、检测用仪器设备、检测环境、样品名称、型号规格、样品状态、检测结果、检测校对人员签字。

7.2.3  预应力锚夹具检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  预应力锚夹具检测报告宜采用本规程附录C中表C.4.2或表C.4.3规定的格式；

    2  预应力锚夹具检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、建设单位、施工单位、见证单位、见证人、见证人证书编号、委托编号、样品编号、报告编号、委托日期、检测日期、报告日期、样品名称、型号规格、样品数量、代表数量、样品状态、生产厂家、出厂/合格证编号、使用部位、检测依据、检测结果。
7.2.4  预应力锚夹具检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程7.2.1、7.2.2和7.2.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

  4  检测环境是否符合要求；
  5  检测方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。
7.2.5  预应力锚夹具检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程7.2.1、7.2.2和7.2.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

3  检测仪器不符合相关规范要求；

4  检测环境不符合相关规范要求；

5  检测方法、检测结果及检测结论不符合相关规范要求。

8 混凝土用砂、石

8.1  混凝土用砂

8.1.1  混凝土用砂（含机制砂，下同）检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  混凝土用砂委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.5.1规定的格式；

2  混凝土用砂委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、样品名称、样品产地、规格类型、代表数量、送检数量、检测依据。

8.1.2  混凝土用砂检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土用砂检测原始记录表宜采用本规程附录B中表B.5.1～表B.5.8规定的格式；

2  混凝土用砂检测原始记录表应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、检测使用仪器设备、样品缩分过程（当试验方法要求对样品进行缩分时）、样品烘干恒重过程（当试验过程有烘干恒重时）。

8.1.3  混凝土用砂检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土用砂检测报告宜分别采用本规程附录C中表C.5.1、表C.5.2规定的格式；

2  混凝土用砂检测报告应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、检测日期、报告日期、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测依据、样品名称、型号规格、样品产地、代表数量、检测结果。      
8.1.4  混凝土用砂检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；

2  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求；

3  代表数量及送检数量是否符合相关规定要求；

4  检测项目是否齐全，检测方法、检测结果是否符合相关标准规定。

8.1.5  混凝土用砂检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

2  检测仪器及检测依据不符合相关规定要求；

3  代表数量及送检数量不符合相关规定要求；

4  检测项目不齐全，检测方法、检测结果不符合相关标准规定。

8.2  混凝土用碎石或卵石

8.2.1  混凝土用碎石或卵石检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  混凝土用碎石或卵石委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.5.1规定的格式；

2  混凝土用碎石或卵石委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、样品名称、样品产地、规格类型、代表数量、送检数量、检测依据。

8.2.2  混凝土用碎石或卵石检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土用碎石或卵石检测原始记录表宜采用本规程附录B中表B.5.9～表B.5.13规定的格式；

2  混凝土用碎石或卵石检测原始记录表应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、检测使用仪器设备、样品缩分过程（当试验方法要求对样品进行缩分时）、样品烘干恒重过程（当试验过程有烘干恒重时）。

8.2.3  混凝土用碎石或卵石检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土用碎石或卵石检测报告宜采用本规程附录C中表C.5.3规定的格式；

2  混凝土用碎石或卵石检测报告应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、检测日期、报告日期、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测依据、样品名称、型号规格、样品产地、代表数量、检测结果。      
8.2.4  混凝土用碎石或卵石检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；

2  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求；

3  代表数量及送检数量是否符合相关规定要求；

4  检测项目是否齐全，检测方法、检测结果是否符合相关标准规定。

8.2.5  混凝土用碎石或卵石检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

2  检测仪器及检测依据不符合相关规定要求；

3  代表数量及送检数量不符合相关规定要求；

4  检测项目不齐全，检测方法、检测结果不符合相关标准规定。

9  混凝土

9.1 混凝土配合比设计

9.1.1  混凝土配合比设计委托检测协议书的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土配合比设计委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.6.1规定的格式。

2  混凝土配合比设计委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、建设单位、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、原材料基本信息、搅拌方法、使用部位、检测项目、检测依据、设计等级、设计稠度、施工方法，委托编号、样品编号、检测类别。

3  普通混凝土的配合比设计委托检测协议书，原材料基本信息应包括下列内容：

1） 水泥：厂名商标、品种强度、出厂日期、出厂编号；

2） 集料：品种、级配；

3） 矿物掺合料：品种、厂名、出厂日期、出厂编号；

4）外加剂：品种、厂名、出厂日期、出厂编号、掺量。

9.1.2  混凝土配合比设计检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土配合比设计检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.6.1规定的格式；

2  混凝土配合比设计检测原始记录应包括下列内容：工程名称、委托编号、样品编号、检测日期、使用部位、检测依据、仪器设备信息、检测环境、设计强度、试配强度、设计稠度、振捣方法、原材料信息、原材料用量、稠度、黏聚性、保水性、表观密度、校正系数、混凝土拌合物中水溶性氯离子含量、混凝土试件强度值、相关耐久性试验验证、最终配合比、检测校对人员签字。

9.1.3  混凝土配合比设计检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土配合比设计报告宜采用本规程附录C中表C.6.1规定的格式；

2  混凝土配合比设计检测报告应包括下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、原材料基本信息、施工方法、搅拌方法、使用部位、检测项目、检测依据、设计等级、设计稠度、委托编号、样品编号、检测类别、报告日期、试配强度、最终配合比。

9.1.4  混凝土配合比设计检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程9.1.1、9.1.2和9.1.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

 4  检测环境是否符合要求；
 5  检测方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。
9.1.5  混凝土配合比设计检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本9.1.1、9.1.2和9.1.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

3  检测仪器不符合相关规范要求；

4  检测环境不符合相关规范要求；

5  检测方法、检测结果及检测结论不符合相关规范要求。

9.2 混凝土力学性能检测

9.2.1  混凝土力学性能检测委托协议书的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土力学性能委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.6.2规定的格式；

2  混凝土力学性能委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、建设单位、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测项目、检测依据、拌制单位、养护方法、使用部位、配合比编号、强度等级、制作日期、样品数量、试件尺寸、委托编号、样品编号、检测类别。

9.2.2  混凝土力学性能检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土试件抗压强度检测原始记录宜采用本规程附录B中表.B.6.2规定的格式；

   2  混凝土力学性能检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测环境、检测数据、检测校对人员签字。
9.2.3  混凝土试件力学性能检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土力学性能检测报告应采用本规程附录C中表C.6.2规定的格式；

2  混凝土试件力学性能检测报告应包括下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测项目、检测依据、拌制单位、养护方法、使用部位、配合比编号、强度等级、制作日期、样品数量、试件尺寸、委托编号、样品编号、检测类别、检测日期、报告日期、检测龄期、检测结果。

9.2.4  混凝土力学性能检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程9.2.1、9.2.2和9.2.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

 4  检测环境是否符合要求；
 5  检测方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。
9.2.5  混凝土力学性能检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本9.2.1、9.2.2和9.2.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

3  检测仪器不符合相关规范要求；

4  检测环境不符合相关规范要求；

5  检测方法、检测结果及检测结论不符合相关规范要求。

9.3 混凝土拌合物性能检测

9.3.1  混凝土拌合物性能检测委托协议书的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土拌合物性能委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.6.3规定的格式；

2  混凝土拌合物性能委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、建设单位、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测项目、检测依据、混凝土配合比、使用部位、搅拌方法、原材料信息、委托编号、样品编号、检测类别；

9.3.2  混凝土拌合物性能试验记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土拌合物性能检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.6.3规定的格式。

2  混凝土拌合物性能检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测环境、检测数据、检测校对人员签字。

3  根据检测项目分类混凝土拌合物性能检测原始记录还应包括下列内容：

1） 混凝土拌合物稠度检测：混凝土拌合物坍落度值或坍落度扩展度值；

2） 混凝土拌合物凝结时间检测：检测时间、贯入压力、测针面积、贯入阻力值，贯入阻力和时间的关系曲线，初凝时间、终凝时间；

3） 混凝土拌合物常压泌水率检测：拌合物总用水量、拌合物总质量、所取试样总质量、每次吸水时间以及对应的吸水量、泌水量和泌水率；

4）  混凝土拌合物压力泌水检测：加压至10s时的泌水量V10、加压至140s时的泌水量V140、压力泌水率；

5）  混凝土拌合物表观密度检测：容量筒质量、容积、容量筒和混凝土试样总质量、混凝土拌合物表观密度。

9.3.3  混凝土拌合物性能检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土拌合物性能检测报告宜采用本规程附录C中表C.6.3规定的格式；

2  混凝土拌合物性能检测报告应包括下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测项目、检测依据、混凝土配合比、使用部位、搅拌方法、原材料信息、委托编号、样品编号、检测类别、检测环境、检测结果；

9.3.4  混凝土拌合物性能检测试验文件应核查下列内容：

1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程9.3.1、9.3.2和9.3.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

 4  检测环境是否符合要求；
 5  检测方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。
9.3.5  混凝土拌合物性能检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程9.3.1、9.3.2和9.3.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

3  检测仪器不符合相关规范要求；

4  检测环境不符合相关规范要求；

5  检测方法、检测结果及检测结论不符合相关规范要求。

9.4 混凝土抗渗性能检测

9.4.1  混凝土抗渗性能委托检测协议书的基本要求和内容应符合下列要求：
1  混凝土抗渗性能委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.6.4规定的格式；

2  混凝土抗渗性能委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、建设单位、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测项目、检测依据、拌制单位、养护方法、使用部位、配合比编号、抗渗等级、制作日期、样品数量、委托编号、样品编号、检测类别。

9.4.2  混凝土抗渗性能检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土抗渗性能检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.6.4规定的格式；

2  混凝土抗渗性能检测原始记录应包括下列内容混凝土抗渗性能检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、制作日期、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测环境、检测数据、抗渗等级、养护方式、检测校对人员签字。

9.4.3  混凝土抗渗性能检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土抗渗性能检测报告宜采用本规程附录C中表C.6.4规定的格式；

2  混凝土抗渗性能检测报告应包括下列内容：委托单位、工程名称、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测类别、委托编号、样品编号、养护方法、委托日期、检测日期、报告日期、检测项目、检测依据、使用部位、样品信息、制作日期、配合比编号、抗渗等级、检测结论。

9.4.4  混凝土抗渗性能检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程9.4.1、9.4.2和9.4.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

 4  检测环境是否符合要求；
 5  检测方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。
9.4.5  混凝土抗渗性能检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程9.4.1、9.4.2和9.4.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

3  检测仪器不符合相关规范要求；

4  检测环境不符合相关规范要求；

5  检测方法、检测结果及检测结论不符合相关规范要求。

10  砂浆

10.1 砂浆配合比设计

10.1.1  砂浆配合比设计委托检测协议书的基本要求和内容应符合下列要求：
1  砂浆配合比设计委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.7.1规定的格式；

2  砂浆配合比设计委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、建设单位、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、原材料基本信息、搅拌方法、使用部位、检测项目、检测依据、设计等级、砂浆种类、设计稠度、施工方法，委托编号、样品编号、检测类别。

10.1.2  砂浆配合比设计检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  砂浆配合比设计原始记录宜采用本规程附录B中表B.7.1规定的格式；
2  砂浆配合比设计原始记录应包括下列内容：工程名称、委托编号、样品编号、检测日期、使用部位、检测依据、仪器设备信息、检测环境、砂浆种类、设计强度、试配强度、设计稠度、搅拌方法、原材料基本信息、原材料用量、实测稠度、保水率、表观密度、校正系数、砂浆试件抗压强度、最终配合比、检测校对人员签字。

10.1.3  砂浆配合比设计检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  砂浆配合比设计检测报告宜采用本规程附录C中表C.7.1规定的格式；

2  砂浆配合比设计检测报告应体现下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、原材料基本信息、施工方法、搅拌方法、使用部位、检测项目、检测依据、设计强度、设计稠度、委托编号、样品编号、检测类别、报告日期、试配强度、实测稠度、表观密度、保水率、最终配合比。

10.1.4  砂浆配合比设计检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程10.1.1、10.1.2和10.1.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

  4  检测环境是否符合要求；
  5  检测方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。
10.1.5  砂浆配合比设计检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程10.1.1、10.1.2和10.1.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

3  检测仪器不符合相关规范要求；

4  检测环境不符合相关规范要求；

5  检测方法、检测结果及检测结论不符合相关规范要求。

10.2 建筑砂浆基本性能检测

10.2.1  建筑砂浆基本性能委托检测协议书的基本要求和内容应符合下列要求：
1  建筑砂浆基本性能委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.7.2规定的格式；

2  建筑砂浆基本性能委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托日期、工程名称、建设单位、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、原材料基本信息、搅拌方法、使用部位、检测项目、检测依据、强度等级、砂浆种类、稠度、委托编号、样品编号、检测类别。

10.2.2  建筑砂浆基本性能检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  建筑砂浆基本性能检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.7.2规定的格式；

2  建筑砂浆基本性能检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、检测日期、砂浆种类、检测依据、仪器设备信息、检测环境、砂浆配合比、检测数据、检测校对人员签字。

10.2.3  建筑砂浆基本性能检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

    1  建筑砂浆基本性能检测报告宜采用本规程附录C中表C.7.2规定的通用格式；

2  建筑砂浆基本性能检测报告应包括下列内容：委托单位、工程名称、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测类别、委托编号、样品编号、委托日期、检测日期、报告日期、检测项目、检测依据、原材料信息、砂浆种类、搅拌方式、砂浆配合比、检测数据。

10.2.4  建筑砂浆基本性能检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程10.2.1、10.2.2和10.2.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器是否符合相关规定要求； 

  4  检测环境是否符合要求；
  5  检测方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。
10.2.5  建筑砂浆基本性能检测项目凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程10.2.1、10.2.2和10.2.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

3  检测仪器不符合相关规范要求；

4  检测环境不符合相关规范要求；

5  检测方法、检测结果及检测结论不符合相关规范要求。

11  土工试验
11 .1 土工试验检测

11.1.1  土工试验委托检测协议书的基本要求和内容应符合下列要求：
1  土工试验委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.8.1规定的格式；
2  土工试验委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、样品编号、检验类别、施工单位、使用部位、样品名称、样品状态、代表数量、样品来源（产地）、样品数量、检测项目、设计要求、见证单位、见证人、见证编号、委托日期、预计完成日期、检测依据。

11.1.2  土工试验检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  土工试验检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.8.1~表B.8.8规定的格式；
2  土工试验检测原始记录应包括下列内容：委托编号、记录编号、样品名称、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测数据、检测校对人员签字。

11.1.3  土工试验检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  土工试验检测报告宜采用本规程附录C中表C.8.1~ C.8.3规定的通用格式；

2  土工试验检测报告应包括下列内容：委托单位、工程名称、施工单位、见证单位、见证人签名、见证人证书编号、委托编号、样品编号、设计要求、委托日期、检测日期、报告日期、检测项目、检测依据、检测数据。

11.1.4  土工试验检测试验文件应核查下列内容：
1  核查委托信息、记录信息及报告信息是否一致。

2  仪器设备是否满足检测要求。
3  核查检测方法、检测结果及结论是否符合相关的标准规定。
11.1.5  土工试验检测项目凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  检测仪器设备不能满足检测要求。

2  检测方法，检测结果及结论错误的。
12  混凝土用水

12.1  混凝土用水检测
12.1.1  混凝土用水委托检测协议书的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土用水委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.9.1规定的格式；
2  混凝土用水委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、样品编号、检测项目、检测性质、施工单位、水样类型、见证单位、见证人、见证编号、委托日期、预计完成日期、检测依据。
12.1.2  混凝土用水检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土用水检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.9.1规定的格式；
2  混凝土用水检测原始记录应包括下列内容：委托编号、记录编号、水样类型、环境条件、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测数据、检测校对人员签字。
12.1.3  混凝土用水检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土用水检测报告宜采用本规程附录C中表C.9.1规定的通用格式；

2  混凝土用水检测报告应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、样品编号、检测项目、检测性质、施工单位、水样类型、见证单位、见证人、见证编号、委托日期、检测结果及结论、检测依据。
12.1.4  混凝土用水检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；

2  仪器设备和检测环境是否满足检测要求；

3  检测方法、检测结果是否符合相关的标准规定。

12.1.5  混凝土用水检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  检测环境与规定不符合。

2  检测仪器设备不能满足检测要求。

3  检测方法、检测结果及结论错误。
13  外加剂

13.1 外加剂性能检测
13.1.1  外加剂检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  外加剂委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.10.1规定的格式；

2  外加剂委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、使用部位、见证单位、见证人、委托日期、检测项目、检测依据、生产单位、质量等级、商标、种类或型号、出厂编号、出厂日期、掺量、样品数量、代表数量、样品编号。
13.1.2  外加剂检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  外加剂检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.10.1~B10.6规定的格式：

1） 混凝土外加剂检测原始记录详见表B.10.1；

2） 混凝土膨胀剂检测原始记录详见表B.10.2；

3） 混凝土防水剂检测原始记录详见表B.10.3；

4） 砂浆防水剂检测原始记录详见表B.10.4；

5） 速凝剂检测原始记录详见表B.10.5；

6） 外加剂匀质性检测原始记录详见表B.10.6。

2  外加剂检测原始记录应包括下列内容：样品编号、种类、掺量、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测环境、检测数据。

13.1.3  外加剂检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：
1  外加剂检测报告宜采用本规程附录C中表C.10.1～C.10.6规定的格式；

1） 混凝土外加剂检测报告详见表C.10.1；

2） 混凝土膨胀剂检测报告详见表C.10.2；

3） 混凝土防水剂检测报告详见表C.10.3；

4） 砂浆防水剂检测报告详见表C.10.4；

5） 速凝剂检测报告详见表C.10.5；

6） 外加剂匀质性检测报告详见表C.10.6。

2  外加剂检测报告内容应包括下列内容：委托编号、报告编号、样品编号、委托单位、工程名称、施工单位、使用部位、见证单位、见证人、委托日期、报告日期、检测项目、检测依据、生产单位、质量等级、商标、种类或型号、出厂编号、出厂日期、掺量、样品数量、代表数量、检测结论。

13.1.4  外加剂检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息否符合本规程13.1.1、13.1.2、13.1.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；

3  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求； 

     4  试验环境是否符合相关规定要求；
5  试验方法、检测结果及检测结论是否符合相关标准规定。
13.1.5  外加剂检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程13.1.1、13.1.2、13.1.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；
   3  试验仪器及检测依据不符合相关规定要求；

4  试验环境不符合相关规定要求；

5  试验方法、检测结果及检测结论不符合相关标准规定。
14  沥青

14.1 沥青检验
14.1.1  沥青检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  沥青委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.11.1规定的格式；

2  沥青委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测部位、样品名称、品种规格、样品数量、代表数量、出厂日期、生产厂家、出厂合格证/检测编号、委托日期、检测项目、检测依据。

14.1.2  沥青检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  沥青原始记录宜采用本规程附录B中表B.11.1～表B.11.5规定的格式；

2  沥青原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、样品名称、品种规格、样品数量、委托日期、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测温度、检测数据。

14.1.3  沥青检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  沥青检测报告宜采用本规程附录C中表C.11.1规定的格式；

2  沥青检测报告内容应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人、见证人证书编号、检测部位、委托日期、检测日期、报告日期、检测项目、检测依据、样品编号、样品名称、品种规格、样品数量、代表数量、出厂日期、生产厂家、出厂合格证/检测编号、检测结果、检测结论。

14.1.4  沥青检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
2  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求；

3  检测温度是否符合相关规定要求；

4  平行检测是否符合相关规定要求；

5  是否出具检测数据的平均值、差值。

14.1.5  沥青检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

2  检测仪器或检测依据不符合相关规定要求；

3  检测温度不符合相关规定要求；

4  平行检测是否符合相关规定要求；

5  未出具检测数据的平均值、差值。

15  沥青混合料

15.1 沥青混合料检测

15.1.1  沥青混合料检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  沥青混合料委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.12.1规定的格式；

2  沥青混合料委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测部位、混合料类型、油石比、样品数量、代表数量、关键筛孔设计级配、委托日期、检测项目、检测依据。

15.1.2  沥青混合料检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  沥青混合料原始记录宜采用本规程附录B中表B.12.1～表B.12.5规定的格式；

2  沥青混合料原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、道路等级、混合料类型、样品数量、委托日期、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测环境、检测数据。

15.1.3  沥青混合料检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  沥青混合料检测报告宜采用本规程附录C中表C.12.1～表B.12.2规定的格式；

2  沥青混合料检测报告内容应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人、见证人证书编号、检测部位、委托日期、检测日期、报告日期、检测项目、检测依据、样品编号、混合料类型、样品数量、代表数量、检测结果、检测结论。

15.1.4  沥青检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
2  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求；

3  混合料类型是否与原始记录相符；

4  检测温度是否符合相关规定要求；

5  平行检测是否符合相关规定要求；

6  是否出具检测数据的平均值、差值。

15.1.5  沥青检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

2  检测仪器或检测依据不符合相关规定要求；

3  混合料类型与原始记录不相符；

4  检测温度不符合相关规定要求；

5  平行检测是不符合相关规定要求；

6  未出具检测数据的平均值、差值。

15.2 沥青混合料配合比设计

15.2.1  沥青配合比设计检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  沥青配合比设计委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.12.2规定的格式；

2  沥青配合比设计委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、道路类型、混合料类型、原材料的品种规格、生产厂家、样品数量、委托日期、检测项目、检测依据。

15.2.2  沥青配合比设计检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  沥青配合比设计原始记录宜采用本规程附录B中表B.12.1～表B.12.5规定的格式；

2  沥青配合比设计原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、混合料类型、道路类型、委托日期、检测日期、检测依据、仪器设备信息、检测环境、检测数据。

15.2.3  沥青配合比设计检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  沥青配合比设计检测报告宜采用本规程附录C中表C.12.3～表B.12.6规定的格式；

2  沥青配合比设计检测报告内容应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人、见证人证书编号、使用部位、委托日期、检测日期、报告日期、检测项目、检测依据、样品编号、混合料类型、道路类型、检测结果、检测结论。

15.2.4  沥青配合比设计检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
2  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求；

3  混合料类型是否与原始记录相符；

4  检测温度是否符合相关规定要求；

5  平行检测是否符合相关规定要求；

6  是否出具检测数据的平均值、差值。

15.2.5  沥青配合比设计检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

2  检测仪器或检测依据不符合相关规定要求；

3  混合料类型与原始记录不相符；

4  检测温度不符合相关规定要求；

5  平行检测不符合相关规定要求；

6  未出具检测数据的平均值、差值。

16  建筑防水材料

16.1 建筑防水材料检测

16.1.1  建筑防水材料检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  建筑防水材料委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.13.1规定的格式；

2  建筑防水材料委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、使用部位、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、样品信息（见条文说明）、检测项目、检测依据、样品核查情况、预计完成日期、双方确认。

16.1.2  建筑防水材料检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  建筑防水材料检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.13.1~表B.13.6规定的格式；

2  建筑防水材料检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、样品名称、型号规格及配比、检测日期、检测依据、检测地点、检测环境条件、检测参数试验条件、检测用仪器设备信息、检测结果、检测过程异常情况描述。

16.1.3  建筑防水材料检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  建筑防水材料检测报告宜采用本规程附录C中表C.13.1规定的格式；

2  建筑防水材料检测报告内容应包括下列内容：委托编号、报告编号、委托单位、检测类别、工程名称、使用部位、检测日期、报告日期、施工单位、监理单位或见证单位、见证人、见证人证书编号、样品名称、型号规格、样品数量、检测依据、检测结果、检测结论。

16.1.4  建筑防水材料检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
2  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求；

3  检测环境条件、检测参数试验条件是否符合相关规定要求；

4  检测结果、检测结论是否正确；

16.1.5  建筑防水材料检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

2  检测仪器或检测依据不符合相关规定要求；

3  检测环境条件、检测参数试验条件不符合相关规定要求；

4  检测结果、检测结论不正确；

17  筑墙体材料

17.1  建筑墙体材料检测

17.1.1  建筑墙体材料检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  建筑墙体材料委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.14.1规定的格式；

2  建筑墙体材料委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、样品编号、施工单位、见证单位、见证人、见证编号、使用部位、检测依据标准、材料名称、厂家、商标、出厂日期、生产日期、合格证编号、材料强度等级、材料规格、代表数量、样品数量、委托日期、预计完成日期、检测项目、双方确认。
17.1.2  建筑墙体材料检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  建筑墙体材料检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.14.1~表B.14.11规定的格式；

2  建筑墙体材料检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、材料名称、材料强度等级、材料规格、检测日期、检测依据、检测地点、检测环境条件、检测用仪器设备信息、检测结果、检测过程异常情况描述。

17.1.3  建筑墙体材料检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  建筑墙体材料检测报告宜采用本规程附录C中表C.14.1~表C.14.11规定的格式；

2  建筑墙体材料检测报告内容应包括下列内容：委托编号、报告编号、委托单位名称、工程名称及使用部位、施工单位、见证单位、见证人、见证编号、材料规格和厂家、生产日期、合格证编号、强度等级、样品编号、检验日期及报告日期、检测结果及结论、检测依据标准。

17.1.4  建筑墙体材料试验检测文件应核查下列内容：

    1  试样检测项目应包括强度检验，有保温要求的还应进行密度及导热系数检验；
2  试样外观、尺寸是否符合相应力学性能和密度等级检测要求；

3  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；

4  检测环境和养护龄期是否符合要求；

5  检测方法、检测结果及结论是否符合相关标准规定。

17.1.5  建筑墙体材料试验检测文件凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”：
1  试样检测项目不符合要求；
2  试样外观、尺寸不符合相关标准要求；

3  委托信息、记录信息及报告信息不一致。

4  检测环境和养护龄期与规定不符合；

5  检测方法、检测结果及结论不符合相关标准规定。
17.2 内外墙涂料、腻子

17.2.1  内外墙涂料、腻子检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  内外墙涂料、腻子委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.14.2规定的格式；

2  内外墙涂料、腻子委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、工程名称、使用部位、委托编号、样品编号、施工单位、样品名称、型号规格、生产厂家、检测项目、出厂日期、出厂/合格证编号、检测依据、委托日期，代表数量、涂料颜色、样品数量、配料比、商标、见证单位、见证人、见证编号。
17.2.2  内外墙涂料、腻子检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  内外墙涂料、腻子检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.14.12~表B.14.14规定的格式；

2  内外墙涂料、腻子检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、样品名称、代表数量、涂料颜色、样品数量、配料比、检测日期、检测依据、检测地点、检测环境条件、检测用仪器设备信息、检测结果、检测过程异常情况描述。

17.2.3  内外墙涂料、腻子检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  内外墙涂料、腻子检测报告宜采用本规程附录C中表C.14.12规定的格式；

2  内外墙涂料、腻子检测报告内容应包括下列内容：委托编号、报告编号、委托单位名称、工程名称及使用部位、施工单位、见证单位、见证人、见证编号、样品名称、代表数量、配料比、商标、厂家、生产日期、合格证编号、强度等级、样品编号、检验日期及报告日期、养护室温湿度、养护条件、检测结果及结论、检测依据标准。
17.2.4  内外墙涂料、腻子检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；

2  仪器设备和检测环境是否满足检测要求；
3  检测方法、检测结果及结论是否符合相关的标准规定。

17.2.5  内外墙涂料、腻子检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致

2  检测仪器设备不能满足检测要求；

3  检测方法、检测结果及结论错误。

17.3  陶瓷砖吸水率

17.3.1  陶瓷砖吸水率检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  陶瓷砖吸水率委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.14.3规定的格式；

2  陶瓷砖吸水率委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、样品编号、检测项目、施工单位、使用部位、见证单位、见证人、见证编号、样品名称、样品的型号规格、委托日期、商定完成日期、检测依据、生产厂家、出厂日期、代表数量。
17.3.2  陶瓷砖吸水率检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  陶瓷砖吸水率检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.14.15规定的格式；

2  陶瓷砖吸水率检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、样品名称、代表数量、涂料颜色、样品数量、配料比、检测日期、检测依据、检测地点、检测环境条件、检测用仪器设备信息、检测结果、检测过程异常情况描述。

17.2.3  陶瓷砖吸水率检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  陶瓷砖吸水率检测报告宜采用本规程附录C中表C.14.13规定的格式；

2  陶瓷砖吸水率检测报告内容应包括下列内容：委托编号、报告编号、委托单位名称、工程名称、施工单位、使用部位、见证单位、见证人、见证编号、样品名称、样品的型号规格、生产厂家、出厂日期、代表数量、检验日期及报告日期、养护室温湿度、养护条件、检测结果及结论、检测依据标准。
17.2.4  陶瓷砖吸水率检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；

2  检测方法、检测结果及结论是否符合相关的标准规定。

17.2.5  陶瓷砖吸水率检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致

2  检测方法、检测结果及结论错误。

17.4  饰面砖粘结强度

17.4.1  饰面砖粘结强度检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  饰面砖粘结强度委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.14.4规定的格式；

2  饰面砖粘结强度委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、工程名称、检测项目、检验性质、施工单位、检测部位、基体材料、粘结材料、饰面砖生产厂家、牌号及规格、见证单位、见证人、见证编号、委托日期、施工日期、组数。
17.4.2  饰面砖粘结强度检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  饰面砖粘结强度检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.14.16规定的格式；

2  饰面砖粘结强度检测原始记录应包括下列内容：委托编号、样品编号、样品名称、代表数量、涂料颜色、样品数量、配料比、检测日期、检测依据、检测地点、检测环境条件、检测用仪器设备信息、检测结果、检测过程异常情况描述。

17.4.3  饰面砖粘结强度检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  饰面砖粘结强度检测报告宜采用本规程附录C中表C.14.14规定的格式；

2  饰面砖粘结强度检测报告内容应包括下列内容：委托编号、报告编号、委托单位、工程名称、检测项目、检验性质、施工单位、检测部位、基体材料、粘结材料、牌号及规格、见证单位、见证人、见证编号、抽样部位、检测结论、检测依据。

17.4.4  饰面砖粘结强度检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；

2  检测方法、检测结果及结论是否符合相关的标准规定。

17.4.5  饰面砖粘结强度检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致

2  检测方法、检测结果及结论错误。

18  后锚固件抗拔

18.1  后锚固件抗拔承载力检测

18.1.1  后锚固件抗拔承载力检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  后锚固件抗拔承载力委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.15.1规定的格式；

2  后锚固件抗拔承载力委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、使用部位、检测依据、检测方法、设计要求、设计单位、施工单位、样品规格、锚固深度、基材强度、检测项目、委托日期、见证单位、见证人签名、见证人证书编号。

18.1.2  后锚固件抗拔承载力检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  后锚固件抗拔承载力检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.15.1规定的格式；

2  后锚固件抗拔承载力检测原始记录应包括下列内容：工程名称、委托编号、样品规格、样品位置、检测日期、检测方法、检测依据、加荷时间、检测仪器、检测荷载。

18.1.3  后锚固件抗拔承载力检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  后锚固件抗拔承载力检测报告宜采用本规程附录C中表C.15.1和表C.15.2规定的格式；

2  后锚固件抗拔承载力检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、检测日期、报告日期、施工单位、监理单位或见证单位、见证人、见证人证书编号、检测依据、检测方法、使用部位、样品位置、样品规格、锚固深度、基材强度、设计要求、检测结果、检测结论；破坏性检测还需提供后锚固件极限抗拔力标准值、后锚固件极限抗拔力实测最小值、后锚固件极限抗拔力实测平均值、破坏类型。
18.1.4  后锚固件抗拔承载力检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致； 

2  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求； 

3  试件规格是否符合相关力学性能检测要求；

4  抽样原则是否符合相关标准规定。

18.1.5  后锚固件抗拔承载力检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致；
   2  检测仪器及检测依据不符合相关标准规定；

3  试件规格不符合相关力学性能检测要求；

4  抽样原则不符合相关标准规定。

18.1.6 植筋拉拔的检测要求与后锚固件抗拔一致，并采用相同的委托书、记录和报告格式。

19  波绞管
19.1波纹管物理性能检测
19.1.1  波纹管物理性能检测委托的基本要求和内容应符合下列要求:

1  波纹管物理性能委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.16.1规定的格式；
2  波纹管物理性能委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、规格型号、数量、检测依据。
19.1.2  波纹管物理性能检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  双壁波纹管物理性能检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.16.1规定的格式，金属波纹管物理性能检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.16.2规定的格式；
2  波纹管物理性能检测原始记录应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、规格型号、数量、检测依据、主要仪器设备信息、检测地点、检测环境、检测结论、要说明的其他内容。
19.1.3  波纹管物理性能检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：
1  双壁波纹管物理性能检测报告宜采用本规程附录C中表C.16.1规定的格式，金属波纹管物理性能检测报告宜采用本规程附录C中表C.16.2规定的格式；
2  波纹管物理性能检测报告内容应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、使用部位、规格型号、数量、检测依据、检测项目、技术要求、检测结果、检测结论、要说明的其他内容。
19.1.4  波纹管物理性能检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
2  试样外观、尺寸是否符合标准要求。
3  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求；
4  检测环境是否符合标准要求。
5  检测方法、检测结果是否符合相关标准要求。
21.1.5  波纹管物理性能检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不一致；
2  试样外观、尺寸不符合标准要求。
3  检测仪器及检测依据不符合相关规定要求；
4  检测环境不符合标准要求。
5  检测方法、检测结果不符合相关标准要求。
20  混凝土强度（回弹法）

20.1回弹法检测混凝土强度

20.1.1  混凝土抗压强度回弹法检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：
1  混凝土抗压强度回弹法委托检测协议书宜采用本规程附录A中表A.17.1规定的格式；

2  混凝土抗压强度回弹法委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测部位、混凝土设计强度等级、数量、检测依据。

20.1.2  混凝土抗压强度回弹法检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  混凝土抗压强度回弹法检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.17.1规定的格式；

2  混凝土抗压强度回弹法检测原始记录应包括下列内容：工程名称、委托编号、构件名称及编号、检测日期、检测依据标准、检测用回弹仪及碳化深度测定仪信息、混凝土设计强度等级、检测面及检测面状态、检测角度、混凝土骨料、混凝土浇筑日期、混凝土生产状况、各测点回弹值、碳化深度值、碳化深度平均值、检测前后回弹仪钢砧率定值。

20.1.3  混凝土抗压强度回弹法检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  混凝土抗压强度回弹法检测报告宜采用本规程附录C中表C.17.1规定的格式；

2  混凝土抗压强度回弹法检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、检测日期、报告日期、施工单位、监理单位或见证单位、见证人、见证人证书编号、检测依据标准、检测使用仪器设备、混凝土设计强度等级、工程概况、检测部位及数量、混凝土浇筑日期、构件名称、构件混凝土强度推定值。

20.1.4  混凝土抗压强度回弹法检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程20.1、20.2和20.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求；

4  混凝土品种(泵送、非泵送)是否与原始记录相符；

5  是否给出构件名称及对应的混凝土抗压强度换算值的平均值、推定值；

6  如果是按批量检测，是否出具检测批混凝土强度换算值的平均值、标准差及推定值，如果因标准差超过规范限值无法按批推定是否加以说明。

7  检测前后回弹仪的钢砧率定值是否符合要求。

20.1.5  混凝土抗压强度回弹法检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程20.1、20.2和20.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；
3  检测仪器或检测依据不符合相关规定要求；

4  混凝土品种(泵送、非泵送)与原始记录不相符；

5  未给出构件名称、混凝土抗压强度换算值的平均值、推定值；

6  对于批量检测，未出具检测批混凝土强度换算值的平均值、标准差及推定值，同时未说明原因；

7  检测前或者检测后回弹仪的钢砧率定值不符合要求，或者未保留回弹仪钢砧率定值。

21  钢筋保护层厚度

21.1  钢筋位置及保护层厚度检测
21.1.1  钢筋保护层厚度检测委托的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋保护层厚度委托检测协议书宜采用附录A中表A.18.1规定的格式;

2  钢筋保护层厚度委托检测协议书应包括下列内容：委托单位、委托编号、工程名称、施工单位、设计单位、监理单位或见证单位、见证人签名、见证人证书编号、检测部位、样品数量、检测依据。

21.1.2  钢筋保护层厚度检测原始记录的基本要求和内容应符合下列要求： 

1  钢筋保护层厚度检测原始记录表宜采用本规程附录B中表B.18.1规定的格式；

2  钢筋保护层厚度检测原始记录应包括下列内容：工程名称、委托编号、构件名称及轴线编号、检测日期、检测依据标准、检测用仪器信息、钢筋保护层厚度设计值、构件设计配筋、检测部位示意简图、测点编号、保护层厚度检测值、保护层厚度偏差值、合格点的数量、不合格点的最大偏差是否超过规范允许值的1.5倍、合格点率。

21.1.3  钢筋保护层厚度检测报告的基本要求和内容应符合下列要求：

1  钢筋保护层厚度检测报告宜采用本规程附录C中表C.18.1规定的格式；

2  钢筋保护层厚度检测报告内容应包括下列内容：委托单位、工程名称、委托编号、检测日期、报告日期、施工单位、设计单位、监理单位或见证单位、见证人、见证人证书编号、检测依据标准、检测使用仪器设备、工程概况、检测部位及数量、构件名称、钢筋保护层厚度设计值、检测点数以及合格点率(梁类构件、板类构件分别统计)。

21.1.4  钢筋保护层厚度检测试验文件应核查下列内容：
1  委托信息、记录信息及报告信息是否符合本规程21.1、21.2和21.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息是否一致；
3  检测仪器及检测依据是否符合相关规定要求；

4  检测部位、数量及钢筋保护层厚度设计值是否与原始记录相符；

5  是否给出构件名称及对应的设计配筋、保护层厚度检测值；

6  是否按照梁类构件、板类构件分别进行检测点数、合格点数以及合格点率的统计。

21.5  钢筋保护层厚度检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  委托信息、记录信息及报告信息不符合本规程21.1、21.2和21.3规定的要求；

2  委托信息、记录信息及报告信息不一致；

3  检测仪器或检测依据不符合相关规定要求；

4  钢筋保护层厚度设计值、检测部位及数量与原始记录不相符；

5  是否给出构件名称、设计配筋和保护层厚度检测值；

6  是否按照梁类构件、板类构件分别进行检测点数、合格点数以及合格点率的统计且未说明原因。
附录A　委托检测协议书
A.1  水泥、掺合料委托检测协议书

表A.1.1  水泥理化性能委托检测协议书
                                                                     委托编号：
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	电  话
	

	
	
	邮编
	
	传  真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品信息
	生产单位
	
	强度等级
	

	
	
	水泥品种
	
	包装日期
	

	
	
	出厂编号
	
	代表数量
	

	
	
	商    标
	
	生产许可证号
	

	
	
	混合材种类
	
	包装形式
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	
	样品数量
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	             

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检验费用。客户签名确认本协议内容。
委托人签名：                       年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

（　）满足　　（　）不满足。
受理人签名：                    年   月   日


表A.1.2  粉煤灰、粒化高炉矿渣粉委托检测协议书
矿渣粉炉                                                                                      





































                                                              委托编号：
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	电  话
	

	
	
	邮编
	
	传  真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品信息
	生产单位
	

	
	
	产品名称
	
	等级/级别
	

	
	
	出厂编号
	
	包装日期
	

	
	
	商    标
	
	代表数量
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置 
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	
	样品数量
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	             

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检验费用。客户签名确认本协议内容。
委托人签名：                     年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

（　）满足　　（　）不满足。
受理人签名：                      年   月   日


A.2  钢材（含焊接与机械连接）委托检测协议书
表A.2.1  建筑钢材委托检测协议书
委托编号：                                                            
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	建设单位
	
	使用部位
	

	
	工程名称
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	见证编号
	

	
	样

品

资

料
	样品编号
	
	
	
	
	
	

	
	
	规    格
	
	
	
	
	
	

	
	
	生产厂家
	
	
	
	
	
	

	
	
	种    类
	
	
	
	
	
	

	
	
	牌    号
	
	
	
	
	
	

	
	
	合格证编号
	
	
	
	
	
	

	
	
	炉（批）号
	
	
	
	
	
	

	
	
	代表数量
	
	
	
	
	
	

	
	
	送检数量
	
	
	
	
	
	

	
	
	现场样品临时编号
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本

单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	            
	预计完成日期
	            

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                    年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                     年   月   日


表A.2.2  焊接钢材委托检测协议书
               委托编号：  
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	建设单位
	
	使用部位
	

	
	工程名称
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	见证编号
	

	
	样

品

资

料
	样品编号
	
	
	
	
	
	

	
	
	母材规格
	
	
	
	
	
	

	
	
	母材牌号
	
	
	
	
	
	

	
	
	母材检测报告编号
	
	
	
	
	
	

	
	
	焊接种类
	
	
	
	
	
	

	
	
	焊接操作人
	
	
	
	
	
	

	
	
	操作证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	代表数量
	
	
	
	
	
	

	
	
	送检数量
	
	
	
	
	
	

	
	
	现场样品临时编号
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本

单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	            
	预计完成日期
	            

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                    年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                     年   月   日


表A.2.3  钢筋机械连接委托检测协议书
                                 委托编号：
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	建设单位
	
	使用部位
	

	
	工程名称
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	见证编号
	

	
	样

品

资

料
	样品编号
	
	
	
	
	

	
	
	接头类型
	
	
	
	
	

	
	
	接头等级
	
	
	
	
	

	
	
	母材规格
	
	
	
	
	

	
	
	母材牌号
	
	
	
	
	

	
	
	母材检测报告编号
	
	
	
	
	

	
	
	操 作 人
	
	
	
	
	

	
	
	操作证号
	
	
	
	
	

	
	
	连接件厂别
	
	
	
	
	

	
	
	连接件合格证或检测报告编号
	
	
	
	
	

	
	
	代表数量
	
	
	
	
	

	
	
	送检数量
	
	
	
	
	

	
	
	现场样品临时编号
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本

单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	            
	预计完成日期
	            

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                    年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求。

□满足      □不能满足

受理人签名：                     年   月   日


A.3  建筑施工扣件式钢管委托检测协议书

表A.3.1  脚手架钢管、连墙件委托检测协议书

委托编号：
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	建设单位
	

	
	工程名称
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	见证号
	

	
	样品资料
	样品编号
	
	
	
	

	
	
	规    格
	
	
	
	

	
	
	生产厂家
	
	
	
	

	
	
	种    类
	
	
	
	

	
	
	牌    号
	
	
	
	

	
	
	送检数量
	
	
	
	

	
	
	代表数量
	
	
	
	

	
	
	出厂合格证编号
	
	
	
	

	
	
	炉（批）号
	
	
	
	

	
	
	使用部位
	
	
	
	

	
	
	现场样品临时编号
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	            
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                    年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                     年   月   日


表A.3.2  钢管脚手架扣件委托检测协议书
委托编号：
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	建设单位
	

	
	工程名称
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	见证号
	

	
	样品资料
	样品编号
	
	
	
	

	
	
	样品名称
	
	
	
	

	
	
	生产厂家
	
	
	
	

	
	
	型号规格
	
	
	
	

	
	
	商    标
	
	
	
	

	
	
	送检数量
	
	
	
	

	
	
	代表数量
	
	
	
	

	
	
	出厂合格证编号
	
	
	
	

	
	
	生产日期
	
	
	
	

	
	
	使用部位
	
	
	
	

	
	
	现场样品临时编号
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	            
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                    年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                     年   月   日


A.4  预应力钢绞线、预应力锚夹具委托检测协议书

表A.4.1  预应力钢绞线、锚夹具委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品资料
	样品名称
	型号规格
	样品数量
	代表数量
	生产厂家
	出厂／合格证编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成

日期
	
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                 年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                      年   月   日


A.5  砂、石委托检测协议书

表A.5.1  砂、石委托检测协议书

                                                               委托编号：
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	电话
	 
	传真 
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品资料
	样品名称
	样品产地
	规格类型
	代表数量
	送检数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本公司填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                 年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                      年   月   日


A.6  混凝土委托检测协议书

表A.6.1  混凝土配合比设计委托检测协议书

委托编号： 
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品

信息
	水泥
	砂
	石
	掺合料
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	搅拌方法
	
	设计稠度
	
	设计等级  
	
	施工方法 
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本

单位

填

写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                   年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                       年   月   日


表A.6.2  混凝土力学性能委托检测协议书

                                        委托编号：
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	拌制单位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品

信息
	养护方法
	
	养护地点
	

	
	
	使用部位
	
	
	

	
	
	配合比编号
	
	
	

	
	
	强度等级
	
	
	

	
	
	制作日期
	
	
	

	
	
	样品数量
	
	
	

	
	
	试件尺寸
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	     

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                 年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                     年   月   日


表A.6.3  混凝土拌合物性能委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品

信息
	水泥
	砂
	石
	掺合料
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	配合比
	
	
	
	
	

	
	搅拌方法
	
	稠度  
	 

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告形式
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本

单位

填

写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                  年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                      年   月   日


表A.6.4  混凝土抗渗性能委托检测协议书
委托编号：

	客
户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	拌制单位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	
	养护方法
	
	养护地点
	

	
	
	使用部位
	
	
	

	
	
	配合比编号
	
	
	

	
	
	抗渗等级
	
	
	

	
	
	制作日期
	
	
	

	
	
	样品数量
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本
单位

填

写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                   年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                      年   月   日


A.7  砂浆委托检测协议书
表A.7.1  砂浆配合比设计委托检测协议书

委托编号： 
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	
	施工方法
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品

信息
	水泥
	砂
	掺合料
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	搅拌方法
	
	设计稠度
	
	设计等级  
	
	砂浆种类
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本

单位

填

写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                   年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                      年   月   日


表A.7.2  建筑砂浆基本性能委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品

信息
	水泥
	砂
	掺合料Ⅰ
	掺合料Ⅱ
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	搅拌方法
	
	稠度
	
	强度等级  
	
	砂浆种类
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本

单位

填

写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	      份

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                   年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                      年   月   日


A.8  土工试验委托检测协议书

表A.8.1  土工试验委托检测协议书

委托编号： 
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品

信息
	样品名称
	样品来源(产地)
	样品规格
	样品状态
	样品数量（g）
	代表数量（m3）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本

单位

填

写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                   年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                      年   月   日


A.9  混凝土用水委托检测协议书

A.9.1  混凝土用水委托检测协议书

                                            委托编号：
	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样品

信息
	水样编号
	取样地点
	水样类型

	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本

单位

填

写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                   年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                      年   月   日


A.10  外加剂检验委托检测协议书

表A.10.1  外加剂检验委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	样品资料
	样品名称
	样品种类
	质量等级
	商标
	型号
	代表数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生产单位
	出厂日期
	出厂编号
	质保证号
	样品数量
	掺量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计

完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                  年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                 年   月   日


A.11  沥青委托检测协议书

表A.11.1  沥青委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	道路等级
	
	使用部位
	

	
	样品资料
	序号
	样品名称
	品种规格
	样品数量
	代表数量
	生产厂家
	出厂合格证/检测编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                 年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：             年   月   日


A.12  沥青混合料委托检测协议书

表A.12.1  沥青混合料委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	道路等级
	
	使用部位
	

	
	样品资料
	混合料类型
	
	
	

	
	
	油石比
	
	
	

	
	
	样品数量
	
	
	

	
	
	代表数量
	
	
	

	
	
	关键筛孔设计级配
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	配合比编号
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                 年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：             年   月   日


A.12.2  沥青混合料配合比设计委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	道路等级
	
	使用部位
	

	
	样品资料
	样品名称
	品种规格
	生产厂家
	样品数量
	出厂日期
	出厂合格证

/检测编号
	备注

	
	
	沥青
	
	
	
	
	
	

	
	
	粗集料
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	细集料
	
	
	
	
	
	

	
	
	矿粉
	
	
	
	
	
	

	
	
	掺合料
	
	
	
	
	
	

	
	
	抗剥落剂
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                  年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                    年   月   日


A.13  建筑防水材料委托检测协议书

A.13.1  建筑防水材料委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	样品信息
	样品名称
	
	型号规格

及配比
	

	
	
	商标
	
	出厂编号
	
	生产日期
	

	
	
	生产单位
	
	样品数量
	

	
	
	其它
	
	代表数量
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                    年   月   日


A.14  建筑墙体材料委托检测协议书

表A.14.1  建筑墙体材料委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	样品信息
	材料名称
	
	生产单位
	

	
	
	商标
	
	合格证编号
	

	
	
	生产日期
	
	出厂日期
	

	
	
	墙体材料规格
	
	墙体材料强度等级
	

	
	
	代表数量
	           万块
	样品数量
	      块

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                    年   月   日


表A.14.2  内外墙涂料、腻子委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	样品信息
	样品名称
	
	型号规格
	

	
	
	商标
	
	出厂/合格证编号
	
	生产日期
	

	
	
	生产单位
	
	样品数量
	

	
	
	涂料颜色
	
	配料比
	液（水）：粉＝ ：

	
	
	其它
	
	代表数量
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                    年   月   日


表A.14.3  陶瓷砖吸水率委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	样品信息
	样品名称
	
	型号规格
	

	
	
	商标
	
	出厂/合格证编号
	
	生产日期
	

	
	
	生产单位
	
	代表数量
	

	
	
	材料种类
	□ 干压陶瓷砖
	□ 挤压陶瓷砖

	
	
	
	
	□ 精细
	□ 普通

	
	
	
	□瓷质砖    □炻瓷砖     □细炻砖

□炻质砖    □陶质砖
	□AI类             □AIIa类

□AIIb类           □AIII类

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                    年   月   日


表A.14.4  饰面砖粘结强度委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	样品信息
	基体材料
	
	粘结材料
	

	
	
	检测部位
	

	
	
	饰面砖生产厂家
	
	牌号及规格
	

	
	
	施工日期
	
	组数
	

	
	
	其它
	
	代表数量
	m2

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                    年   月   日


A.15  后锚固件抗拔承载力委托检测协议书

表A.15.1  后锚固件抗拔承载力委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	设计单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     
	证书编号
	

	
	样品资料
	样品名称
	样品规格
	样品数量
	代表数量
	锚固深度
	基材强度
	检测荷载

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	检测方法
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	              
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：               年   月   日


A.16  波纹管委托检测协议书

表A.16.1  波纹管委托检测协议书
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托编号：
	客
户
填
写
	委
托
单
位
	名 称
	
	联 系 人
	

	
	
	地 址
	
	联系电话
	

	
	
	邮 编
	
	传    真
	

	
	工程名称
	
	使用部位
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	
	证书编号
	

	
	样
品
资
料
	样品名称
	型号规格
	样品数量
	代表数量
	生产厂家
	出厂／合格证编号
	其他说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	

	
	样品处置
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	核查样品
	

	
	检测类别
	

	
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	
	出具报告份数
	       

	
	其它声明
	
	样品编号
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：              年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                      年   月   日


A.17  混凝土强度（回弹法）委托检测协议书

表A.17.1  混凝土强度（回弹法）委托检测协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委

托

单

位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工

程

概

况
	工程名称
	
	工程地点
	

	
	
	建设单位
	
	结构质式
	

	
	
	设计单位
	
	建筑面积
	

	
	
	施工单位
	
	开工时间
	

	
	
	监理单位
	
	竣工时间
	

	
	
	见证单位
	

	
	
	见证人签名
	                        
	证书编号
	

	
	检测内容
	

	
	检测依据
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	            
	出具报告份数
	

	
	其它声明
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                年   月   日


A.18  钢筋位置及保护层厚委托检测协议书

表A.18.1  钢筋位置及保护层厚委托检测协议书
委托编号：

	客

户

填

写
	委

托

单

位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	
	邮编
	
	传真
	

	
	工

程

概

况
	工程名称
	
	工程地点
	

	
	
	建设单位
	
	结构质式
	

	
	
	设计单位
	
	建筑面积
	

	
	
	施工单位
	
	开工时间
	

	
	
	监理单位
	
	竣工时间
	

	
	
	见证单位
	

	
	
	见证人签名
	                      
	证书编号
	

	
	检测内容
	

	
	检测依据
	

	
	报告发放
	

	
	其它要求
	

	本单位填写
	检测收费
	

	
	预计完成日期
	             
	出具报告份数
	

	
	保密声明
	

	
	其它声明
	

	双方确认
	委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。

委托人签名：                年   月   日
	受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

受理单位评审意见：能否满足客户要求：

□满足      □不能满足。

受理人签名：                  年   月   日


附录B　原始记录
B.1  水泥、掺合料检测原始记录

表B.1.1  水泥细度检测原始记录

委托编号：                         记录编号：                            第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	水泥品种
	
	强度等级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	一、负压筛法

	序号
	试样重量W（g）
	筛余量RS（g）
	试验筛修正系数C
	细度F（%）
	细度平均值FC（%）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	说   明
	公式：1、F=RS/W (%)

      2、 FC=F·C    结果计算至0.1%

	二、比表面积法

	密度检测结果

	水泥质量（g）
	第一次读数（ml）
	第二次读数

（ml）
	体积

（ml）
	密度ρ（g/cm3）
	平均密度（g/cm3）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	    比表面积检测结果

	水泥称量
	标准试样值
	测量值
	比表面积(cm2/g)
	平均比表面积（m2/kg）

	试料层体积（ml）
	空隙率
	称量（g）
	SS

(cm2/g)
	ρs
(g/cm3)
	TS
(s)
	ξs
	tS

(℃)
	T

(s)
	t

(℃)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说    明 
	公式：1、水泥密度ρ=水泥质量（g）/排开的体积（mL）         

 2、比表面积计算公式：
[image: image305.wmf]0

0

1

)

(

100

)

%

(

L

L

L

E

-

=

最大拉力



	检测依据
	

	检测结论
	

	  仪器设备
	

	检测过程异  常情况描述
	描述：

采取控制措施：



	 备    注
	


校对：                检测：

B.1.2  水泥胶砂强度检测原始记录表

委托编号：                         记录编号：                           第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	水泥品种
	
	强度等级
	

	检测地点
	

	原材料温度（℃）
	成型室
	养护箱

	水泥
	标准砂
	水
	温度（℃）
	湿度（%）
	温度（℃）
	湿度（%）

	
	
	
	
	
	
	

	成型日期
	
	成型时间（h：min）
	

	水泥（g）
	标准砂（g）
	水（ml）
	流动度（mm）

	
	
	
	

	脱模及水池养护情况

	脱模时间（h：min）
	样品情况
	存放池号

	
	
	

	龄    期
	天
	天

	破型日期
	
	

	破型时间
	h      min
	h        min

	抗

折

强

度
	序号
	强度（MPa）
	强度（MPa）

	
	R1
	
	

	
	R2
	
	

	
	R3
	
	

	
	Rc（MPa）
	
	

	抗

压

强

度
	序号
	荷载（kN）
	强度（MPa）
	荷载（kN）
	强度（MPa）

	
	P1
	
	
	
	

	
	P2
	
	
	
	

	
	P3
	
	
	
	

	
	P4
	
	
	
	

	
	P5
	
	
	
	

	
	P6
	
	
	
	

	
	Pc（MPa）
	
	

	说     明
	1、公式：Rc=(R1+R2+R3)/3   式中：R1、R2、R3为各龄期三条试块的抗折强度值。当R1、R2、R3中有超出Rc±10%时，应剔除后再取平均值作为强度试验结果。

2各龄期抗压强度栏中，kN栏为六个试块的载荷读数F（kN），读至0.1kN（如为恒应力自动压力机可读至0.01kN）。

3各龄期抗压强度栏中，MPa栏为六个试块的抗压强度，计算公式为Pn=Fn/A

   A=1600mm2（40mm×40mm2），结果计算至0.1MPa

4、Pc=(P1+P2+P3+P4+P5+P6)/6 ，如六个测定值中有一个超出六个平均Pc的±10%，应剔除这个结果，而以剩下五个的平均数为结果。如果五个测定值再有一个超过平均数的

±10%，则此组结果作废。

	    检测依据
	
	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：

	备     注
	


校对：                检测：

B.1.3  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测原始记录表
  委托编号：                        记录编号：                           第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	水泥品种
	
	强度等级
	

	检测地点
	

	环境条件

	检  测   室
	养   护   箱
	原 材 料 温 度（℃）

	温 度（℃）
	湿 度（%）
	温 度（℃）
	湿 度（%）
	水  泥
	拌 和 水

	
	
	
	
	
	

	1.稠度检测（标准法）

	样品重（g）
	加水量（ml）
	试杆距底板距离(mm)
	标准稠度用水量P（%）

	
	
	
	

	2.凝结时间检测（标准法）

	样品重（g）
	
	加水量（ml）
	
	加水时间
	   h   min

	初凝过程
	时   间
	
	
	
	
	

	
	试杆距底板距离(mm)
	
	
	
	
	

	终凝过程
	时     间
	
	
	
	
	

	
	试针沉入试件深度(mm)
	
	
	
	
	

	初凝时间(min)
	h   min
	终凝时间（min）
	h   min

	3．安定性检测

	沸煮开始时间
	
	沸煮结束时间
	
	沸煮历时（min）
	

	安

定

性
	饼

法
	煮前试饼情况
	煮后试饼情况
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	雷

氏

法
	煮前A

（mm）
	煮后C（mm）
	C-A

（mm）
	膨胀平均值（mm）
	结论

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	说    明
	1. 初凝＝初凝时间－加水时间             终凝＝终凝时间－加水时间

2. 膨胀平均值为二次测定C－A的均值，计算至0.1mm。

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施

	备    注
	


                                                   
                                                 校对：                检测：
B.1.4  水泥不溶物、烧失量、三氧化硫检测原始记录表（灼烧差减法通用表格）
委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	水泥品种
	
	强度等级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	检测项目
	
	

	坩埚编号
	
	
	
	
	
	

	试样质量m（g）
	
	
	
	
	
	

	灼烧温度、时间
	
	

	空坩埚质量

(g)
	△
	△
	△
	△
	△
	△

	灼烧后坩埚

+

沉淀的质量(g)
	△
	△
	△
	△
	△
	△

	灼烧后试样

的质量m (g)
	
	
	
	
	
	

	
[image: image2.wmf]w

质量分数（%）
	
	
	
	
	
	

	平均值(%)
	
	

	说明
	计算公式：          

式中：

打△者为灼烧至恒重时的质量。

              

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施



	备    注
	


校对：                检测：

B.1.5  水泥氧化镁检测原始记录表（EDTA滴定差减法）
委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	水泥品种
	
	强度等级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	
[image: image3.wmf]MgO

T

滴定度
	

	次  数
	1
	2
	

	称样量m（g）
	
	
	

	定容量250mL，分取量25mL
	V1
	V2
	V1
	V2
	
	

	滴定管读数（mL）
	
	
	
	
	
	

	温度校正值（mL）
	
	
	
	
	
	

	滴定管校正值（mL）
	
	
	
	
	
	

	空白校正值（mL）
	
	
	
	
	
	

	滴定真实体积（mL）
	
	
	
	
	
	

	V1- V2（mL）
	
	
	

	
[image: image4.wmf]MgO

w

 (%)
	
	
	

	平均值（%）
	

	说  明
	计算公式：
[image: image5.wmf]100

1000

10

)

-

(

2

1

MgO

´

´

´

´

=

m

V

V

T

w

MgO


式中：    
[image: image6.wmf]MgO

w

——氧化镁的质量分数，%

           TMgO——EDTA标准滴定溶液对氧化镁的滴定度，mg/mL； 

             V1——滴定钙、镁总量时消耗EDTA标准滴定溶液的体积，mL；

             V2——测定氧化钙时消耗EDTA标准滴定溶液的体积，mL；

             m——试样的质量，g。

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：

	备    注
	


校对：                检测：
B.1.6  水泥氯离子检测原始记录表（磷酸蒸馏-汞盐滴定法）
委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	水泥品种
	
	强度等级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	
[image: image7.wmf]-

Cl

T

滴定度
	

	
	

	次数
	1
	2
	

	称样量m（g）
	
	
	

	滴定管读数V1（mL）
	
	
	

	温度校正值（mL）
	
	
	

	滴定管校正值（mL）
	
	
	

	空白校正值V2（mL）
	
	
	

	滴定真实体积V1（mL）
	
	
	

	    
[image: image8.wmf]-

Cl

w

（%）
	
	
	

	平均值（%）
	

	说  明
	计算公式：
[image: image9.wmf]100

1000

10

)

-

(

2

1

´

´

´

´

=

-

-

m

V

V

T

w

Cl

Cl


式中：
[image: image10.wmf]-

Cl

w

——氯离子的质量分数，%

      
[image: image11.wmf]-

Cl

T

——硝酸汞标准滴定溶液对氯离子的滴定度，mg/mL； 

       V1——滴定时消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积，mL；

       V2——空白试验消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积，mL；

       m——试样的质量，g。

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：



	备    注
	


                                                校对：                检测：
B.1.7  水泥碱含量检测原始记录表（火焰光度法）

委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	水泥品种
	
	强度等级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	检验项目
	氧化钾
	氧化钠

	试样质量m（g）
	
	
	
	

	检流计读数
	
	
	
	

	试液体积(mL)
	
	
	
	

	试液浓度（mg/100mL）
	
	
	
	

	试液的含量m1/m2（mg）
	
	
	
	

	质量分数（%）
	
	
	
	

	平均值(%)
	
	

	碱含量
	Na2O+0.658K2O=

	工作曲线
	

	说明
	计算公式：
[image: image12.wmf]m

m

w

1

.

0

1

O

K

2

´

=

             
[image: image13.wmf]m

m

w

1

.

0

2

O

Na

2

´

=


式中：
[image: image14.wmf]O

K

2

w

——氧化钾的质量分数，%； 

      
[image: image15.wmf]O

Na

2

w

 ——氧化钠的质量分数，%   

       m1——100mL测定溶液中氧化钾的含量，mg；

       m2——100mL测定溶液中氧化钠的含量，mg；       

       m——试样的质量，g   

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：



	备    注
	


校对：                检测：
B.1.8  粉煤灰含水量、细度、需水量比、安定性检测原始记录表

委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	等    级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	含水量检测结果

	烘干前试样的质量w1(g)
	烘干后试样的质量w0(g)
	含水量W(%)

	
	
	

	   说   明
	公式：W=[(w1-w0)/ w1]×100
计算至0.1%

	细度检测结果

	序号
	试样重量G(g）
	筛余量G1（g）
	试验筛修正系数K
	细度F（%）
	细度平均值FC（%）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	   说   明
	公式：1、F= G1/G (%)     2、 FC=F·K
计算至0.1%

	需水量比检测结果

	序号
	1
	2
	3
	
	

	加水量L（mL）
	
	
	
	
	

	流动度（mm）
	
	
	
	
	

	需水量比X(%)
	 

	说   明
	公式：X=(L/125)×100

125——对比胶砂的加水量（mL）
计算至1%。

	安定性检测结果

	1.稠度检测（标准法）

	粉煤灰质量（g）
	标准水泥质量（g）
	  加水量    （ml）
	试杆距底板距离(mm)
	标准稠度用水量P（%）

	
	
	
	
	

	2.安定性检测

	沸煮开始时间
	
	沸煮结束时间
	
	沸煮历时（min）
	

	雷氏法
	煮前A

（mm）
	煮后C（mm）
	 C-A  

（mm）
	膨胀平均值（mm）
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说  明
	膨胀平均值为二次测定C－A的均值，计算至0.1mm。

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施



	备    注
	


校对：                检测：

B.1.9  粉煤灰烧失量、三氧化硫检测原始记录表（灼烧差减法通用表格）

委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	等    级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	检测项目
	
	

	坩埚编号
	
	
	
	
	
	

	试样质量m（g）
	
	
	
	
	
	

	灼烧温度、时间
	
	

	空坩埚质量

(g)


	△
	△
	△
	△
	△
	△

	灼烧后坩埚

+

沉淀的质量(g)


	△
	△
	△
	△
	△
	△

	灼烧后试样

的质量m (g)
	
	
	
	
	
	

	
[image: image16.wmf]w

质量分数（%）
	
	
	
	
	
	

	平均值(%)
	
	

	说明
	计算公式：          

式中：

打△者为灼烧至恒重时的质量。

              

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施



	备    注
	


校对：                检测：

B.1.10  粉煤灰游离氧化钙检测原始记录表（甘油酒精法）
委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	等    级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	
[image: image17.wmf]CaO

T

滴定度
	

	次数
	1
	2
	

	称样量m（g）
	
	
	

	滴定管读数V（mL）
	
	
	

	温度校正值（mL）
	
	
	

	滴定管校正值（mL）
	
	
	

	滴定真实体积V（mL）
	
	
	

	    
[image: image18.wmf]fCaO

w

（%）
	
	
	

	平均值（%）
	

	说  明
	计算公式：
[image: image19.wmf]m

V

T

w

CaO

fCaO

1

.

0

´

´

=


式中： 
[image: image20.wmf]fCaO

w

——游离氧化钙的质量分数，%

     
[image: image21.wmf]CaO

T

——苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对游离氧化钙的滴定度，mg/mL； 

       V——滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇汞标准滴定溶液的总体积，mL；

       m——试样的质量，g。

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：



	备    注
	


校对：                检测：

B.1.11  粉煤灰碱含量检测原始记录表（火焰光度法）

委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	等    级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	检验项目
	氧化钾
	氧化钠

	试样质量m（g）
	
	
	
	

	检流计读数
	
	
	
	

	试液体积(mL)
	
	
	
	

	试液浓度（mg/100mL）
	
	
	
	

	试液的含量m1/m2（mg）
	
	
	
	

	质量分数（%）
	
	
	
	

	平均值(%)
	
	

	碱含量
	Na2O+0.658K2O=

	工作曲线
	

	说明
	计算公式：
[image: image22.wmf]m

m

w

1

.

0

1

O

K

2

´

=

             
[image: image23.wmf]m

m

w

1

.

0

2

O

Na

2

´

=


式中：
[image: image24.wmf]O

K

2

w

——氧化钾的质量分数，%； 

      
[image: image25.wmf]O

Na

2

w

 ——氧化钠的质量分数，%   

       m1——100mL测定溶液中氧化钾的含量，mg；

       m2——100mL测定溶液中氧化钠的含量，mg；       

       m——试样的质量，g   

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：



	备    注
	


校对：                检测：
B.1.12  粉煤灰放射性检测原始记录表
    委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	等    级
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	样品质量（g）
	
	增益A
	
	测量时间，s
	

	谱线保存位置
	
	K特征峰位值
	
	Th特征峰位值
	

	放射性比活度

（Bq·kg-1）
	镭-226（CRa）
	

	
	钍-232（CTh）
	

	
	钾-40（CK）
	

	内照射指数（IRa）
	

	外照射指数（Iγ）
	

	说    明
	内照射指数表达式：

IRa＝CRa/200

外照射指数表达式：

Iγ= CRa/370+ CTh/260+ CK/4200

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：



	备     注
	


校对：                检测：
B.1.13  粒化高炉矿渣粉含水量、密度、比表面积检测原始记录表

委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	级    别
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	含水量检测结果

	烘干前试样的质量w1(g)
	烘干后试样的质量w0(g)
	含水量W(%)

	
	
	

	   说   明
	公式：W=[(w1-w0)/ w1]×100
计算至0.1%

	密度检测结果

	水泥质量（g）
	第一次读数（ml）
	第二次读数

（ml）
	体积

（ml）
	密度ρ（g/cm3）
	平均密度（g/cm3）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	    比表面积检测结果

	水泥称量
	标准试样值
	测量值
	比表面积(cm2/g)
	平均比表面积（m2/kg）

	试料层体积（ml）
	空隙率
	称量（g）
	SS

(cm2/g)
	ρs
(g/cm3)
	TS
(s)
	ξs
	tS

(℃)
	T

(s)
	t

(℃)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说    明
	公式：1、水泥密度ρ=水泥质量（g）/排开的体积（mL）         

 2、比表面积计算公式：
[image: image26.wmf]h

r

x

x

h

r

x

x

3

3

)

1

(

)

1

(

S

S

S

S

S

S

T

T

S

S

-

-

=



	检测依据
	

	检测结论
	

	  仪器设备
	

	检测过程异  常情况描述
	描述：

采取控制措施：



	备    注
	


校对：                检测：

    B.1.14  粒化高炉矿渣粉流动度比、活性指数检测原始记录表

委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	级   别
	

	检测依据
	
	检测地点
	

	原材料温度（℃）
	检测室
	养护箱

	样品
	标准砂
	水
	温度（℃）
	湿度（%）
	温度（℃）
	湿度（%）

	
	
	
	
	
	
	

	流动度比

	成型日期
	
	成型时间（h：min）
	

	试验样品
	水泥（g）
	掺合料（g）
	标准砂（g）
	水（ml）
	流动度L（mm）

	
	
	
	
	
	

	对比样品
	水泥（g）
	标准砂（g）
	水（ml）
	流动度Lm（mm）
	流动度比F（%）

	
	
	
	
	
	

	脱模及水池养护情况

	脱模时间（h：min）
	样品情况
	存放池号

	
	
	

	龄    期
	天
	天

	破型日期
	
	

	破型时间
	h      min
	h      min
	h        min
	h      min

	抗

压

强

度


	序号
	试验样品
	对比样品
	试验样品
	对比样品

	
	
	荷载(kN)
	强度(MPa)
	荷载(kN)
	强度(MPa)
	荷载(kN)
	   强度(MPa)
	荷载(kN)
	强度(MPa)

	
	P1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pc（MPa）
	
	
	
	

	活性指数
	
	

	说  明
	1、F=(L/Lm)×100%  式中：L为试验样品胶砂流动度，Lm为对比样品胶砂流动度。
2、各龄期抗压强度栏中，kN栏为六个试块的载荷读数F（kN），读至0.1kN（如为恒应力自动压力机可读至0.01kN）。

3、各龄期抗压强度栏中，MPa栏为六个试块的抗压强度，计算公式为Pn=Fn/A

   A=1600mm2（40mm×40mm2），结果计算至0.1MPa

4、Pc=(P1+P2+P3+P4+P5+P6)/6 ，如六个测定值中有一个超出六个平均Pc的±10%，应剔除这个结果，而以剩下五个的平均数为结果。如果五个测定值再有一个超过平均数的±10%，则此组结果作废。

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测过程异  常情况描述
	描述：

采取控制措施：

	 备    注
	


校对：                检测：

B.1.15  粒化高炉矿渣粉烧失量、三氧化硫检测原始记录表（灼烧差减法通用表格）

委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	级    别
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	检测项目
	
	

	坩埚编号
	
	
	
	
	
	

	试样质量m（g）
	
	
	
	
	
	

	灼烧温度、时间
	
	

	空坩埚质量

(g)


	△
	△
	△
	△
	△
	△

	灼烧后坩埚

+

沉淀的质量(g)


	△
	△
	△
	△
	△
	△

	灼烧后试样

的质量m (g)
	
	
	
	
	
	

	
[image: image27.wmf]w

质量分数（%）
	
	
	
	
	
	

	平均值(%)
	
	

	说明
	计算公式：          

式中：

打△者为灼烧至恒重时的质量。

              

	检测结论
	

	仪器设备
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施



	备    注
	


校对：                检测：

B.1.16  粒化高炉矿渣粉氯离子检测原始记录表（磷酸蒸馏-汞盐滴定法）
委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	级    别
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	
[image: image28.wmf]-

Cl

T

滴定度
	

	
	

	次数
	1
	2
	

	称样量m（g）
	
	
	

	滴定管读数V1（mL）
	
	
	

	温度校正值（mL）
	
	
	

	滴定管校正值（mL）
	
	
	

	空白校正值V2（mL）
	
	
	

	滴定真实体积V1（mL）
	
	
	

	    
[image: image29.wmf]-

Cl

w

（%）
	
	
	

	平均值（%）
	

	说  明
	计算公式：
[image: image30.wmf]100

1000

10

)

-

(

2

1

´

´

´

´

=

-

-

m

V

V

T

w

Cl

Cl


式中：
[image: image31.wmf]-

Cl

w

——氯离子的质量分数，%

      
[image: image32.wmf]-

Cl

T

——硝酸汞标准滴定溶液对氯离子的滴定度，mg/mL； 

       V1——滴定时消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积，mL；

       V2——空白试验消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积，mL；

       m——试样的质量，g。

	检测结论
	

	仪器设备
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：



	备    注
	


校对：                检测：

B.1.17  粒化高炉矿渣粉放射性检测原始记录表
    委托编号：                      记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	产品名称
	
	级    别
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	样品质量（g）
	
	增益A
	
	测量时间，s
	

	谱线保存位置
	
	K特征峰位值
	
	Th特征峰位值
	

	放射性比活度

（Bq·kg-1）
	镭-226（CRa）
	

	
	钍-232（CTh）
	

	
	钾-40（CK）
	

	内照射指数（IRa）
	

	外照射指数（Iγ）
	

	说    明
	1、内照射指数表达式：

IRa＝CRa/200

2、外照射指数表达式：

Iγ= CRa/370+ CTh/260+ CK/4200

	检测结论
	

	仪器设备
	

	仪器设备
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：



	备     注
	


校对：                检测：
B.2  钢材（含焊接与机械连接）检测原始记录

表B.2.1  钢筋力学性能及弯曲性能检测原始记录表

委托编号：                                                记录编号：                                                      第  页 共  页                               

	检测地点
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	钢筋牌号
	
	实验室温度(℃)
	

	样品

编号
	公称

直径
d
（mm）
	公称

面积

S
（mm2）
	试件号
	荷载

（kN）
	屈 服

强 度

Re

(MPa)
	抗 拉

强 度

Rm

(MPa)
	最大力总伸长率
	断后伸长率
	破坏状态
	试件号
	弯曲试验
	实测强度比值

	
	
	
	
	屈服

Fe
	极限

Fm
	
	
	L0’
（mm）
	L

（mm）
	Agt

（%）
	Lo

（mm）
	Lu

（mm）
	A

（%）
	
	
	弯心

直径

(mm)
	弯曲

角度

(º)
	结果
	Rm/Re
	Re/Rek

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	
	检测结论
	

	仪器设备
	

	备注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                                 采取控制措施：


                                                                                       校对 ：                                       检测：

表B.2.2  钢筋原材重量偏差检测原始记录表
委托编号：                                记录编号：                                   第   页 共   页 

	检测地点
	

	样品名称
	
	检测日期
	

	钢筋牌号
	 
	实验室温度(℃)
	

	样品编号
	公称直径

（mm）
	试件号
	试件长度
	试件总重量（g）
	重量偏差（%）

	
	
	
	单件长度（mm）
	试件总长度 （mm）
	
	

	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                         

采取控制措施：


                                校对：                          检测：

表B.2.3  反复弯曲性能检测原始记录表
委托编号：                                                  记录编号：                                         第  页 共  页    
	检测地点
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	牌  号
	
	实验室温度(℃)
	

	样品编号
	试件号      
	公称直径d(mm)
	圆柱支座半径 r （㎜）
	反复弯曲次数Nb（次）
	破坏状态

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备注
	

	检测过程异常

情况描述
	描述：                                      采取控制措施：


                                                                       校对：                       检测：

表B.2.4  松驰试验检测原始记录表
委托编号：                    记录编号：                         第  页 共  页    
	         检测地点  
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	实验室温度(℃)
	

	样品规格
	
	   样品编号
	

	试验数据

	 时间段
	松驰率（%）
	   时间段
	松驰率（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	推算1000小时的松驰率:    

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                         

采取控制措施：


               校对：                       检测：
表B.2.5  钢铁及合金化学分析测定碳、硫及微机元素检测原始记录表                                     
委托编号：                          记录编号：                        第   页 共   页 

	检测地点
	
	实验室温度(℃)
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	样品规格
	
	样品编号
	

	C、S的测定

	称取试样重量（g）
	
	试验时间
	

	项目
	试验一（%）
	试验二（%）
	平均值（%）

	碳
	
	
	

	硫
	
	
	

	微机元素锰的测定

	称取试样重量（mg）
	
	加入定锰溶液（mL）
	

	加入过硫酸铵溶液（mL）
	
	加入蒸馏水（mL）
	

	项目
	试验一（%）
	试验二（%）
	平均值（%）

	锰浓度
	
	
	

	微机元素硅的测定

	称取试样重量（mg）
	
	加入稀硝酸(1+4) （mL）
	

	加入高锰酸钾溶液
	
	加入碱性钼酸铵溶液（mL）
	

	加入草酸（mL）
	
	加入硫酸亚铁铵溶液（mL）
	

	项目
	试验一（%）
	试验二（%）
	平均值（%）

	硅浓度
	
	
	

	微机元素磷的测定

	称取试样重量（mg）
	
	加入稀硝酸(1+2.5)（mL）
	

	加入高锰酸钾溶液
	
	加入钼酸铵-酒石酸钾钠溶液（mL）
	

	加入氟化钠-氯化亚锡溶液（mL）
	
	
	

	项目
	试验一（%）
	试验二（%）
	平均值（%）

	磷浓度
	
	
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                         

采取控制措施：


               　　　　　校对：             　        检测:

表B.2.6  钢筋焊接性能检测原始记录表 
委托编号：                                            记录编号：                                                    第  页 共  页 
	检测地点
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	母材牌号
	
	实验室温度(℃)
	

	样品编号
	公称直径     d（mm）
	公称面积

S（mm2）
	试

 件

号
	极限荷载
Fm（kN）
	抗拉强度
Rm(Mpa)
	破坏部位
破坏状态

	试

 件

号
	弯曲试验

	
	
	
	
	
	
	
	
	弯心直径
（mm）
	弯曲角度

（º）
	结果

	
	
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	6
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	6
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                         采取控制措施：


                                                                 校对：                                            检测：

表B.2.7  钢筋机械连接检测原始记录表
委托编号：                                                记录编号：                                                         第  页 共  页
	检测地点
	
	实验室温度（℃）
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	接头等级
	
	母材牌号
	

	样品编号
	公称直径     d（mm）
	公称面积

S（mm2）
	试 

件 

号
	极限荷载
Fm（kN）
	抗拉强度
Rm(Mpa)
	破 坏 状 态

	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                         采取控制措施：


                                                                                       校对：                               检测：
表B.2.8  钢筋机械连接工艺检测原始记录表
委托编号：                                                记录编号：                                                         第  页 共  页
	检测地点
	
	实验室温度（℃）
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	接头等级
	
	母材牌号
	

	样品编号
	公称直径     d（mm）
	公称面积

S（mm2）
	试 件 号
	抗拉强度
(MPa)
	破坏状态
	残余变形

(mm)
	残余变形

平均值(mm)

	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                         采取控制措施：


                                                                                             校对：                               检测: 

B.3  建筑施工扣件式钢管检测原始记录

表B.3.1  脚手架钢管检测原始记录表

委托编号：                               记录编号：                          第   页 共   页
	检测地点
	
	样品名称
	
	检测日期
	

	
	
	规格型号
	
	实验室温度，℃
	

	拉伸试验
	样品

编号
	横截面积

S（mm2）
	屈服荷载

Fe（kN）
	极限荷载

Fm（kN）
	屈服强度Re (MPa)
	抗拉强度Rm (MPa)
	原始标距Lo（mm）
	断后标距Lu（mm）
	断后伸长率A（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	弯曲试验
	样品编号
	弯心直径(mm)
	弯曲角度(º)
	结果

	
	
	
	
	

	样品编号
	
	
	
	
	
	

	尺寸

(mm)
	最大外径（管体）
	
	
	
	
	
	

	
	最小外径（管体）
	
	
	
	
	
	

	
	最大壁厚（管体）
	
	
	
	
	
	

	
	最小壁厚（管体）
	
	
	
	
	
	

	
	外径允许偏差△
	
	
	
	
	
	

	
	壁厚允许偏差△
	
	
	
	
	
	

	最大质量

(kg)
	试件长度(mm)
	
	
	
	
	
	

	
	质量
	
	
	
	
	
	

	
	最大质量
	

	钢管弯曲(mm)
	钢管端位弯曲
	钢管端位弯曲长度
[image: image33.wmf]l


	
	
	
	
	
	

	
	
	允许偏差△
	
	
	
	
	
	

	
	立杆钢管弯曲
	钢管弯曲长度
[image: image34.wmf]l


	
	
	
	
	
	

	
	
	允许偏差△
	
	
	
	
	
	

	
	水平杆、斜杆钢管弯曲
	钢管弯曲长度
[image: image35.wmf]l


	
	
	
	
	
	

	
	
	允许偏差△
	
	
	
	
	
	

	表面质量
	

	表面锈蚀

深度(mm)
	试件编号
	
	
	

	
	钢管外表面锈蚀深度
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                    

采取控制措施：


                                     校对：                            检测：

表B.3.2  连墙件检测原始记录表
委托编号：                                                记录编号：                                  第   页 共   页               
	检测地点
	
	样品名称
	
	牌  号
	 
	试验室温度，℃
	
	检测日期
	

	样品编号
	取样

方向
	厚度：

d（mm）
	宽度

b（mm）
	面积
S（mm2）
	荷载（kN）
	屈 服
强度Re

(MPa)
	拉 伸
强度Rm

(MPa)
	原始标距

Lo（mm）
	断后标距

Lu（mm）
	断后伸长率A（%）
	破坏状态

	
	
	
	
	
	屈服

Fe
	极限

Fm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                             

采取控制措施：


                                                     校对：                                           检测：

表B.3.3  钢管脚手架扣件检测原始记录表
委托编号：                                                           记录编号：                                      第   页 共   页
	检测地点
	
	样品名称
	
	检测室温度，℃
	
	检测日期
	

	型号规格
	

	直 角 扣 件
	样品编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	抗 滑 性 能 试 验
	      预加荷载P为1.0kN时，将位移测量仪表调整到零点
	圆弧面1
	P增加到7.0kN时测量位移值△1（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	P增加到10.0kN时测量位移值△2（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	圆弧面2
	P增加到7.0kN时测量位移值△1（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	P增加到10.0kN时测量位移值△2（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	抗破坏性能试验
	当P为25.0kN时扣件各部位破坏情况
	是否破坏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	破坏情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                         采取控制措施：


                                       校对：                                  检测：

续表B.3.3  钢管脚手架扣件检测原始记录表
委托编号：                                                     记录编号：                                                  第   页 共   页
	检测地点
	
	样品名称
	
	检测室温度，℃
	
	检测日期
	

	型号规格
	

	样品编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	直角扣件不合格数

	直 角 扣 件
	扭 转 刚 度 性 能 试 验
	预加荷载P为20N时，将测量仪表调整到零点
	荷载P（N）
	无荷载端距中心1000mm处测量横管位移f (mm)
	

	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单个直角扣件力学性能判定
	是否合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                                采取控制措施：


                                      校对：                                    检测：
续表B.3.3  钢管脚手架扣件检测原始记录表
委托编号：                                                         记录编号：                                                第   页 共   页
	检测地点
	
	样品名称
	
	检测室温度，℃
	
	检测日期
	

	型号规格
	

	样品编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	旋转扣件不合格数

	旋 转 扣 件
	抗 滑 性 能 试 验
	预加荷载P为0.2kN时，将位移测量仪表调整到零点
	P增加到7.0kN时位移值△1（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	P 增加到10.0kN时位移值△2（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	抗破坏性能试验
	当P为17.0kN时，扣件各部位破坏情况
	是否破坏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	破坏情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单个旋转扣件力学性能判定
	是否合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                           采取控制措施：


                                       校对：                                    检测：
续表B.3.3  钢管脚手架扣件检测原始记录表
委托编号：                                                 记录编号：                                                  第   页 共   页
	检测地点
	
	样品名称
	
	检测室温度，℃
	
	检测日期
	

	型号规格
	

	样品编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	对接扣件不合格数

	对接扣件
	抗 拉 性 能 试 验
	预加荷载P为1.0kN时，将位移测量仪表调整到零点，当P增加至4.0kN时，记下值△（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单个对接扣件力学性能判定
	是否合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	底 座
	抗 压 性 能 试 验
	以1.0kN/S速度均匀加荷，当P为50.0kN时，底座的破坏情况
	是否破坏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	底座不合格数

	
	
	
	破坏情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单个底座力学性能判定
	是否合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	备  注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                           

采取控制措施：


                                                              校对：                                    检测： 

B.4  预应力钢绞线、预应力锚夹具检测原始记录

表B.4.1  预应力钢绞线力学性能检测原始记录表
委托编号：                                                 记录编号：                                                  第   页 共   页
	样品名称
	
	型号规格
	

	检测地点
	
	检测环境
	
	检测日期
	

	样品编号
	公称直径

Dn（mm）
	公称面积

Sn（mm2）
	规定非比例延伸力

FP0.2（kN）
	整根钢绞线的最大力

Fm（kN）
	最大力总伸长率Agt（%）
	弹性模量（GPa）
	样品状态

	
	
	
	
	
	L0（mm）
	L1（mm）
	Agt（%）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	
	仪器设备
	

	检测结论
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：

	备  注
	


校对：          检测 ：           

表B.4.2  预应力钢绞线松弛性能检测原始记录表
    委托编号：                         记录编号：                             第   页 共   页
	样品名称
	

	型号规格
	
	样品编号
	

	样品状态
	
	检测日期
	

	检测地点
	
	环境温度
	

	检测依据
	

	检测仪器
	

	检   测   数   据

	初始试验力（相当于公称最大力的       %）（kN）
	

	时间
(h:min)
	剩余试验力

Fr(kN)
	温度

(℃)
	时间
(h:min)
	剩余试验力

Fr(kN)
	温度

(℃)
	时间
(h:min)
	剩余试验力

Fr(kN)
	温度

(℃)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	松弛率

（%）
	

	检测过程

异常情况
	描述：

采取控制措施：

	备    注
	


校对：                检测：              
表B.4.3  预应力锚夹具检测原始记录表
    委托编号：                         记录编号：                             第   页 共   页
	样品名称
	

	型号规格
	
	样品编号
	

	样品状态
	
	检测日期
	

	检测地点
	
	环境温度
	

	检测依据
	

	检测仪器
	

	预应力筋
	型号规格
	

	
	生产厂家
	

	
	产品质量
证明书编号
	

	
	实测平均极限拉力(kN)
	

	
	极限拉力时的平均应变(%)
	

	检测过程

异常情况
	描述：

采取控制措施：



	备    注
	


校对：                   检测：              

续表B.4.3  预应力锚夹具检测原始记录表
    委托编号：                         记录编号：                             第   页 共   页
	静载锚固性能检测结果

	样品名称
	
	型号规格
	
	试验根数根)
	
	组装长度mm)
	

	样品编号
	加载

等级
	载荷

(kN)
	标记长度(mm)
	相对位移(mm)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	△a
	△b

	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	计算极限拉力Fpm=    kN，实测极限拉力Fapu=    kN，效率系数ηa=    ，总应变εapu=   %

	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	计算极限拉力Fpm=    kN，实测极限拉力Fapu=    kN，效率系数ηa=    ，总应变εapu=    %

	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	计算极限拉力Fpm=    kN，实测极限拉力Fapu=    kN，效率系数ηa=    ，总应变εapu=   %

	备注
	


检测日期：     年     月     日                    校对：                   检测：              

续表B.4.3  预应力锚夹具检测原始记录表
    委托编号：                         记录编号：                             第   页 共   页
	洛氏硬度检测结果

	样品名称
	
	型号规格
	

	样品编号
	硬 度 值（                ）
	样品编号
	硬 度 值（                ）

	
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	最大值
	
	最小值
	

	备注
	


检测日期：     年     月     日                    校对：                   检测：          
续表B.4.3  预应力锚夹具检测原始记录表
    委托编号：                         记录编号：                             第   页 共   页
	布氏硬度检测结果

	样品名称
	
	型号规格
	

	样品编号
	压痕直径(mm)
	硬 度 值

(           )
	样品编号
	压痕直径(mm)
	硬 度 值

(           )

	
	1
	2
	平均值
	
	
	1
	2
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	最大值
	
	最小值
	

	备注
	


检测日期：     年     月     日                    校对：                   检测：           
B.5  砂、石检测原始记录

表B.5.1  混凝土用砂含泥量、泥块含量、颗粒级配检测原始记录表
委托编号：                                                     记录编号：                                                        第   页 共   页

	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	检测日期
	

	含泥量/

石粉含量
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	试验前烘干恒重过程（g）
	称取试样量


[image: image36.wmf]0

m

（g）
	浸泡起止时间
	试验后烘干恒重过程（g）
	试验后烘干试样量
[image: image37.wmf]1

m

（g）
	含泥量/石粉含量
[image: image38.wmf]/

c

w

（%）
	代表值


[image: image39.wmf]c

w

（%）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泥块含量
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	试验前烘干恒重过程（g）
	筛除小于1.25mm颗粒后称取试样量


[image: image40.wmf]1

m

（g）
	浸泡起止时间
	试验后烘干恒重过程（g）
	试验后烘干试样量
[image: image41.wmf]2

m

（g）
	泥块含量


[image: image42.wmf]/

,

l

c

w

（%）
	代表值


[image: image43.wmf]l

c

,

w

（%）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	颗粒级配
	试验前试样总质量（g）
	公称直径10.0mm方孔筛的筛余质量（g）
	公称直径10.0mm方孔筛的筛余（%）
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	试样质量（g）
	烘干恒重过程（g）
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试样1
	试样2
	公称粒径

（mm）
	筛余量（g）
	分计筛余（%）
	累计筛余（%）
	细

度

模

数


[image: image44.wmf]f

m


	
[image: image45.wmf]1

f

m

=
[image: image46.wmf]1

1

6

5

4

3

2

100

5

)

(

b

b

b

b

b

b

b

-

-

+

+

+

+


=

	
	  g
	g
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	平均值
	
	

	
	β1
	5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	β2
	2.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	β3
	1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[image: image47.wmf]2

f

m

=
[image: image48.wmf]1

1

6

5

4

3

2

100

5

)

(

b

b

b

b

b

b

b

-

-

+

+

+

+


=

	
	β4
	0.630
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	β5
	0.315
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	β6
	0.160
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/
	筛底
	
	
	
	
	
	
	
	
	平均值
	
[image: image49.wmf]f

m

=

	检测依据
	
	仪器设备
	

	备注
	


                                                              校对：                            检测：

表B.5.2  混凝土用砂表观密度、堆积密度、紧密密度、空隙率、含水率、吸水率检测原始记录表
委托编号：                                                     记录编号：                                                        第   页 共   页
	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	检测日期
	

	表观密度
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	烘干恒重过程（g）
	称取试样量
[image: image50.wmf]0

m

（g）
	浸泡起止时间
	试样、水及容量瓶总重
[image: image51.wmf]1

m

（g）
	水及容量瓶总重
[image: image52.wmf]2

m

（g）
	水温℃
	修正系数
[image: image53.wmf]t

a


	表观密度
[image: image54.wmf]/

r


（㎏/m3）
	代表值
[image: image55.wmf]r


（㎏/m3）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	堆积密度

紧密密度
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	烘干恒重过程（g）
	容量筒重量
[image: image56.wmf]1

m

（㎏）
	容量筒和砂总重
[image: image57.wmf]2

m

（㎏）
	容量筒容积V

（L）
	堆积密度（紧密密度）
[image: image58.wmf]/

l

r

（
[image: image59.wmf]/

c

r

）

（㎏/m3）
	代表值
[image: image60.wmf]1

r

（
[image: image61.wmf]c

r

）

（㎏/m3）
	空隙率（%）

	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	堆积

密度
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[image: image62.wmf]=

´

-

=

(%)

100

)

1

(

r

r

l

l

v



	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	紧密

密度
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[image: image63.wmf]=

´

-

=

(%)

100

)

1

(

r

r

c

c

v



	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	容量筒容积校正
	水温（℃）
	
	筒+玻璃板质量（kg）
	
	筒+玻璃板+水质量（kg）
	
	筒的容积（L）
	

	含水率
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	干燥容器质量
[image: image64.wmf]1

m

（g）
	未烘干的试样与容器总质量
[image: image65.wmf]2

m

（g）
	烘干恒重过程（g）
	烘干后的试样与容器总质量
[image: image66.wmf]3

m

（g）
	含水率
[image: image67.wmf]/

wc

w

（%）
	含水率代表值
[image: image68.wmf]wc

w

（%）

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸水率
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	干燥烧杯质量


[image: image69.wmf]1

m

（g）
	称取饱和面干试样
[image: image70.wmf]3

m

（g）
	烘干恒重过程（g）
	烘干后的试样与烧杯总质量
[image: image71.wmf]2

m

（g）
	吸水率
[image: image72.wmf]/

wa

w

（%）
	吸水率代表值
[image: image73.wmf]wa

w

（%）

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	备注
	（1）
[image: image74.wmf]1000

)

(

1

2

0

0

/

´

-

-

+

=

t

m

m

m

m

a

r

（㎏/m3） （2）
[image: image75.wmf]/

wc

w

=
[image: image76.wmf](%)

100

1

3

3

2

´

-

-

m

m

m

m

 （3）
[image: image77.wmf]/

l

r

（
[image: image78.wmf]/

c

r

）=
[image: image79.wmf]1000

1

2

´

-

V

m

m

（㎏/m3） （4）
[image: image80.wmf]/

a

w

w

=
[image: image81.wmf](%)

100

1

2

1

2

3

´

-

-

-

m

m

m

m

m

）

（




                                                           校对：                                    检测：
表B.5.3  混凝土用砂轻物质含量、贝壳含量、坚固性检测原始记录表                                                      
委托编号：                                                     记录编号：                                                        第   页 共   页
	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	检测日期
	

	轻物质物

含量
	密度为1950～2000kg/m3重液配制
	向1L的量筒中加水至    ml，再加入    g氯化锌，搅拌至全部溶解，冷却测密度为        ，如果密度太小再加入氯化锌直至密度符合要求。

	
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	试验前烘干恒重过程（g）
	筛除大于5.00mm和小于0.315mm的颗粒
	烧杯质量


[image: image82.wmf]2

m

（g）
	称取试样质量
[image: image83.wmf]0

m

（g）
	将试样倒入盛有约500ml重液的烧杯中搅拌，静置5min，通过网篮滤出轻物质
	烘干恒重过程（g）
	烘干轻物质与烧杯总质量
[image: image84.wmf]1

m

（g）
	轻物质含量
[image: image85.wmf]1

w

（%）
	代表值（%）

	
	
	
	 1
	 2
	3
	4
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海砂中贝壳含量（盐酸清洗法）
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	烘干恒重过程（g）
	筛除大于5.00mm颗粒，称取试样量
[image: image86.wmf]1

m

（g）
	浸泡

起止时间
	烘干恒重过程（g）
	烘干后试样量
[image: image87.wmf]3

m

（g）
	含泥量


[image: image88.wmf]c

w

（%）
	试验后烘干恒重过程（g）
	试验后烘干试样质量


[image: image89.wmf]2

m

（g）
	贝壳含量
[image: image90.wmf]b

w

（%）
	平均值（%）

	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	1
	2
	3
	
	
	1
	2
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	砂坚固性
	硫酸钠溶液配制
	取   ℃的蒸馏水   ml，加入无水硫酸钠   g，搅拌使其溶解并饱和，冷却至20～25℃，静置两昼夜，测其密度，应为1151～1174kg/m3
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	冲洗干净，烘干恒重过程（g）
	1
	2
	3
	称取原试样量（g）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第一次循环
	第二次循环
	第三次循环
	第四次循环
	第五次循环

	
	溶液温度：
	
	溶液温度：
	
	溶液温度：
	
	溶液温度：
	
	溶液温度：
	

	
	浸泡时间：
	
	浸泡时间：
	
	浸泡时间：
	
	浸泡时间：
	
	浸泡时间：
	

	
	烘箱温度：
	
	烘箱温度：
	
	烘箱温度：
	
	烘箱温度：
	
	烘箱温度：
	

	
	置烘箱时间：
	
	置烘箱时间：
	
	置烘箱时间：
	
	置烘箱时间：
	
	置烘箱时间：
	

	
	公称粒级(mm)
	各粒级筛余量（g）
	各粒级占原试样百分率
[image: image91.wmf]i

a

%
	称取烘干后各粒级试样质量
[image: image92.wmf]i

m

（g）
	五次循环后恒重过程（g）
	五次循环烘干后试样质量（g）
	过粒级下限筛筛余

质量
[image: image93.wmf]、

i

m

（g）
	各粒级颗粒分计质量损失百分率
[image: image94.wmf]ji

d

（%）
	总质量损失百分率
[image: image95.wmf]j

d

（%）

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	
	0.160～0.315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.315～0.630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.630～1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.25～2.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.50～5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	
	仪器设备
	


                                                      校对：                                                 检测：

表B.5.4  机制砂压碎值指标检测原始记录表
	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	检测日期
	

	机制砂压碎值指标
	缩分前试样质量（g）
	缩分后试样质量（g）
	烘干恒重过程（g）
	取0.315～5.00mm试样质量（g）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	公称粒级（mm）
	各粒级试样质量（g）
	筛孔公称直径（mm）
	分计筛余

ａi（%）
	称取试样质量（g）
	试验后试样质量m0（g）
	试验后各粒级筛余量m1（g）
	单级砂样压碎指标δi（%）
	单级砂样代表值（%）
	四级砂样压碎指标δsa（%）

	
	5.00～2.50
	
	2.50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.50～1.25
	
	1.25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.25～0.630
	
	0.630
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.630～0.315
	
	0.315
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	备注
	δsa=(ａ1δ1+ａ2δ2+ａ3δ3+ａ4δ4)/ (ａ1+ａ2+ａ3+ａ4)    δi= ［(m0- m1)/m0］·100%


委托编号：                                            记录编号：                                                          第  页  共  页

                                                  校对：                                        检测：

表B.5.5  砂碱活性(快速法)检测原始记录表 
委托编号：                                                     记录编号：                                                        第   页 共   页
	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	养护室温度（℃）
	
	成型日期
	

	水温（℃）
	
	成型室、测长室相对湿度(%)
	
	成型室温度（℃）
	
	/
	/

	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	材料用量
	

	
	
	
	

	水浴箱温度（℃）
	
	
	
	

	测试日期
	基长：
	3d：
	7d：
	14d：

	试件描述
	
	
	
	

	试件编号
	单次值
	代表值Lt
	单次值
	代表值Lt
	单次值
	代表值Lt
	单次值
	代表值Lt

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水浴箱温度（℃）
	
	
	△(mm)
	膨胀率
[image: image96.wmf]t

e

（%）
	膨胀率代表值(%)

	测试日期
	
	
	
	
	

	试件描述
	
	
	
	
	

	试件编号
	单次值
	代表值Lt
	单次值
	代表值Lt
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	备注
	1、
[image: image97.wmf]t

e

为试件在t天龄期的膨胀率(%)；  2、Lt为试件在t天龄期的长度(mm)；  3、L0试件的基长(mm)；  4、△测头长度(mm)；

5、计算公式：
[image: image98.wmf]%

100

2

0

0

´

D

-

-

=

L

L

L

t

t

e

；


校对：                                                     检测: 

表B.5.6  机制砂及混合砂石粉含量检测原始记录表
委托编号：                          记录编号：                           第   页 共   页

	检测地点
	
	样品编号
	
	检测日期
	

	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	/
	/

	亚甲兰溶液配制
	配制时间
	

	含水率测定
	干燥容器质量m0（g）
	烘干前亚甲蓝粉末+干燥容器质量m1（g）
	烘干后亚甲蓝粉末+干燥容器恒重过程（g）
	烘干后亚甲蓝粉末+干燥容器质量m2（g）
	含水率（%）

	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.称取亚甲蓝粉末      g（相当于干粉10±0.01g，精确至0.01g），溶于    mL    ℃蒸馏水中，搅拌40min直至亚甲兰粉末完全溶解，冷却至20℃后移入1L容量瓶并加蒸馏水定容至1L刻度。

2.称取烘干亚甲蓝粉末      g（精确至0.01g），溶于    mL    ℃蒸馏水中，搅拌40min直至亚甲兰粉末完全溶解，冷却至20℃后移入1L容量瓶并加蒸馏水定容至1L刻度。

	亚甲兰试验过程
	标  准  法

	
	缩分前质量(g)
	缩分后质量

(g)
	烘干恒重过程(g)
	筛除大于    mm颗粒后称取试样质量G(g)
	加入   mL亚甲蓝溶液色晕持续时间(min)

	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	加入   mL亚甲蓝溶液色晕持续时间(min)
	加入   mL亚甲蓝溶液色晕持续时间(min)
	加入   mL亚甲蓝溶液色晕持续时间(min)
	加入   mL亚甲蓝溶液色晕持续时间(min)

	
	
	
	
	

	
	加入   mL亚甲蓝溶液色晕持续时间(min)
	加入   mL亚甲蓝溶液色晕持续时间(min)
	加入   mL亚甲蓝溶液色晕持续时间(min)
	亚甲蓝溶液体积V(mL)
	MB(g/kg)

	
	
	
	
	
	

	
	快  速  法

	
	缩分前质量(g)
	缩分后质量

(g)
	烘干恒重过程(g)
	筛除大于    mm颗粒后称取试样质量(g)
	加入30mL亚甲兰溶液后

是否出现明显色晕

	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备注
	计算式：MB = (V / G)×10     

式中:   MB——亚甲兰值, g/kg
        V ——所加入亚甲兰溶液的总量，mL

        G ——试样质量，g


                                 校对：                           检测： 

表B.5.7  砂有机物含量、硫化物及硫酸盐含量检测原始记录表
委托编号：                               记录编号：                    第   页 共   页  

	检测地点
	
	样品编号
	
	检测日期
	

	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	

	有机物

含  量
	试剂配制
	配制时间

	
	有机物含量标准溶液：取    g鞣酸粉溶解于    mL10%酒精溶液中，即得所需的鞣酸溶液。然后取该溶液    mL注入    mL浓度为3%的氢氧化钠溶液中，加塞后剧烈搅动，静置24h即得标准溶液。
	

	
	筛除大于5.00mm的颗粒，缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	风干后备用

	
	
	
	

	
	倒入风干试样至，mL
	
	注入浓度为3%氢氧化钠至，mL
	

	
	剧烈搅动后静置时间
	

	
	比较试样上部溶液和新配置标准溶液的颜色
	□浅于标准溶液（合格）□接近标准溶液（再次比色）

	
	接近标准溶液颜色，则将试样倒入烧杯中放在温度为60℃～70℃的水槽中加热2～3h，再次比色

	
	比较试样上部溶液和新配置标准溶液的颜色
	□浅于标准溶液（合格）□深于标准溶液

	
	砂浆配比（水：水泥：砂）
	

	
	成型日期
	
	破型日期
	

	
	/
	未经洗除有机质砂配制的砂浆抗压强度
	经洗除有机质砂配制的砂浆抗压强度

	
	破坏荷载KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	抗压强度MPa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	代表值MPa
	
	

	
	强度比
	

	硫化物及硫酸盐含量
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	烘干恒重过程（g）
	1
	2
	3
	样品冷却至室温，研磨过0.075mm筛，备用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试验一
	试验二

	
	取烘干过筛粉末试样m，g
	
	取烘干过筛粉末试样m′，g
	

	
	加入蒸馏水，mL
	
	加入蒸馏水，mL
	

	
	加入1+1盐酸，mL
	
	加入1+1盐酸，mL
	

	
	过滤溶液定容体积，mL
	
	过滤溶液定容体积，mL
	

	
	加入10%氯化钡溶液体积，mL
	
	加入10%氯化钡溶液体积，mL
	

	
	静置时间
	
	静置时间
	

	
	坩埚的质量m1，g
	
	坩埚的质量m1′，g
	

	
	坩埚和沉淀物总质量m2，g
	
	坩埚和沉淀物总质量m2′，g
	

	
	硫化物及硫酸盐含量w，%
	
	硫化物及硫酸盐含量w′，%
	

	
	硫化物及硫酸盐含量平均值wso3′，%
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备  注
	1.计算公式: wso3= （m2-m1）×0.343×100%/m

2.仪器设备编号前打“√”的为本次检测用仪器。


                                  校对：                         检测： 

表B.5.8  砂氯离子检测原始记录表
委托编号：                      记录编号：                            第   页 共   页

	检测地点
	
	样品编号
	
	检测日期
	

	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	

	标准液配制

	   序号
	试            剂
	配制时间

	1
	5%（W/V）铬酸钾指示剂:称取    g铬酸钾，溶于    mL蒸馏水中,摇匀.
	

	2
	氯化钠标准溶液：称取    g氯化钠，溶于    mL蒸馏水中,摇匀.浓度为     mol/L.
	

	3
	硝酸银标准溶液: 称取     g硝酸银，溶于    mL蒸馏水中,摇匀.溶液贮存棕色瓶中.
	

	硝酸银

溶液

滴定
	1
	2

	
	移取氯化钠溶液体积,mL
	
	移取氯化钠溶液体积,mL
	

	
	氯化钠标准溶液浓度, mol/L
	
	氯化钠标准溶液浓度, mol/L
	

	
	硝酸银溶液消耗量,mL
	
	硝酸银溶液消耗量,mL
	

	
	平均值消耗量V1,mL
	

	
	硝酸银溶液浓度CAgNO3, mol/L
	

	制备样品
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	烘干恒重过程（g）
	1
	2
	3
	4
	将样品冷却室温备用

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氯

离

子

含

量
	样品试验

	
	1
	2

	
	试样质量，g
	
	试样质量，g
	

	
	蒸馏水,mL
	
	蒸馏水,mL
	

	
	放置时间
	
	放置时间
	

	
	滤液,mL
	
	滤液,mL
	

	
	铬酸钾指示剂，ml
	
	铬酸钾指示剂，ml
	

	
	硝酸银溶液浓度, mol/L
	
	硝酸银溶液浓度, mol/L
	

	
	硝酸银溶液消耗量V1,mL
	
	硝酸银溶液消耗量V1‘,mL
	

	
	空白试验

	
	1
	2

	
	蒸馏水,mL
	
	蒸馏水,mL
	

	
	铬酸钾指示剂，ml
	
	铬酸钾指示剂，ml
	

	
	硝酸银溶液浓度, mol/L
	
	硝酸银溶液浓度, mol/L
	

	
	硝酸银溶液消耗量V0,mL
	
	硝酸银溶液消耗量V0‘,mL
	

	
	空白消耗量平均值，mL
	

	
	砂中氯离子含量ωcl,%
	
	砂中氯离子含量ωc2,%
	

	
	砂中氯离子含量平均值ωc,%
	

	检测依据
	
	

	检测结论
	
	

	仪器设备
	
	

	备注
	计算式：ωc＝[CAgNO3(V1-V0)×0.0355×10]/m×100       

式中: CAgNO3——硝酸银标准溶液的浓度, mol/L
        V1——样品滴定时消耗的硝酸银标准溶液的体积(mL)
        V0——空白试验时消耗的硝酸银标准溶液的体积(mL)
m——试样重量,g


                             校对：                         检测： 

表B.5.9  混凝土用碎石或卵石含泥量、泥块含量、颗粒级配、针片状含量含泥量、泥块含量、颗粒级配、针片状含量检测原始记录表
委托编号：                                                          记录编号：                                                        第   页 共   页
	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	检测日期
	

	含泥量
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	烘干恒重过程（g）
	称取试样量


[image: image99.wmf]0

m

（g）
	浸泡起止时间
	浸泡后烘干恒重过程（g）
	烘干后试样重量


[image: image100.wmf]1

m

（g）
	含泥量


[image: image101.wmf]/

c

w

（%）
	代表值
[image: image102.wmf]c

w

（%）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泥块含量
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	烘干恒重过程（g）
	筛除小于5.00mm颗粒后称取试样质量（g）
[image: image103.wmf]1

m


	浸泡起止时间
	浸泡后烘干恒重过程（g）
	烘干后试样量


[image: image104.wmf]2

m

（g）
	泥块含量


[image: image105.wmf]/

,

l

c

w

（%）
	代表值
[image: image106.wmf]l

c

,

w

（%）

	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	颗

粒

级

配
	缩分前质量（g）
	
	缩分后质量（g）
	
	将试样风干后备用
	称取经风干的试样质量（g）
	

	
	公称粒径（mm）
	80.0
	63.0
	50.0
	40.0
	31.5
	25.0
	20.0
	16.0
	10.0
	5.00
	2.50

	
	筛余量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分计筛余（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计筛余（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	结论
	

	针状和片状颗粒总含量
	将样品在室内风干至表面干燥备用
	缩分前质量（g）
	
	缩分后质量（g）
	
	称取试样质量
[image: image107.wmf]0

m

（g）
	

	
	公称粒级（mm）
	5.00~10.0
	10.0~16.0
	16.0~20.0
	20.0~25.0
	25.0~31.5
	31.5~40.0
	40.0~63.0
	63.0~80.0
	 合计质量（g）
	总质量（g）
[image: image108.wmf]1

m


	针片状含量（%）


[image: image109.wmf]p

w



	
	针状（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	片状（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备   注
	（1）
[image: image110.wmf](%)

100

0

1

0

/

´

-

=

m

m

m

c

w

     （2）
[image: image111.wmf](%)

100

1

2

1

/

,

´

-

=

m

m

m

l

c

w

      （3）
[image: image112.wmf]p

w

=
[image: image113.wmf](%)

100

0

1

´

m

m




                                                              校对：                                检测：

表B.5.10  混凝土用碎石或卵石堆积密度、紧密密度、表观密度、空隙率、含水率、吸水率检测原始记录表
委托编号：                                                     记录编号：                                                        第   页 共   页
	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	检测日期
	

	堆积密度

紧密密度
	试样质量

（g）
	烘干恒重过程（g）
	容量筒重量
[image: image114.wmf]1

m

（㎏）
	容量筒和试样总重
[image: image115.wmf]2

m

（㎏）
	容量筒容积V

（L）
	堆积密度（紧密密度）
[image: image116.wmf]/

l

r

（
[image: image117.wmf]/

c

r

）（㎏/m3）
	代表值
[image: image118.wmf]1

r

（
[image: image119.wmf]c

r

）

（㎏/m3）
	空隙率（%）

	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	

	堆积密度
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[image: image120.wmf]=

´

-

=

(%)

100

)

1

(

r

r

l

l

v



	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	紧密密度
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[image: image121.wmf]=

´

-

=

(%)

100

)

1

(

r

r

c

c

v



	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	容量筒容积校正
	水温（℃）
	
	筒+玻璃板质量（kg）
	
	筒+玻璃板+水质量（kg）
	
	筒的容积（L）
	

	表观密度
	将样品筛除小于4.75mm颗粒
	缩分前质量（g）
	
	缩分后质量（g）
	
	将缩分后的样品冲洗干净备用

	
	称取试样质量（g）
	浸泡起止时间
	吊篮在水中重量
[image: image122.wmf]1

m

（g）
	吊篮及试样在水中总重
[image: image123.wmf]2

m

（g）
	烘干恒重过程（g）
	烘干后试样量


[image: image124.wmf]0

m

（g）
	水温（℃）
	修正系数（
[image: image125.wmf]t

a

）
	表观密度
[image: image126.wmf]/

r


（㎏/m3）
	代表值
[image: image127.wmf]r


（㎏/m3）

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	`
	

	含水率
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	干燥容器质量
[image: image128.wmf]3

m

（g）

	未烘干的试样与容器总重
[image: image129.wmf]1

m

（g）
	烘干恒重过程（g）
	烘干后的试样与容器总重
[image: image130.wmf]2

m

（g）
	含水率
[image: image131.wmf]/

wc

w

（%）
	代表值
[image: image132.wmf]wc

w

（%）

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸水率
	筛除小于4.75mm颗粒后，缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	干燥容器质量
[image: image133.wmf]3

m

（g）

	饱和面干试样与容器总质量
[image: image134.wmf]1

m

（g）
	水温（℃）
	烘干恒重过程（g）
	烘干后的试样与容器总重
[image: image135.wmf]2

m

（g）
	吸水率
[image: image136.wmf]/

a

w

w

（%）
	代表值
[image: image137.wmf]a

w

w

（%）

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备注
	


                                                               校对：                          检测：

表B.5.11  混凝土用碎石或卵石压碎值指标检测原始记录表
委托编号：                                                            记录编号：                                                        第   页 共   页
	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	检测日期
	

	压碎值指标
	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	9.5mm～19.0mm标准试样称量（g）
	剔除针片状颗粒后称取试样量（g）
	试样在160s～300s内加荷至200kN，稳定5s
	压碎试验后试样的重量m0（g）
	压碎试验后2.36mm筛的筛余试样重量m1（g）
	压碎值指标
[image: image138.wmf](%)

/

d


	压碎值指标代表值
[image: image139.wmf](%)

0

a

d



	检测1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	当卵石有多种岩石组成时，应对19.0mm以下颗粒和19.0mm以上颗粒的标准粒级（9.5～19.0mm）分别进行检测

	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	称取试样质量（g）
	大于19.0mm颗粒质量（g）
	小于19.0mm颗粒质量（g）
	大于19.0mm颗粒含量
[image: image140.wmf]1

a

（%）
	小于19.0mm颗粒含量
[image: image141.wmf]2

a

（%）

	
	
	
	
	
	
	

	压碎值指标
	大于19.0mm颗粒人工破碎后9.5mm～19.0mm标准试样称量（g）
	剔除针片状颗粒后称取试样量（g）
	试样在160s～300s内加荷至200kN，稳定5s
	压碎试验后试样的重量m0（g）
	压碎试验后2.36mm筛的筛余试样重量m1（g）
	压碎值指标
[image: image142.wmf](%)

/

1

d


	分计压碎值指标代表值
[image: image143.wmf](%)

1

a

d



	检测1
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	

	检测3
	
	
	
	
	
	
	

	压碎值指标
	小于19.0mm颗粒9.5mm～19.0mm标准试样称量（g）
	剔除针片状颗粒后称取试样量（g）
	试样在160s～300s内加荷至200kN，稳定5s
	压碎试验后试样的重量m0（g）
	压碎试验后2.36mm筛的筛余试样重量m1（g）
	压碎值指标
[image: image144.wmf](%)

/

2

d


	分计压碎值指标代表值
[image: image145.wmf](%)

2

a

d



	检测1
	
	
	
	
	
	
	

	检测2
	
	
	
	
	
	
	

	检测3
	
	
	
	
	
	
	

	卵石有多种岩石组成时，总压碎值指标代表值
[image: image146.wmf](%)

a

d


	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	


                                                             校对：                          检测：

表B.5.12  碎石或卵石坚固性检测原始记录表
委托编号：                                                     记录编号：                                                        第   页 共   页
	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	检测日期
	

	碎石或卵石

坚固性
	硫酸钠溶液配制
	取   ℃的蒸馏水   ml，加入无水硫酸钠   g，搅拌使其溶解并饱和，冷却至20～25℃，静置两昼夜，测其密度，应为1151～1174kg/m3
	称取筛除4.75mm试样量（g）
	将样品按JGJ 52-2006中表7.11.2的规定粒级筛分

	
	
	
	
	

	
	第一次循环
	第二次循环
	第三次循环
	第四次循环
	第五次循环

	
	溶液温度：
	
	溶液温度：
	
	溶液温度：
	
	溶液温度：
	
	溶液温度：
	

	
	浸泡时间：
	
	浸泡时间：
	
	浸泡时间：
	
	浸泡时间：
	
	浸泡时间：
	

	
	烘箱温度：
	
	烘箱温度：
	
	烘箱温度：
	
	烘箱温度：
	
	烘箱温度：
	

	
	置烘箱时间：
	
	置烘箱时间：
	
	置烘箱时间：
	
	置烘箱时间：
	
	置烘箱时间：
	

	
	粒级(mm)
	筛分后各粒级试样质量（g）
	各粒级的分计百分含量
[image: image147.wmf]i

a

（%）
	称取烘干后各粒级试样质量
[image: image148.wmf]i

m

（g）
	五次循环后恒重过程（g）
	五次循环烘干后试样质量（g）
	过粒级下限筛筛

余质量
[image: image149.wmf]、

i

m

（g）
	各粒级颗粒分计质量

 损失百分率
[image: image150.wmf]ji

d

（%）
	总质量损失百分率
[image: image151.wmf]j

d

（%）

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	

	
	4.75～9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.5～19.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19.0～37.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	37.5～63.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	63.0～75.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粒级(mm)
	试验前颗粒数量（个）
	试验后出现裂缝、开裂、剥落、掉边和掉角的颗粒数量（个）
	试验后出现裂缝、开裂、剥落、掉边和掉角的颗粒数量所占百分比（%）

	
	19.0～37.5
	
	
	

	
	37.5～63.0
	
	
	

	
	63.0～75.0
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	主要仪器
	

	备注
	(1) 
[image: image152.wmf]%

100

m

m

m

i

i

i

ji

´

-

=

、

d

      (2) 
[image: image153.wmf]5

4

3

2

1

j5

5

j4

4

j3

3

j2

2

j1

1

j

a

a

a

a

a

d

a

d

a

d

a

d

a

d

a

d

+

+

+

+

+

+

+

+

=





                                                            校对：                          检测：

表B.5.13  碎石或卵石碱活性(快速法)检测原始记录表
委托编号：                                                     记录编号：                                                        第   页 共   页
	检测地点
	
	样品编号
	
	规格类型
	
	检测室温度（℃）
	
	检测日期
	

	缩分前质量（g）
	缩分后质量（g）
	材料用量
	

	
	
	
	

	水浴箱温度（℃）
	
	
	
	

	测试日期
	基长：
	3d：
	7d：
	14d：

	试件描述
	
	
	
	

	试件编号
	单次值
	代表值Lt
	单次值
	代表值Lt
	单次值
	代表值Lt
	单次值
	代表值Lt

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水浴箱温度（℃）
	
	
	△(mm)
	膨胀率
[image: image154.wmf]t

e

（%）
	膨胀率代表值(%)

	测试日期
	
	
	
	
	

	试件描述
	
	
	
	
	

	试件编号
	单次值
	代表值Lt
	单次值
	代表值Lt
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备注
	1、
[image: image155.wmf]t

e

为试件在t天龄期的膨胀率(%)；  2、Lt为试件在t天龄期的长度(mm)；  3、L0试件的基长(mm)；  4、△测头长度(mm)；

5、计算公式：
[image: image156.wmf]%

100

2

0

0

´

D

-

-

=

L

L

L

t

t

e

；


                                                          校对:                                           检测:
B.6  混凝土检测原始记录

表B.6.1  混凝土配合比设计原始记录表

委托编号：                                                                       记录编号：                                                                 第   页共    页

	一、原材及计算配合比计算过程

	工程名称
	
	使用部位
	
	搅拌方法
	
	振捣方法
	

	设计等级
	
	σ取值
	
	试配强度
	
	设计稠度
	
	检测日期
	

	类别
	水泥
	砂
	石
	外加剂Ⅰ
	外加剂Ⅱ
	掺合料Ⅰ
	掺合料Ⅱ

	检验编号
	
	
	
	
	
	
	

	原材料

信息
	
	
	
	
	
	
	

	样品状态
	
	
	
	
	
	
	

	数量
	
	
	
	
	
	
	

	配合比编号
	水胶比 
	用水量
	砂率
	□质量法（kg/m3）                   □体积法（kg/m3）
	备注（各参数取值）

	计算配合比J
	
	
	
	
	

	试拌配合比A
	
	
	
	
	

	试拌配合比B
	
	
	
	
	

	试拌配合比C
	
	
	
	
	

	说明
	

	备注
	


               校对：                       检测：

续表B.6.1  混凝土配合比设计原始记录表
委托编号：                                                                       记录编号：                                                                 第   页共    页

	二二、砼拌合物性能试验

	检测地点
	
	环境温度
	
	环境湿度
	 
	检测日期
	

	砂、石含水率测定
	
	备注

	
	
	

	称量调整

过程
	组别
	W/B
	βS
(%)
	计算材料用量（kg/m3）
	试配体积    L                        试配用量（kg）

	
	
	
	
	mw
	mc
	ms
	mg
	外加

剂Ⅰ
	外加

剂Ⅱ
	掺合

料Ⅰ
	掺合

料Ⅱ
	水
	水泥
	砂
	石
	外加剂
	掺合料

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计算用水量W0
	称量加水量

W1
	调整用

水量

W2
	实际用水量W
	称量用水泥量C
	计算用砂量S0
	称量用砂量S
	计算用石量G0
	称量用石量G
	外加剂Ⅰ
	外加剂Ⅱ
	掺合料Ⅰ
	掺合料Ⅱ

	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	拌
合

物

性

能
	组别
	坍落度(mm)
	扩展度(mm)
	维勃稠度(s)
	粘稠性
	保水性
	容重
	
[image: image157.wmf]d

=ρc,t /ρc,c0

	
	
	
	
	
	
	
	容量筒体积V(L)
	容量筒质量Mh(kg)
	容量筒+砼质量Mz(kg)
	实测容重ρc,t(kg/m3)
	设计容重ρc,c (kg/m3)
	

	
	A 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                 校对：                       检测：
续表B.6.1  混凝土配合比设计原始记录表
委托编号：                                                                     记录编号：                                                            第   页共    页
	三、砼力学性能试验  3.1抗压强度 

	养护地点
	 
	养护温度
	 
	养护湿度
	 
	成型日期
	

	力

学

性

能


	组别
	龄期
	破型日期
	试件

编号
	外观
	试件尺寸(mm)
	平整度

（mm）
	垂直度

(°)
	荷载
F（kN）
	抗压强度
f（MPa）
	代表值

（MPa）
	说明

	
	
	
	
	
	
	长度a
	宽度b
	
	
	
	
	
	

	
	A
	3 d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	3 d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	备    注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	3 d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   校对：                       检测：
续表B.6.1  混凝土配合比设计原始记录表
委托编号：                                     样品编号：                                  记录编号：                                       第   页共    页     

	3.2抗折强度

	养护地点
	 
	养护温度
	 
	养护湿度
	 
	成型日期
	月    日

	力

学

性

能


	组别
	龄期
	破型日期
	试件

编号
	外观
	试件尺寸(mm)
	平整度

（mm）
	垂直度

(°)
	破坏部位

（是否在载荷线内）
	荷载
F（kN）
	抗折

强度ff
（MPa）
	代表值

（MPa）
	说明

	
	
	
	
	
	
	截面

高度(h)
	截面

宽度(b)
	支座间跨度(L)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A
	7 d
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	B
	7 d
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	备    注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	C
	7 d
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是□；否□
	
	
	
	


  校对：                       检测：
续表B.6.1  混凝土配合比设计原始记录表
委托编号：                                                                       记录编号：                                                                 第   页共    页

	配合比调整                                                                                                            检测日期：    月   日

	A：R28=             W/B=      B/W=

B：R28=             W/B=      B/W=

C：R28=             W/B=      B/W=

调整后：            B/W=      W/B=           
	

	备注
	
	

	最终配比

Z
	W/B
	βS 
(%)
	原材料
	用水量mw
	水泥用

量mc
	砂用

量ms
	石用

量mg
	外加

剂Ⅰ
	外加

剂Ⅱ
	掺合

料Ⅰ
	掺合

料Ⅱ 
	容重
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	筒体积V（L）
	筒质量Mh(kg)
	筒+砼质量Mz(kg)
	实测容重ρc,t

(kg/m3)
	设计容重ρc,c (kg/m3) 
	

	
	
	
	材料用量（kg/m3）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	校正后材料用量（kg/m3）
	
	
	
	
	
	
	
	
	说明
	

	
	配合比（质量比）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Z组混凝土拌合物

中水溶性氯离子含

量测定
	


校对：                       检测：
表B.6.2  混凝土力学性能检测原始记录表
委托编号：                                  记录编号：                               第   页共    页
	委托单位
	
	工程名称
	

	施工单位
	
	试件规格尺寸
	

	拌制单位
	
	养护方式
	

	样品编号
	
	
	

	使用部位
	
	
	

	强度等级
	
	
	

	制作日期
	
	
	

	检测日期
	
	
	

	龄  期
	
	
	

	外  观
	
	
	

	试件编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	尺寸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平整度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	垂直度（°）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A（mm2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果
	破坏荷载
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	单块强度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	代表值

	
	
	

	检测依据
	
	环境温度
	/

	检测所用

仪器设备
	

	检测过程

异常情况
	描述：

采取控制措施：



	备    注
	



校对：                       检测：

表B.6.3  混凝土拌合物性能检测原始记录表
委托编号：                            记录编号：                        第   页共    页
	1、坍落度                                                                 检测日期：   月   日

	序号
	初始坍落度（mm）
	初始坍落度代表值SL0（mm）
	坍落度扩展度值（mm）
	30min后

坍落度

(mm)
	30min后坍落度代表SL30值(mm)
	60min后

坍落度

(mm)
	60min后坍落度代表值SL60(mm)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2、表观密度                                                              检测日期：   月   日

	序号
	容量筒体积V（L）
	容量筒质量W2（kg）
	容量筒和试样总质量W1(kg)
	表观密度

rh（kg/m3）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	

	3、泌水率检测











                检测日期：   月   日

	试件

编号
	实际用水量
	表观密度
	筒重
	筒＋砼重
	泌水量
	泌水率
	泌水率B
代表值

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4、压力泌水率比检测







                           检测日期：  月  日

	序号
	加压10s泌水量V10（ml）
	加压140s泌水量V140（ml）
	压力泌水率
BP（%）
	压力泌水率平均值BPA(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


校对：                       检测：

续表B.6.3  混凝土拌合物性能检测原始记录表
委托编号：                                  记录编号：                               第   页共    页
	5、凝结时间检测





        

                     检测日期：：   月   日

	试件编号
	加水时间
	
	

	
	100mm2试针截面积：
	试针截面积：20mm2试针
	

	
	时 间
	表压值（MPa）
	时 间
	表压值（MPa）
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	初凝时间
	
	终凝时间
	

	
	加水时间
	
	

	
	试针截面积：100mm2 试针
	试针截面积：20mm2试针
	

	
	时 间
	表压值（MPa）
	时 间
	表压值（MPa）
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	初凝时间
	
	终凝时间
	

	
	加水时间
	
	

	
	试针截面积：100mm2试针
	试针截面积：20mm2试针
	

	
	时 间
	表压值（MPa）
	时 间
	表压值（MPa）
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	初凝时间
	
	终凝时间
	

	结    论
	初 凝 时 间
	
	终 凝 时 间
	

	备注
	


校对：                       检测：
表B.6.4  混凝土抗渗性能检测原始记录表
委托编号：                                                                  记录编号：                                                第   页共    页
	一、逐级加压法

	委托单位
	
	使用部位
	
	检测日期
	

	工程名称
	
	强度等级
	
	抗渗等级
	

	施工单位
	
	制作日期
	
	龄期 (d)
	

	检测依据
	
	检测地点
	
	样品编号
	

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	外观检查
	
	
	
	
	
	

	次  数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	备注

	加水时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	加水压力（N/mm2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	渗水情况
	试件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试件2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试件3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试件4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试件5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试件6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结   论
	
	主要仪器设备
	

	检测过程
异常情况
	描述：                                            
采取控制措施：


校对：                       检测：

B.7  砂浆检测原始记录

表B.7.1  砂浆配合比设计原始记录表
委托编号：                                                                记录编号：                                                     第   页共    页
	工程名称
	
	使用部位
	

	设计等级f2
	
	试配强度fm0
	MPa
	砂浆种类
	
	设计稠度
	
	搅拌方法
	
	振捣方法
	
	检测日期
	

	原材料信息
	类别
	水泥（C）
	砂（S）
	外加剂Ⅰ
	外加剂Ⅱ
	掺合料
	/

	
	品种型号
	
	
	
	
	
	/

	
	样品状态
	
	
	
	
	
	

	
	数量（kg）
	
	
	
	
	
	

	砂状

态
	
	砂含水率

测定
	
	备注

	
	
	
	
	

	称量

调整

过程
	组别
	计算材料用量（kg/m3）
	试配体积    L       称量用量（kg）

	
	
	mw
	mc
	ms
	外加剂Ⅰ
	外加剂Ⅱ
	掺合料
	水
	水泥
	砂
	外加剂
	掺合料

	
	
	
	
	
	
	
	
	计算用

水量W0
	称量加

水量W1
	调整用

水量W2
	实际用

水量W
	C
	计算用砂

量S0
	称量用砂

量S
	外加剂Ⅰ
	外加剂Ⅱ
	

	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最终材料用量
	
	用水量mw（kg/m3）
	水泥用量mc（kg/m3）
	砂用量ms（kg/m3）
	外加剂Ⅰ用量mI（kg/m3）
	外加剂Ⅱ用量mII（kg/m3）
	掺合料用量mIII（kg/m3）
	理论表观密度ρt(kg/m3)

	
	A
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	拌

合

物

性

能
	组别
	序号
	稠度

(mm)
	稠度平均值(mm)
	筒体积

V（L）
	筒质

量Mh(kg)
	筒+砂浆质量Mz (kg)
	实测表观密度ρc(kg/m3)
	实测表观密度平均值ρc (kg/m3)
	计算法算得砂浆含水率a（%）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        校对：                                             检测：
续表B.7.1  砂浆配合比设计原始记录表
委托编号：                                                                 记录编号：                                               第   页共    页
	拌

合

物

性

能
	组别
	烘干法测砂浆含水率
	砂浆保水率计算

	
	
	序号
	烘干后砂浆样本的质量m6（g）
	砂浆样本的总质量m5（g）    
	砂浆含水率α (%)
	α平均值(%)
	不透水片+干燥试模质量Ma(g)
	吸水前15片干燥滤纸质量Mb(g)
	砂浆+不透水片+干燥试模质量Mc(g)
	吸水后15片滤纸质量Md(g)
	保水率W（%）
	保水率平均值

W /（%）

	
	A 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	力

学

性

能
	组别
	龄期
	破型日期
	试件

编号
	外观
	试件尺寸(mm)
	荷载
Nu（kN）
	强度fm,cu

(MPa)
	代表值

 (MPa）
	成型

日期
	
	检测

依据
	

	
	
	
	
	
	
	长度a
	宽度b
	
	
	
	
	
	
	

	
	A
	7d
	
	
	
	
	
	
	
	
	说明
	主要仪器设备
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	检测

过程异常情况
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	调整配合比
	mw
	mc
	ms
	外加剂Ⅰ
	外加剂Ⅱ
	掺合料Ⅰ
	掺合料Ⅱ

	
	B
	7d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7d
	材料用量（kg/m3）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	配合比（质量比）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28d
	材料用量（kg/m3）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	配合比（质量比）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	强度

推算
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	7d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	备注


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                校对：                                             检测：                            

表B.7.2  建筑砂浆基本性能检测原始记录表
委托编号：                           记录编号：                  第   页共    页
	一、表观密度                                                      检测日期：   月   日

	试件编号
	m0（kg）
	m1（kg）
	V（L）
	ρ（kg/m3）
	ρ平均值（kg/m3）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	   二、稠度及分层度试验                                               检测日期：   月   日

	试件编号
	稠度

(mm)
	稠度平均值

(mm)
	从分层度筒倒出

拌合后稠度(mm)
	分层度

(mm)
	分层度平均值(mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                               三、保水性试验  

	1.砂浆含水率                                                       检测日期：   月   日

	试件编号
	m6（g）
	m5（g）
	α (%)
	α平均值(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. 砂浆保水率                                                     检测日期：   月   日

	试件编号
	m1（g）
	m2（g）
	m3（g）
	m4（g）
	α(%)
	W(%)
	W平均值(%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                 校对：                检测：            
续表B.7.2  建筑砂浆基本性能检测原始记录表
委托编号：                           记录编号：                  第   页共    页
	四、凝结时间试验                                                            检测日期：   月   日

	试件编号
	加水时间
	
	

	
	试针截面积：30mm2试针
	

	
	时 间
	台秤读数

m（kg）
	压力值G(N)
	压强值(MPa)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	凝结时间
	

	试件编号
	加水时间
	
	

	
	试针截面积：30mm2试针
	

	
	时 间
	台秤读数

m（kg）
	压力值G(N)
	压强值(MPa)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	凝结时间
	

	凝结时间平均值
	


校对：                检测：
续表B.7.2  建筑砂浆基本性能检测原始记录表
委托编号：                           记录编号：                  第   页共    页
	五、立方体抗压强度试验                                                     成型日期：   月   日

	养护天数
	破型
日期
	试 件

编 号
	外观
	试件尺寸(mm)
	受压面积
A（mm2）
	破坏
荷载
Nu（kN）
	破坏
强度
fm,cu (MPa)
	代表值
(MPa)

	
	
	
	
	长度
	宽度
	
	
	
	

	7d
	月  日
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28d
	月  日
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


校对：                检测：
B.8  土工试验检测原始记录

表B.8.1  土的含水率试验原始记录表

   委托编号：                         记录编号：                          第   页共    页
	检测地点
	
	检测日期
	
	样品名称
	

	试样编号
	盒号
	盒质量（g）
	盒+湿土质量（g）
	盒+干土质量（g）
	湿土质量m0（g）
	干土质量md（g）
	含水率

ω0（%）
	平均含水率ωi（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测仪器
	

	检测依据
	

	计算公式
	ω0=(m0/md-1)×100

	结    论
	

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


                                     校对：          检测：

表B.8.2  土密度试验（环刀法）原始记录表

  委托编号：                            记录编号：                          第   页共    页
	检测地点
	
	检测日期
	
	样品名称
	

	样品的最大干密度(g/cm3)
	
	样品的最佳含水率(%)
	

	试样编号
	试样质量m0（g）
	试样体积V

(cm3)
	湿密度ρo (g/cm3)
	盒号
	盒质量(g)
	盒+湿土质量(g)
	盒+干土质量(g)
	湿土质量mi(g)
	干土质量md(g)
	含水率

ω0(%)
	平均含水率

ωi(%)
	干密度ρd (g/c m3)
	平均干密度ρ(g/cm3)
	压实度(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测仪器
	

	检测依据
	

	计算公式
	ρo=m0/V；ω0=(mi/md-1)×100；ρd=ρ0/(1+0.01ωi)

	结    论
	

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：



                          校对：          检测：

表B.8.3  土密度试验（灌砂法）原始记录表

       委托编号：                                           记录编号：                                 第   页共    页
	检测地点
	
	检测日期
	
	样品名称
	

	样品的最大干密度(g/cm3)
	
	样品的最佳含水率(%)
	
	量砂密度ρs (g/cm3)
	

	试样编号
	量砂容器质量加原有量砂质量m1(g)
	量砂容器质量加剩余量砂质量m2(g)
	灌砂漏斗内量砂质量m3(g)
	试坑用砂质量ms(g)
	取出的试样质量mp(g)
	试样密度ρo (g/cm3)
	含水率测定
	平均含水率ω（%）
	干密度ρd (g/cm3)
	压实度（%）

	
	
	
	
	
	
	
	盒号
	盒质量(g)
	盒+湿土质量(g)
	盒+干土质量(g)
	湿土质量m0（g）
	干土质量md（g）
	含水率ω0（%）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测仪器
	

	检测依据
	

	计算公式
	ms=m1-m2-m3；ω0=(m0/md-1)×100；ρo= mp/(ms/ρs)；ρd= mp/(1+0.01ω)/( ms/ρs)

	结    论
	

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


                                                               校对：            检测：

表B.8.4  土粒比重试验（比重瓶法）原始记录表

委托编号：                            记录编号：                      第   页共    页
	检测地点
	
	检测日期
	
	样品名称
	

	试样编号
	比重瓶号
	温度(℃)
	液体比重查表GiT
	比重瓶质量（g）
	干土质量md（g）
	瓶加液体质量（g）mbw
	瓶加液体加干土总质量（g）mbws
	比重Gs
	平均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测仪器
	

	检测依据
	

	计算公式
	Gs=md/(mbw+md-mbws)·GiT

	结    论
	

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：



校核：          检测：
表B.8.5  土的颗粒分析试验（筛分法）原始记录表

委托编号：                            记录编号：                      第   页共    页
	检测地点
	
	检测日期
	
	样品名称
	

	风干土质量（g）
	
	小于0.075mm的土占总土质量百分数（%）
	

	2mm筛上土质量（g）
	
	小于2mm的土占总土质量百分数dx（%）
	

	2mm筛下土质量（g）
	
	细筛分析时所取试样质量（g）
	

	粗筛分析
	细筛分析（□ 干筛法   □ 水筛法）

	孔径

（mm）
	累计留筛土质量（g）
	小于该孔径的土质量（g）
	小于该孔径土质量百分比（%）
	孔径

（mm）
	累计留筛土质量（g）
	小于该孔径的土质量（g）
	小于该孔径土质量百分比（%）
	占总土质量 百分比（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d60
	
	d30
	
	d10
	

	[image: image302]不均匀系数Cu
	
	曲率系数Cc
	

	颗粒大小分布曲线

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


                                    校对：          检测：

表B.8.6  液限塑限联合试验原始记录表

	 委托编号：                              记录编号：                        第   页共    页                                                                  

	检测地点
	
	检测日期
	
	样品名称
	

	试验次数
	入土深度（mm）
	盒号
	盒质量(g)
	盒+湿土质量(g)
	盒+干土质量(g)
	湿土质量m0(g)
	干土质量md(g)
	含水率

ωo(%)
	平均含水率(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image303][image: image304.wmf]0

0

2

)

(

100

)

%

(

L

L

L

E

-

=

沥青

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



含水率（%）
圆锥下沉深度与含水率关系曲线

	液限ωL（%）
	
	塑限ωP（%）
	
	塑性指数IP
	

	检测仪器
	

	检测依据
	

	计算公式
	ω0=(m0/md-1)×100%；IP=ωL-ωP

	备   注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：
采取控制措施：


                           校对：                   检测：

表B.8.7  砂的相对密度试验原始记录表

委托编号：                              记录编号：                        第   页共    页
	检测地点
	
	检测日期
	
	样品名称
	

	试验项目
	最小干密度ρdmin（g/cm3）（漏斗法）
	最大干密度ρdmax（g/cm3）（振击法）

	
	1
	2
	1
	2

	筒  质  量m1（g）
	
	
	
	

	筒+试样质量m2（g）
	
	
	
	

	试样干质量md（g）
	
	
	
	

	试样体积Vd（cm3）
	
	
	
	

	干密度（g/cm3）
	
	
	
	

	平均干密度（g/cm3）
	
	

	天然干密度ρd（g/cm3）
	

	相对密度Dr
	

	检测仪器
	

	检测依据
	

	计算公式
	ρdmin(ρdmax)=
	md
	Dr=
	ρdmax(ρd-ρdmin)
	

	
	
	Vd
	
	ρd(ρdmax -ρdmin)
	

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：
采取控制措施：



                           校对：                  检测：

表B.8.8  土的击实试验原始记录表

	检测地点
	
	检测日期
	
	样品名称
	

	预估最优含水率（%）
	
	风干含水率（%）
	
	试验方法
	

	试验序号
	筒+试样质量m1(g)
	筒质量(g)
	试样质量(g)
	筒体积(cm3)
	湿密度 (g/cm3)
	盒号
	盒质量(g)
	盒+湿土质量(g)
	盒+干土质量(g)
	湿土质量(g)
	干土质量(g)
	含水率

(%)
	平均含水率

(%)
	干密度 (g/cm3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image159.emf]ρ

d

-ω关系曲线

1.5

1.6

1.7

1.8

13 15 17 19 21 23 25 27

含水率（%）

干密度(g/cm

3

)



	最大干密度ρdmax(g/cm3)
	
	最优含水率ωopt（%）
	

	检测仪器
	

	检测依据
	

	备   注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：
采取控制措施：


  委托编号：                              记录编号：                        第   页共    页
校对：                     检测：
B.9  混凝土用水检测原始记录

表B.9.1  混凝土用水检测原始记录表

    委托编号：                              记录编号：                        第   页共    页
	检测地点
	
	检测日期
	

	水样类型
	

	检

测

项

目
	不

溶

物
	试样序号
	1
	2
	计算公式:


[image: image160.wmf]V

B

A

C

6

10

)

(

´

-

=



	
	
	悬浮物+滤膜+称量瓶A（g）
	
	
	

	
	
	滤膜+称量瓶重量B(g)
	
	
	平均值

	
	
	试样体积V（ml）
	
	
	

	
	
	水中悬浮物浓度C(mg/l)
	
	
	

	
	可

溶

物
	试样序号
	1
	2
	计算公式:


[image: image161.wmf](

)

V

m

m

TDS

1000

1000

)

(

0

1

´

´

-

=

r


用（180±3）℃烘干时水样计算结果应减去碳酸钠空白质量

	
	
	蒸发皿恒重m0(g)
	
	
	

	
	
	烘干后
	试样+蒸发皿重（g）
	
	
	

	
	
	
	蒸发皿和溶解性总固体的质量m1(g)
	
	
	

	
	
	水样体积V(ml)
	
	
	平均值

	
	
	水样中溶解性总固体的质量浓度

ρ（mg/L）
	
	
	

	
	Cl-
	试样序号
	1
	2
	计算公式:


[image: image162.wmf]V

M

V

V

C

1000

45

.

35

)

(

1

2

´

´

´

-

=



	
	
	蒸馏水消耗硝酸银标准溶液量V1(ml)
	
	
	

	
	
	试样消耗硝酸银标准溶液量V2（ml）
	
	
	

	
	
	硝酸银标准溶液浓度M（mol/l）
	
	
	

	
	
	试样体积V(ml)
	
	
	平均值

	
	
	氯化物含量C（mg/L）
	
	
	

	
	SO42-
	试样序号
	1
	2
	计算公式:


[image: image163.wmf]
[image: image164.wmf]V

m

m

1000

6

.

411

1

´

´

=


411.6-BaSO4质量换算为SO4的因素

	
	
	坩埚恒重 (g)
	
	
	

	
	
	灼烧后
	试样+坩埚重（g)
	
	
	

	
	
	
	试样重m1(g)
	
	
	

	
	
	试料的体积V（ml）
	
	
	平均值

	
	
	硫酸根（SO42-）的含量m(mg/L)-
	
	
	

	备注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：
采取控制措施：


                                       校对：                  检测：

续表B.9.1  混凝土用水检测原始记录表
委托编号：                              记录编号：                        第   页共    页
	检测地点
	
	检测日期
	

	环境条件
	实验室
	温度（℃）
	
	养护箱
	温度（℃）

	
	
	相对湿度（%）
	
	
	相对湿度（%）

	检验项目

	碱

含

量

︵

基

准

法

︶
	试样序号
	1
	2
	计算公式：


[image: image165.wmf]2

24

23

0.1

X

KO

m

m

´

=

；


[image: image166.wmf]2

25

23

0.1

X

NaO

m

m

´

=



	
	试样的质量m23(mg)
	
	
	

	
	100mL测定溶液中K2O含量m24(mg)
	
	
	

	
	100mL测定溶液中Na2O含量m25(mg)
	
	
	

	
	K2O的质量百分数
[image: image167.wmf]O

K

X

2

(%)
	
	
	

	
	Na2O的质量百分数
[image: image168.wmf]O

Na

X

2

(%)
	
	
	平均值

	
	总碱量 (
[image: image169.wmf]O

Na

O

K

X

X

2

2

658

.

0

+

) (rag/L)
	
	
	

	pH值
	试样序号
	1
	2
	检测结果

	
	
	
	
	

	试

样

质

量

w1

500g


	

	
	标准稠度用水量测定
	加水量S（mL）
	
	试杆距底板距离（mm）
	

	
	
	加水时间（h:min）
	
	标准稠度用水量P(%)
	

	
	凝

结

时

间

测定
	到达初凝状态时刻
	h  min
	到达终凝状态时刻
	h  min

	
	
	初凝时间
	min
	终凝时间
	min

	
	
	测初凝状态时刻（h:min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试针距底板距离（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	测终凝状态时刻（h:min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试针沉入试件深度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	标准稠度用水量测定
	加水量S（mL）
	
	试杆距底板距离（mm）
	

	
	
	加水时间（h:min）
	
	标准稠度用水量P(%)
	

	
	凝

结

时

间

测定
	到达初凝状态时刻
	h  min
	到达终凝状态时刻
	h  min

	
	
	初凝时间
	min
	终凝时间
	min

	
	
	测初凝状态时刻（h:min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试针距底板距离（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	测终凝状态时刻（h:min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试针沉入试件深度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	初凝时间差
	
	终凝时间差
	

	备注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：
采取控制措施：


                       校对：                      检测：

续表B.9.1  混凝土用水检测原始记录表
委托编号：                              记录编号：                        第   页共    页
	检测地点
	
	检 测 日 期
	

	环境条件
	温 度（℃）
	
	养护箱
	温 度（℃）
	

	
	相对湿度（%）
	
	
	相对湿度（%）
	

	检  测   项    目

	水泥胶砂强度

比值

(％)


	
	

	
	龄  期
	3 d
	28 d
	

	
	成型日期
	年   月   日    h   min
	

	
	试验日期
	     年   月   日   h   min
	     年   月   日   h   min
	

	
	序号
	破坏荷载

Ft（kN）
	抗压强度Rc(MPa)
	抗折强度

Rf（MPa）
	破坏荷载Ft（kN）
	抗压强度Rc(MPa)
	抗折强度

Rf（MPa）
	计算公式：

1.抗折强度Rf由抗折仪标尺直接读出.

2.Rc= Ft/A

[A为受压面积（40×40）mm2]


	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	代表值
	
	
	代表值
	
	
	

	
	
	

	
	龄  期
	3 d
	28 d
	

	
	成型日期
	年   月   日    h   min
	

	
	试验日期
	     年   月   日   h   min
	     年   月   日   h   min
	

	
	序 号
	破坏荷载

Ft（kN）
	抗压强度Rc(MPa)
	抗折强度

Rf（MPa）
	破坏荷载

Ft（kN）
	抗压强度Rc(MPa)
	抗折强度

Rf（MPa）
	

	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	代表值
	
	
	代表值
	
	
	

	
	3 d抗压强度比(％)
	3 d抗折强度比(％)
	28 d抗压强度比(％)
	28d抗折强度比(％)

	
	
	
	
	

	检测依据
	
	检测结论
	

	检测仪器
	
	备   注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：
采取控制措施：


                                         校对：                检测：

B.10  外加剂检验原始记录

表B.10.1  混凝土外加剂检验原始记录表

委托编号：






记录编号：                     第   页共   页  

	样品名称
	
	检测日期
	

	样品种类
	
	掺    量
	

	检测环境
	
	检测地点
	

	检测依据
	
	样品编号
	

	检测用仪器

设备及编号
	

	受检项目
	

	检测项目及检测结果

	原  材  料  情  况

	水泥
	品种
	
	检编
	

	
	生产厂家
	
	抗压强度
	   

	石
	品种
	
	检编
	

	
	
	
	颗粒级配
	

	砂
	品种
	
	检编
	

	
	
	
	颗粒级配
	

	混凝土配合比设计记录

	配合比设计

(kg/m3)
	基准砼  Sp=    ％
	受检砼  Sp=    ％

	
	W
	C
	S
	G
	W
	C
	S
	G
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 L(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试

配

及

调

整
	Wx(kg)
	W1=
	W2=
	W3=
	W1=
	W2=
	W3=

	
	塌

落

度
	测量值
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm

	
	
	结果
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm

	
	调整
	
	
	
	
	
	


校对：                      检测：   

续表B.10.1  混凝土外加剂检验原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	混凝土外加剂减水率

	基准砼用水量W0（kg/m3）
	受检砼用水量W1（kg/m3）
	减水率WR

（%）
	减水率代表值（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	单项评定
	

	公式：1. 用水量W＝Wx ／（15×10-3）；

2. WR＝（W0－W1）×100 ／ W0   。

	混凝土外加剂泌水率比

	
	基准砼
	受检砼

	组别
	A
	B
	C
	A
	B
	C

	材料用量
	W=       g

G=        g
	W=       g

G=        g
	W=       g

G=        g
	W=       g

G=        g
	W=       g

G=        g
	W=       g

G=        g

	G0(g)
	
	
	
	
	
	

	G1(g)
	
	
	
	
	
	

	Gw(g)
	
	
	
	
	
	

	Vw(g)
	
	
	
	
	
	

	B(%)
	
	
	
	
	
	

	泌水率 (%)
	Bc=
	Bt=

	泌水率比BR（%）
	

	单项评定
	

	公式：1. B ＝ Vw×100 ／ [（W/G）×Gw ]；

2. BR ＝ Bt×100 ／ Bc   。


                                 校对：                      检测：  
续表B.10.1  混凝土外加剂检验原始记录表
委托编号：





记录编号：                    第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	混凝土外加剂凝结时间差

	
	基准砼Tc
	受检砼Tt
	凝结时间差△T(min)

	初凝时间(min)
	
	
	

	终凝时间(min)
	
	
	

	贯入阻力值与时间关系曲线： 见附图



	贯入阻力值与时间检测记录
	类别
	基准砼
	类别
	受检砼

	
	组别
	A
	B
	C
	组别
	A
	B
	C

	
	初始（h:min）
	
	
	
	初始（h:min）
	
	
	

	
	试针

面积

(mm2)
	h:min
	贯入阻力值(N | MPa)
	试针

面积

(mm2)
	h:min
	贯入阻力值(N | MPa)

	
	100
	
	|
	|
	|
	100
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	20
	
	|
	|
	|
	20
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	初凝(min)
	
	
	
	初凝(min)
	
	
	

	
	终凝(min)
	
	
	
	终凝(min)
	
	
	

	单项评定
	

	公式：△T＝Tt － Tc


   校对：                      检测：  
续表B.10.1  混凝土外加剂检验原始记录表
委托编号：




记录编号：                     第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	混凝土外加剂抗压强度比

	成型日期
	
	试件规格
	100 mm×100 mm×100 mm

	龄期
	1天
	3天
	7天
	28天

	破型日期
	
	
	
	

	组别
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	C

	基

准

砼
	破坏

荷载

(kN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度

代表值(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	受

检

砼
	破坏

荷载

(kN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度

代表值(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龄期

（天）
	抗压强度结果值（MPa）
	抗压强度比Rs（%）

	
	基准Sc
	受检St
	

	1
	
	
	

	3
	
	
	

	7
	
	
	

	28
	
	
	

	单项评定
	

	公式：1. 抗压强度（MPa）＝抗压破坏荷载（kN）×0.95×1000／（100×100）；

      2. 抗压强度比 Rs＝St×100 ／ Sc  。


        校对：                      检测：  
续表B.10.1  混凝土外加剂检验原始记录表
委托编号：






记录编号：                    第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	塌落度1h的经时变化量

	组别
	H0（mm）
	H1h（mm）
	H△（mm）

	A组
	测量值
	
	
	

	
	结果
	
	
	

	B组
	测量值
	
	
	

	
	结果
	
	
	

	C组
	测量值
	
	
	

	
	结果
	
	
	

	代表值
	
	
	

	单项评定
	

	含气量1h经时变化量

	骨料含气量，%
	
	砼拌合物含气量，%
	
	含气量1h经时变化量

	砼拌合物含气量（1h后）
	组别
	压力表读数（MPa）
	含气量（%）
	

	
	
	1
	2
	平均值
	单值
	代表值
	

	
	A组
	
	
	
	
	
	

	
	B组
	
	
	
	
	
	

	
	C组
	
	
	
	
	
	

	单项评定
	

	公式：含气量1h经时变化量＝ 砼拌合物含气量 －1h含气量

注：骨料含气量和砼拌合物含气量详见含气量记录。

	28d收缩率比

	试模尺寸
	
	基准杆长度（mm）
	

	成型日期
	
	基准
	受检

	测试日期
	试件号
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	初始长度读数（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	28d长度读数（mm）
	
	
	
	
	
	

	干缩值

（10- ）
	测值
	
	
	
	
	
	

	
	代表值
	
	

	28d收缩率比（%）
	

	单项评定
	


        校对：                      检测：  
续表B.10.1  混凝土外加剂检验原始记录表
委托编号：




记录编号：                   第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	含气量

	含气量

仪器率

定
	含气量%
	表盘读数（MPa）
	含气量仪器率定图

	
	0
	
	见附图

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	6
	
	

	
	7
	
	

	
	8
	
	

	骨料含

气量
	组别
	压力表读数（MPa）
	含气量（%）

	
	
	1
	2
	平均值
	单值
	代表值
	结果

	
	A组
	
	
	
	
	
	

	
	B组
	
	
	
	
	
	

	
	C组
	
	
	
	
	
	

	砼拌合

物含气

量
	A组
	
	
	
	
	
	

	
	B组
	
	
	
	
	
	

	
	C组
	
	
	
	
	
	

	单项评定
	

	公式：含气量 ＝ 砼拌合物含气量 － 骨料含气量

	检测结论及备注

	检测结论
	

	备注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


         校对：                      检测：  
表B.10.2  混凝土膨胀剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页

	样品名称
	
	检测日期
	

	样品编号
	

	样品种类
	
	掺    量
	

	检测环境
	
	检测地点
	

	检测依据
	

	检测用仪器

设备及编号
	

	受检项目
	

	检测项目及检测结果

	细度

	检测方法
	干筛法（1.18mm筛）

	样品质量G（g）
	

	筛余质量RS（g）
	

	细度（筛余）F(%)
	

	单项评定
	

	公式：Ｆ＝RS×k×100／G　。

	凝结时间

	基准水泥G1（g）
	
	外加剂掺量Y1（g）
	

	加水量L（ml）
	
	标准稠度用水量P，%
	

	试杆下沉S（mm）
	
	加水时刻（h：min）
	

	初凝时间（min）
	
	终凝时间（min）
	

	各时刻（h：min）试针下沉深度（mm）测试

	序号
	测试时刻
	下沉深度
	序号
	测试时刻
	下沉深度
	序号
	测试时刻
	下沉深度

	1
	
	
	5
	
	
	9
	
	

	2
	
	
	6
	
	
	10
	
	

	3
	
	
	7
	
	
	11
	
	

	4
	
	
	8
	
	
	12
	
	

	单项评定
	

	公式：P＝Ｌ×100／（G1+Y1）


校对：                      检测：  
续表B.10.2  混凝土膨胀剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	抗压强度

	成型时间
	 
	试件规格
	160mm×40mm×40mm

	龄期
	7天
	28天

	破型时间
	   
	

	抗压强度
	序号
	抗压荷载Fc(kN)
	抗压强度Rc(MPa)
	抗压荷载Fc(kN)
	抗压强度Rc(MPa)

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	代表值 (MPa)
	
	代表值 (MPa)
	

	单项评定
	

	公式：Rc＝Fc×1000／（40×40） 。

	限制膨胀率

	成型时间
	  
	脱模时间
	

	脱模强度

(MPa)
	荷载(kN)
	
	
	
	
	
	
	代表值

	
	强度(MPa)
	
	
	
	
	
	
	

	试件编号
	限制试

件的基长L0(mm)
	限制试体长度初始读数L

(mm)
	限制试体长度读数 L1 (mm)
	各龄期试件的限制膨胀率ε(%)

	
	
	
	水中龄期
	水中7天后

空气中21天
	

	
	
	
	7天
	
	水中
	空气中

	
	
	
	
	
	7天
	21天

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	试件限制膨胀率代表值ε(%)
	
	

	单项评定
	

	公式：ε＝（L1－L）×100／L0 


        校对：                      检测：  
续表B.10.2  混凝土膨胀剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页
	样品编号
	

	检测结论及备注

	检测结论
	

	备    注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


校对：                      检测：  
表B.10.3  混凝土防水剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页

	样品名称
	
	检测日期
	

	样品编号
	

	样品种类
	
	掺    量
	

	检测环境
	
	检测地点
	

	检测依据
	

	检测用仪器

设备及编号
	

	受检项目
	

	检测项目及检测结果

	原  材  料  情  况

	水泥
	品种
	
	检编
	

	
	生产厂家
	
	抗压强度
	7天：   MPa

	石
	品种
	
	检编
	

	
	
	
	颗粒级配
	

	砂
	品种
	
	检编
	

	
	
	
	颗粒级配
	

	混凝土配合比设计记录

	配合比设计

(kg/m3)
	基准砼  Sp=    %
	受检砼  Sp=    % 

	
	W
	C
	S
	G
	W
	C
	S
	G
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20L(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试配及

调整


	Wx(kg)
	W1=
	W2=
	W3=
	W1=
	W2=
	W3=

	
	塌落度
	测量值
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm

	
	
	结果
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm

	
	调整
	
	
	
	
	
	

	用水量

确定(kg/m3)
	Wa
	Wb
	Wc
	Wa
	Wb
	Wc

	
	
	
	
	
	
	

	公式：用水量＝Wx ／（15×10-3）


校对：                      检测：  
续表B.10.3  混凝土防水剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	泌水率比

	组别
	基准砼
	受检砼

	
	A
	B
	C
	A
	B
	C

	材料用量
	W(g)
	
	
	
	
	
	

	
	G(g)
	
	
	
	
	
	

	G0(g)
	
	
	
	
	
	

	G1(g)
	
	
	
	
	
	

	Gw(g)
	
	
	
	
	
	

	Vw(g)
	
	
	
	
	
	

	B(%)
	
	
	
	
	
	

	泌水率(B)平均值(%)
	Bc＝
	Bt＝

	泌水率比BR（%）
	

	单项评定
	

	公式：1. B ＝ Vw×100 ／ [（W/G）×Gw ]；

2. BR ＝ Bt×100 ／ Bc   。

	48h吸水量比

	
	基准砼
	受检砼

	试件编号
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	干燥试件质量M0(g)
	
	
	
	
	
	

	吸水后试件质量M1(g)
	
	
	
	
	
	

	吸水量（g）
	单值W
	
	
	
	
	
	

	
	均值
	Wc＝
	Wt＝

	吸水量比Wr(%)
	

	单项评定
	

	公式：1. W＝M1－M0 ；

2. Wr＝Wt×100／Wc  。


     校对：                      检测：  
续表B.10.3  混凝土防水剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	抗压强度比

	成型日期
	
	试件规格
	100 mm×100 mm×100 mm

	龄期
	3天
	7天
	28天

	破型日期
	
	
	

	组别
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	C

	基

准

砼
	破坏

荷载

(kN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度

代表值(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	受

检

砼
	破坏

荷载

(kN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度

代表值(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龄期

（天）
	抗压强度结果值（MPa）
	抗压强度比Rs（%）

	
	基准Sc
	受检St
	

	3
	
	
	

	7
	
	
	

	28
	
	
	

	单项评定
	

	公式：1. 抗压强度（MPa）＝抗压破坏荷载（kN）×0.95×1000／（100×100）；

      2. 抗压强度比Rs＝St×100 ／ Sc  。


    校对：                      检测：  
续表B.10.3  混凝土防水剂检测原始记录表
委托编号：




记录编号：                    第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	凝结时间差

	
	基准砼Tc
	受检砼Tt
	凝结时间差△T (min)

	初凝时间(min)
	
	
	

	终凝时间(min)
	—
	—
	—

	贯入阻力值与时间关系曲线：详见附图



	贯入阻力值与时间检测记录


	类别
	基准砼
	类别
	受检砼

	
	组别
	A
	B
	C
	组别
	A
	B
	C

	
	初始（h:min）
	
	
	
	初始（h:min）
	
	
	

	
	试针面积

(mm2)
	时间h:min
	贯入阻力值(N | MPa)
	试针面积

(mm2)
	时间h:min
	贯入阻力值(N | MPa)

	
	100
	
	|
	|
	|
	100
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	
	
	|
	|
	|
	
	
	|
	|
	|

	
	初凝(min)
	
	
	
	初凝(min)
	
	
	

	
	终凝(min)
	—
	—
	—
	终凝(min)
	—
	—
	—

	单项评定
	

	公式：△T＝Tt － Tc


校对：                      检测：  
续表B.10.3  混凝土防水剂检测原始记录表
委托编号：





记录编号：                     第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	渗透高度比

	混凝土配合比设计记录

	配合比设计

(kg/m3)
	基准砼  Sp=      %
	受检砼  Sp=      %

	
	W
	C
	S
	G
	W
	C
	S
	G
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30L(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试配及

调整

(kg)
	Wx
	W1=
	W2=
	W3=
	W1=
	W2=
	W3=

	
	塌落度
	测量值
	
	
	
	
	
	

	
	
	结果
	
	
	
	
	
	

	
	调整
	
	
	
	
	
	

	用水量

确定(kg/m3)
	Wa
	Wb
	Wc
	Wa
	Wb
	Wc

	
	
	
	
	
	
	

	公式：用水量＝Wx ／（15×10-3）

	抗渗性（基准）

	成型日期
	
	试验日期
	

	时间
	压力(MPa)
	    基准试件透水压力       

	
	
	试  件（“√”为未渗漏，“×”为渗漏）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	～
	0.4
	
	
	
	
	
	

	～
	0.5
	
	
	
	
	
	

	～
	0.6
	
	
	
	
	
	

	～
	0.7
	
	
	
	
	
	

	～
	0.8
	
	
	
	
	
	

	～
	0.9
	
	
	
	
	
	

	～
	1.0
	
	
	
	
	
	

	～
	1.1
	
	
	
	
	
	

	～
	1.2
	
	
	
	
	
	


校对：                      检测：  
续表B.10.3  混凝土防水剂检测原始记录表
委托编号：





记录编号：                    第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	渗透高度比

	抗渗性（受检）

	成型日期
	
	试验日期
	

	时间
	压力(MPa)
	  受检试件透水压力         

	
	
	试  件（“√”为未渗漏，“×”为渗漏）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	～
	0.4
	
	
	
	
	
	

	～
	0.5
	
	
	
	
	
	

	～
	0.6
	
	
	
	
	
	

	～
	0.7
	
	
	
	
	
	

	～
	0.8
	
	
	
	
	
	

	～
	0.9
	
	
	
	
	
	

	～
	1.0
	
	
	
	
	
	

	～
	1.1
	
	
	
	
	
	

	～
	1.2
	
	
	
	
	
	

	

	试件号
	基准砼
	受检砼

	
	渗透高度 (mm)
	渗透高度 (mm)

	
	单值
	平均值
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	渗透高度平均值(mm)
	Hc＝
	Ht＝

	渗透高度比Hr(%)
	

	单项评定
	

	公式：渗透高度比Hr＝Ht×100／Hc


校对：                      检测：  
续表B.10.3  混凝土防水剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	  净浆安定性

	试验方法
	序号
	体积安定性
	基准水泥用量(g)
	

	饼法
	1
	
	外加剂用量(g)
	

	
	2
	
	拌和水量(ml)
	

	
	3
	
	试杆下沉(mm)
	

	
	结果
	

	单项评定
	

	细度

	样品质量m0 (g)
	筛孔直径(mm)
	筛余质量m1(g)
	细度F(%)

	
	
	
	

	单项评定
	

	检测结论及备注

	检测结论
	

	备注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


       校对：                      检测：  
表B.10.4  砂浆防水剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页

	样品名称
	
	检测日期
	

	样品编号
	

	样品种类
	
	掺    量
	

	检测环境
	
	检测地点
	

	检测依据
	

	检测用仪器

设备及编号
	

	受检项目
	

	检测项目及检测结果

	48h吸水量比

	组别
	干燥

试件质量M0(g)
	吸水后

试件质量M1(g)
	吸水量(g)
	吸水量比

Wr (%)

	
	
	
	单值W
	平均值
	

	基准

砂浆
	A
	
	
	
	Wc＝
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	受检砂浆
	A
	
	
	
	Wt＝
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	单项评定
	

	公式：1. W＝M1－M0； 2. Wr＝Wt×100／Wc  。


    校对：                      检测：  
续表B.10.4  砂浆防水剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                   第   页共   页
	样品编号
	

	透水压力比

	流动度(mm)：
	原材料
	标准砂
	基准水泥
	水
	外加剂
	W/C

	1．

2．
	基准砂浆(g)
	
	
	
	—
	

	
	成型用量(g)
	
	
	
	—
	

	时间
	压力(MPa)
	试  件（“√”为未渗漏，“×”为渗漏）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	0.2
	
	
	
	
	
	

	
	0.3
	
	
	
	
	
	

	
	0.4
	
	
	
	
	
	

	
	0.5
	
	
	
	
	
	

	基准砂浆透水压力Pc(MPa)
	

	流动度(mm)：
	原材料
	标准砂
	基准水泥
	水
	外加剂
	W/C

	1．

2．
	受检砂浆(g)
	
	
	
	
	

	
	成型用量(g)
	
	
	
	
	

	时间
	压力(MPa)
	试  件（“√”为未渗漏，“×”为渗漏）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	0.2
	
	
	
	
	
	

	
	0.3
	
	
	
	
	
	

	
	0.4
	
	
	
	
	
	

	
	0.5
	
	
	
	
	
	

	
	0.6
	
	
	
	
	
	

	
	0.7
	
	
	
	
	
	

	
	0.8
	
	
	
	
	
	

	
	0.9
	
	
	
	
	
	

	
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	1.1
	
	
	
	
	
	

	
	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3
	
	
	
	
	
	

	
	1.4
	
	
	
	
	
	

	
	1.5
	
	
	
	
	
	

	受检砂浆透水压力Pt(MPa)
	

	透水压力比Pr(%)
	

	单项评定
	

	公式：Pr ＝Pt×100／Pc


       校对：                      检测：  
续表B.10.4  砂浆防水剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                   第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	抗压强度比

	流动度(mm)：
	原材料
	标准砂
	基准水泥
	水
	外加剂
	W/C

	1．

2．
	基准砂浆(g)
	
	
	
	—
	

	
	成型用量(kg)
	
	
	
	—
	

	流动度(mm)：
	原材料
	标准砂
	基准水泥
	水
	外加剂
	W/C

	1．

2．
	受检砂浆(g)
	
	
	
	
	

	
	成型用量(kg)
	
	
	
	
	

	成型日期
	
	试件规格(mm)
	70.7×70.7×70.7

	破型日期
	
	

	龄期(d)
	7
	28

	组别
	A
	B
	C
	A
	B
	C

	基准砂浆
	破坏荷载(KN)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	组强(MPa)
	
	
	
	
	
	

	
	强度代表值Rc(MPa)
	
	

	受检砂浆
	破坏荷载(KN)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	组强(MPa)
	
	
	
	
	
	

	
	强度代表值Rt(MPa)
	
	

	抗压强度比Rr (%)
	
	

	单项评定
	

	公式：1. 抗压强度（MPa）＝抗压破坏荷载（kN）×1000／（70.7×70.7）；

      2. Rr＝Rt×100／Rc  。


校对：                      检测：  
续表B.10.4  砂浆防水剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                    第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	凝结时间

	试样1

	序号
	测定

时刻(h:min)
	沉入值（mm）
	序号
	测定

时刻(h:min)
	沉入值（mm）
	序号
	测定

时刻(h:min)
	沉入值（mm）

	1
	
	
	5
	
	
	9
	
	

	2
	
	
	6
	
	
	10
	
	

	3
	
	
	7
	
	
	11
	
	

	4
	
	
	8
	
	
	12
	
	

	加水时(h:min)
	
	初凝时间(min)
	
	终凝时间(min)
	

	试样2

	序号
	测定

时刻(h:min)
	沉入值（mm）
	序号
	测定

时刻(h:min)
	沉入值（mm）
	序号
	测定

时刻(h:min)
	沉入值（mm）

	1
	
	
	5
	
	
	9
	
	

	2
	
	
	6
	
	
	10
	
	

	3
	
	
	7
	
	
	11
	
	

	4
	
	
	8
	
	
	12
	
	

	加水时(h:min)
	
	初凝时间(min)
	
	终凝时间(min)
	

	试样3

	序号
	测定

时刻(h:min)
	沉入值（mm）
	序号
	测定

时刻(h:min)
	沉入值（mm）
	序号
	测定

时刻(h:min)
	沉入值（mm）

	1
	
	
	5
	
	
	9
	
	

	2
	
	
	6
	
	
	10
	
	

	3
	
	
	7
	
	
	11
	
	

	4
	
	
	8
	
	
	12
	
	

	加水时(h:min)
	
	初凝时间(min)
	
	终凝时间(min)
	

	结果
	初凝时间(min)
	
	终凝时间(min)
	

	单项评定
	


    校对：                      检测：  
续表B.10.4  砂浆防水剂检测原始记录表
委托编号：




   记录编号：                第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	净浆安定性

	试验方法
	序号
	体积安定性
	基准水泥用量(g)
	

	饼法
	1
	
	外加剂用量(g)
	

	
	2
	
	加水量(ml)
	

	
	3
	
	试杆下沉(mm)
	

	结果
	
	单项评定
	

	检测结论及备注

	检测结论
	

	备注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：



      校对：                      检测：  
表B.10.5  速凝剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页

	样品名称
	
	检测日期
	

	样品编号
	

	样品种类
	
	掺    量
	

	检测环境
	
	检测地点
	

	检测依据
	

	检测用仪器

设备及编号
	

	受检项目
	

	原 材 料 情 况

	水泥
	品种
	
	检编
	

	
	生产厂家
	
	抗压强度
	

	检测项目及检测结果

	 凝结时间

	基准水泥(g)
	
	速凝剂(g)
	
	水(ml)
	

	各时刻试针下沉深度测试

	序号
	加水时间
	测试时间

（min:s）
	下沉深度（mm）
	测试时间（min:s）
	下沉深度（mm）
	初凝时间（min:s）
	终凝时间（min:s）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	初凝时间平均值(min:s)
	
	终凝时间平均值(min:s)
	

	单项评定
	


校对：                      检测：  
续表B.10.5  速凝剂检测原始记录表
委托编号：





记录编号：                     第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	  1d抗压强度

	成型日期
	年    月    日
	破型日期
	年    月    日

	抗压荷载P1（kN）
	
	
	
	
	
	

	抗压强度 (MPa)
	单值R1
	
	
	
	
	
	

	
	代表值
	

	单项评定
	

	28d抗压强度比

	成型日期
	年    月    日
	破型日期
	年    月    日

	基准砂浆
	受检砂浆

	抗压荷载
PA（kN）
	抗压强度
RA (MPa)
	抗压荷载
PB（kN）
	抗压强度
RB (MPa)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	代表值 (MPa)
	
	代表值 (MPa)
	

	
	
	
	

	抗压强度比N (%)
	

	单项评定
	


       校对：                      检测：
续表B.10.5  速凝剂检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                      第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	 细度（手工干筛法）

	样品质量G(g)
	筛孔直径(μm)
	修正系数k
	筛余质量RS(g)
	细度F(%)

	
	
	
	
	

	单项评定
	

	检测结论及备注

	检测结论
	

	备    注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：



      校对：                      检测：
表B.10.6  外加剂匀质性检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                  第   页共   页

	样品名称
	
	检测日期
	

	样品编号
	

	样品种类
	
	掺    量
	

	检测环境
	
	检测地点
	

	检测依据
	

	检测用仪器

设备及编号
	

	受检项目
	

	检测项目及检测结果

	原材料情况

	水泥
	品种
	
	检编
	

	
	生产厂家
	
	3天强度
	

	标准砂
	品种
	ISO标准砂

	一、细度

	序号
	试样质量m0
（g）
	筛余物质量m1
（g）
	细度 （筛余）（%）

	
	
	
	单值F
	平均值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	单项评定
	

	公式：细度（筛余）F＝ m1 × 100／ m0 

	二、水泥净浆流动度

	序号
	水泥

（g）
	水

（g）
	外加剂

（g）
	水泥净浆流动度（mm）

	
	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	单项评定
	


    校对：                      检测：
续表B.10.6  外加剂匀质性检测原始记录表
委托编号：






记录编号：                  第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	三、水泥砂浆工作性

	序号
	类别
	水泥

（g）
	标准砂（g）
	外加剂

（g）
	砂浆

流动度（mm）
	用水量

（g）
	砂浆减水率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	单值WR
	平均值

	1
	基准
	
	
	—
	
	
	
	

	
	受检
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基准
	
	
	—
	
	
	
	

	
	受检
	
	
	
	
	
	
	

	单项评定
	

	公式：砂浆减水率WR ＝ （M0 – M1）× 100 ／ M0  式中

M0——基准砂浆流动度为180mm±5mm时的用水量，g；

M1——掺外加剂的砂浆流动度为180mm±5mm时的用水量，g。

	四、密度

	密度，℃，g/cm3（精密密度计法）
	试样1
	试样2
	结果
	单项评定

	
	
	
	
	

	五、PH值

	PH值，℃
	试样1
	试样2
	结果
	单项评定

	
	
	
	
	

	六、固体含量

	序号
	称量瓶质量

g
	称量瓶皿加试样质量

g
	试样

质量

g
	称量瓶加烘干后试样的质量

g
	固体含量，％

	
	
	
	
	
	单值
	结果

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	单项评定
	


     校对：                      检测：
续表B.10.6  外加剂匀质性检测原始记录表
委托编号：




    记录编号：                    第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	七、氯离子含量

	
	加10ml 0.1000N氯化钠
	加20ml 0.1000N氯化钠

	
	滴加硝酸银体积(ml)
	电势 E

(mV)
	△E/△V

(mV/ml)
	2E/△V2
(mV/ml2)
	滴加硝酸银体积(ml)
	电势 E

(mV)
	△E/△V

(mV/ml)
	2E/△V2
(mV/ml2)

	空白试验
	
	
	
	
	
	
	
	

	外加剂滴定
	试样1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试样2
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样号
	皿加样品质量

(g)
	皿的

质量

(g)
	样品

质量m

(g)
	硝酸银溶液浓度C

(mol/L)
	加10ml氯化钠标液的空白试验消耗硝酸银溶液体积V01
(ml)
	加20ml氯化钠标液的空白试验消耗硝酸银溶液体积V02
(ml)
	试样液加10ml氯化钠标液消耗硝酸银溶液体积V1
(ml)
	试样液加20ml氯化钠标液消耗硝酸银溶液体积V2
(ml)
	外加剂中氯离子消耗硝酸银溶液体积V

(ml)
	外加剂中氯离子的百分含量Cl-
(％)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单值
	均值

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单项评定
	


校对：                      检测：
续表B.10.6  外加剂匀质性检测原始记录表
委托编号：




记录编号：                    第   页共   页
	样品编号
	

	检测项目及检测结果

	八、硫酸钠含量

	序号
	皿质量g
	皿加样质量
g
	试样
质量
g
	坩埚
编号
	坩埚
质量
g
	灼烧后滤渣加坩埚质量
g
	硫酸钠含量，％

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	结果

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	单项评定
	

	检测结论及备注

	检测结论
	

	备注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：



              校对：                      检测：
B.11  沥青检测原始记录

表B.11.1  沥青针入度、延度、软化点试验原始记录表

委托编号：






  记录编号：                         第   页共   页
	沥青种类
	　
	收样日期
	    年   月   日

	样品编号
	　
	检验日期
	    年   月   日

	针入度试验

	试验

次数
	试验

温度℃
	试验

时间

s
	试验

荷重g
	针入度  0.1mm
	差值

0.1mm
	平均值   0.1mm

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	软化点试验

	试验

次数
	开始加热时间
	升温

速度   ℃/min
	开始加热液体温度℃
	升温过程中每1分钟测读一次（℃）介质（      ）
	软化点℃
	差值℃
	平均值℃

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	 13
	14
	15
	16
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	延度试验 

	试验         次数
	试验温度℃
	试验速度cm/mim
	延度 cm
	差值

cm
	平均值

cm
	破坏状态

	
	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	　

	备    注
	　

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


                           校对：                 检测：
表B.11.2  沥青密度与相对密度试验原始记录表

委托编号：





 记录编号：                       第   页共   页
	沥青种类
	　
	收样日期
	年      月     日 

	样品编号
	　
	检测日期
	年      月     日 

	试验次数
	试验1
	试验2
	试验3
	试验4

	试瓶号
	
	
	
	

	试瓶质量(g)
	　
	　
	　
	　

	试瓶+水质量(g)
	　
	　
	　
	　

	试瓶+试样质量 (g)
	
	
	
	

	试瓶+试样+水质量(g)
	　
	　
	　
	　

	试验温度（℃）
	　
	　
	　
	

	试验温度下水的密度
	

	沥青密度（g/cm3）
	单值
	　
	　
	　
	　

	
	平均值
	　
	　

	沥青相对密度
	单值
	　
	　
	　
	　

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	　

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：



                校对：                 检测：
表B.11.3  沥青旋转薄膜加热试验原始记录表

委托编号：





 记录编号：                         第   页共   页
	沥青种类
	　
	收样日期
	 年   月   日

	样品编号
	　
	检测日期
	年   月   日

	薄膜加热

试验条件
	　

	质

量

变

化
	盛样皿编号
	盛样皿质量m0（g）
	（加热前）盛样皿+试样质量 m1（g） 
	（加热后）盛样皿+试样质量 m2 （g） 
	质量变化（％）

	
	
	
	
	
	单个值
	平均值

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	针  入  度

比
	试验

状态
	试验

温度
	试验

时间
	试验

荷重
	针入度（0.1mm）
	针入度比   （%）

	
	
	（℃）
	（s）
	（g）
	1
	2
	3
	平均值
	

	
	加热前
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	加热后
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	延  度
	试验

温度
	试验速度
	延度（cm）
	差值 

（cm）
	平均值（cm）

	
	（℃）
	(cm/mim)
	1
	2
	3
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：



           校对：                 检测：
表B.11.4  沥青溶解度、弹性恢复试验原始记录表

委托编号：






  记录编号：                         第   页共   页
	沥青种类
	　
	收样日期
	年    月    日

	样品编号
	　
	检测日期
	年    月    日

	溶解度试验（三氯乙烯）

	古氏坩埚与玻璃纤维滤纸质量（g）
	锥形瓶与玻璃棒质量（g）
	锥形瓶、玻璃棒与试样质量（g）
	古氏坩埚与玻璃纤维滤纸与不溶物质量（g）
	锥形瓶、玻璃棒与粘附不溶物质量（g）
	溶解度（％）

	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	弹性恢复试验

	试验温度
（℃）
	拉伸速度
（cm/min）
	拉伸长度（cm）
	试样残留长度（cm）
	弹性恢复率（％）

	
	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	平均值
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	　

	检测结论
	　

	仪器设备
	　

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：



　      校对：                 检测：
表B.11.5  乳化（煤油）沥青试验原始记录表

委托编号：






  记录编号：                         第   页共   页
	沥青种类
	
	收样日期
	   年     月     日

	样品编号
	
	检测日期
	   年     月     日

	乳化（煤油）沥青破乳速度记录

	矿料拌和种类
	矿料拌和结果
	破乳速度
	代号

	
	
	
	

	A组矿料
	
	
	

	B组矿料
	
	
	

	乳化（煤油）沥青蒸发残留物含量试验记录

	试验次数
	烧瓶重量，g
	烧瓶+试样重，g
	试样重量，g
	蒸发残留物与烧瓶重量，g
	蒸发残留物重量，g
	蒸发残留物含量，%
	平均值，%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	乳化（煤油）沥青贮存稳定记录

	贮存天数
	取样部位
	试样次数
	烧瓶重量，g
	烧瓶与试样重，g
	试样重量，g
	蒸发残留物与烧瓶重量，g
	蒸发残留物重量，g
	蒸发残留物含量，%
	平均值，%
	储存稳定性，%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	上支管
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	下支管
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


　　         校对：                 检测：
B.12  沥青混合料检测原始记录

表B.12.1  沥青混合料马歇尔试验（表干法）原始记录表

委托编号：                                                   记录编号：                                                第   页  共   页
	混合料种类
	　
	收样日期            
	
	沥青种类
	　
	拌和温度
	 （℃） 

	样品编号
	　
	检测日期            
	
	道路等级
	
	击实温度
	 （℃） 

	矿料规格
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	矿料混合料合成毛体积相对密度γsb

	矿料密度
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	掺配比例
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	水密度ρw
	(g/cm3)
	沥青相对密度
	
	锤击次数
	（次/每面）
	Ps(100-Pb)
	(%)

	试件编号
	油石比   (%)
	试件直径φ=101.6(mm)
	空中

质量    (g)
	水中质量(g)
	表干质量(g)
	相对密度
	空隙率          [(1-④/⑤)x100]   (%)
	矿料间隙率[(1-④/γsbxPs）x100](%)
	饱和度       [（ ⑦-⑥）/ ⑦x100]      (%)
	稳 定 度    (kN)
	流     值    (0.1mm)

	
	
	试件高度h标=63.5±1.3 (mm)
	
	
	
	毛体积
	最大理论
	
	
	
	
	

	序号
	－
	试件四个方向高度（mm）
	平均
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	－
	－

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　

　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	平均
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	检测依据
	
	仪器设备
	           

	检测结论
	
	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


校对：                        检测： 
表B.12.2  沥青混合料最大理论相对密度检测原始记录表
委托编号：






  记录编号：                         第   页共   页
	混合料类型
	　
	收样日期
	年    月    日

	样品编号
	　
	检测日期
	 年    月    日

	检测方法
	　
	道路等级
	

	负压容器类型
	
	混合料油石比
	　
　

	试验步骤
	试验1
	试验2

	混合料质量ma（g）
	　
	　

	水+负压容器质量mb（g）
	　
	　

	负压容器+水+混合料质量mc(g)
	　
	　

	最大理论相对密度γt 
	单个值
	　
	　

	
	平均值
	　

	25℃时水的密度
	

	25℃最大理论密度 ρt (g/cm3)
	单个值
	
	　

	
	 平均值
	　

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	　

	
	

	备    注
	　

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：



            　             校对：      　 　        检测：
表B.12.3  沥青混合料沥青含量及矿料级配试验（离心分离法）原始记录表
委托编号：



       记录编号：                     第   页共   页
	混合料类型
	　
	收样日期
	   年    月   日

	样品编号
	　
	检测日期
	    年    月   日

	沥青种类
	　
	道路等级
	

	试验步骤
	第1组
	第2组
	平均沥青含量Pb（％）
　

	混合料总质量m（g）
	　
	　
	

	抽提前滤纸质量（g）
	　
	　
	

	抽提后滤纸质量（g）
	　
	　
	

	滤纸增重m2（g）
	　
	　
	

	抽提后集料干燥质量m1（g）
	　
	　
	

	抽提液中矿粉质量m3（g）
	　
	　
	

	矿料总质量ma（g）
	　
	　
	

	沥青质量（g）
	　
	　
	

	修正系数（％）
	　
	　
	

	沥青含量Pb（％）
	　
	　
	　

	筛孔尺寸（mm）
	第1组
	第2组
	平均通过百分率（％）

	
	筛上重

m i(g）
	分计筛

余（％）
	累计筛

余（％）
	通过百分率（％）
	筛上重mi(g）
	分计筛余（％）
	累计筛余（％）
	通过百分率（％）
	

	31.5
	
	
	　　
	　
	
	
	
	
	

	26.5
	
	
	　　
	　
	
	
	
	
	

	19
	
	
	　　
	　
	
	
	
	
	　　

	16
	
	
	　　
	　
	
	
	
	
	　　

	13.2
	
	
	　　
	　
	
	
	
	
	　　

	9.5
	
	
	　　
	　
	　
	
	
	
	

	4.75
	
	
	　　
	　
	
	
	
	
	　　

	2.36
	
	
	　　
	　
	　
	
	
	
	

	1.18
	
	
	　　
	　
	　
	
	
	
	

	0.6
	
	
	　　
	　
	　　
	
	
	
	

	0.3
	
	
	　　
	　
	
	
	
	
	　　

	0.15
	
	
	　　
	　
	
	
	
	
	

	0.075
	
	
	　
	　
	　
	
	
	
	

	筛底
	
	
	　
	　
	
	
	
	
	

	检测依据
	　

	检测结论
	　

	仪器设备
	　

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


　校对：      　 　     检测：
表B.12.4  沥青混合料浸水马歇尔试验原始记录表

委托编号：                                                记录编号：                                                  第   页  共   页
	混合料类型
	
	收样日期
	年      月      日

	样品编号
	
	检测日期
	年      月      日

	击实次数
	（次）
	道路等级
	
	拌和温度
	（℃）
	击实温度
	（℃）

	油石比
	试验       条件
	试件平均高度
	试件空中质量
	试件水中质量
	试件表干质量
	相对密度
	空隙率VV   （％）
	间隙率VMA  （％）
	饱和度VFA（％）
	稳定度      （kN）
	流值（0.1mm）
	残留稳定度（％）

	
	
	
	
	
	
	毛体积  
	平均值
	最大  理论
	
	
	
	
	
	

	（％）
	
	（mm）
	（g）
	（g）
	（g）
	
	
	
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	

	　
	60℃
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	
	　
	
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	

	
	0.5h　
	　
	　
	　
	
	　
	
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	　
	　
	　
	
	　
	
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	

	
	60℃
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	　
	　
	　
	
	　
	
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	

	
	48h　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	　
	
	

	检测依据
	
	仪器设备
	　

	检测结论
	
	备    注
	　

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


                                                      校对：                 　 　     检测： 

表B.12.5  沥青混合料车辙检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	混合料类型
	
	收样日期
	 

	样品编号
	
	检测日期
	    

	沥青种类
	
	道路等级
	　
	试件尺寸（mm）
	　

	碾压速度N
（次/min）
	　
	轮压（Mpa）
	　
	制作方法
	　

	试验机类型
修正系数c1
	　
	试件

修正系数c2
	　
	试验温度
（℃）
	　

	　

	试验步骤
	试件1
	试件2
	试件3
	平均

	试样空中质量（g）
	　
	　
	　
	　

	试样水中质量（g）
	　
	　
	　
	　

	试样表干质量（g）
	　
	　
	　
	　

	毛体积相对密度
	　
	　
	　
	　

	最大理论相对密度
	　
	　
	　
	　

	空隙率（%）
	　
	　
	　
	　

	试件序号
	时间t1
（min）
	时间t2
（min）
	t1变形量
（mm）
	t2变形量
（mm）
	动稳定度DS

（次/mm）
	变异系数
（%）

	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	　

	备    注
	　

	检测过程异常情况描述
	描述：                                            
采取控制措施：


　校对：      　 　     检测：  
B.13  建筑防水材料检测原始记录

表B.13.1  高聚物改性沥青防水卷材检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	样品名称
	
	型号规格
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	检测地点
	
	环境条件
	

	样品状态调节
	样品留置时间（23℃±2℃，相对湿度30%-70%）（至少20h）：  

月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	1、拉力及延伸率：         样品编号：                                        检测时间：   月  日

	仪器设备
	

	选用量程           
	0～      N
	拉伸速度
	mm/min

	
	试件

编号
	d

(mm)
	L0

(mm)
	L1

(mm)
	F1
(N)
	L2

(mm)
	F2
(N)
	E1

(%)
	E2

（%)
	拉伸过程中，试件中部有无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象
	平均值

	纵向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	F1平均(N)＝  

E1平均(%)＝

F2平均(N)＝

E2平均(%)＝

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	横向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	F1平均(N)＝  

E1平均(%)＝

F2平均(N)＝

E2平均(%)＝

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	E—最大拉力时延伸率；L0—试件初始标距；L1—最大峰时的标距；F1—最大峰拉力；d-试件宽度
L2—第二峰时的标距；F2—次高峰拉力；E1-最大峰拉力时的延伸率；E2-次高峰拉力时的延伸率；

备注：拉力检测结果修约至5N；延伸率检测结果修约至1%。

	计算公式
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：




校对：                 检测：
续表B.13.1  高聚物改性沥青防水卷材检测原始记录表
委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	1.1、自粘防水卷材拉力及延伸率：      样品编号：                                      检测时间：   月  日

	仪器设备
	

	选用量程           
	0～      N
	拉伸速度
	mm/min

	
	试件

编号
	d(mm)
	F(N)
	P

(N/50mm)
	L0(mm)
	L1(mm)
	L2(mm)
	E最大拉力

(%)
	E沥青

(%)
	(N类)拉伸过程中，在膜断裂前有无沥青涂盖层与膜分离现象
	平均值

	纵

向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	P平均(N/50mm)＝       

E最大拉力平均(%)＝

E沥青平均(%)＝

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	横

向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	P平均(N/50mm)＝       

E最大拉力平均(%)＝

E沥青平均(%)＝

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□无  □有
	

	
计算公式：
d-试件宽度；F—试件最大拉力值；P-试件宽度50mm时的拉力值；L0—试件初始标距；L1—试件最大拉力时的标距；L2—试件沥青断裂时的标距；E最大拉力-最大拉力时延伸率；E沥青-沥青断裂时延伸率。

	2、低温柔性：               样品编号：            检测时间：  月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	仪器设备
	

	试验温度
	℃
	弯曲轴半径r
	mm

	试件编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	与弯曲轴接触的试件表面
	上
	下

	试件表面是否有裂纹或裂缝
	□无

□有
	□无

□有
	□无

□有
	□无

□有
	□无

□有
	□无

□有
	□无

□有
	□无

□有
	□无

□有
	□无

□有

	检测结果
	是(  )否(  )符合标准要求

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：


                                                     校对：                 检测：
续表B.13.1  高聚物改性沥青防水卷材检测原始记录表
委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页

	3、不透水性（B法）：样品编号：            检测时间：  月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	仪器设备
	

	试验压力
	          MPa
	保持时间
	    min

	试件编号
	
	
	

	试件是否透水
	□不透水

□透水
	□不透水

□透水
	□不透水

□透水

	检测结果
	是（ ）否（ ）符合标准要求

	4、耐热性（A法）：  样品编号：            检测时间：  月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	仪器设备
	

	试验温度
	           ℃
	加热时间
	h

	试件编号
	两个标记底部间的最大距离ΔL（mm）

	
	上表面
	下表面

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	平均值（mm）
	
	

	涂盖层试验现象
	有（  ）无（  ）流淌、滴落

	4.1、自粘卷材(N类)： 样品编号：            检测时间：  月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	试验温度
	            ℃
	加热时间
	h

	试件编号
	沿胶合板下滑的最大距离ΔL2(mm)

	1
	

	2
	 

	3
	

	平均值(mm)
	

	备注：滑动平均值不超过2.0mm为合格。

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                   

采取控制措施：




                                                     校对：                 检测：

表B.13.2  建筑防水涂料检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	样品名称 
	
	型号规格 
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	检测地点
	
	环境条件
	

	样品状态调节
	开始放置
	试验开始时间

	
	日     期
	时    间
	日     期
	时    间

	涂膜制备
	口 单组分           口 双组分

	
	称取粉料

或主剂（g）
	称取液料

 或固化剂（g）
	标准条件下养护时间

	第一道制备
	
	
	    月     日    时    分 ～   月     日    时    分

	第二道制备
	
	
	    月     日    时    分 ～   月     日    时    分

	第三道制备
	
	
	    月     日    时    分 ～   月     日    时    分

	涂层总厚度（mm）
	

	40℃热处理时间：  月     日     时     分～     月     日     时    分

	标准条件下养护时间：  月     日     时     分～     月     日     时    分

	1、固体含量（％）：    样品编号：            检测时间：  月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	口 单组分
	口 双组分（双组分：称取粉料或主剂（g）：      称取液料或固化剂（g）：                 ）

	仪器设备
	

	称量时间
	
	加热温度
	℃

	烘干时间
	月     日    时    分 ~    月     日    时    分

	试样编号
	培养皿质量

m（g）
	干燥前试样和培养皿质量

m1（g）
	干燥后试样和培养皿质量

m2（g）
	固体含量

X(%)＝[(m2-m)/(m1-m)]×100
	平均值

X(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                   

采取控制措施：




校对：                 检测：
续表B.13.2  建筑防水涂料检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	2、拉伸性能（无处理）：                样品编号：                            检测日期：    月    日

	仪器设备
	

	选用量程           
	0～      N
	拉伸速度
	mm/min

	试件编号


	试件厚度
	L0
(mm)
	L1
(mm)
	F (N)
	P (MPa)
	L

L (%)
	平均P（MPa）
	平均

L（％）

	
	d1(mm)
	d2(mm)
	d3(mm)
	d(mm)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	

	3、低温柔性/低温弯折（无处理）：样品编号：     检测日期： 月   日   时    分～    月   日   时   分

	检测设备
	

	试验温度
	℃
	圆棒直径
	               mm

	低温弯曲试验所用介质
	（  ）空气         （  ）冷冻液

	试件编号
	
	
	

	试件表面是否有裂纹、断裂
	
	
	

	检测结果
	

	4、不透水性：                 样品编号：     检测日期： 月   日   时    分～    月   日   时   分

	检测设备
	

	试验压力
	          MPa
	保持时间
	         min

	试件编号
	
	
	

	试件是否渗（透）水
	
	
	

	检测结果
	

	5、耐热度：                 样品编号：     检测日期： 月   日   时    分～    月   日   时   分

	检测设备
	

	试验温度
	            ℃
	保持时间
	         min

	试件编号
	
	
	

	试件有无流淌、滑动、滴落
	
	
	

	检测结果
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                   

采取控制措施：


                                                     校对：                 检测：

表B.13.3  合成高分子防水卷材检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	样品名称
	
	型号规格
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	检测地点
	
	环境条件
	

	样品状态调节
	样品放置时间：  月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	1、拉伸性能：                           样品编号：                       检测日期： 月   日

	仪器设备
	

	试件处理方式
	
	拉伸速度
	mm/min

	试件方向
	编号
	δ1
	δ2
	δ3
	δ中值（mm）
	L0

（mm）
	L1

(mm)
	F(N)
	P

(N/cm)
	σ

(MPa)
	ε(%)
	口平均值  口中值

	纵向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P=        N/cm

σ=        MPa

ε=        %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	横向
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P=        N/cm

σ=        MPa

ε=        %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
[image: image170.wmf]σ

δ

F

B

=

g

【哑铃试片狭小平行部分的宽度B =（   ）mm 】          
[image: image171.wmf](

)

10

0

ε

100%

LL

L

-

=´



[image: image172.wmf]F

P

W

=

【哑铃试片狭小平行部分宽度或矩形试片的宽度或异形片试样的初始宽度W =（   ）mm 】
δ—试验长度部分的厚度；L0—试样的初始标距或试样的初始夹持器间的距离；
L—试样断裂时的标距或试样完全断裂时夹持器间的距离；

F—最大拉力；σ—拉伸强度；ε—拉断伸长率。

	检测过程异

常情况描述
	描述：  

采取控制措施：




                                                     校对：                 检测：

续表B.13.3  合成高分子防水卷材检测原始记录表
委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	2、不透水性：           样品编号：          检测日期： 月   日   时    分～    月   日   时   分

	检测设备
	

	试验压力
	          MPa
	保持时间
	          min

	试件编号
	
	
	

	试件是否渗漏
	
	
	

	检测结果
	

	3、低温弯折：           样品编号：          检测日期： 月   日   时    分～    月   日   时   分

	检测设备
	

	试验温度
	                             ℃

	试件方向
	纵向
	横向

	试件编号
	
	
	
	

	试件是否有裂纹
	
	
	
	

	检测结果
	

	4、撕裂强度：                    样品编号：                                 检测日期： 月   日

	检测设备
	

	拉伸速度
	                                       mm/min

	试件方向
	试件编号
	厚度（mm）
	δ中值（mm）
	力值F
（N）
	撕裂强度


[image: image173.wmf]F

T

d

=

（kN/m）
	试验结果

	
	
	δ1
	δ2
	δ3
	
	
	
	

	纵向


	
	
	
	
	
	
	
	中  值=

最大值=

最小值=



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	横向


	
	
	
	
	
	
	
	中  值=

最大值=

最小值=



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                   

采取控制措施：


 校对：                 检测：

表B.13.4  遇水膨胀止水条（腻子型）检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	样品名称
	
	型号规格
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	检测地点
	
	环境条件
	

	样品状态调节
	样品放置时间：    月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	1、体积膨胀倍率（第一种方法: 附录A)：      样品编号：              检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	
	
	
	

	试样浸水后能否用称量法检测
	□能    □不能

	制样
	时间：  月   日   时  分         
浸蒸馏水（水温：      ℃，体积：       mL）时间(72h)：  月   日   时  分～  月   日   时  分

	试件
编号
	m1（g）
	m2（g）
	m3（g）
	m4（g）
	ΔV（%）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	体积膨胀倍率平均值（%）
	

	计算公式
	体积膨胀倍率ΔV（%）=（m3-m4+ m5）×100/(m1-m2+ m5)
       式中ΔV—体积膨胀倍率，％；

            m1—浸泡前试样在空气中的质量，g；

            m2—浸泡前试样在蒸馏水中的质量，g；

            m3—浸泡后试样在空气中的质量，g；

            m4—浸泡后试样在蒸馏水中的质量，g ;

            m5—坠子在蒸馏水中的质量(如无坠子用发丝等特轻细丝悬挂可忽略不计)，g
m5=       g

	2、高温流淌性：                    样品编号：               检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	

	制样时间
	                                                月   日   时  分

	干燥箱温度
	℃
	试件在干燥箱内保持时间

（5h）
	   月   日   时  分～  月    日     时  分

	试件编号
	
	
	

	超过凹槽边线的距离（mm）
	
	
	

	试验结果
	

	备注
	三个试件均无流淌，才判定该样品高温无流淌


校对：                 检测：

续表B.13.4  遇水膨胀止水条（腻子型）检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页

	3、低温试验：                        样品编号：               检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	

	制样时间
	     月   日   时  分                                              
	圆棒直径
	mm

	低温箱温度
	℃
	试样在低温箱内保持时间（2h）
	   月   日   时  分～  月    日   时   分

	试件编号
	

	试件是否脆裂
	

	检测结果
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                   

采取控制措施：




                                                         校对：                 检测：

表B.13.5  遇水膨胀止水条（制品型）检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	样品名称
	
	型号规格
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	检测地点
	
	环境条件
	

	样品状态调节
	样品放置时间：  月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	1、硬度（邵尔A）：                        样品编号：               检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	

	制样
	时间：    月   日   时  分   

在干燥箱(温度：    ℃)中恒温3h:  月   日  时  分～  月   日  时  分

在标准状态下放置4h:   月   日  时  分～  月   日  时  分

	试件编号
	第一点硬度(度)
	第二点硬度(度)
	第三点硬度(度)
	第四点硬度(度)
	第五点硬度(度)
	中位数

(度)

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	试样的厚度：□大于等于6㎜ ，□小于6㎜（厚度：       ㎜，层数：      层   ）

压足和试样完全接触后       s内读数。

	2、拉伸强度和扯断伸长率：                  样品编号：               检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	

	制样方式
	□沿着材料的压延方向裁切，   □垂直于材料的压延方向裁切

	制样
	时间：    月   日   时  分 

在干燥箱(温度：    ℃)中恒温3h:  月   日  时  分～  月   日  时  分  

标准状态下放置4h:  月  日 时 分～ 月  日  时 分 检验日期：月  日～ 月  日

	拉伸速度
	                                             ㎜／min

	                 
试件编号
	Ⅱ型哑铃状试件试验长度部分的厚度
	初始标距L0（mm）
	最大力 

Fm(N) 


	断裂时的

标   距

Lb(mm)
	拉伸强度

TS(MPa)


	扯断伸长率Eb(%)

	
	t1

(mm)
	t2

(mm)
	t3

(mm)
	中位数

t(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	拉伸强度TS(MPa)
	
	扯断伸长率Eb(%)
	

	计算公式
	TS＝Fm／（W×t）         Eb  ＝100（Lb－L0）／L0
注：试验结果以中位数表示。

	备    注
	裁刀狭小平行部分宽度W＝       mm。


                                                        校对：                 检测：
续表B.13.5  遇水膨胀止水条（制品型）检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	3、体积膨胀倍率： (第一种方法:   附录A)：     样品编号：            检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	

	试样浸水后能否用称量法检测
	□能    □不能

	制样
	 时间：     月   日   时  分    

在干燥箱(温度：    ℃)中恒温3h:  月   日  时  分～  月   日  时  分  

标准状态下放置4h:  月  日 时 分～ 月  日  时 分  

浸蒸馏水（水温：      ℃，体积：       mL）时间(72h)：  月   日   时  分～  月   日   时  分

	试件
编号
	m1（g）
	m2（g）
	m3（g）
	m4（g）
	ΔV（%）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	体积膨胀倍率平均值（%）
	

	计算公式
	体积膨胀倍率ΔV（%）=（m3-m4+ m5）×100/(m1-m2+ m5)
       式中ΔV—体积膨胀倍率，％；

            m1—浸泡前试样在空气中的质量，g；

            m2—浸泡前试样在蒸馏水中的质量，g；

            m3—浸泡后试样在空气中的质量，g；

            m4—浸泡后试样在蒸馏水中的质量，g ;

            m5—坠子在蒸馏水中的质量(如无坠子用发丝等特轻细丝悬挂可忽略不计)，g
m5=       g

	4、低温弯折：     样品编号：            检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	

	试件的厚度
	㎜

	试验过程
	标准状态下试件放置:  月  日 时 分～ 月  日  时 分                
试件在低温箱（低温箱温度：      ℃ ）内保持时间（2h）：   月   日   时  分～  月   日   时  分

	试件编号
	
	

	待试件恢复到室温后观察试件受拉处有无裂纹
	
	

	检测结果
	

	检测过程异

常情况描述
	描述： 

采取控制措施：




                                                     校对：                 检测：
表B.13.6  止水带检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	样品名称
	
	型号规格
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	检测地点
	
	环境条件
	

	样品状态调节
	样品放置时间：  月   日   时   分 ～  月   日   时   分

	1、硬度（邵尔A）：       样品编号：                          检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	

	制样
	时间：  月   日   时  分   

在干燥箱(温度：    ℃)中恒温3h:  月   日  时  分～  月   日  时  分

在标准状态下放置4h:   月   日  时  分～  月   日  时  分

	试件编号
	第一点硬度(度)
	第二点硬度(度)
	第三点硬度(度)
	第四点硬度(度)
	第五点硬度(度)
	中位数

(度)

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	试样的厚度：□大于等于6㎜ ，□小于6㎜（厚度：       ㎜，层数：      层   ）

压足和试样完全接触后       s内读数。

	2、拉伸强度和扯断伸长率：       样品编号：                          检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	

	制样方式
	□沿着材料的压延方向裁切，   □垂直于材料的压延方向裁切

	制样
	时间：  月   日   时  分     

在干燥箱(温度：    ℃)中恒温3h:  月   日  时  分～  月   日  时  分  

在标准状态下放置4h:  月  日 时 分～ 月  日  时 分

	拉伸速度
	㎜／min

	                 
试件编号
	Ⅱ型哑铃状试件试验长度部分的厚度
	初始标距L0（mm）
	最大力 

Fm(N) 


	断裂时的

标   距

Lb(mm)
	拉伸强度

TS(MPa)


	扯断伸长率Eb(%)

	
	t1

(mm)
	t2

(mm)
	t3

(mm)
	中位数

t(mm)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	拉伸强度TS(MPa)
	
	扯断伸长率Eb(%)
	

	计算公式
	TS＝Fm／（W×t）         Eb  ＝100（Lb－L0）／L0
注：试验结果以中位数表示。

	备    注
	裁刀狭小平行部分宽度W＝       mm。

	检测过程异

常情况描述
	描述：                                   

采取控制措施：


校对：                 检测：
续表B.13.6  止水带检测原始记录表

委托编号：



               记录编号：                       第   页共   页
	3、撕裂强度：            样品编号：                          检测日期：  月   日    ～  月   日

	仪器设备
	
	
	

	制样方式
	□沿着材料的压延方向裁切，   □垂直于材料的压延方向裁切

	制样
	时间：  月   日   时  分     

放置时间（24h）：   月   日   时  分～    月   日   时  分  

	拉伸速度
	㎜／min

	试件编号
	不割口直角形试件厚度
	撕裂时所需的力
F(N)
	撕裂强度
TS (kN／m)＝F／d  

	
	d1(mm)
	d2(mm)
	d3(mm)
	中位数d(mm)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	撕裂强度TS最大值(kN／m)
	
	撕裂强度TS最小值(kN／m)
	

	
	撕裂强度TS中位数 (kN／m)
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                                   

采取控制措施：




校对：                 检测：
B.14  建筑墙体材料检测原始记录

表B.14.1  蒸压灰砂砖强度检测原始记录表

委托编号：                                                    记录编号：                                                 第 页 共 页

	样品编号
	
	规    格
	

	检测日期
	
	强度等级
	
	抗折试验浸水温度和时间
	

	抗  压  试  验
	抗  折  试  验

	序号
	长L（mm）
	宽B（mm）
	破坏荷载P

（kN）
	强  度Rp

（MPa）
	序号
	高H（mm）
	宽B（mm）
	跨度
L

（mm）
	破坏荷载P
（kN）
	强 度Rc
（MPa）

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	
	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抗压强度平均值
[image: image174.wmf]p

R

（MPa）
	
	单块值（MPa）
	
	抗折强度平均值


[image: image175.wmf]c

R

（MPa）
	
	单块值（MPa）
	

	检 测 依 据
	
	检 测 仪 器
	

	检 测 结 论
	
	计 算 公 式
	
[image: image176.wmf]1000

´

=

LB

P

R

P

      
[image: image177.wmf]1000

2

3

2

´

=

BH

PL

R

C



	检测过程异

常情况描述
	描述：                                                 采取控制措施：


                                                                             校对：                           检测：

表B.14.2  烧结多孔砖和多孔砌块检测原始记录表

委托编号：                                         记录编号：                              第   页 共   页
	样 品 编 号
	
	检 测 日 期
	

	种类及规格
	
	强 度 等 级
	

	试 验 日 期
	成   型   养   护   环   境

	
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	抗  压  强  度  试  验

	序号
	试 件 长 度L（㎜）
	试 件 宽 度B（㎜）
	破坏荷载P

(kN)
	强度
[image: image178.wmf]i

f


(MPa)

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
[image: image179.wmf]f

=         (MPa)
	标准差S=        (MPa)
	标准值
[image: image180.wmf]k

f

=             (MPa)

	检测依据
	
	计算公式
	
[image: image181.wmf]ƒ

i

P

LB

=

×



[image: image182.wmf]10

2

1

1

()

9

i

i

Sff

=

=-

å



[image: image183.wmf]ƒ

1.83

k

fS

=-



	检测仪器
	
	
	

	检测结论 
	
	
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                   采取控制措施：
	
	

	备    注
	
	
	


                           校对：                          检测：

	续表B.14.2  烧结多孔砖和多孔砌块检测原始记录表

	委托编号：                                         记录编号：                              第   页 共   页

	样 品 编 号
	
	检 测 日 期
	

	种类及规格
	
	密 度 等 级
	

	恒

重

试

验
	         试 件 干 质 量G0（kg）   

	
	序  号

时  间
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	质量变化率(%)
	
	
	
	
	

	                  序  号
项目
	1
	2
	3
	4
	5

	体积密度
	试样干质量G0(kg)
	
	
	
	
	

	
	试样长度

L（mm）
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	试样宽度

B (mm)
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	试样高度

H (mm)
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	体 积 密 度

ρ（kg/m3）
	
	
	
	
	

	
	平 均 值（kg/m3）
	                                

	检测标准
	 

	检测结论
	

	检测仪器
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                               采取控制措施：

	备    注
	
	计算公式
	
[image: image184.wmf]9

0

10

´

×

×

=

H

B

L

G

r




                                        校对：                        检测：
表B.14.3  烧结空心砖和空心砌块检测原始记录表

    委托编号：                                 记录编号：                         第   页 共   页
	样 品 编 号
	
	检 测 日 期
	

	名称及规格
	
	强 度 等 级
	

	试 验 日 期
	成   型   养   护   环   境

	
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	抗  压  强  度  试  验

	序号
	试 件 长 度L（㎜）
	试 件 宽 度B（㎜）
	破坏荷载P

(kN)
	强度
[image: image185.wmf]i

f


(MPa)

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
[image: image186.wmf]f

=         (MPa)
	变异系数δ=
	标准差S=        (MPa)

	标准值
[image: image187.wmf]k

f

=               (MPa)
	最小值
[image: image188.wmf]min

f

=             (MPa)

	检测依据
	
	计算公式
	[image: image189.png]




[image: image190.wmf]ƒ

1.8

k

fS

=-



	检测结论
	
	
	

	检测仪器
	
	
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                  采取控制措施：
	
	

	备    注
	
	
	


                          校对：                        检测：

	续表B.14.3  烧结空心砖和空心砌块检测原始记录表

	   委托编号：                                 记录编号：                             第   页 共   页

	样 品 编 号
	
	检 测 日 期
	

	工 程 名 称
	

	名称及规格
	
	密 度 等 级
	

	恒

重

试

验
	         试 件 干 质 量G0（kg）   

	
	序 号

时  间
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	质量变化率(%)
	
	
	
	
	

	                序 号
项目
	1
	2
	3
	4
	5

	体积密度
	试样干质量G0(kg)
	
	
	
	
	

	
	试样长度

L（mm）
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	试样宽度

B (mm)
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	试样高度

H (mm)
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	体 积 密 度

ρ（kg/m3）
	
	
	
	
	

	
	平 均 值（kg/m3）
	                                

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                  采取控制措施：

	备    注
	
	公    式
	
[image: image191.wmf]9

0

10

´

×

×

=

H

B

L

G

r




                      校对：                     检测：
表B.14.4  烧结普通砖抗压强度检测原始记录表

    委托编号：                              记录编号：                           第   页 共   页
	样 品 编 号
	
	检 测 日 期
	

	规       格
	
	强 度 等 级
	

	试 验 日 期
	成   型   养   护   环   境

	
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	抗  压  强  度  试  验

	序号
	试 件 长 度L（㎜）
	试 件 宽 度B（㎜）
	破坏荷载P

(kN)
	强度
[image: image192.wmf]i

f


(MPa)

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
[image: image193.wmf]f

=         (MPa)
	变异系数δ=
	标准差S=        (MPa)

	标准值
[image: image194.wmf]k

f

=               (MPa)
	最小值
[image: image195.wmf]min

f

=             (MPa)

	检测依据
	
	计算公式
	
[image: image196.wmf]()

i

fPLB

=×



[image: image197.wmf]sf

d

=



[image: image198.wmf]2

10

1

1

()

9

i

i

sff

=

=-

å



[image: image199.wmf]ƒ

1.8

k

fS

=-



	检测结论
	
	
	

	检测仪器
	
	
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                  采取控制措施：
	
	

	备    注
	
	
	


                       校对：                     检测：

表B.14.5  粉煤灰混凝土小型空心砌块抗压强度检测原始记录表

委托编号：                              记录编号：                           第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	规    格
	
	强度等级
	

	序号
	长L（㎜）
	宽B（㎜）
	破坏荷载P

(kN)
	抗压强度R

(MPa)

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	试 验 日 期
	成  型  养  护  环  境

	
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	平均值
[image: image200.wmf]R

=        （MPa)                 单块最小值
[image: image201.wmf]min

R

=        (MPa)

	检测依据
	
	计算公式
	
[image: image202.wmf]1000

´

×

=

B

L

P

R




	检测结论
	
	
	

	检测仪器
	
	
	

	备    注
	
	
	


                    校对：                   检测：

	续表B.14.5  粉煤灰混凝土小型空心砌块抗压强度检测原始记录表

	   委托编号：                              记录编号：                           第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	工程名称
	

	规    格
	
	密度等级
	

	恒

重

试

验
	         试 件 干 质 量G0（kg）   

	
	序  号

时  间 
	1
	2
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	质量变化率(%)
	
	
	

	                  序  号
项目
	1
	2
	3

	体积密度
	试样干质量G0(kg)
	
	
	

	
	试样长度

L（mm）
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	试样宽度

B (mm)
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	试样高度

H (mm)
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	体 积 密 度

ρ（kg/m3）
	
	
	

	
	平 均 值（kg/m3）
	                                

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                         采取控制措施：

	备    注
	
	计算公式
	
[image: image203.wmf]H

B

L

G

×

×

=

0

r




                          校对：                        检测

表B.14.6  粉煤灰砖强度检测原始记录表

委托编号：                                                     记录编号：                                             第   页 共   页
	样 品 编 号
	
	规    格
	

	检 测 日 期
	
	强 度 等 级
	
	抗折试验浸水温度和时间
	

	抗  压  试  验
	抗  折  试  验

	序号
	长L（mm）
	宽B（mm）
	破坏荷载
[image: image204.wmf]p

（kN）
	强  度
[image: image205.wmf]p

R


（MPa）
	序
号
	高H（mm）
	宽B（mm）
	跨度
L

（mm）
	破坏荷载
[image: image206.wmf]p

（kN）
	强 度
[image: image207.wmf]c

R


（MPa）

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	
	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抗压强度平均值
[image: image208.wmf]p

R

（MPa）
	
	单块值
[image: image209.wmf]p

R

（MPa）
	
	抗折强度平均值
[image: image210.wmf]c

R

（MPa）
	
	单块最小值
[image: image211.wmf]c

R

（MPa）
	

	检测依据
	
	检验仪器
	
	检测过程异常情况描述
	描述：                         采取控制措施：

	检测结论
	
	计算公式
	
[image: image212.wmf]1000

´

=

LB

P

R

P

          
[image: image213.wmf]1000

2

3

2

´

=

BH

PL

R

C

          


                                        校对：                               检测：
表B.14.7  混凝土多孔砖抗压强度检测原始记录表

 委托编号：                              记录编号：                           第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	规    格
	
	强度等级
	

	序号
	试件长度L（㎜）
	试件宽度B（㎜）
	破坏荷载P

(kN)
	强 度R

(MPa)

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	试 验 日 期
	成  型  养  护  环  境

	
	温度(℃)
	记录时间（h:min）
	温度(℃)
	记录时间（h:min）

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	平均值
[image: image214.wmf]R

=              (MPa)                 单块最小值
[image: image215.wmf]min

R

=              (MPa)

	检测依据
	
	计算公式
	
[image: image216.wmf]1000

´

×

=

B

L

P

R




	检测结论
	
	
	

	检测仪器
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                       采取控制措施：

	备   注
	


                   校对：                  检测：
表B.14.8  混凝土普通砖和装饰砖抗压强度检测原始记录表

委托编号：                              记录编号：                           第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	种类及规格
	
	强度等级
	

	序

号
	长  度L（㎜）
	宽  度B（㎜）
	破坏荷载
[image: image217.wmf]P

(kN)
	强度
[image: image218.wmf]i

p


(MPa)

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	抗压强度平均值
[image: image219.wmf]p

＝    （MPa）
	变异系数δ＝
	标准差s＝       （MPa）

	强度标准值
[image: image220.wmf]k

P

＝        （MPa）
	单块最小抗压强度值
[image: image221.wmf]min

P

＝        （MPa）

	检测依据
	
	计算公式
	
[image: image222.wmf]B

=

.

/

L

P

p

i

  
[image: image223.wmf]p

s

/

=

d



[image: image224.wmf]2

10

1

)

(

9

1

p

p

s

i

i

-

=

å

=



[image: image225.wmf]s

p

p

k

8

.

1

-

=



	检测结论
	
	
	

	检测仪器
	
	
	

	备    注
	
	
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                       采取控制措施：


                    校对：                   检测：

表B.14.9  普通混凝土小型空心砌块抗压强度检测原始记录表

委托编号：                             记录编号：                          第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	规    格
	
	强度等级
	

	序号
	长L（㎜）
	宽B（㎜）
	破坏荷载P

(kN)
	抗压强度R

(MPa)

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	试 验 日 期
	成  型  养  护  环  境

	
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	平均值
[image: image226.wmf]R

=          (MPa)                 单块最小值
[image: image227.wmf]min

R

=            (MPa)

	检测依据
	
	计算公式
	
[image: image228.wmf]1000

´

×

=

B

L

P

R




	检测结论
	
	
	

	检测仪器
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                          采取控制措施：

	备   注
	


                    校对：                    检测：

表B.14.10  轻集料混凝土小型空心砌块检测原始记录表

  委托编号：                             记录编号：                          第   页 共   页
	样品编号
	
	检测日期
	

	规    格
	
	强度等级
	

	序号
	长L（㎜）
	宽B（㎜）
	破坏荷载P

(kN)
	抗压强度R

(MPa)

	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	试 验 日 期
	成  型  养  护  环  境

	
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）
	温  度(℃)
	记录时间（h:min）

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	
	
	:
	
	:

	平均值
[image: image229.wmf]R

=        （MPa)                     最小值
[image: image230.wmf]min

R

=        (MPa)

	检测依据
	
	计算公式
	
[image: image231.wmf]1000

´

×

=

B

L

P

R




	检测结论
	
	
	

	检测仪器
	
	
	

	备    注
	
	
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                       采取控制措施：


                    校对：               检测：

	续表B.14.10  轻集料混凝土小型空心砌块检测原始记录表

	  委托编号：                             记录编号：                        第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	规    格
	
	密度等级
	

	恒

重

试

验
	         试 件 干 质 量m（kg）   

	
	序  号

时  间
	1
	2
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	质量变化率(%)
	
	
	

	                  序  号
项目
	1
	2
	3

	块      体密度
	试样干质量m(kg)
	
	
	

	
	试样长度

L（mm）
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	试样宽度

B (mm)
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	试样高度

H (mm)
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	块 体 密 度


[image: image232.wmf]g

（kg/m3）
	
	
	

	
	平 均 值（kg/m3）
	                                

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                       采取控制措施：

	备    注
	

	公    式
	
[image: image233.wmf]m

V

g

=

    
[image: image234.wmf]VLBH

=××




校对：                        检测：

	表B.14.11  蒸压加气混凝土砌块检测原始记录表

	委托编号：                             记录编号：                        第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	规    格
	

	试验组数
	1
	2
	3

	试样烘干前质量M（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测    试   时   间：    月    日     :

	试样质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测    试   时   间：    月    日     :

	试样质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量变化率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测    试   时   间：    月    日     :

	试样质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量变化率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试   样   烘   干   温   度   记   录

	试验日期
	温  度（℃）
	记录时间（h:min）
	温  度（℃）
	记录时间（h:min）

	月    日
	
	:
	
	:

	月    日
	
	:
	
	:

	月    日
	
	:
	
	:

	月    日
	
	:
	
	:

	月    日
	
	:
	
	:

	月    日
	
	:
	
	:


                       校对：                       检测：

续表B.14.11  蒸压加气混凝土砌块检测原始记录表
委托编号：                             记录编号：                        第   页 共   页
	样品编号
	 
	检测日期
	

	组

数
	序

号
	长L(mm)
	宽B(mm)
	高H(mm)
	烘干后质量M0(g)
	干密度

r0 

(kg/m³)
	平均值

(kg/m³)

	
	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三组平均值：         (kg/m³)

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                         采取控制措施：

	备   注
	

	计算公式
	


                          校对：                         检测：
续表B.14.11  蒸压加气混凝土砌块检测原始记录表

委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页
	样品编号
	 
	检测日期
	           

	组

数
	序

号
	长L(mm)
	宽B(mm)
	破坏荷载
[image: image235.wmf]i

p


(kN)
	抗压强度
[image: image236.wmf]cc

f


(MPa)
	平均值
[image: image237.wmf]f

cc
(MPa)

	
	
	1
	2
	平均值
	1
	2
	平均值
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	技 术 指 标
	实  测  值

	组平均值（MPa）
	
	

	单组最小值
[image: image238.wmf]min

f

（MPa）
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                       采取控制措施：

	备    注
	

	计算公式
	


                          校对：                         检测：
	

	续表B.14.11  蒸压加气混凝土砌块检测原始记录表

   委托编号：                               记录编号：                          第   页 共   页

	样品编号
	 
	检测日期
	

	序 号
	试样压后质量M（g）
	试 样 烘 干 恒 重 记 录
	含水率Ws

(%)

	
	
	测试时间

 月  日
	试样质量M0（g）
	测试时间

 月  日
	试样质量M0（g）
	质量变化率(%)
	测试时间

 月  日
	试样质量M0（g）
	质量变化率(%)
	

	1
	
	：
	
	：
	
	
	：
	
	
	

	2
	
	：
	
	：
	
	
	：
	
	
	

	3
	
	：
	
	：
	
	
	：
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	检测过程异常情况描述
	描述：                      

 采取控制措施：



	计算公式
	

	备注
	

	
	校对：
	检测：




表B.14.12  内、外墙涂料检测原始记录表

委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	
	检测环境
	温度                  ℃             

相对湿度              %

	样品名称
	
	规格型号
	

	项            目
	检  测  结  果

	容 器 中 状 态
	

	施      工     性
	

	低  温  稳  定  性
	

	涂   膜   外  观
	

	干燥时间（表干） （h）
	涂布量：            第一道：             第二道：          制 样 时 间：     月     日

	
	涂膜结束时间(h:min)
	涂膜到达表干结束时间(h:min)
	表干时间  (h)

	
	:
	:
	

	（白色和浅色）

对比率
	涂布量一道           制 样 时 间：      月      日            

养 护 时 间：    月    日   -    月    日     检 测 时 间： 月    日   （     ： ）

	
	RB1
	
	
	
	
	平均=
	对比率1

＝
	计算公式：

对比率= RB/RW
平均=



	
	RW1
	
	
	
	
	平均=
	
	

	
	RB2
	
	
	
	
	平均=
	对比率2

＝
	

	
	RW2
	
	
	
	
	平均=
	
	

	耐 

水

性
	涂布量：              第一道：                  第二道：                                                     

制样时间：      月         日                 养护时间：        月     日   —      月     日

	
	序号
	检测开始时间
	检测结束时间
	耐水时间(h)
	检 测  结  果

	
	1
	月   日    ：
	月   日     ：
	
	

	
	2
	月   日    ：
	月   日     ：
	
	

	
	3
	月   日    ：
	月   日     ：
	
	

	备   注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：

采取控制措施：


                            校对：                               检测：     

续表B.14.12  内、外墙涂料检测原始记录表

委托编号：                                 记录编号：                        第   页 共   页

	样品编号
	
	检 测 日 期
	

	耐

碱

性
	涂布量：              第一道：                  第二道：                                                     

制 样 时 间：      月         日              养 护 时 间：        月     日   —      月     日

	
	序号
	检测开始时间
	检测结束时间
	耐 碱 时 间(h)
	检  测  结  果

	
	1
	月   日    ：
	月   日     ：
	
	

	
	2
	月   日    ：
	月   日     ：
	
	

	
	3
	月   日    ：
	月   日     ：
	
	

	耐洗刷性
	涂布量：              第一道：                  第二道：          制 样 时 间：      月      日            

养 护 时 间：    月    日   -    月    日         检 测 时 间： 月    日   （     ： ）

	
	序号
	洗刷次数
	检 测 结 果

	
	1
	
	有（无）露出底材

	
	2
	
	有（无）露出底材

	耐

沾

污

性(%)
	涂布量：              第一道：                  第二道：                                                     

制 样 时 间：     月       日             养 护 时 间：      月      日   —    月      日

循 环 时 间：     月       日   —     月      日

	
	序号
	1
	2
	3
	平均值(%)
	Xi
	
[image: image239.wmf]X


	计算公式：

Xi =
[image: image240.wmf]100

´

-

A

B

A


（结果取三块样板的算术平均值，平行测定之相对误差应不大于

１０％）

	
	1
	A1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B3
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	备    注
	

	检测过程异常情况描述
	描述：

采取控制措施：


                                               校对：             检测：  

表B.14.13  砂壁状涂料检测原始记录表

委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	
	检测环境
	温度               ℃    

相对湿度            %

	样品名称
	
	规格型号
	

	项            目
	检      测      结      果

	容器中状态
	

	施    工    性
	

	涂料低温贮存稳定性
	

	   初期干燥

抗 裂 性
	涂布量：第一道：              第二道：          （主涂层＜3mm）

	
	静置时间6 h
	     月    日      h     min        —       月    日     h     min

	
	序   号
	   1
	   2

	
	 检 测 结 果
	
	

	干燥时间（表干） （h）
	涂膜结束时间(h:min)
	涂膜到达表干结束时间(h:min)
	       表 干 时 间   (h)

	
	:
	:
	

	耐    水    性
	涂布量：     第一道：          第二道：          第三道：         (主涂层＜3mm)  

制样时间：   月   日           养护时间：   月     日   -       月    日    

	
	序号
	检测开始时间
	检测结束时间
	耐水时间(h)
	检   测   结   果

	
	1
	月     日     ：
	月     日     ：
	
	

	
	2
	月     日     ：
	月     日     ：
	
	

	
	3
	月     日     ：
	月     日     ：
	
	

	耐    碱    性
	涂布量：     第一道：           第二道：          第三道：     （主涂层＜3mm）

制样时间：   月    日           养护时间：   月    日   -       月    日  

	
	序号
	检测开始时间
	检测结束时间
	耐碱时间(h)
	检   测   结   果

	
	1
	月     日     ：
	月     日     ：
	
	

	
	2
	月     日     ：
	月     日     ：
	
	

	
	3
	月     日     ：
	月     日     ：
	
	

	备     注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：


                             校对：                         检测：

续表B.14.13  砂壁状涂料检测原始记录表
     委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页
	样品编号
	
	检 测 日 期
	

	标  准

状  态

粘  结

强  度

（MPa）

	制 样 时 间：    月         日

养 护 时 间：    月         日            －           月          日

	
	   序   号
	1
	2
	3
	4
	5
	计算公式：

β=F/ 1600

拉伸速度：

5mm/mim

	
	断裂荷载F（N）
	
	
	
	
	
	

	
	受拉面积（mm2）
	1600
	检 测 结 果

	
	粘结强度β（MPa）
	
	
	
	
	
	  

	浸  水

后

粘  结

强  度

（MPa）


	制 样 日 期：     月           日

养 护 日 期：     月           日            －             月          日

静  置  时  间：           月           日            －             月          日

恒温箱干燥时间：      月       日            －           月       日

标准环境放置时间 ：    月       日            －           月       日

	
	  序    号
	1
	2
	3
	4
	5
	计算公式：

β=F/ 1600

拉伸速度：

5mm/mim

	
	断裂荷载F（N）
	
	
	
	
	
	

	
	受拉面积（mm2）
	1600
	检 测 结 果

	
	粘结强度β（MPa）
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	备          注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：


校对：                      检测：

表B.14.14  内、外墙腻子检测原始记录表

委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页

	样 品 编 号
	
	检 测  日 期
	
	检测环境
	温度               ℃    

相对湿度            %

	样 品 名 称
	
	配料比及型号
	水：粉=

	项            目
	检  测  结  果

	容  器  中  状  态
	

	施     工     性
	

	干燥时间

（表干）（h）
	涂膜结束时间(h:min)
	涂膜到达表干结束时间(h:min)
	      表干时间  (h)

	
	
	
	

	初期干燥抗裂性

（h）
	涂布量：一道   静 置 时 间：   月    日      h     min    —    月  日   h     min

	
	序 号
	   1
	2

	
	检测结果
	
	

	  打磨性
	涂布量：              第一道：                  第二道：              制 样 时 间：      月      日            

养 护 时 间：    月    日   -    月    日         检 测 时 间： 月    日   （     ： ）

	
	检  测  结  果

	
	

	耐

水

性

	涂布量：              第一道：                  第二道：                                                     

 制 样 时 间：      月         日                                    养 护 时 间：        月     日   —      月     日

	
	序号
	检测开始时间
	检测结束时间
	耐水时间（h）
	检  测  结  果

	
	1
	月  日   ：
	月  日   ：
	
	

	
	2
	月  日   ：
	月  日   ：
	
	

	
	3
	月  日   ：
	月  日   ：
	
	

	备     注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：




校对                           检测：     
续表B.14.14  内、外墙腻子检测原始记录表

委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页

	样品编号
	
	检测日期
	

	耐

碱

性
	涂布量：              第一道：                  第二道：                                                     

制 样 时 间：      月      日     养 护 时 间：   月     日   —      月     日

	
	序号
	检测开始时间
	检测结束时间
	耐碱时间（h）
	检  测  结  果

	
	1
	月  日    ：
	月  日   ：
	
	

	
	2
	月  日   ：
	月  日  ：
	
	

	
	3
	月  日   ：
	月  日   ：
	
	

	标准

状态

粘结

强度

（MPa）
	制 样 时 间：      月         日                                  

  养 护 时 间：        月     日   —      月     日

	
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	计算公式：

β=F/ 1600

拉伸速度：

5mm/min

	
	断裂荷载F（N）
	
	
	
	
	
	
	

	
	受拉面积（mm2）
	1600
	检测结果

	
	粘结强度β（MPa）
	
	
	
	
	
	
	

	冻融

循环

（5次）粘结

强度

 （MPa）
	制 样 时 间：         月       日
养 护 时 间：         月       日            －           月       日     

冻融循环时间：        月       日            －           月       日     

恒温箱干燥时间：      月       日            －           月       日

标准环境放置时间 ：    月       日            －           月       日

	
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	计算公式：

β=F/ 1600

拉伸速度：

5mm/min

	
	断裂荷载F（N）
	
	
	
	
	
	
	

	
	受拉面积（mm2）
	
	
	
	
	
	
	检测结果

	
	粘结强度β（MPa）
	
	
	
	
	
	
	

	pH值
	检测次数
	1
	2
	3
	平均值

	
	检测结果
	
	
	
	

	低 温 贮 存 稳 定 性
	检测结果

	
	

	备注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：




                                    校对：                         检测：     

续表B.14.14  内、外墙腻子检测原始记录表

委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页

	样 品 编 号
	
	检 测 日 期
	

	标 准 

状 态

粘 结

 强度

 (MPa)
	制 样 时 间：         月       日
养 护 时 间：         月       日            －           月       日     

	
	序  号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	最大拉力F（N）
	
	
	
	
	

	
	粘结面长度a（mm）
	
	
	
	
	

	
	粘结面宽度b(mm)
	
	
	
	
	

	
	粘结强度σ（MPa）
	
	
	
	
	

	
	检测结果
	
	
	计算公式：σ=F/（a×b）  拉伸速度50mm/min

	浸 水

 48h

后

 粘 结

 强 度

  (MPa)
	制 样 时 间：         月       日
养 护 时 间：         月       日            －           月       日     

浸 水 时 间：         月       日            －           月       日     

恒温箱干燥时间：      月       日            －           月       日

标准环境放置时间 ：   月       日            －           月       日

	
	序  号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	最大拉力F（N）
	
	
	
	
	

	
	粘结面长度a（mm）
	
	
	
	
	

	
	粘结面宽度b(mm)
	
	
	
	
	

	
	粘结强度σ（MPa）
	
	
	
	
	

	
	检测结果
	
	计算公式：σ=F/（a×b）  拉伸速度50mm/min

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	备            注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：

采取控制措施：


                                                                                           校对：                       检测：

表B.14.15  陶瓷砖吸水率检测原始记录表

委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页
	工程名称
	
	样品名称及种类
	

	检测日期
	
	样品尺寸编号
	

	特殊尺寸

的试件
	□每块砖的表面积大于0.04mm2             □每块砖的质量小于50g
□砖的边长大于200mm且小于400mm       □大于400mm

	试验方法
	□煮沸法             □真空法

	检

测

结

果
	序号
	干砖质量m1 （g）
	湿砖质量m2（g）
	吸水率
(%)

	
	
	烘24h的质量
	烘48h的质量
	烘72h的质量
	两次质量之差百分率（%）
	沸水中吸水饱和m2b
	真空下吸水饱和m2v
	悬挂在水中砖的质量m3
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	单个最大值（%）
	
	平均值（%）
	

	
	单个最小值（%）
	
	
	

	计算公式
	
[image: image241.wmf]2(,)1

(,)

1

bv

bv

mm

E

m

-

=´100

         

	检测依据
	

	检测结论
	

	仪器设备
	

	检测情况

异常描述
	

	备    注
	


校对：                       检测：

表B.14.16  饰面砖粘结强度检测原始记录表

委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页
	样品编号：
	
	检测编号
	
	委托日期
	

	粘结剂
	
	检测日期
	

	组

别
	龄

期

(d)
	序

号
	断面面积

Si（长×宽）（mm2）
	粘结力

Xi（kN）
	粘结强度

（MPa）
	断  开  状  态
	抽 样 部 位
	粘结

强度

评定

	
	
	
	
	
	Ri
	Rm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	检测仪器
	

	计算公式
	

	备    注
	

	检测过程异

常情况描述
	描述：                            

采取控制措施：




                        校对：                      检测：

B.15  后锚固件抗拔承载力检测原始记录

表B.15.1  后锚固件抗拔承载力检测原始记录表


[image: image242.emf]检测依据

检测地点 检测日期

检测仪器

样品规格

检测荷载

H

(kN)

加荷时间

min

持荷时间

min

持荷期间荷

载最低值

H

min

(kN)

样品位置

检测结果

样品规格

检测荷载

H

(kN)

加荷时间

min

持荷时间

min

持荷期间荷

载最低值

H

min

(kN)

样品位置

检测结果

样品规格

检测荷载

H

(kN)

加荷时间

min

持荷时间

min

持荷期间荷

载最低值

H

min

(kN)

样品位置

检测结果

样品规格

检测荷载

H

(kN)

加荷时间

min

持荷时间

min

持荷期间荷

载最低值

H

min

(kN)

样品位置

检测结果

样品规格

检测荷载

H

(kN)

加荷时间

min

持荷时间

min

持荷期间荷

载最低值

H

min

(kN)

样品位置

检测结果

荷载降

低比例

(H-H

min

)/H

(

％

)



荷载降

低比例

(H-H

min

)/H

(

％

)



荷载降

低比例

(H-H

min

)/H

(

％

)



样

品

编

号



荷载降

低比例

(H-H

min

)/H

(

％

)



     委托编号：                        记录编号：                         共    页第     页



样品名称



检测方法



工程名称



检测过程异

常情况描述

描述：

采取控制措施：

备注



荷载降

低比例

(H-H

min

)/H

(

％

)


                 校对：                      检测：
B.16  波纹管检测原始记录

表B.16.1  双壁波纹管检测原始记录表

委托编号：                                记录编号：                        第   页 共   页
	检测地点
	
	检测环境
	

	规格型号
	
	级    别
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	状 态 调 节
	温度     ℃ ，   年   月   日    ：   ～   月   日     ：    ，共   h

	检 测 项 目
	检测结果

	环刚度
	公称直径DN（mm）
	
	试验速度（mm/min）
	

	
	样品编号
	
	
	

	
	长度（mm）
	长度测量沿圆周方向    等分测量，每次测量间隔    °

	
	
	单值
	1
	
	4
	
	1
	
	4
	
	1
	
	4
	

	
	
	
	2
	
	5
	
	2
	
	5
	
	2
	
	5
	

	
	
	
	3
	
	6
	
	3
	
	6
	
	3
	
	6
	

	
	
	结果L i
	
	
	

	
	内径（mm）
	内径测量通过横断面中心每隔45°测量4次。

	
	
	单值
	1
	
	3
	
	1
	
	3
	
	1
	
	3
	

	
	
	
	2
	
	4
	
	2
	
	4
	
	2
	
	4
	

	
	
	均值
	
	
	

	
	
	结果di
	

	
	负荷Fi（kN）
	
	
	

	
	环刚度S（kN/m2）
	
	
	

	
	变形量Yi
	
	
	

	
	结果（kN/m2）
	

	
	计算公式
	S=（0.0186+0.025Yi/di)Fi/LiYi

Fi–相对于管材3.0%变形时的力值（kN）
L i–试样长度（m）、Y –变形量（m）、di—内径（m）


   校对：                 检测：
续表B.16.1  双壁波纹管检测原始记录表

委托编号：                               记录编号：                        第   页 共   页
	冲击性能

	状态调节
	介质：                ；温度：              ℃；
时间：   月   日    ：   ～   月   日     ：   

	
	检测温度（℃）
	
	试样长度（mm）
	

	
	   型锤重(Kg)
	
	冲击高度（m）
	

	
	检测现象
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )
	(  #-  )

	
	检测结果
	冲击总数
	

	
	
	冲击破坏数
	    个，   区

	
	
	TIR值
	


                  校对：                 检测：
续表B.16.1  双壁波纹管检测原始记录表

委托编号：                               记录编号：                        第   页 共   页
	环柔性
	样品编号
	
	
	

	
	外径（mm）
	
	
	

	
	试验速度（mm/min）
	
	
	

	
	30%径向变形（mm）
	
	
	

	
	检测现象
	
	
	

	烘箱试验
	温度（℃）
	
	时间
	   :   ～   :   

	
	样品编号
	
	
	
	

	
	检测现象
	
	
	
	

	检测结论
	

	仪器设备
	
	备注
	

	检测过程异
常情况描述
	描述：                             采取控制措施：



                         校对：                 检测：
表B.16.2  金属波纹管检测原始记录表

委托编号：                               记录编号：                        第   页 共   页
	检测地点
	
	检测环境
	

	规格型号
	
	级    别
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	 检测记录

	径向刚度（集中荷载）
	样品编号
	
	
	

	
	内径d（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	检测条件
	以加载速度       N/s施加荷载至        N

	
	外径变形值Δd（mm）
	
	
	

	
	内径变形比δ
	
	
	

	
	计算公式
	δ=Δd/d

	集中荷载后抗渗漏性能
	样品编号
	
	
	

	
	内径（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	检测条件
	以加载速度       N/s施加荷载至内径20%

	
	变形值（mm）
	
	
	

	
	观察时间
	30min：     :    ～   :   

	
	检测现象
	
	
	

	检测结论
	

	仪器设备
	
	备注
	

	检测过程异
常情况描述
	描述：                             
采取控制措施：



                         校对：                 检测：
B.17  混凝土强度（回弹法）检测原始记录

表B.17.1  回弹法检测混凝土抗压强度原始记录表

委托编号：                               记录编号：                        第   页 共   页

	工程名称
	 

	构件名称及编号
	
	混凝土设计强度等级
	

	回弹仪
	
	骨料品种
	

	碳化深度测定仪
	
	检测面
	

	检测面状态
	
	检测角度
	

	混凝土生产状况
	□自拌(包括工地自建搅拌站)；

□商品混凝土，生产单位：  

	
	□泵送商品混凝土(需附混凝土生产单位书面证明资料)

□非泵送商品混凝土
	混凝土

浇筑日期
	

	依据标准
	

	测区
	回弹值
	碳化深度值(mm)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	平均

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳化深度计算(mm)
	最大碳化深度
	
	最小碳化深度
	

	
	碳化深度极差
	
	构件碳化深度平均值
	

	备注
	


 检测日期：    年    月    日       校对：                                   检测：
续表B.17.1  回弹法检测混凝土抗压强度原始记录表（工程检测前后回弹仪率定记录表）

委托编号：                            记录编号：                     第   页 共   页
	工程名称
	

	率定依据
	

	钢砧编号
	
	环境温度
	

	回弹仪型号
	
	回弹仪管理编号
	

	率定结果
	工程检测前
	率定值

	
	
	弹击杆旋转
	1
	2
	3
	平均值

	
	
	0°
	
	
	
	

	
	
	90°
	
	
	
	

	
	
	180°
	
	
	
	

	
	
	270°
	
	
	
	

	
	
	总平均值
	/
	/
	/
	

	
	工程检测后
	0°
	
	
	
	

	
	
	90°
	
	
	
	

	
	
	180°
	
	
	
	

	
	
	270°
	
	
	
	

	
	
	总平均值
	/
	/
	/
	

	结论
	

	说明
	


日期：

年   月    日
                 校对：


    率定：

B.18  钢筋位置及保护层厚检测原始记录

表B.18.1  结构实体钢筋保护层厚度检测原始记录表
委托编号：                               记录编号：                          第   页 共   页
	构件名称及轴线编号
	检测部位示意图
	测点编号
	设计钢筋公称直径/mm
	保护层厚度检测值/mm

	
	
	
	
	第1次检测值
[image: image243.wmf]t

C

1


	第2次检测值
[image: image244.wmf]t

C

2


	修正值
[image: image245.wmf]c

C


	垫块厚度
[image: image246.wmf]0

C


	平均值
[image: image247.wmf]t

i

m

C

,


	偏差
	合格与否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备    注
	
[image: image248.wmf]t

i

m

C

,

=(
[image: image249.wmf]t

C

1

+
[image: image250.wmf]t

C

2

+2
[image: image251.wmf]c

C

-2
[image: image252.wmf]0

C

)/2 

	小    计
	本页点数    个，不合格点数   个，不合格点最大偏差+   mm、-    mm。


检测日期：     年    月    日        校对：                检测：
续表B.18.1  结构实体钢筋保护层厚度检测原始记录表
委托编号：                                 记录编号：                          第   页 共   页
	工程名称
	

	保护层厚度设计值
	

	检测依据
	

	检测所用

仪器设备
	

	构件名称及轴线编号
	检测部位示意图
	构件主筋牌号及布筋情况/mm
	测点编号
	保护层厚度检测值/mm

	
	
	
	
	第1次检测值
[image: image253.wmf]t

C

1


	第2次检测值
[image: image254.wmf]t

C

2


	修正值
[image: image255.wmf]c

C


	垫块厚度
[image: image256.wmf]0

C


	平均值
[image: image257.wmf]t

i

m

C

,


	偏差
	合格与否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备    注
	
[image: image258.wmf]t

i

m

C

,

=(
[image: image259.wmf]t

C

1

+
[image: image260.wmf]t

C

2

+2
[image: image261.wmf]c

C

-2
[image: image262.wmf]0

C

)/2 

	小    计
	本页点数    个，不合格点数   个，不合格点最大偏差+   mm、-    mm。

	总    计
	


检测日期：     年    月    日        校对：                检测：
附录C　检测报告
C.1  水泥、掺合料检测报告

表C.1.1  水泥理化性能检测报告

委托编号：                        报告编号：                             第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	证书编号
	

	见证单位
	
	代表数量
	

	见 证 人
	
	包装日期
	

	生产单位
	
	出厂编号
	

	水泥品种
	
	强度等级
	
	生产许可证号
	

	商    标
	
	包装形式
	
	混合材种类
	

	样品状态
	
	样品数量
	

	检测依据
	

	检测项目
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果

	物

理

性

能
	细度
	
	

	
	凝结时间
	初凝（min）
	
	

	
	
	终凝（min）
	
	

	
	安定性
	
	

	
	3d
	抗折强度(MPa)
	
	
	
	
	
[image: image263.wmf]X

=

	
	
	抗压强度(MPa)
	
	
	
	
	
[image: image264.wmf]X

=

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	28d
	抗折强度(MPa)
	
	
	
	
	
[image: image265.wmf]X

=

	
	
	抗折强度(MPa)
	
	
	
	
	
[image: image266.wmf]X

=

	
	
	
	
	
	
	
	

	化

学

分

析
	不溶物(%)
	
	

	
	烧失量(%)
	
	

	
	三氧化硫(%)
	
	

	
	氧化镁(%)
	
	

	
	氯离子(%)
	
	

	
	碱含量(%)（选择性指标）
	
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备     注
	


批准：                               审核：                         检测：

表C.1.2  粉煤灰检测报告

委托编号：                           报告编号：                          第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	证书编号
	

	见证单位
	
	代表数量
	

	见 证 人
	
	包装日期
	

	生产单位
	
	出厂编号
	

	样品名称
	
	等    级
	
	商    标
	

	样品状态
	
	样品数量
	

	检测依据
	

	检测项目
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	

	细度(45μm方孔筛筛余，不大于/%)
	F类、C类
	12.0
	25.0
	45.0
	

	需水量比，不大于/%
	F类、C类
	95
	105
	115
	

	烧失量，不大于/%
	F类、C类
	5.0
	8.0
	15.0
	

	含水量，不大于/%
	F类、C类
	1.0
	

	三氧化硫，不大于/%
	F类、C类
	3.0
	

	游离氧化钙，不大于/%
	F类
	1.0
	

	
	C类
	4.0
	

	安定性

雷氏夹沸煮增加距离，不大于/mm
	C类
	5.0
	

	放射性
	内照射指数（IRa），不得大于
	1.0
	

	
	外照射指数（Ir）， 不得大于
	1.0
	

	碱含量/%
	/
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                               审核：                         检测：

表C.1.3  粒化高炉矿渣检测报告

委托编号：                           报告编号：                          第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	证书编号
	

	见证单位
	
	代表数量
	

	见 证 人
	
	包装日期
	

	生产单位
	
	出厂编号
	

	产品名称
	
	级    别
	
	商   标
	

	样品状态
	
	样品数量
	

	检测依据
	

	检测项目
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果

	
	S105
	S95
	S75
	

	密度/(g/cm3) ≥
	2.8
	

	比表面积/(m2/kg)  ≥
	500
	400
	300
	

	活性指数/% ≥
	7d
	95
	75
	55
	

	
	28d
	105
	95
	75
	

	流动度比/% ≥
	95
	

	含水量（质量分数）/% ≤
	1.0
	

	三氧化硫（质量分数）/% ≤
	4.0
	

	氯离子（质量分数）/% ≤
	0.06
	

	烧失量（质量分数）/% ≤
	3.0
	

	放射性
	内照射指数（IRa）≤
	1.0
	

	
	外照射指数（Ir） ≤
	1.0
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                               审核：                        检测：

C.2  钢材（含焊接与机械连接）检测报告

表C.2.1  钢筋力学性能检测报告
工程名称：                                                                报告编号:                                              第   页 共   页
	委托单位
	
	委托编号C0700450～00451
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	钢材种类
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	牌　　号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	
	检测性质
	

	样品编号
	公称

直径

(mm)
	技术指标要求
	重量

偏 差

（%）
	试

 件

 号
	屈 服

强 度

ReL
(MPa)
	抗 拉

强 度

Rm
(MPa)
	断 后

伸长率

A（%）
	最大力

总伸长率Agt（%）
	试

 件

 号
	冷   弯
	实测强度比值
	重量

偏差（%）
	生产

厂别
	炉  号
	代表数量

（t）
	出厂合格

证编号

	
	
	屈 服

强 度

(MPa)
	抗拉

强度

(Mpa)
	断后

伸长

率(%)
	最大力

总伸长

率(%)
	
	
	
	
	
	
	
	弯心直径(mm)
	弯曲角度(º)
	结果
	Rm/Re
	Re/Rek
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备   注
	


批准：                                                      审核：                                                检测

表C.2.2  冷轧带肋钢筋检测报告
工程名称：                                                                报告编号:                                              第   页 共   页
	委托单位
	
	委托编号C0700450～00451
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	钢材种类
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	牌　　号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	
	检测性质
	

	样品编号
	公称

直径

(mm)
	技术指标要求
	重量

偏 差

（%）
	试

件

号
	规定塑性延伸强度RP0.2(MPa)
	抗 拉

强 度

Rm

(MPa)
	断后

伸长

率A（%）
	冷   弯
	反复弯曲次数
	强度比
Rm/RP0.2
	重量

偏差（%）
	生产

厂别
	炉  号
	代表数量

（t）
	出厂合格

证编号

	
	
	规定塑性延伸强度(MPa)
	抗拉

强度

(Mpa)
	断后

伸长

率(%)
	反复弯曲次数
	
	
	
	
	
	试

 件

号
	弯心直径(mm)
	弯曲角度(º)
	结果
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备   注
	


批准：                                                                审核：                                             检测：

表C.2.3  冷拔低碳钢丝检测报告
工程名称：                                                                报告编号:                                              第   页 共   页
	委托单位
	
	委托编号C0700450～00451
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	钢材种类
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	钢材级别
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	
	检测性质
	

	样品编号
	公称

直径

(mm)
	技术指标要求
	试

 件

号
	抗 拉强 度

Rm(MPa)
	断后伸长率

A（%）
	反复弯曲次数（次）
	生产厂别
	炉  号
	代表数量

（t）
	出厂合格

证编号

	
	
	抗拉强度

Rm (Mpa)
	断后伸长率

A (%)
	反复弯曲次数（次）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备   注
	


批准：                                                        审核：                                                检测：

表C.2.4  钢材松驰率检测报告
工程名称：                                                                报告编号:                                              第   页 共   页
	委托单位
	
	委托编号C0700450～00451
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	钢材种类
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	牌　　号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	
	检测性质
	

	样品编号
	公称

直径

(mm)
	技术指标要求

(%)
	检测结果

(%)
	生产厂别
	炉  号
	代表数量

（t）
	出厂合格

证编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备   注
	


批准：                                                          审核：                                                    检测：

表C.2.5  钢材化学分析检测报告
        报告编号：                     第   页共   页       
	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	样品名称
	

	检测类别
	
	样品规格
	

	见证单位
	
	生产厂家
	

	见 证 人
	
	牌   号
	

	见证编号
	
	代表数量
	

	使用部位
	
	委托日期
	

	合格证编号
	
	检测日期
	

	炉（批）号
	
	报告日期
	

	检测项目
	标准要求
	检测结果

	碳（C），%
	
	

	硫（S），%
	
	

	锰（Mn），%
	
	

	磷（P），%
	
	

	硅（Si），%
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备   注
	


                 批准：                             审核：                           检测：

表C.2.6  钢筋电弧焊、电渣压力焊检测报告


工程名称：                                                               报告编号:            　                     第   页 共   页

	委托单位
	
	焊接种类
	
	焊接类型
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	操 作 人
	
	操作证号
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	钢筋级别
	
	委托编号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见 证 人
	
	见证编号
	
	检测性质
	

	样品编号
	公称直径 

（mm）
	抗拉强度标准值

（MPa）
	拉伸试验
	母材检测

报告编号
	焊点（点）

	
	
	
	试 件 号
	抗拉强度

（MPa）
	破坏部位
	破坏状态
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备   注
	


批准：                                                       审核：                                             检测：



表C.2.7  钢筋闪光对焊检测报告
工程名称：                                                              报告编号:                                                 第  页 共  页

	委托单位
	 
	焊接种类
	
	检测性质
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	操 作 人
	
	操作证号
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	钢筋级别
	
	委托编号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见 证 人
	
	见证编号
	

	样品编号
	公称直径 （mm）
	抗拉强度标准值

（MPa）
	拉伸试验
	弯曲试验
	母材检测

报告编号
	代表数量

（点）

	
	
	
	试 件 号
	抗拉强度

（MPa）
	破坏部位
	破坏状态
	试 件 号
	弯心直径（mm）
	弯曲角度（°）
	结果
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备   注
	


批准：                                                           审核：                                                         检测:

表C.2.8  钢筋机械连接检测报告
   工程名称：                                                                报告编号:                                                     第  页 共  页
	委托单位
	
	钢筋牌号
	
	接头等级
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	操 作 人
	
	检测性质
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	操作证号
	
	接头类型
	
	检测日期
	

	连接件厂别
	
	连接件合格证或检测报告编号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	样品编号
	公称直径（mm）
	抗拉强度

标准值

（MPa）
	1.1倍抗拉

强度标准值（MPa）
	拉    伸    试    验
	母材检测报告编号
	代表数量

（个）

	
	
	
	
	试 件 号
	抗拉强度（MPa）
	破坏状态
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备   注
	


批准：                                     审核：                                            检测：

表C.2.9  套筒(工艺检测)检测报告
报告编号：                                                                                       第 页共 页 
检  测  报  告

	委托单位
	 
	委托编号
	

	工程名称
	
	检测性质
	

	施工单位
	
	接头类型
	

	见证单位
	
	接头等级
	

	见 证 人
	
	钢筋牌号
	

	见证编号
	
	连接件厂别
	

	使用部位
	
	连接件合格证

或检测报告编号
	

	操 作 人
	
	委托日期
	

	操作证号
	
	检测日期
	

	检测项目
	工艺检测

	检测依据
	

	检测结果
	详见附页

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备   注
	


批准：                                   审核：                                    检测：

续表C.2.9  套筒(工艺检测)检测报告
报告编号：                                                                                     第 页共 页                                                   
       （附页）

技术指标要求

	抗拉强度标准值（MPa）
	1.1倍抗拉强度标准值（MPa）
	残余变形(mm)

	
	
	


检 验 结 果
	样品编号
	公称

直径（mm）
	试 件 号
	抗拉强度

（MPa）
	破坏状态
	残余变形(mm)
	母材报告

编号

	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	


（以下空白）
C.3  建筑施工扣件式钢管检测报告

表C.3.1  脚手架钢管检测报告

委托编号：                        报告编号：                        第  页  共  页                                                                                                                               

	委

托

单

位
	名 称
	
	检测类别
	

	
	地 址
	
	样品编号
	

	
	邮 编
	
	委托日期
	

	
	电 话
	
	检测日期
	

	工程名称
	
	报告日期
	

	使用部位
	
	样品名称
	

	施工单位
	
	生产单位
	

	见证单位
	
	型号规格
	

	见 证 人
	
	牌    号
	

	见证编号
	
	炉 批 号
	

	代表数量（套）
	
	焊接工艺
	

	样品数量
	
	样品说明
	

	检测依据
	

	检 测 项 目
	标 准 要 求
	检 测 结 果

	屈服强度，N/mm2
	
	

	抗拉强度，N/mm2
	
	

	断后伸长率，%
	
	

	弯曲试验
	
	

	尺寸，mm
	
	

	钢管弯曲，mm
	
	

	表面质量
	
	

	最大质量，kg
	
	

	表面锈蚀深度，mm
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准:                       审核:                       检测:

表C.3.2  连墙件检测报告
委托编号：
                                               报告编号：                                                     第  页  共  页
	委

托

单

位
	名称
	
	样品名称
	
	委托日期
	

	
	地址
	
	种    类
	
	检测日期
	

	
	邮编
	
	电话
	
	牌    号
	
	报告日期
	

	工程名称
	
	见证单位
	
	检测类别
	

	施工单位
	
	见 证 人
	
	见证编号
	

	结构部位
	
	检测依据
	

	样品编号
	型材厚度

(mm)
	屈服强度

Re (MPa)
	抗拉强度

Rm (MPa)
	断后伸长率A（%）
	生产厂家
	炉批号
	出厂合格证

编号
	代表数量（t）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	
	声

明
	

	联系方式
	
	
	

	备    注
	
	
	


批准：                                     审核：                                            检测：

表C.3.3  钢管脚手架扣件检测报告
委托编号：                       报告编号：                       第  页 共  页

	委托单位
	名 称
	
	检测类别
	

	
	地 址
	
	样品编号
	

	
	邮 编
	
	委托日期
	

	
	电 话
	
	检测日期
	

	工程名称
	
	报告日期
	

	使用部位
	
	样品名称
	

	施工单位
	
	生产厂家
	

	见证单位
	
	商    标
	

	见 证 人
	
	规格型号
	

	见证编号
	
	出厂合格证编号
	

	样品数量
	
	代表数量
	

	检测依据
	

	检测结果
	详见附页

	检测结论
	

	声   明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                   审核：                       检测：
续表C.3.3  钢管脚手架扣件检测报告
委托编号：                      报告编号：               第  页 共  页
	钢管脚手架扣件力学性能检测结果

	样品名称及序号
	检测

项目
	标准要求
	判定方法
	检测结果
	不合

格数
	结果

判定
	备注

	直 角 扣 件 
	
	抗 滑

性 能
	P=7.0kN时

△1≤7.00mm

P=10.0kN时

△2≤0.50mm
	样本数

为8件时

Ac=0

Re=2

样本数

为13件时

Ac=0

Re=3

样本数

为20件时

Ac=1

Re=3


	
	
	
	

	
	
	抗破坏

性 能
	P=25.0kN时

不破坏
	
	
	
	
	

	
	
	扭转刚

度性能
	M=900N·m时

f≤70.0mm
	
	
	
	
	

	旋 转 扣 件
	
	抗 滑

性 能
	P=7.0kN时

△1≤7.00mm

P=10.0kN时

△2≤0.50mm
	
	
	
	
	

	
	
	抗破坏

性 能
	P=17.0kN时

不破坏
	
	
	
	
	

	对 接 扣 件
	
	抗 拉

性 能
	P=4.0kN时

△≤2.00mm
	
	
	
	
	

	底  座
	
	抗 压

性 能
	P=50.0kN时

不破坏
	
	
	
	
	


（以下空白）

C.4  预应力钢绞线、预应力锚夹具检测报告

表C.4.1  预应力钢绞线检测报告

第   页 共   页

	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	报告编号
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	使用部位
	

	见证单位
	
	见证人
	

	样品信息
	样品名称
	型号规格
	样品数量
	代表数量
	生产厂家
	出厂/合格
证 编 号

	
	
	
	
	
	
	

	样品状态
	

	检测依据
	

	检测仪器
	

	检测结果
	样品编号
	规定非比例延伸力FP0.2 (kN)
	最大力Fm  (kN)
	最大力
总伸长率
Agt (%)
	弹性模量(GPa)
	小时应力松弛率
r（%）

（初始试验力相当于公称最大力

的    %）

	
	
	标准

要求
	实测值
	标准

要求
	实测值
	标准

要求
	实测值
	标准要求
	实测值
	标准

要求
	实测值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                           审核：                          检测：                      
表C.4.2  预应力锚夹具（锚具组装件静载锚固性能）检测报告

第   页 共   页

	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	报告编号
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	使用部位
	

	见证单位
	
	见证人
	

	样品信息
	样品名称
	型号规格
	样品数量
	代表数量
	生产厂家
	出厂/合格
证 编 号

	
	
	
	
	
	
	

	样品状态
	

	检测依据
	

	检测仪器
	

	检测结果
	样品编号
	计算极限
拉力

Fcapu (kN)
	实测极限
拉力Fapu
(kN)
	效率系数

ηa
	总应变εapu

（%）
	破坏情况

	
	
	
	
	标准

要求
	实测值
	标准

要求
	实测值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                           审核：                          检测：                      

表C.4.3  预应力锚夹具（硬度）检测报告

第   页 共   页

	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	报告编号
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	使用部位
	

	见证单位
	
	见证人
	

	样品信息
	样品名称
	型号规格
	样品数量
	代表数量
	生产厂家
	出厂/合格
证 编 号

	
	
	
	
	
	
	

	样品状态
	

	检测依据
	

	检测仪器
	

	检测结果
	样品

编号
	型号

规格
	样品

数量
	硬度值

	
	
	
	
	符号
	实测值
	平均值
	最大值
	最小值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                           审核：                          检测：          

C.5  砂、石检测报告

表C.5.1  混凝土用砂检测报告
委托编号：                                  报告编号：                         第    页　共    页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	证书编号
	

	见证单位
	
	见证人
	

	样品名称 
	
	样品产地
	
	代表数量
	

	检测依据
	
	规格类型
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果
	检测项目
	技术要求
	检测结果

	
	砼≤C25
	C55～C30
	砼≥C60
	
	
	
	

	表观密度（㎏/m3）
	
	
	有机物含量
	
	

	堆积密度（㎏/m3）
	
	
	云母含量（%）
	
	

	紧密密度（㎏/m3）
	
	
	轻物质含量（%）
	
	

	吸水率（%）
	
	
	坚固性（%）
	
	

	含水率（%）
	
	
	压碎值指标（%）
	
	

	含泥量（%）
	≤5.0
	≤3.0
	≤2.0
	
	碱活性
	
	

	泥块含量（%）
	≤2.0
	≤1.0
	≤0.5
	
	氯离子含量（%）
	
	

	机制砂或混合砂石粉含量%
	MB＜1.4
	≤10.0
	≤7.0
	≤5.0
	-（MB:-）
	贝壳含量（%）
	≥C40
	C35～C30
	C25～C15
	

	
	
	
	
	
	
	
	≤3
	≤5
	≤8
	

	
	MB≥1.4
	≤5.0
	≤3.0
	≤2.0
	-（MB:-）
	硫酸盐及硫化物含量（%）
	
	

	颗　　　粒　　　级　　　配

	公称粒径（mm）
	10.0
	5.00
	2.50
	1.25
	0.630
	0.315
	0.160
	公称直径10.0mm筛筛余（%）

	砂颗粒级配区
	Ⅰ区
	0
	10～0
	35～5
	65～35
	85～71
	95～80
	100～90
	

	
	Ⅱ区
	0
	10～0
	25～0
	50～10
	70～41
	92～70
	100～90
	

	
	Ⅲ区
	0
	10～0
	15～0
	25～0
	40～16
	85～55
	100～90
	细度模数

	实际累计筛余/%
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	声明
	

	联系方式
	

	备注
	


批准：　　　　　　　　　                 　审核：　　　　　　　　　　　　　　　　检测：

表C.5.2  机制砂检测报告                                                                                                  

委托编号：                                    报告编号：                           第   页　共   页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	见证编号
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	证书编号
	

	见证单位
	
	见证人
	

	样品名称 
	
	样品产地
	
	代表数量
	

	检测依据
	
	规格类型
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果
	检测项目
	技术要求
	检测结果

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	

	MB值
石粉含量（%）
	≤0.5
	≤1.0
	≤1.4
	MB:

-
	MB值
石粉含量（%）
	＞1.4
	MB:

-

	
	≤10.0
	
	
	≤1.0
	≤3.0
	≤5.0
	

	MB值
泥块含量（%）
	≤0.5
	≤1.0
	≤1.4
	MB:

-
	MB值
泥块含量（%）
	＞1.4
	MB:

-

	
	0
	≤1.0
	≤2.0
	
	
	0
	≤1.0
	≤2.0
	

	氯离子含量（%）
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.06
	
	表观密度（㎏/m3）
	≥2500
	

	贝壳含量（%）
	≤3.0
	≤5.0
	≤8.0
	
	堆积密度（㎏/m3）
	≥1400
	

	云母含量（%）
	≤1.0
	≤2.0
	
	空隙率（%）
	≤44
	

	总压碎指标（%）
	＜30
	
	碱集料反应（%）
	＜0.10
	

	轻物质含量（%）
	≤1.0
	
	SO3含量（%）
	≤0.5
	

	有机物含量
	合格
	
	/
	/
	/

	颗　　　粒　　　级　　　配

	公称粒径（mm）
	10.0
	5.00
	2.50
	1.25
	0.630
	0.315
	0.160
	公称直径10.0mm筛筛余（%）

	砂颗粒级配区
	Ⅰ区
	0
	10～0
	35～5
	65～35
	85～71
	95～80
	97～85
	

	
	Ⅱ区
	0
	10～0
	25～0
	50～10
	70～41
	92～70
	94～80
	

	
	Ⅲ区
	0
	10～0
	15～0
	25～0
	40～16
	85～55
	94～75
	细度模数

	实际累计筛余/%
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	声明
	

	联系方式
	

	备注
	


批准：　　　　　　     　　　     　审核：　　　　     　　　　　　　　　　　检测：

表C.5.3  混凝土用碎石或卵石检测报告                                                                                    

委托编号：                                           报告编号：                        第  页　共  页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	证书编号
	

	见证单位
	
	见证人
	

	样品名称
	
	样品产地
	
	代表数量
	

	检测依据
	
	规格类型
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果
	检测项目
	技术要求
	检测结果

	
	砼≤C25
	C55～C30
	砼≥C60
	
	
	
	

	表观密度（㎏/m3）
	
	
	有机物含量
	
	

	堆积密度（㎏/m3）
	
	
	坚固性（%）
	
	

	紧密密度（㎏/m3）
	
	
	岩石强度（MPa）
	
	

	吸水率（%）
	
	
	含水率（%）
	
	

	含泥量（%）
	≤2.0
	≤1.0
	≤0.5
	
	SO3含量（%）
	
	

	泥块含量（%）
	≤0.7
	≤0.5
	≤0.2
	
	碱活性
	
	

	针、片状颗粒含量（按质量计，%）
	≤ 25
	≤ 15
	≤ 8
	
	压碎值指标（%）
	C60～C40
	≤C35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	颗　　　粒　　　级　　　配

	筛孔尺寸（mm）
	75
	63
	53
	37.5
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	9.5
	4.75
	2.36

	标准颗粒级配范围累计筛余/%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	实际累计筛余/%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	声明
	

	联系方式
	

	备注
	


批准：　　　　　　　             　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　检测：

C.6  混凝土检测报告

表C.6.1  混凝土配合比设计报告

报告编号：                                                              第  页 共  页

	委托单位
	名称
	
	委托编号
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	工程名称
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	见证人
	
	使用部位
	

	见证人证书编号
	
	搅拌方法
	

	设计稠度
	
	振捣方法
	

	设计等级
	
	检测类别
	

	原材料基本信息
	水泥
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	骨料


	类别
	
	
	
	
	

	
	
	细骨料
	
	
	
	
	

	
	
	粗骨料
	
	
	
	
	

	
	外
加
剂
	类别
	
	
	
	
	
	

	
	
	I
	
	
	
	
	
	

	
	
	II
	
	
	
	
	
	

	
	掺合料
	类别
	
	
	
	
	
	

	
	
	I
	
	
	
	
	
	

	
	
	II
	
	
	
	
	
	

	配合比
	试配强度(MPa)
	
	砂率(%)
	
	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量（%）
	

	
	         原材料
配料方式
	水
	水泥
	细骨料
	粗骨料
	外加
剂Ⅰ
	外加
剂Ⅱ
	掺合
料I
	掺合
料II

	
	材料用量（kg/m3）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	配合比（质量比）
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	

	检测依据
	

	主要

检测仪器
	

	声明
	

	联系

方式
	


批准：                              审核：                       检测：

表C.6.2  混凝土力学性能检测报告
委托编号：                                                            报告编号：
                                                            第  页  共 页

	委托

单位
	名称
	
	检测类别
	
	委托日期
	

	
	地址
	/
	搅拌方法
	/
	报告日期
	

	工程名称
	
	养护方法
	
	样品数量
	

	工程地点
	/
	试件尺寸
	
	样品状态
	

	见证单位
	
	见 证 人
	
	证书编号
	

	施工单位
	
	拌制单位
	
	使用部位
	

	样品编号
	构 件 部 位
	强度

等级
	配合比编号
	制作日期
	检测日期
	龄期
	检测结果
	代表值

	
	
	
	
	
	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	
	主要
仪器设备
	
	

	检测结论
	/
	
	
	

	声    明
	
	联系方式
	

	备 注
	


          批准：                                               审核：                                                   检测：

表C.6.3  混凝土拌合物性能检测报告
工程名称：                                                                  报告编号：                                                                      第  页 共  页 

	委托

单位
	名称
	
	委托编号
	
	搅拌方法
	
	坍落度
	
	委托日期
	

	
	地址
	
	样品编号
	
	维勃稠度(S)
	
	环境温度(℃)
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	设计等级
	
	振 捣 方 法
	
	环境湿度
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证人证书编号
	
	使用部位
	

	原材料信息
	水泥
	
	细

骨

料
	
	粗

骨

料
	
	外

加

剂


	
	掺合料Ⅰ
	
	掺合料Ⅱ
	

	配

合

比
	试配

强度MPa)
	砂率

(%)
	材  料
	水
	水泥
	细集料
	粗集料
	外加剂
	掺合料Ⅰ
	掺合料Ⅱ
	备 注

	
	
	
	材料用量（kg/m3）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	配合比（质量比）
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测项目
	
	
	
	
	
	检测依据
	

	检测结果
	
	
	
	
	
	
	

	声    明
	
	主要

检测仪器
	


批准：                                   审核：                                                             检测：
表C.6.4  混凝土抗渗性能检测报告
工程名称：                                                          报告编号：                                                                 第  页 共  页

	委托

单位
	名称
	
	检测类别
	
	委托日期
	

	
	地址
	
	搅拌方法
	
	报告日期
	

	工程名称
	
	养护方法
	
	样品数量
	

	工程地点
	
	试件尺寸
	
	样品状态
	

	见证单位
	
	见 证 人
	
	见证编号
	

	施工单位
	
	拌制单位
	
	使用部位
	

	样品编号
	构 件 部 位
	强度

等级
	配合比

试验编号
	制作日期
	检测日期
	龄期
(d)
	检测结果（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	试件4
	试件5
	试件6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	
	主要
仪器设备
	
	

	检测结论
	/
	
	
	

	声    明
	
	联系方式
	

	备 注
	


     批准：                                审核：                                                 检测：

C.7  砂浆检测报告

表C.7.1  砂浆配合比设计报告
工程名称：                                                                            报告编号：                                                               第   页 共   页

	委托

单位
	名称
	
	原材料基本信息

	
	地址
	
	水泥
	

	施工单位
	
	
	

	委托编号
	
	委托日期
	
	细骨料
	

	样品编号
	
	检测日期
	
	
	

	设计强度
	
	
	
	外加剂
	类别
	

	试配强度
	
	报告日期
	
	
	I
	

	使用部位
	
	砂浆种类
	
	
	II
	
	
	
	
	
	

	搅拌方法
	
	设计稠度
	
	掺合料
	

	见证单位
	
	施工方法
	
	
	

	见证人
	
	见证人证书编号
	
	
	

	       原材料

配料方式
	水
	水泥
	砂
	外加剂Ⅰ
	外加剂Ⅱ
	掺合料I
	检测依据
	

	材料用量(kg/m3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	配料比(质量比)
	
	
	
	
	
	
	
	

	砂浆性能
	主要

检测仪器
	

	检测参数
	技术要求
	检测结果 
	
	

	稠  度(mm)
	
	
	
	

	表观密度(kg/m3)
	
	
	声明
	

	保水率(%)
	
	
	
	

	抗冻性能
	重量损失率(%)
	
	
	
	

	
	强度损失率(%)
	
	
	
	

	说明
	
	联系方式
	


批准：                                                        审核：                                                         检测：

表C.7.2  建筑砂浆基本性能检测报告
工程名称：                                                                     报告编号：                                                                 第  页 共  页

	委托

单位
	名称
	
	原材料基本信息

	
	地址
	
	水泥
	

	施工单位
	
	
	

	委托编号
	
	委托日期
	
	细骨料
	

	样品编号
	
	检测日期
	
	
	

	工程设计要求
	
	
	
	外加剂
	类别
	

	试配强度
	
	报告日期
	
	
	I
	

	使用部位
	
	砂浆种类
	
	
	II
	

	见证单位
	
	搅拌方式
	
	掺合料
	

	见证人
	
	见证人证书编号
	
	
	

	       原材料

配料方式
	水
	水泥
	砂
	外加剂Ⅰ
	外加剂Ⅱ
	掺合料I
	检测依据
	

	材料用量(kg/m3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	配料比(质量比)
	
	
	
	
	
	
	
	

	砂浆性能
	主要

检测仪器
	

	检测参数
	技术要求
	检测结果 
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	声明
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明
	
	联系方式
	


批准：                                                   审核：                                                 检测：

C.8  土工检测报告

表C.8.1  土工试验检测报告
委托编号：                               报告编号：                        第  页 共  页

	委托单位
	
	检测性质
	

	工程名称
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	见 证 人
	
	证书编号
	
	报告日期
	

	使用部位
	
	代表数量
	

	样品名称
	
	样品来源

(产地)
	

	检测依据
	

	检 测 项 目
	技 术 要 求
	检测结果

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                                审核：                         检测：

表C.8.2  土颗粒分析试验检测报告

委托编号：                               报告编号：                        第  页 共  页
	委托单位
	
	检测性质
	

	工程名称
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	见 证 人
	
	见证编号
	
	报告日期
	

	使用部位
	
	代表数量
	

	样品名称
	
	样品来源

（产地）
	

	检测依据
	

	孔径（mm）
	60
	40
	20
	10
	5
	2
	1
	0.5
	0.25
	0.075

	小于该孔径土质量百分比（%）
	技术要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检测结果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	颗粒大小分布曲线

	不均匀系数Cu
	
	曲率系数Cc
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                        审核：                       检测：

表C.8.3  土工压实度试验检测报告
委托编号：                            报告编号：                   第  页 共  页
	委托单位
	
	检测性质
	

	工程名称
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	见 证 人
	
	证书编号
	
	报告日期
	

	使用部位
	
	代表数量
	

	样品名称
	
	样品来源

(产地)
	

	样品的最大干密度(g/cm3)
	
	样品的最佳含水率(%)
	
	设计压实度(%)
	

	检测依据
	

	检测结果

	试验编号
	含水率（%）
	干密度 (g/cm3)
	压实度（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                                审核：                         检测：

C.9  混凝土用水检测报告

表C.9.1  混凝土用水检测报告

委托编号：                            报告编号：                     第  页 共  页
	委托单位
	
	检测类别
	

	工程名称
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	见 证 人
	
	证书编号
	
	报告日期
	

	样品外观
	
	取样日期
	
	样品数量
	

	水样类型
	

	检测依据
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果

	
	预应力混凝土
	钢筋混凝土
	素混凝土
	

	pH值
	≥5.0
	≥4.5
	≥4.5
	

	不溶物（mg/L）
	≤2000
	≤2000
	≤5000
	

	可溶物（mg/L）
	≤2000
	≤5000
	≤10000
	

	Cl—（mg/L）
	≤500
	≤1000
	≤3500
	

	SO42-（mg/L）
	≤600
	≤2000
	≤2700
	

	碱含量（rag/L）
	≤1500
	≤1500
	≤1500
	

	混凝土用水检测的水泥初凝时间
	≥45min
	

	混凝土用水检测的水泥终凝时间
	≤10h
	

	混凝土用水和蒸馏水检测的水泥初凝时间差
	≤30min
	

	混凝土用水和蒸馏水检测的水泥终凝时间差
	≤30min
	

	混凝土用水配制的与蒸馏水配制的水泥胶砂强度比
	3d抗压强度比
	≥90%
	

	
	28d抗压强度比
	
	

	
	3d抗折强度比
	
	

	
	28d抗折强度比
	
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	/


批准：                             审核：                            检测：

C.10  外加剂检测报告

表C.10.1  混凝土外加剂检测报告

  委托编号：                        报告编号：                       第  页 共  页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	样品种类
	

	样品名称
	
	出厂日期
	

	商    标
	
	出厂编号
	

	质量等级
	
	质保证号
	

	型    号
	
	掺    量
	

	生产单位
	
	样品数量
	

	见证单位
	
	代表数量
	

	见 证 人
	
	证书编号
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	样品的
其它说明
	

	检测依据
	

	受检项目
	减水率、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、含气量、28d收缩率比、1h坍落度经时变化量、1h含气量经时变化量

	序号
	检测项目
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	1
	减水率，%
	
	
	

	2
	泌水率比，%
	
	
	

	3
	凝结时间差，min
	初凝
	
	
	

	
	
	终凝
	
	
	

	4
	抗压强度比，%
	1d
	
	
	

	
	
	3d
	
	
	

	
	
	7d
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	

	5
	含气量，%
	
	
	

	6
	28d收缩率比，%
	
	
	

	7
	1h坍落度经时变化量，mm
	
	
	

	8
	1h含气量经时变化量，%
	
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备注
	


  批准：                           审核：                         检测：
表C.10.2  混凝土膨胀剂检测验报告
  委托编号：                        报告编号：                         第  页 共  页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	样品种类
	

	样品名称
	
	出厂日期
	

	商    标
	
	出厂编号
	

	质量等级
	
	质保证号
	

	型    号
	
	掺    量
	

	生产单位
	
	样品数量
	

	见证单位
	
	代表数量
	

	见 证 人
	
	证书编号
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	样品的
其它说明
	

	检测依据
	

	受检项目
	细度、凝结时间、抗压强度、限制膨胀率

	序号
	检测项目
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	1
	细度
	比表面积，m2/kg
	
	
	

	
	
	1.18mm筛筛余，%
	
	
	

	2
	凝结时间
，min
	初凝
	
	
	

	
	
	终凝
	
	
	

	3
	抗压强度
，MPa
	7d
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	

	4
	限制膨胀率，%
	水中7d
	
	
	

	
	
	空气中21d
	
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备注
	


批准：                           审核：                         检测：
表C.10.3  混凝土防水剂检测报告
  委托编号：                        报告编号：                         第  页 共  页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	样品种类
	

	样品名称
	
	出厂日期
	

	商    标
	
	出厂编号
	

	质量等级
	
	质保证号
	

	型    号
	
	掺    量
	

	生产单位
	
	样品数量
	

	见证单位
	
	代表数量
	

	见 证 人
	
	证书编号
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	样品的
其它说明
	

	检测依据
	

	受检项目
	安定性、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、渗透高度比、吸水量比（48h）、细度

	序号
	检测项目
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	1
	安定性
	
	
	

	2
	泌水率比，%
	
	
	

	3
	凝结时间差，min
	初凝
	
	
	

	4
	抗压强度比
，%
	3d
	
	
	

	
	
	7d
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	

	5
	渗透高度比，%
	
	
	

	6
	吸水量比（48h），%
	
	
	

	7
	细度，%
	
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备注
	


批准：                           审核：                         检测：
表C.10.4  砂浆防水剂检测报告
   委托编号：                        报告编号：                        第  页 共  页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	样品种类
	

	样品名称
	
	出厂日期
	

	商    标
	
	出厂编号
	

	质量等级
	
	质保证号
	

	型    号
	
	掺    量
	

	生产单位
	
	样品数量
	

	见证单位
	
	代表数量
	

	见 证 人
	
	证书编号
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	样品的
其它说明
	

	检测依据
	

	受检项目
	净浆安定性、凝结时间、抗压强度比、透水压力比、吸水量比（48h）

	序号
	检测项目
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	1
	净浆安定性
	
	
	

	2
	凝结时间
，min
	初凝
	
	
	

	
	
	终凝
	
	
	

	3
	抗压强度比，%
	7d
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	

	4
	透水压力比，%
	
	
	

	5
	吸水量比（48h），%
	
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备注
	


批准：                           审核：                         检测：
表C.10.5   速凝剂检测报告

   委托编号：                        报告编号：                        第  页 共  页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	样品种类
	

	样品名称
	
	出厂日期
	

	商    标
	
	出厂编号
	

	质量等级
	
	质保证号
	

	型    号
	
	掺    量
	

	生产单位
	
	样品数量
	

	见证单位
	
	代表数量
	

	见 证 人
	
	证书编号
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	样品的
其它说明
	

	检测依据
	

	受检项目
	凝结时间、1d抗压强度、28d抗压强度比、细度（筛余）

	序号
	检测项目
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	1
	凝结时间
min:s
	初凝
	
	
	

	
	
	终凝
	
	
	

	2
	1d抗压强度，MPa
	
	
	

	3
	28d抗压强度比，%
	
	
	

	4
	细度（筛余），%
	
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备注
	


批准：                           审核：                         检测：
表C.10.6  外加剂匀质性检测报告

   委托编号：                        报告编号：                        第  页 共  页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	样品种类
	

	样品名称
	
	出厂日期
	

	商    标
	
	出厂编号
	

	质量等级
	
	质保证号
	

	型    号
	
	掺    量
	

	生产单位
	
	样品数量
	

	见证单位
	
	代表数量
	

	见 证 人
	
	证书编号
	

	检测地点
	
	检测环境
	

	样品的
其它说明
	

	检测依据
	

	受检项目
	细度（筛余）、水泥净浆流动度、水泥砂浆工作性（砂浆减水率）、密度、PH值、固体含量、氯离子含量、硫酸钠含量

	序号
	检测项目
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	1
	细度（筛余），%
	
	
	

	2
	水泥净浆流动度，mm
	
	
	

	3
	水泥砂浆工作性
（砂浆减水率），%
	
	
	

	4
	密度， g/cm3
	
	
	

	5
	PH值
	
	
	

	6
	固体含量，％
	
	
	

	7
	氯离子含量，％
	
	
	

	8
	硫酸钠含量，％
	
	
	

	检测结论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备注
	


批准：                           审核：                         检测：
C.11  沥青检测报告

表C.11.1  沥青检测报告

委托编号：                           报告编号：                          第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	样品编号
	

	
	地址
	
	委托日期
	

	
	邮编
	
	电话
	
	检测日期
	

	工程名称
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检测性质
	

	见证单位
	
	见证人编号
	

	见 证 人
	
	代表数量
	

	使用部位
	
	出厂日期
	

	生产单位
	
	出厂编号
	

	品种规格
	
	沥青产地
	

	样品状态
	
	样品数量
	

	道路等级
	
	气候分区
	

	检  验  项  目
	单位
	技术指标           
	检测结果
	检测方法

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测依据
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备     注
	


批准：                               审核：                         检测：

C.12  沥青混合料检测报告
表C.12.1  沥青混合料测报告

委托编号：                           报告编号：                          第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	样品编号
	

	
	地址
	
	委托日期
	

	
	邮编
	
	电话
	
	检测日期
	

	工程名称
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检测性质
	

	见证单位
	
	见 证 人
	

	使用部位
	
	见证人编号
	

	混合料类型
	
	沥青品种/标号
	

	沥青含量
	第一组沥青含量（%）
	第二组沥青含量（%）
	平均值（%）
	设计值（%）

	
	
	
	
	

	矿料级配
	筛孔（mm）
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	
	级配要求（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测通过率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	车    辙
	制作方法
	
	试验温度（℃）
	
	轮压（MPa）
	

	
	动稳定度（次/mm）
	变异系数（%）

	
	第一组
	第二组
	第三组
	平均值（％）
	

	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                               审核：                         检测：

表C.12.2  沥青混合料马歇尔试验检测报告

委托编号：                           报告编号：                          第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	样品编号
	

	
	地址
	
	委托日期
	

	
	邮编
	
	电话
	
	检测日期
	

	工程名称
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检测性质
	

	见证单位
	
	见 证 人
	

	使用部位
	
	见证人编号
	

	混合料类型
	
	沥青品种/标号
	

	试验项目
	技术指标
	检测结果

	毛体积相对密度 
	
	

	空隙率     （%）
	
	

	矿料间隙率 （%）
	
	

	沥青饱和度  （%）
	
	

	稳定度    （kN）
	
	

	流值    （0.1mm）
	
	

	检测依据
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                               审核：                         检测：

表C.12.3  沥青混合料配合比设计矿料级配组成试验检测报告

委托编号：                           报告编号：                          第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	样品编号
	

	
	地址
	
	委托日期
	

	
	邮编
	
	电话
	
	检测日期
	

	工程名称
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检测性质
	

	见证单位
	
	见 证 人
	

	使用部位
	
	见证人编号
	

	混合料类型
	
	级配类型
	

	筛孔（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通过百分率
(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　

	比例
	筛孔（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合成级配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	级配中值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	上限
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	下限
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合成级配图



	检测依据
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                               审核：                         检测：

表C.12.4  沥青混合料配合比设计马歇尔试测报告

委托编号：                                          报告编号：                                                             第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	工程名称
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	
	地址
	
	施工单位
	
	见 证 人
	
	委托日期
	

	
	邮编
	
	电话
	
	见证单位
	
	见证人编号
	
	检测日期
	

	道路等级
	
	沥青相对密度
	
	沥青种类
	
	报告日期
	

	击实次数（次）
	
	击实温度
	
	混合料类型
	
	使用部位
	

	　

	油石比（％）
	试件平均高度（mm）
	试件空中质量（g）
	试件水中质量（g）
	试件表干质量（g）
	相对密度
	空隙率VV（％）
	间隙率VMA（％）
	饱和度VFA（％）
	稳定度（kN）
	流值（0.1mm）

	
	
	
	
	
	毛体积  密度
	平均值
	理论密度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	单值
	平均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	
	声    明
	

	结    论
	
	联系方式
	

	备    注
	


批准：                                                审核：                                          检测： 

表C.12.5  沥青混合料配合比设计浸水马歇尔试测报告
委托编号：                                          报告编号：                                                             第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	工程名称
	
	样品编号
	

	
	地址
	
	施工单位
	
	委托日期
	

	
	邮编
	
	电话
	
	见证单位
	
	检测日期
	

	检测性质
	
	见 证 人
	
	见证人编号
	
	报告日期
	

	道路等级
	
	混合料类型
	
	使用部位
	

	击实次数
	
	拌和温度
	
	击实温度
	

	油石比
	试验       条件
	试件平均高度
	试件空中质量
	试件水中质量
	试件表干质量
	相对密度
	空隙率VV   （％）
	间隙率VMA  （％）
	饱和度VFA（％）
	稳定度      （kN）
	流值（0.1mm）
	残留稳定度（％）

	
	
	
	
	
	
	毛体积  
	平均值
	最大  理论
	
	
	
	
	
	

	（％）
	
	（mm）
	（g）
	（g）
	（g）
	
	
	
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	
	声    明
	

	结    论
	
	联系方式
	

	备    注
	


批准：                                                审核：                                          检测：

表C.12. 6 沥青混合料配合比设计沥青用量确定图报告

委托编号：                           报告编号：                         第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	样品编号
	

	
	地址
	
	委托日期
	

	
	邮编
	
	电话
	
	检测日期
	

	工程名称
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检测性质
	

	见证单位
	
	见 证 人
	

	使用部位
	
	见证人编号
	

	混合料类型
	
	级配类型
	

	　

	油石比
（%）
	毛体积相
对密度
	空隙率
（%）
	粒料间隙
率（%）
	饱和度
（%）
	稳定度
（kN）
	流值
（0.1mm）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	沥青用量确定图
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　


	检测依据
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                               审核：                         检测：

C.13  建筑防水材料检测报告

表C.13.1  建筑防水材料检测报告
委托编号：                           报告编号：                  第   页 共   页

	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	见 证 人
	

	见证单位
	
	证书编号
	

	样品名称
	
	型号规格

及配比
	

	生产单位
	
	商    标
	

	出厂编号
	
	生产日期
	

	样品状态
	
	样品数量
	
	代表数量
	

	检测依据
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备     注
	


批准：                               审核：                         检测

C.14  建筑墙体材料检测报告

表C.14.1  蒸压灰砂砖检测报告

第 页 共 页

	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	生产日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	规    格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	序号
	检 测 项 目
	技  术  指  标
	检  测  结  果

	1
	抗压强度（MPa）
	平均值
[image: image267.wmf]p

R


	
	

	
	
	单块值
	
	

	2
	抗折强度（MPa）
	平均值
[image: image268.wmf]c

R


	
	

	
	
	单块值
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：                         审核：                              检测：
表C.14.2  烧结多孔砖和多孔砌块检测报告
第 页 共 页
	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	生产日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	种类和规格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见 证 人
	
	见证编号
	

	序号
	检测项目
	技术指标
	检测结果

	1
	抗压强度
	抗压强度平均值
[image: image269.wmf]f

（MPa）
	≥
	

	
	
	强度标准值
[image: image270.wmf]k

f

（MPa）
	≥
	

	2
	密度
	密度等级（kg/m3）
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：            审核：                  检测： 

表C.14.3  烧结空心砖和空心砌块检测报告
第 页 共 页

	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	生产日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	种类和规格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见 证 人
	
	见证编号
	

	序号
	检测项目
	技术指标要求
	检测结果

	1
	抗压强度
	抗压强度平均值
[image: image271.wmf]f

（MPa）
	≥
	

	
	
	变异系数δ≤0.21
	强度标准值
[image: image272.wmf]k

f

（MPa）
	≥
	

	
	
	变异系数δ＞0.21
	单块最小值
[image: image273.wmf]min

f

（MPa）
	≥
	

	2
	密度
	密度等级（kg/m3）
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：　           审核：                       检测： 

表C.14.4  烧结普通砖检测报告

第 页 共 页

	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	生产日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	规格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	检测项目
	技术指标要求
	检测结果

	抗压强度平均值
[image: image274.wmf]f

（MPa）
	≥
	

	变异系数δ≤0.21
	强度标准值
[image: image275.wmf]k

f

（MPa）
	≥
	

	变异系数δ＞0.21
	单块最小值
[image: image276.wmf]min

f

（MPa）
	≥
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	 

	地址电话
	

	备    注
	


批准：　            审核：                        检测： 
 表C.14.5  粉煤灰混凝土小型空心砌块检                   
                                                第 页 共 页
	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	生产日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	 规    格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	序号
	检 测 项 目
	技  术  指  标
	检  测  结  果

	1
	抗压强度（MPa）
	平均值
[image: image277.wmf]R


	≥
	

	
	
	单块最小值
[image: image278.wmf]min

R


	≥
	

	2
	密   度(kg/m3)
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：　              审核：                               检测： 

 表C.14.6  粉煤灰砖检测报告                                                   
                                                                        第 页 共 页
	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	生产日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	规    格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	序号
	检 测 项 目
	技  术  指  标
	检  测  结  果

	1
	抗压强度（MPa）
	平均值
[image: image279.wmf]p

R


	
	

	
	
	单块值
[image: image280.wmf]p

R


	
	

	2
	抗折强度（MPa）
	平均值
[image: image281.wmf]c

R


	
	

	
	
	单块值
[image: image282.wmf]c

R


	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：                 审核：                          检测：
 表C.14.7  混凝土多孔砖检测报告     

第 页 共 页
	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	出厂日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	规    格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	检 测 项 目
	技  术  指  标
	检  测  结  果

	抗压强度（MPa）
	平均值
[image: image283.wmf]R

（MPa）
	≥
	

	
	单块最小值
[image: image284.wmf]min

R

（MPa）
	≥
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：　             审核：                       检测：    
表C.14.8  混凝土普通砖和装饰砖检测报告

第 页 共 页
	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	生产日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	种类和规格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	检测项目
	技术指标
	检验结果

	抗压强度

(MPa)
	平均值
[image: image285.wmf]p

（MPa）
	≥
	

	
	变异系数  δ≤0.21
	强度标准值
[image: image286.wmf]k

P

（MPa）
	≥
	

	
	变异系数  δ＞0.21
	单块最小值
[image: image287.wmf]min

P

（MPa）
	≥
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：              审核：                   检测：   
表C.14.9  普通混凝土小型空心砌块检测报告

第 页 共 页
	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	生产日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	 规   格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	检 测 项 目
	技  术  指  标
	检  测  结  果

	抗压强度（MPa）
	平均值
[image: image288.wmf]R


	≥
	

	
	单块最小值
[image: image289.wmf]min

R


	≥
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：　             审核：                       检测： 

表C.14.10  轻集料混凝土小型空心砌块检测报告

第 页 共 页

	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	生产日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	规    格（mm×mm×mm）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	序号
	检 测 项 目
	技  术  指  标
	检  测  结  果

	1
	抗压

强度

（MPa）
	平均值
[image: image290.wmf]R


	
	

	
	
	最小值
[image: image291.wmf]min

R


	
	

	2
	密度(kg/m3)
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：　               审核：                         检测：  
表C.14.11  蒸压加气混凝土砌块检测报告

第 页 共 页
	工程名称
	
	报告编号
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检测性质
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	代表数量
	
	委托日期
	

	使用部位
	
	出厂日期
	
	检测日期
	

	强度等级
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	规    格（mm×mm×mm）
	
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	序号
	检 测 项 目
	技  术  指  标
	检  测  结  果

	1
	导热系数（W/m·K）      
	
	

	2
	干密度（kg/m3）      
	
	

	3
	抗压强度（MPa）
	组平均值
	
	

	
	
	单组最小值
[image: image292.wmf]min

f


	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地址电话
	

	备    注
	


批准：               审核：                           检测：  
表C.14.12  内外墙涂料、腻子粉检测报告 

                                                                            第  页共  页

	委托单位
	
	检测性质
	

	工程名称
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	委托日期
	

	报告编号
	
	样品编号
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	见 证 人
	
	证书编号
	
	报告日期
	

	使用部位
	
	代表数量
	

	样品名称
	
	商    标
	

	生产单位
	
	出厂日期
	

	型号规格

及配料比
	
	出厂编号
	

	检测依据
	

	检 测 项 目
	技 术 要 求
	检测结果

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备    注
	


批准：                                审核：                         检测：

表C.14.13  陶瓷砖吸水率检测报告

                                                                                                                       第 页 共 页

	工程名称
	
	样品名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	生产厂家
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	型号规格
	
	检验编号
	

	使用部位
	
	样品状态
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	出厂日期
	
	委托日期
	

	见证人
	
	见证编号
	
	检验日期
	

	检测依据
	

	技术指标
	
	试验方法
	

	检测结果
	单个值（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	单个最大（小）值 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	声    明
	

	
	平均值%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	
	
	

	备    注
	
	地址电话
	


批准：                                                审核：                                          检测：

表C.14.14  饰面砖粘结强度检测报告

第 页 共 页
	委托编号
	
	检测编号
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	报告日期
	

	工程名称
	
	检验日期
	

	施工单位
	
	施工日期
	

	基体材料
	
	粘结材料
	

	饰面砖品种牌号及规格
	
	粘结剂
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	组别
	编号
	龄期
	粘结强度(MPa)
	破坏状态
	抽样部位
	评定

	
	
	
	技术
	测试结果
	
	
	

	
	
	
	指标
	Ri
	Rm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	

	检测结论
	

	声    明
	

	地    址
	
	电话
	

	批准：                              审核：                              检测：   


C.15  后置锚固件拉拔检测报告

表C.15.1  后锚固件抗拔承载力检测报告（非破坏）


[image: image293.emf]报告编号：

电话

检测荷

载(kN)

检测现

象

持荷

时间

(min)

持荷期

间荷载

最小值

(kN)

持荷期间

荷载降低

比值(%)



使用部位

检测性质



代表数量

基材情况

样品



证书编号

样品规格



钻孔深度

样品核查



标准要求

备注

检测地点

检测结果



施工单位



样品名称



设计单位

检测依据



工程名称



共 页 第 页

委托日期



样品

直径

(mm)

检测结果



报告日期

联系方式

见证单位 见证人



钻孔直径

结构胶种类



检测结论

检测项目

设计要求



单项评定

委托编号：

检测日期

接样日期



委托单位



名称

地址

邮编

样品位置



样品数量

批准：                              审核：                             检测：
表C.15.2  后锚固件抗拔承载力检测报告（破坏）


[image: image294.emf]电话

批准：

                                                

审核：

                                          

检测：

委托编号： 报告编号：

样品核查



极限抗拔力

标准值

NRk,*

(KN)

破坏

类型

标准

要求

报告日期



使用部位

检测性质

钻孔深度

极限抗拔

力实测平

均值

N

Rm

（kN）



极限抗拔

力实测值

Nu(kN)

备注



联系方式



极限抗拔

力实测最

小值

N

Rmin

（kN）

样品位置 结果评定 样品



检测结果



样品

直径

(mm)



工程名称

检测地点



基材情况

设计要求

施工单位

样品名称



代表数量



检测日期

接样日期



共 页 第 页

委托日期



结构胶种

类



委托单位

名称

地址

邮编



见证单位 见证人



钻孔直径



检测项目



检测结论



设计单位

检测依据



样品数量



证书编号

样品规格


C.16  波纹管检测报告

表C.16.1  双壁波纹管检测报告

委托编号：                      报告编号：                              共   页 第   页
	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	代表数量
	

	见证单位
	
	出厂日期
	

	见 证 人
	
	证书编号
	

	生产单位
	
	商    标
	

	规格型号
	
	管材等级
	

	样品状态
	
	样品数量
	

	检测依据
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果

	环柔性
	
	

	冲击性能
	
	

	烘箱试验
	
	

	环刚度（kN/m2）
	
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备     注
	


批准：                               审核：                         检测：
表C.16.2  金属波纹管检测报告
委托编号：                      报告编号：                             共   页 第   页
	委托单位
	名称
	
	检测性质
	

	
	地址
	
	样品编号
	

	
	邮编
	
	电话
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	代表数量
	

	见证单位
	
	出厂日期
	

	见 证 人
	
	证书编号
	

	生产单位
	
	商    标
	

	规格型号
	
	管材等级
	

	样品状态
	
	样品数量
	

	检测依据
	

	检测项目
	技术要求
	检测结果

	径向刚度（集中荷载）
	
	

	集中荷载后抗渗漏性能
	
	

	结    论
	

	声    明
	

	联系方式
	

	备     注
	


批准：                               审核：                         检测：
C.17  混凝土强度（回弹法）检测报告

表C.17.1  结构构件砼强度回弹法检测报告

委托编号：                        报告编号：                   第   页 共   页
	工程名称
	
	检测类别
	

	委托

单位
	名称
	
	工程地点
	

	
	地址
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	施工单位
	

	见证单位
	
	见证人
	

	工程概况
	

	检测内容
	

	检测依据
	

	检测结果

及结论
	

	备注
	


批准：          审核：             校核：            项目负责：

续表C.17.1  结构构件砼强度回弹法检测报告

委托编号：                      报告编号：                   第   页 共   页
（附    录）

检测仪器                                        

 表1

	仪器名称
	型号规格
	管理编号

	
	
	

	
	
	


构件砼强度回弹法检测结果汇总表

表2

	构件名称
	
[image: image295.wmf]c

cu

f

m

(MPa)
	
[image: image296.wmf]c

cu

f

s

(MPa)
	
[image: image297.wmf]e

cu

f

,

(MPa)
	备    注

	
	
	
	
	砼设计强度等级C__

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明：
[image: image298.wmf]c

cu

f

m

：构件上各测区砼强度换算值的平均值；

      
[image: image299.wmf]c

cu

f

s

：构件上各测区砼强度换算值的标准差；

      
[image: image300.wmf]e

cu

f

,

：砼强度推定值，指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。

构件名称中：2L表示二层梁、2Z表示二层柱，“-”后面的数字及字母表示构件所在的轴线。


C.18  钢筋位置及保护层厚度

表C.18.1  结构实体钢筋保护层厚度检测报告

委托编号：                        报告编号：                    第   页 共   页
	委托单位
	名称
	
	委托编号
	

	
	地址
	
	检测日期
	

	工程名称
	
	工程地点
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	见证单位
	
	见证人
	

	工程概况
	

	检测内容
	

	检测依据
	

	检测仪器
	仪器名称
	型号规格
	管理编号

	
	
	
	

	检测结论
	

	备  注
	


批准：                审核：               校核：              项目负责

续表C.18.1  结构实体钢筋保护层厚度检测报告

委托编号：                        报告编号：                    第   页 共   页

（附    录）

	构件名称
	设计配筋
	设计保护层厚度(mm)
	测点编号
	保护层厚度测试值(mm)
	检测结果

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	[image: image301.emf]S3


S2


S1


S4




S3 S2 S1 S4




（以下空白）

附录D　试件台账

表D.0.1　通用试样台账

试件名称：　　　　　　　　　　　　　台帐编号：              第 页共 页

	序号
	样品编号
	委托试件编号
	品种/种类
	规格/等级
	产地/厂别
	代表数量
	委托单位
	取样日期
	送检日期
	委托编号
	报告编号
	检测试验结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表D.0.2　钢筋原材试件台账

试件名称：　　　　　　　　　　　　台帐编号：                第 页共 页

	序号
	样品编号
	委托试件编号
	种类
	规格
	牌号　（级别）
	厂别
	代表数量（t）
	委托单位
	取样日期
	送检日期
	委托编号
	报告编号
	检测试验结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表D.0.3　钢筋连接接头试件台账

台帐编号：                                                 第 页共 页

	序号
	样品编号
	委托试件编号
	接头类型
	接头等级
	代表数量
	原材试样编号
	公称直径（mm）
	委托单位
	取样日期
	送检日期
	委托编号
	报告编号
	检测试验结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表D.0.4　混凝土试件台账

台帐编号：                                                第 页共 页

	序号
	样品编号
	委托试件编号
	浇注部位
	强度（抗渗）等级
	成型日期
	试件类型
	养护方式
	委托单位
	送检日期
	委托编号
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表D.0.5　砂浆试件台账

台帐编号：                                                第 页共 页

	序号
	样品编号
	委托试件编号
	浇注部位
	强度等级
	砂浆种类
	成型日期
	养护方式
	委托单位
	送检日期
	委托编号
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录E　检测报告发放台帐

表E.0.1　检测报告发放台账

检测报告类型：　　　　　　　　　　台帐编号：               第 页共 页

	序号
	报告编号
	报告份数
	检测报告发放经办人
	检测报告领取单位
	检测报告领取人签名
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录F　检测结果不合格项目台帐

表F.0.1　检测结果不合格项目台帐

台帐编号：                                                 第 页共 页

	序号
	检测报告编号
	检测报告日期
	检测结果不合格项目
	委托单位
	工程名称
	通报单位
	通报时间
	通报方式及联系人
	经办人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


本规程用词说明
1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

     正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

     正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规程中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1  《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007

2  《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008

3  《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345-2005

4  《水泥密度测定方法》GB/T 208-1994

5  《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074-2008

6  《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2010

7  《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005

8  《水泥胶砂强度检验方法 ISO法》GB/T 17671-1999

9  《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2005

10  《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2008

11  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010

12  《水泥原料中氯离子的化学分析方法》JC/T 420-2006
13  《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008

14  《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2007

15  《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701-2008

16  《冷轧带肋钢筋》GB 13788-2008

17  《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540-2006

18  《金属材料 拉伸试验  第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2010

19  《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232—2010

20  《金属材料 线材  反复弯曲试验方法》GB/T 238—2002

21  《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012
22  《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2001

23  《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010

24  《镦粗直螺纹钢筋接头》JG 171-2005

25  《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006

26  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术》JGJ 130-2001

27  《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2008

28  《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5223-2003

29  《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2007
30  《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006

31  《建设用砂》GB/T 14684-2011

32  《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011

33  《混凝土中人工砂应用技术规程》DBJ/T 13-116-2009

34  《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011

35  《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002

36  《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002

37  《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009

38  《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010

39  《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009

40  《土工试验方法标准》GB/T50123-1999
41  《混凝土用水标准》JGJ63-2006

42  《水质pH值的测定玻璃电极法》GB/T6920

43  《水质悬浮物的测定重量法》GB/T11901

44  《生活饮用水标准检验法》GB5750

45  《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》GB/T11896

46  《水质硫酸盐的测定重量法》GB/T11899

47  《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346

48  《水泥胶砂强度检验方法（ISO）法》GB/T17671

49  《水泥化学分析方法》GB/T176

50  《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175

51  《混凝土外加剂》GB 8076-2008
52  《混凝土膨胀剂》GB 23439-2009

53  《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008

54  《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005

55  《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB 8077-2000
56  《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011
57  《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004

58  《沥青混合料配合比设计规程》DBJ/T13-69-2013

59  《改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）施工技术规程》DBJ/T13-54-2013
60  《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242—2008  

61  《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008  

62  《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441—2009  
63  《高分子防水材料 第1部分:片材》GB 18173.1—2006  

64  《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445—2009      

65  《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250—2003     

66  《水乳型沥青防水涂料》JC/T 408—2005     

67  《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864—2008     

68  《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3—2002  

69  《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB 18173.2—2000  

70  《蒸压灰砂砖》GB11945-1999

71  《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544-2011

72  《烧结空心砖和空心砌块》GB13545-2003

73  《烧结普通砖》GB5101-2003

74  《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T862-2008

75  《粉煤灰砖》JC239-2001

76  《混凝土多孔砖》JC943-2004

77  《混凝土普通砖和装饰砖》 NY/T671-2003

78  《普通混凝土小型空心砌块》GB8239-1997

79  《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229-2011

80  《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006
81  《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2003

82  《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T4111-1997

83  《蒸压加气混凝土性能的试验方法》GB/T11969-2008

84  《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008

85  《陶瓷砖》 GB/T4100-2006

86  《陶瓷砖试验方法.第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》 GB/T3810.3-2006
87  《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755—2001   

88   《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756-2009

89  《溶剂型外墙涂料》GB/T9757—2001       

90  《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T24-2000

91  《建筑外墙腻子》DBJ13—41—2002    

92  《建筑室内用腻子》JG/T298-2010 

93  《建筑外墙用腻子》JG/T157-2009    

94  《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB1728-1979(1989)   

95  《漆膜耐水性测定法》GB/T1733-1993  

96  《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》GB/T9265-2009

97  《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》GB/T9266-2009

98  《乳胶漆耐冻融性的测定》GB/T 9268-2008

99  《涂料试样状态调节和试验的温湿度》GB/T 9278-2008
100  《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004
101  《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2003 
102  《建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1-2006

103  《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 10002.1-2006 

104  《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材》GB/T 18477.1-2007 

105  《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2004 

106  《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T 19472.2-2004 

107  《聚乙烯塑钢缠绕排水管》CJ/T 270-2007 

108  《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

109  《混凝土结构工程施工质量验收规程》GB50204-2002

110  《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008

福建省工程建设地方标准

福建省建筑工程材料检测试验文件管理规程

DBJ/T13-

J

条文说明

1  总    则

1.0.1  我省建设工程质量检测机构资质共分为15个专项，建筑工程材料检测为其中的一个专项。

1.0.4  本条所称“房屋建筑工程新材料”指本规程没有涉及的材料。
3基本规定

3.0.2  本条规定了检测机构收样人员接受委托单位送检试件时，应对委托单位填写的委托检测协议书的内容进行详细检查外，还应对送检试件的状况进行详细检查，确认无误后，在委托检测协议书上签认。

3.0.5  本条规定了检测采用的方法标准应是双方确认的。因为检测方法标准是检测结果的重要保证。

3.0.9  本条规定了自动采集的原始数据因检测设备故障引起的更改及相应的更改批准程序。

16  建筑防水材料

16.1.1   样品信息应包括样品名称、型号规格（防水卷材的胎基种类、厚度、型号及其它产品的型号）及配比（多组份防水涂料的质量配比或水灰比）、样品数量等。
0





10





20





30





40





50





60





70





80





90





100





孔径（mm）





小于该孔径土质量百分比（%）





0.075  0.25 0.5  1  2   5  10  20 40 60





圆锥入土深度（mm）





100





60





40





30





10





20





20





10





7





5





3





2





1





1





1





1





1





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





0





10





20





30





40





50





60





70





80





90





100





孔径（mm）





小于该孔径土质量百分比（%）





0.075       0.25    0.5     1   2        5     10     20   40  60








PAGE  
1

_1234568017.unknown

_1234568081.unknown

_1234568113.unknown

_1234568145.unknown

_1234568161.unknown

_1234568169.unknown

_1234568177.unknown

_1234568181.unknown

_1234568185.unknown

_1234568187.unknown

_1234568188.unknown

_1234568189.unknown

_1234568186.unknown

_1234568183.xls
封面 

		厦门市工程检测中心有限公司

		检  测  报  告

		0

						工程名称:		名称

						委托单位:		地址

						样品名称：		0

						检测内容：		0

						检测性质：		0

		报告签发日期：				2011年mm月dd日				共 2 页

		地址: 厦门市湖滨南路62号   网址:www.xmabr.com   业务电话:(0592)2273761   电子邮箱:wlsb@xmabr.com   传真:(0592)2273700

		【声明】：		1.本机构通过中国合格评定国家认可及计量认证，享有使用“CNAS”和“CMA”标志的资格。
2. 本报告（含复制件）未盖“检验专用章”无效，涂改无效。                                                                                            
3. 未经本机构同意不得全部或部分复制、摘抄;有关检测数据未经允许，委托单位不得擅自向社会发布信息。                                                                                                                                                                                                             
4. 若为来样检验，本报告的检测结果仅对来样负责。                                                                                                                                                                                                          
5. 对本报告若有异议，请向质管部申诉，申诉电话：（0592）2273710, 电子邮箱：quality@xmabr.com。



&R&"Times New Roman,常规"&8XJJ4b-149-G



报告首页

		委托编号：														报告编号：										共 页 第 页

		委托单位				名称																委托日期

						地址																接样日期

						邮编										电话						检测日期

		工程名称																				报告日期

		样品名称																				使用部位

		设计单位																				样品数量

		施工单位																				代表数量

		检测依据																				检测性质

		见证单位																				见证人

		检测项目																				证书编号

		设计要求																				样品规格

		基材情况																				钻孔直径

		结构胶种类																				钻孔深度

		样品核查

		检测地点

		检测结果				样品		样品直径(mm)		样品位置						标准
要求		极限抗拔力实测值Nu(kN)		破坏
类型		极限抗拔力实测最小值
NRmin（kN）		极限抗拔力实测平均值
NRm（kN）		极限抗拔力标准值NRk,*
(KN)		结果评定

		检测结论

		联系方式

		备注

		批准：                                                审核：                                          检测：





报告附页－1

		厦门市工程检测中心有限公司

		地址: 厦门市湖滨南路62号   网址：www.xmabr.com   业务电话:(0592)2273761   电子邮箱：wlsb@xmabr.com   传真:（0592）2273700

		建筑埋件检测报告附页

		0

																				共2页 第2页

		检测装置布置图



&R&"Times New Roman,常规"&8XJJ4b-149-G

公称直径6mm、HPB235钢筋

72mm

C35混凝土
混凝土



M

2010132002R

CNAS 1 0658 A UMK 20131 H6H






接油压泵



千斤顶



试验辅助试验架



夹具






接油压泵


千斤顶


试验辅助试验架


夹具




i Jo 5 0 ¥t % B & 11080031

K5 A

R B G BE W EN R g
B mH i R pak R &%

BRAIRAS BT AHME2014554 18







MBD00C0CD02.dwg




_1234568184.unknown

_1234568182.xls
封面 

		厦门市工程检测中心有限公司

		检  测  报  告

		0

						工程名称:		名称

						委托单位:		地址

						样品名称：		0

						检测内容：		0

						检测性质：		0

		报告签发日期：				2011年mm月dd日				共 2 页

		地址: 厦门市湖滨南路62号   网址:www.xmabr.com   业务电话:(0592)2273761   电子邮箱:wlsb@xmabr.com   传真:(0592)2273700

		【声明】：		1.本机构通过中国合格评定国家认可及计量认证，享有使用“CNAS”和“CMA”标志的资格。
2. 本报告（含复制件）未盖“检验专用章”无效，涂改无效。                                                                                            
3. 未经本机构同意不得全部或部分复制、摘抄;有关检测数据未经允许，委托单位不得擅自向社会发布信息。                                                                                                                                                                                                             
4. 若为来样检验，本报告的检测结果仅对来样负责。                                                                                                                                                                                                          
5. 对本报告若有异议，请向质管部申诉，申诉电话：（0592）2273710, 电子邮箱：quality@xmabr.com。



&R&"Times New Roman,常规"&8XJJ4b-149-G



报告首页

		委托编号：												报告编号：												共 页 第 页

		委托单位				名称																委托日期

						地址																接样日期

						邮编										电话						检测日期

		工程名称																				报告日期

		样品名称																				使用部位

		设计单位																				样品数量

		施工单位																				代表数量

		检测依据																				检测性质

		见证单位																				见证人

		检测项目																				证书编号

		设计要求																				样品规格

		基材情况																				钻孔直径

		结构胶种类																				钻孔深度

		样品核查

		检测地点

		检测结果				样品		样品直径(mm)		样品位置						标准要求		检测结果										单项评定

																		检测荷载(kN)		检测现象		持荷时间(min)		持荷期间荷载最小值(kN)		持荷期间荷载降低比值(%)

		检测结论

		联系方式

		备注





报告附页－1

		厦门市工程检测中心有限公司

		地址: 厦门市湖滨南路62号   网址：www.xmabr.com   业务电话:(0592)2273761   电子邮箱：wlsb@xmabr.com   传真:（0592）2273700

		建筑埋件检测报告附页

		0

																				共2页 第2页

		检测装置布置图



&R&"Times New Roman,常规"&8XJJ4b-149-G

公称直径6mm、HPB235钢筋

72mm

C35混凝土
混凝土



M

2010132002R

CNAS 1 0658 A UMK 20131 H6H






接油压泵



千斤顶



试验辅助试验架



夹具






接油压泵


千斤顶


试验辅助试验架


夹具




i Jo 5 0 ¥t % B & 11080031

K5 A

R B G BE W EN R g
B mH i R pak R &%

BRAIRAS BT AHME2014554 18







MBD00C0CD02.dwg




_1234568179.unknown

_1234568180.unknown

_1234568178.unknown

_1234568173.unknown

_1234568175.unknown

_1234568176.unknown

_1234568174.unknown

_1234568171.unknown

_1234568172.unknown

_1234568170.unknown

_1234568165.unknown

_1234568167.unknown

_1234568168.unknown

_1234568166.unknown

_1234568163.unknown

_1234568164.unknown

_1234568162.unknown

_1234568153.unknown

_1234568157.unknown

_1234568159.unknown

_1234568160.unknown

_1234568158.unknown

_1234568155.unknown

_1234568156.unknown

_1234568154.unknown

_1234568149.unknown

_1234568151.unknown

_1234568152.unknown

_1234568150.unknown

_1234568147.unknown

_1234568148.unknown

_1234568146.unknown

_1234568129.unknown

_1234568137.unknown

_1234568141.unknown

_1234568143.unknown

_1234568144.unknown

_1234568142.unknown

_1234568139.unknown

_1234568140.unknown

_1234568138.unknown

_1234568133.unknown

_1234568135.unknown

_1234568136.unknown

_1234568134.unknown

_1234568131.xls
抗拔记录（位移）

		厦门市建筑工程检测中心有限公司

		建筑埋件检测记录

		厦建检 设备/建筑埋件/（       ）第    号

																																						共   页第   页

		工程名称																								样品数量

		样品名称																								检测荷载

		样品规格																								检测仪器

		样品编号														样品编号														样品编号

		检测日期														检测日期														检测日期

		样品位置														样品位置														样品位置

		序号		荷载
(kN)		位移示值(mm)										序号		荷载
(kN)		位移示值(mm)										序号		荷载
(kN)		位移示值(mm)

						第1循环		持荷时间
(min)		第2循环		持荷时间
(min)								第1循环		持荷时间
(min)		第2循环		持荷时间
(min)								第1循环		持荷时间
(min)		第2循环		持荷时间
(min)

		1														1														1

		2														2														2

		3														3														3

		4														4														4

		5														5														5

		6														6														6

		7														7														7

		8														8														8

		9														9														9

		检测
现象														检测
现象														检测
现象

		破坏
荷载														破坏
荷载														破坏
荷载

		审核										校对												检测



&R&"Times New Roman,常规"&8XJJ4j-158-F



抗拔记录（位移） (2)

		厦门市工程检测中心有限公司

		建筑埋件检测记录

		厦建检  建筑埋件/（       ）第    号

																																						共   页第   页

		工程名称																								样品数量

		样品名称																								检测依据

		样品规格																								检测仪器

		样品编号														样品编号														样品编号

		检测日期														检测日期														检测日期

		检测荷载														检测荷载														检测荷载

		样品位置														样品位置														样品位置

		序号		荷载
(kN)		位移示值(mm)				持荷时间
(min)						序号		荷载
(kN)		位移示值(mm)				持荷时间
(min)						序号		荷载
(kN)		位移示值(mm)				持荷时间
(min)

		1														1														1

		2														2														2

		3														3														3

		4														4														4

		5														5														5

		6														6														6

		7														7														7

		8														8														8

		9														9														9

		10														10														10

		检测
现象														检测
现象														检测
现象

		破坏
荷载														破坏
荷载														破坏
荷载

		审核										校对												检测



&R&"Times New Roman,常规"&8XJJ4j-158-G



化学植筋

		委托编号：                        记录编号：                         共    页第     页

		工程名称														检测依据

		样品名称								检测地点						检测日期

		检测方法														检测仪器

		样品编号				样品规格								检测荷载H
(kN)				荷载降
低比例
(H-Hmin)/H
(％)

						加荷时间		min		持荷时间		min		持荷期间荷载最低值Hmin(kN)

						样品位置

						检测结果

						样品规格								检测荷载H
(kN)				荷载降
低比例
(H-Hmin)/H
(％)

						加荷时间		min		持荷时间		min		持荷期间荷载最低值Hmin(kN)

						样品位置

						检测结果

						样品规格								检测荷载H
(kN)				荷载降
低比例
(H-Hmin)/H
(％)

						加荷时间		min		持荷时间		min		持荷期间荷载最低值Hmin(kN)

						样品位置

						检测结果

						样品规格								检测荷载H
(kN)				荷载降
低比例
(H-Hmin)/H
(％)

						加荷时间		min		持荷时间		min		持荷期间荷载最低值Hmin(kN)

						样品位置

						检测结果

						样品规格								检测荷载H
(kN)				荷载降
低比例
(H-Hmin)/H
(％)

						加荷时间		min		持荷时间		min		持荷期间荷载最低值Hmin(kN)

						样品位置

						检测结果

		备注

		检测过程异常情况描述				描述：                                                                            采取控制措施：





碳纤维

		厦门市工程检测中心有限公司

		建筑埋件检测记录

		厦建检   建筑埋件/（       ）第    号

																		共    页第     页

		工程名称												检测依据

		样品名称												样品数量

		检测仪器												代表数量

		样品编号				检测日期								样品规格

						钢标准
块直径		50mm						加载速度		MPa/min

						样品位置								检测结果

						破坏荷载								破坏形式

						检测日期								样品规格

						钢标准
块直径		50mm						加载速度		MPa/min

						样品位置								检测结果

						破坏荷载								破坏形式

						检测日期								样品规格

						钢标准
块直径		50mm						加载速度		MPa/min

						样品位置								检测结果

						破坏荷载								破坏形式

		破坏荷载平均值										破坏荷载最小值

		审核								校对						检测



&R&"Times New Roman,常规"&10XJJ4j-158-G



Sheet3

		






_1234568132.unknown

_1234568130.unknown

_1234568121.unknown

_1234568125.unknown

_1234568127.unknown

_1234568128.unknown

_1234568126.unknown

_1234568123.unknown

_1234568124.unknown

_1234568122.unknown

_1234568117.unknown

_1234568119.unknown

_1234568120.unknown

_1234568118.unknown

_1234568115.unknown

_1234568116.unknown

_1234568114.unknown

_1234568097.unknown

_1234568105.unknown

_1234568109.unknown

_1234568111.unknown

_1234568112.unknown

_1234568110.unknown

_1234568107.unknown

_1234568108.unknown

_1234568106.unknown

_1234568101.unknown

_1234568103.unknown

_1234568104.unknown

_1234568102.unknown

_1234568099.unknown

_1234568100.unknown

_1234568098.unknown

_1234568089.unknown

_1234568093.unknown

_1234568095.unknown

_1234568096.unknown

_1234568094.unknown

_1234568091.unknown

_1234568092.unknown

_1234568090.unknown

_1234568085.unknown

_1234568087.unknown

_1234568088.unknown

_1234568086.unknown

_1234568083.unknown

_1234568084.unknown

_1234568082.unknown

_1234568049.unknown

_1234568065.unknown

_1234568073.unknown

_1234568077.unknown

_1234568079.unknown

_1234568080.unknown

_1234568078.unknown

_1234568075.unknown

_1234568076.unknown

_1234568074.unknown

_1234568069.unknown

_1234568071.unknown

_1234568072.unknown

_1234568070.unknown

_1234568067.unknown

_1234568068.unknown

_1234568066.unknown

_1234568057.unknown

_1234568061.unknown

_1234568063.unknown

_1234568064.unknown

_1234568062.unknown

_1234568059.unknown

_1234568060.unknown

_1234568058.unknown

_1234568053.unknown

_1234568055.unknown

_1234568056.unknown

_1234568054.unknown

_1234568051.unknown

_1234568052.unknown

_1234568050.unknown

_1234568033.unknown

_1234568041.unknown

_1234568045.unknown

_1234568047

_1234568048.unknown

_1234568046.unknown

_1234568043.unknown

_1234568044.unknown

_1234568042.unknown

_1234568037.unknown

_1234568039.unknown

_1234568040.unknown

_1234568038.unknown

_1234568035.unknown

_1234568036.unknown

_1234568034.unknown

_1234568025.unknown

_1234568029.unknown

_1234568031.unknown

_1234568032.unknown

_1234568030.unknown

_1234568027.unknown

_1234568028.unknown

_1234568026.unknown

_1234568021.unknown

_1234568023.unknown

_1234568024.unknown

_1234568022.unknown

_1234568019.unknown

_1234568020.unknown

_1234568018.unknown

_1234567953.unknown

_1234567985.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568013.unknown

_1234568015.unknown

_1234568016.unknown

_1234568014.unknown

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.unknown

_1234568004.unknown

_1234568002.unknown

_1234567993.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.unknown

_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

